# 스마트 디바이스 배터리·디스플레이
사전 예측을 위한 복합물성·해석 체계 도출

작성 2026-08-07 · 대상: 스마트폰·웨어러블의 배터리/디스플레이 신규 구조 및 시장 불량

근거: 사내 전문가 지식카드(722명·레코드 22,412건 중 하드웨어 249명 검색) + MaterialTwin 재료 DB 실측 인벤토리(재료 544건·물성 정의 157종)

# 요약

두 문제를 다뤘다 — (1) 배터리·디스플레이에 신규 구조를 넣을 때 개발 중 이슈를 사전에 예측하지 못하는 문제, (2) 시장에서 불량이 반복되는 문제. 네 범주로 나눠 실패 모드를 정의하고, 각 모드를 사전 예측하려면 어떤 해석과 어떤 복합물성이 필요한지 도출한 뒤, 재료 DB 보유 현황과 대조했다.

실패 모드 40건을 정의했고, 이를 예측하는 데 필요한 물성 요구 313건을 도출했다. 그중 재료 DB 에 값이 있는 것이 211건, 키는 정의됐으나 값이 없는 것이 34건, 정의조차 없는 것이 68건이다.

예측에 실패하는 이유의 분포다. 이 분류가 처방을 가른다 — 모델 부재는 해석 체계를 세워야 하고, 물성 부재는 시험으로 채워야 하며, 조건 부재는 이미 있는 물성을 조건축으로 확장해야 한다.

| 놓치는 이유 | 건수 | 처방 |
| --- | --- | --- |
| 모델 부재 | 16 | 해석 체계 신설 — 지배방정식·구성모델부터 |
| 조건 부재 | 15 | 기존 물성의 조건축 확장(온도·속도·습도·SOC) |
| 물성 부재 | 9 | 시험으로 신규 확보 — 재료 DB 확충 |

# 1. 실패 모드 정의

사내 전문가 지식카드에 근거해 범주별로 정의했다. '놓치는 이유'는 모델·물성·조건 셋 중 하나로 분류했고, '신규 구조 연결'은 어떤 구조 변경이 그 모드를 새로 만들거나 키우는지를 적었다.

## 1-A. 배터리

### 배터리 — 신규 구조 개발 중 예측 실패

1) 수명말기 국부 스웰링에 의한 세트 클리어런스 소진 — 셀 눌림·디스플레이 무라·백커버 들뜸

기전 — 셀 두께 성장은 가역 전극 팽창(흑연 완전 리튬화 시 약 13% 체적 팽창)과 비가역 가스 스웰링의 합이다. 권취와 적층은 평균 두께 성장률이 같아도 국부 돌출 분포가 달라, 세트 기구는 평균이 아니라 셀의 최대 국부 두께로 갭을 잡아야 한다. 내부 클리어런스는 '조립 공차 최악값 + 하중 변형량 + 부품 자체 변화량'으로 소진되며, 포켓 벤딩 같은 외력이 겹치면 상부 브라켓·부품이 셀 쪽으로 밀려 남은 갭이 0이 된다. 눌린 셀은 디스플레이 눌림 무라와 백커버 들뜸으로 표면화하고, 동시에 낙하 시나리오의 초기 조건까지 바꿔 같은 외부 하중에 더 큰 국부 변형을 받는다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 두께 성장 스펙 ΔT_eol 8~10%는 화학·사용 프로파일 의존이 커서 고온·고SOC 보관이 잦은 시장이나 Si 함량이 높은 음극에는 그대로 쓸 수 없다고 카드가 명시한다. 더 근본적으로 스펙에 측정 조건(가압/무가압, SOC, 온도)이 붙어 있지 않아 가압 상태에서 잰 두께와 무가압 스펙이 섞여 쓰인다. 재료 DB에도 mechanical.swelling_strain 관측이 5건뿐이고 SOC·온도·사이클 축의 조건별 값이 없다.

신규 구조 연결 — 고밀도 셀(고Si 음극·상한전압 상향)은 ΔT_eol 경험 범위를 벗어나게 하고, 박형화는 갭 예산 절대량을 줄이며, 권취→적층 전환과 계단형(stepped) 셀은 국부 돌출 분포 자체를 바꾼다. 세 변경이 겹치면 기존 세대의 경험 기반 갭 배분이 통째로 무효가 되는데, 셋을 함께 반영한 예산식이 없다.

근거 — pwr-cell-design — '구조가 만드는 스웰링 방향성: 권취와 적층의 두께 성장 거동 차이'(세트는 최대 국부 두께로 갭을 잡아야 하고 국부 돌출이 디스플레이 눌림 무라·백커버 들뜸의 직접 원인), '셀 두께 예산 — 예외와 한계'(ΔT_eol 8~10%는 그대로 쓰면 안 되며 가압·무가압 혼용 금지). pwr-swelling — 스웰링의 두 갈래(가역/비가역). pwr-pack-integration — '수명말기 스웰링 수용'(EOL 몇 %를 어떤 측정 조건에서 정의했는지가 협의 항목). sim-structural-static — '포켓 벤딩에서 배터리 상부 클리어런스가 소진돼 셀이 눌린다'. sim-battery-abuse — 수명말기 셀은 이미 부풀어 여유 갭이 없다. material_inve

2) 팽창력을 단일 스칼라 집중하중으로 건 기구 해석 — 셀·기구 강성 연성의 소실

기전 — 셀 팽창은 본질적으로 변위 구동(고유변형)이라 기구 강성이 바뀌면 반력으로 나타나는 팽창력도 함께 바뀐다. '팽창력 몇 N'을 고정 하중으로 걸면 이 상호작용이 사라져, 기구 보강의 효과가 해석에 전혀 반영되지 않고 보강할수록 실제로는 커지는 반력이 무시된다. 게다가 젤리롤·스택 균질화는 강한 이방성과 인장-압축 비대칭을 갖고, 두께방향 압축은 낮은 강성에서 시작해 압밀(densification)로 급경화하는 lock-up 비선형이라 선형·강체 근사가 성립하는 구간이 좁다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. SOC 의존 팽창 고유변형을 이방성 균질화 구성모델에 넣고 기구와 연성으로 푸는 해석 체계가 없다. 카드는 단일 스칼라 하중이 틀렸다고 지적하면서도, 기구가 셀보다 훨씬 단단해 사실상 강체 구속인 경우에 한해 근사적으로 쓸 수 있다는 예외만 남기고 정식 대안 모델을 제시하지 않는다.

신규 구조 연결 — 박형화로 기구 강성이 낮아질수록 '강체 구속' 예외 근사가 깨진다. 계단형·이형 셀은 팽창력 분포가 비균일해 집중하중 근사의 오차가 커진다. 폴더블 분할 셀은 두 셀의 팽창이 힌지 구조를 매개로 서로 간섭하는데, 이 다물체 연성은 현재 해석 대상 밖이다.

근거 — sim-battery-abuse — '스웰링 하중을 세트 기구 해석에 반영하는 규칙 › 예외와 한계'(팽창력 단일 스칼라를 집중하중으로 거는 방식은 틀리다, 기구 강성이 바뀌면 팽창력도 바뀌어야 하는데 하중을 고정하면 그 물리가 사라진다), '젤리롤·스택 균질화 모델의 물리 — 이방성 압축과 lock-up'(면외 강성 과대 시 안전 마진 과대평가, lock-up 시점이 늦으면 주변 기구 부품 응력도 함께 틀림). sim-drop-impact — 균질화 물성의 이방성·인장압축 비대칭 메커니즘.

3) 낙하·눌림에서 하중 경로 오배분 — 젤리롤 균질화 물성을 문헌값으로 유용

기전 — 셀은 세트 내 최대 부피 부품이라 낙하 시 에너지 분배를 지배한다. 균질화 물성이 실제보다 연하면 셀이 충격 에너지를 과다 흡수해 보드로 가는 변형률이 과소 예측되고, 그 결과 하류의 MLCC 플렉스 크랙(지연 발현 쇼트)과 솔더 IMC 계면 취성 파괴 리스크가 통째로 낙관된다. 반대로 면외 강성이 과대하면 세트 눌림에서 셀 변형이 작게 나와 안전 마진을 과대평가한다. 전역 거동(총질량·무게중심·외형 접촉)은 맞는데 국부 보드 변형률만 틀리는 상관 불일치가 전형적 증상이다.

놓치는 이유 — (b) 물성 부재. 셀 단품의 압축·3점굽힘 시험 곡선으로 균질화 모델을 먼저 상관시키는 2단계 검증이 이뤄지지 않아 문헌값을 유용한다. 재료 DB에는 이방성 압밀 곡선·lock-up 변형률·두께방향 층간 인장 강도 같은 젤리롤 균질화 물성키의 정의 자체가 없고, 낙하 변형률속도 구간의 값은 더더욱 없다.

신규 구조 연결 — 박형화는 셀 위 클리어런스를 없애 셀을 직접 하중 경로에 올린다. 고밀도화는 전극 공극률을 낮춰 lock-up 시점을 앞당기고 압밀 곡선 형상을 바꾼다. 적층 셀은 권취 셀과 층간 결합 구조가 달라 두께방향 인장 거동이 다르고, 계단형 셀은 단차부가 새 응력 집중원이 된다.

근거 — sim-drop-impact — '배터리 젤리롤 균질화 물성 — 왜 필요하고 무엇이 깨지기 쉬운가'(검증 없이 문헌값 유용이 세트 상관 흔들림의 주요 원인, 셀 단품 시험과 먼저 상관시키는 2단계 검증 권고), '전역 거동은 맞는데 보드 변형률만 과소 예측되는 상관 불일치'(1순위 용의자가 배터리 균질화 물성 과연성). sim-battery-abuse — 균질화 모델 오류가 번지는 세 방향. passive-mlcc-flex-crack / rel-drop-impact — 보드 변형률·변형률속도가 결정하는 하류 고장. material_inventory — 균질화 관련 물성키 자체가 정의 157종에 없음.

4) 저온·급속충전 리튬 석출에 의한 수명 knee — 모델 구조에 애초에 없는 물리

기전 — 저온·고전류 충전에서 음극 국부 전위가 리튬 석출 전위 아래로 내려가면 금속 리튬이 석출된다. 석출은 리튬 인벤토리를 소모해 용량 유지율 곡선에 knee를 만들고, 석출물은 잠복 내부 단락의 씨앗이 된다. 미함침 영역이나 전해액 고갈 지점이 있으면 살아 있는 면적으로 전류가 몰려 국부 전류밀도가 올라가 석출 문턱이 더 낮아진다. SEI 성장만 부반응으로 넣은 수명 모델은 이 지배 열화 모드를 구조적으로 표현할 수 없다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 카드가 직접 '파라미터를 아무리 다시 피팅해도 없는 물리는 나오지 않는다'고 결론짓는다. 석출 부반응이 모델에 아예 없거나, 판정 지표인 국부 음극 전위 마진을 산출하지 못하는 등가회로(ECM) 수준 모델을 쓰고 있으면 조건을 아무리 스윕해도 knee가 재현되지 않는다. 예측이 틀렸을 때 파라미터가 아니라 모델 구조를 먼저 의심하라는 것이 이 카드의 교훈이다.

신규 구조 연결 — 고로딩·고Si 전극과 분리막 박막화는 국부 전류밀도와 전해액 고갈 위험을 함께 올려 석출 마진을 깎는다. 급속충전 W 상향은 같은 저온 조건에서 석출 문턱을 넘기게 한다. EU 에코디자인 800사이클/80% 규제가 상위 게이트로 걸려 있어, knee가 목표 사이클 안으로 들어오면 그 셀 설계는 상품으로 성립하지 않는다.

근거 — sim-battery-electrochem — '저온 급속충전 후 용량 급락 — 모델이 석출을 예측하지 못한 사례'(석출 부반응이 모델에 아예 없음, knee 미적중은 파라미터 문제가 아니라 모델 구조 문제), 'P2D(뉴먼) 모델'(측정 불가능한 국부 음극 전위·전해액 고갈 지점을 계산해 리튬 석출 마진과 급속충전 한계선을 설계 단계에서 예측). pwr-cell-manufacturing — 전류 집중과 리튬 석출. pwr-charging-algorithm — 충전속도-수명-발열 트레이드오프, EU 800사이클/80% 게이트 G3.

5) 비가역 가스 스웰링 — 전기화학 모델의 원리적 예측 불가 영역

기전 — 가역 팽창은 P2D가 계산한 전극 화학량론 x(t), y(t)에 실측 팽창 함수를 걸면 예측되지만, 가스 발생에 의한 비가역 팽창은 전기화학 모델만으로 예측할 수 없다. 특히 양극 표면 전위가 높을 때 진행되는 전해액 산화 분해는 리튬 인벤토리를 크게 소모하지 않으면서 CO2 등을 만들어, 용량은 정상인데 두께만 먼저 부푸는 개체를 만든다. 즉 용량 열화를 대리 지표로 삼아 스웰링을 예측하는 것이 원리적으로 틀리며, 국부 가스 스웰링은 잠복 내부 단락의 신호일 수도 있어 안전 판정과도 얽힌다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 가스 발생 속도론(전해액 산화 분해의 전위·온도·SOC 의존 반응 모델)을 푸는 해석이 없다. 여기에 (b) 물성 부재가 겹친다 — 재료 DB의 chemical.activation_energy 관측이 1건뿐이라 온도 가속·Arrhenius 외삽의 근거 자체가 없다.

신규 구조 연결 — 상한전압 상향(고밀도 셀의 주 레버)은 양극 표면 전위를 높여 전해액 산화 분해 경로를 직접 키운다. 고Si 음극은 입자 분쇄→SEI 재생성 연쇄로 가스원을 늘린다. 박형 파우치는 같은 가스 발생량에 대해 두께 성장 비율이 커서 기구 영향이 증폭되고, 실링부 벤트가 사실상 유일한 내재 안전 요소라 여유가 없다.

근거 — sim-battery-electrochem — '전기화학 모델로 셀 두께 증가(스웰링)를 예측할 수 있나'(가역 팽창은 예측 가능, 비가역 팽창은 전기화학 모델만으로 불가). pwr-swelling — '스웰링이 심하면 용량 열화도 항상 심한가'(양극측 전해액 산화 가스 경로는 리튬 인벤토리를 크게 소모하지 않아 두께만 먼저 부푸는 개체가 나온다). pwr-thermal-runaway — 스웰링 유형 감별이 안전 판정의 첫 관문. material_inventory — chemical.activation_energy {1}.

6) 급속충전 시간 미달 — 제약 노드가 표면이 아니라 셀인데 표면온도 기준으로 해석함

기전 — 셀은 내부저항 I²R 발열원이면서 동시에 충전 허용 온도 상한(셀 제조사 스펙, 통상 45°C 부근)을 갖는 노드다. 표면온도에 여유가 있어도 셀이 한계에 닿으면 충전 알고리즘이 전류를 강제로 깎아 충전시간 목표가 무너지며, 열원이 셀이면 프로파일 저감 말고는 처방이 사실상 없다. 해석-실측 괴리의 가장 흔한 원인은 파워맵 오차이고 그 단골 누락 항목이 충전 손실이다. 정상상태 해석은 '최종 온도'는 답해도 '언제 뜨거워지나'는 답하지 못해 스로틀 진입 시점 예측이 통째로 흔들린다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 셀 내부저항의 온도·SOC·수명 3축 맵과 가역(엔트로피) 발열 계수가 실사용 조건에서 확보돼 있지 않다. 재료 DB의 thermal.conductivity는 조건부 151건이지만 젤리롤의 면내/두께방향 이방성 열전도와 탭·계면 접촉열저항 값이 없어 셀 내부 온도 구배와 NTC 위치 대표성을 풀 수 없다. 모델과 물성 항목은 있는데 배터리 조건축의 값이 없는 전형이다.

신규 구조 연결 — 고밀도 셀 + 고속충전 W 상향은 셀 자체 발열을 키우고, 박형화는 열용량을 줄여 과도 응답을 빠르게 만들어 스로틀 진입을 앞당긴다. 이종 접합(탭 용접부·FPCB·BTB) 증가는 국부 발열원과 열저항 계면을 추가한다. 무선충전 병행 시 페라이트·코일 손실이 셀 바로 뒤에 얹힌다.

근거 — mech-thermal-architecture — '고속충전 열설계 — 제약 노드는 표면이 아니라 셀이다', '고속충전 시간 미달 — 셀 온도 한계에서 전류가 깎인다', 'CFD는 42°C 실측은 47°C'(파워맵 오차의 누락 단골에 충전 손실). pwr-charging-algorithm — 충전 발열의 구조(셀 내부 발열과 변환 손실 분리), 발열은 전류 제곱 성분이 지배. passive-thermistor — 센서 위치를 옮기면 정상상태 이득과 과도 응답이 함께 바뀐다. sim-thermal-system — 과도 열응답·열용량이 스로틀 개시 시점을 지배. sim-thermal-package — 누설-온도 양성 피드백 미반영 시 체계적 과소 예측.

7) 전류 경로 이종 접합의 간헐 저항 상승·순간 개방 — 조건이 겹칠 때만 발현

기전 — 팩의 본질은 셀 전극→셀 탭→용접 접합부→PCM 도체·FET→FPCB 도체→BTB 접점→세트 보드로 이어지는 하나의 직렬 전류 경로이며, 어느 한 구간의 저항 상승이나 순간 개방이 팩 전체의 전기적 성능·안정성을 무너뜨린다. 조립 시 커넥터 압입 스트레인이 한계를 넘으면 솔더·기판에 잠복 손상이 남고, 저온에서 셀 내부저항이 오르고 저잔량에서 개방전압이 낮아진 상태에 송신 버스트 피크 전류가 겹치는 순간에만 전원 레일이 무너져 필드 간헐 오픈·SPO로 나타난다. 증상만 보면 셀 불량으로 오진하기 쉽다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 스트레인 값 하나로는 합부를 판정할 수 없고 (스트레인, 스트레인율) 좌표를 허용 한계 곡선과 대조해야 하는데, 그 곡선이 해당 부품·솔더·기판·패드 구성별로 사내에 없다. IPC-9704A는 측정·보고 방법을 규정할 뿐 한계값 표준이 아니다. 또 사내 검사 조건(상온·정상 잔량·단일 스트레스)이 고장 조건(저온+저잔량+최대 송신 출력)과 달라 NTF로 종결된다.

신규 구조 연결 — 고밀도·박형 셀은 셀 면적을 키워 커넥터와 FPCB를 보드 가장자리·고변형 구간으로 밀어낸다. 계단형·이형 셀은 탭 위치 자유도를 줄여 배선이 최대 굽힘 모멘트 단면과 겹치기 쉬워진다. 폴더블은 배선을 힌지 근처 반복 변형 영역에 통과시키고, 스웰링 갭 확대는 낙하 시 셀 관성 하중을 탭으로 흘려보내 접합부 부담을 키운다.

근거 — pwr-pack-integration — '스마트폰 배터리 팩 구성과 전류 경로'(증상은 셀이 아니라 연결 구간에서 나온다). rel-bend-torsion — '배터리 커넥터 압입 공정 스트레인 초과 — 필드 간헐 오픈'(1800με 단독으로 합부 판정 금지, 스트레인율을 함께 본 좌표로 대조, 사내 곡선이 없으면 9702A식 굽힘 특성화 선행). rel-field-quality — 'NTF 40% — 표준 검사 조건이 고장 조건과 달랐다'(저온+저잔량+최대 송신의 3중 조건). pwr-pmic-power-tree — UVLO 전압 마진 사슬(최저 SOC·최저 온도·수명말기 R_cell·경로 저항).

8) 배터리 고정 접착의 조건 의존 붕괴 — 습열 필 강도 급락, 저온 취성 박리, 그리고 탈착 파단

기전 — 아크릴 PSA의 극성기가 수분을 끌어들이고 피착 금속면의 산화막·양극산화층 계면에서 결합이 약화돼, 접착제 벌크보다 계면이 먼저 진다(고온고습 후 필 강도 40% 저하). 반대로 저온에서는 유리전이 영역에 접근해 G'이 급증하고 tanδ가 떨어져 박리 시 소산 에너지가 급감, 낙하에서 취성 박리로 부품이 이탈한다. 스트레치 릴리즈 테이프가 제거 중 파단하면 남은 부분을 뗄 수단이 없어 셀을 물리적으로 뜯어내야 하고, 이는 내부 단락·발화로 직결된다. 즉 배터리 고정에서 접착 파단은 품질 문제가 아니라 안전 문제다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 모델(CZM)과 상온 물성은 있는데 실사용 조건의 입력이 없다. 재료 DB에 interface.peel_strength 42건, cohesive_energy_mode1(GIC) 53건, mode2(GIIC) 26건이 있으나 온도×습도×에이징×박리속도 축의 조건별 값이 없고, tack은 0건, cohesive_strength 3건, static_shear_holding 8건에 그친다. CZM 해석은 실측 G_IC/G_IIC를 전제로 하며 값이 없으면 예측하지 말라는 것이 사내 규칙이다.

신규 구조 연결 — EU 배터리 규정 2023/1542의 탈착 용이성 요구로 '접착폭을 키운다'는 기존 카드가 막히고 스트레치 릴리즈·리워커블 구조로 강제 전환된다. 동시에 고밀도·대면적 셀은 단위 접착 면적당 관성 하중을 키우고, 스웰링 수용을 위한 갭 확대는 낙하 신뢰성과 정면 충돌한다. 세 요구가 동시에 조이는 설계점은 이전 세대에 없던 조건이다.

근거 — rel-fastening-bonding 및 sim-structural-calc·sim-thermal-sed에 중복 게시된 '배터리 고정 PSA가 고온고습 후 필 강도 40% 저하'(계면 가수분해·흡습이 지배, 파괴 모드부터 읽어라). mech-psa-bonding — '저온 낙하에서 폼 테이프 취성 박리로 부품 이탈'(G' 급증·tanδ 저하로 박리 소산 에너지 급감), '스트레치 릴리즈 테이프 — 파단이 곧 서비스 실패이자 안전 문제'. sim-foldable-flex — 'cohesive zone 입력 파라미터와 취득 시험법'(값 없으면 CZM으로 예측 금지). rel-fastening-bonding — EU 2023/1542 탈착 용이성으로 접착폭 증대가 규제와 충돌. material_inventory

9) 전해액 함침 부족이 만드는 초기 죽은 면적 — 신규 전극 구조에서 모세관 침투를 푸는 해석이 없다

기전 — 미함침 영역은 그 자체로 전기화학적으로 죽은 면적이라 초기 용량 미달과 저항 상승을 만들고, 살아 있는 면적으로 전류가 몰려 국부 전류밀도가 올라가면 리튬 석출로 이어진다. 소킹(함침) 시간을 줄이면 미함침 상태로 첫 충전에 들어가 초기 품질과 안전을 함께 잃는다. 화성·에이징은 라인에서 가장 긴 체류 시간과 가장 큰 재공을 차지해 캐파 개선 요구가 늘 이 구간을 겨냥하고, 여기서 아낀 시간은 SEI 품질(수명·가스)과 선별 검출력으로 되갚는다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 다공질 전극·분리막에서의 전해액 모세관 침투를 푸는 해석 자체가 사내 체계에 없어, 신규 전극 구조가 침투에 미치는 영향을 설계 단계에서 정량화할 수단이 없다. 물성 측에서도 전해액 표면장력·점도, 전극·분리막에 대한 접촉각, 다공질 투과율이 재료 DB에 정의되어 있지 않다(physical.contact_angle_water는 물 기준 39건, porosity 8건뿐).

신규 구조 연결 — 고밀도화는 전극 로딩을 올리고 공극률을 낮춰 침투 저항을 급격히 키운다. 분리막 박막화와 셀 박형화는 침투 경로 단면을 줄인다. 적층·계단형 셀은 파우치 내부 형상이 비균일해 침투 선단이 균일하게 도달하지 않고, 오버행 마진 축소(용량 확보)는 정렬 공정능력의 롱테일과 겹쳐 국부 석출 리스크를 동시에 올린다.

근거 — pwr-cell-manufacturing — '전해액 주액과 함침(웨팅) — 모세관 침투가 결정하는 초기 품질'(미함침은 죽은 면적, 전류 집중과 리튬 석출로 이어짐), '화성·에이징 시간을 줄이면 무엇을 잃나'(소킹 시간 단축 → 초기 품질과 안전 상실), '음극 오버행 마진은 정렬 공정능력에서 역산하라'(정규분포 가정이 깨지는 롱테일). pwr-cell-design — 포메이션과 SEI 형성의 비가역 손실. material_inventory — physical 카테고리에 전해액 관련 물성 부재.

10) 폴더블 굽힘 영역에 인접한 배터리 배선·보호회로 FPCB의 반복 굽힘 피로

기전 — 리지드-플렉스 천이부는 경성부(FR-4 다층, 고강성)와 플렉스부(얇은 PI, 저강성)의 강성 불연속 때문에 경계 모서리에 굽힘 모멘트가 집중된다. 반복 인장 변형률이 동박의 피로 한계를 넘으면 크랙이 핵생성·진전하며, 동박이 중립축에서 벗어나거나(양면 비대칭·커버레이 불균형) ED 동박 사용·RA 동박 압연 방향 미정렬이면 조기 파단한다. 차폐필름을 벤드부에 붙이면 실효 두께·강성이 커져 같은 겉보기 반경에서도 변형률이 오르고, 도전층 자체가 반복 인장에서 크랙·에지 박리를 일으킨다. 저온에서는 OCA·접착층 강성이 급등해 변형률 분배가 바뀌며 임계가 앞당겨진다.

놓치는 이유 — (b) 물성 부재. 동박(ED/RA, 압연 방향별)의 굽힘 피로 S-N과 그 온도 의존 데이터가 없다. 재료 DB의 피로계수는 fatigue_strength_coefficient·exponent 41건, ductility 계열 33건에 그치고 모두 조건부이며, 변형률 분배를 좌우하는 접착층 점탄성은 Prony 전단항·체적항·상대 체적계수가 모두 0건이라 온도별 완전 세트를 구성할 수 없다.

신규 구조 연결 — 폴더블·롤러블은 배터리 분할과 굽힘부 통과 배선이라는 구조 자체를 새로 만든다. 박형화는 중립축 배치 여유를 줄이고, 이종 접합(차폐필름·보강판·커버레이) 증가는 벤드부 실효 강성을 계속 올린다. 힌지 20만회급 목표는 배터리 측 배선에도 그대로 전가되는데 검증 축(온도 3조건·정적 방치)이 배터리 배선에는 적용되고 있지 않다.

근거 — pcb-rigid-flex — '리지드-플렉스 천이부의 응력 집중 메커니즘', '폴더블 힌지부 동박 크랙 조기 발생'(중립축 이탈, ED동박·RA동박 압연 방향 미정렬), '차폐필름을 굽힘부에 붙이면 굴곡 수명이 나빠지나'(실효 강성 증가 + 도전층 자체 크랙). disp-foldable-stackup — '저온 폴딩에서만 발생하는 터치 메탈메시 단선'(임계 온도가 OCA의 DMA G' 급등 온도와 일치). sim-structural-calc — '폴딩 검증은 온도 3조건과 정적 방치를 함께 설계하라'. rel-repetitive-durability — UTG/PI 반복 굽힘 피로. material_inventory — Prony 전단/체적항 {0}, 피로계수 41/33건.

사내 지식 공백 — 지식카드에 없어 이번 도출이 근거를 대지 못한 것.

전기화학 결합 물성 카테고리 자체가 사내 재료 DB(정의 157종)에 없다 — 고상 리튬 확산계수, 교환전류밀도, 전해액 이온전도도·전달수, OCP-화학량론 곡선, SEI·석출 반응 파라미터 어느 것도 정의되어 있지 않아 P2D나 석출 부반응 모델을 구성할 입력이 원천적으로 없다. 전기화학 모델의 필요성은 카드가 말하지만 그 입력의 소재는 어디에도 없다.

젤리롤·스택 균질화 물성의 물성키가 없다 — 이방성 압밀(압축) 곡선, lock-up 변형률, 두께방향 층간 인장 강도·CZM 파라미터, 변형률속도 의존성이 재료 인벤토리에 정의조차 되어 있지 않다. 카드는 '문헌값 유용은 위험'이라고 경고할 뿐 사내 실측 절차·시편 규격·합격 기준을 제시하지 않는다.

SOC·온도·사이클 의존 팽창 고유변형 함수가 없다 — mechanical.swelling_strain 관측이 5건뿐이고 조건축이 붙어 있지 않다. '실측 기반 팽창 함수'를 P2D에 건다는 방법론만 있고 그 함수의 실체가 없다.

셀 열물성이 등방 스칼라 수준에 머문다 — 젤리롤의 면내/두께방향 이방성 열전도, 엔트로피(가역) 발열 계수, 탭·파우치·계면 접촉열저항이 없어 셀 내부 온도 구배와 NTC 위치 대표성을 풀 수 없다.

가스 발생 속도론이 없다 — 전해액 산화 분해의 전위·온도·SOC 의존 반응 모델과 파라미터가 사내 지식에 없고, chemical.activation_energy 관측이 1건뿐이라 온도 가속·Arrhenius 외삽의 근거조차 성립하지 않는다.

전해액 함침 관련 물성이 전무하다 — 전해액 표면장력·점도, 전극·분리막에 대한 접촉각, 다공질 투과율이 없다. physical.contact_angle_water 39건은 물 기준이라 대체재가 되지 못하고 porosity도 8건에 그친다.

점탄성 물성 세트가 불완전하다 — Prony 전단탄성률항·체적탄성률항·상대 체적계수 관측이 모두 0건이고 인장 항만 31건이라, 저온 폴딩과 장기 압축(접힌 상태 방치, EOL 스웰링 지속 하중) 거동을 온도-시간 축에서 풀 수 없다. 초탄성 계수·지수·비압축 파라미터도 0건이라 폼·개스킷·완충재 대변형 모델 입력이 없다.

크리프 물성이 없다 — Norton 크리프 계수·지수가 0건이고 정상상태 크리프율은 23건뿐이다. 수명말기 스웰링의 지속 하중 하에서 기구·접착층이 어떻게 이완되는지 예측할 수단이 없다.

접착·계면 물성의 조건축이 비어 있다 — peel_strength·GIC·GIIC 값은 있으나 온도·습도·에이징·박리속도별 값이 없고, tack 0건, cohesive_strength 3건, static_shear_holding 8건이다. 저온 취성 박리와 습열 계면 열화를 정량 예측할 입력이 없다.

폴더블·롤러블 배터리 자체에 대한 지식카드가 사실상 없다 — 굽힘 가능 셀, 분할 셀 배치, 셀 간 연결 배선, 힌지 공간과 배터리 부피 예산의 경합에 관한 카드가 발췌에 없다. 폴더블 지식은 힌지·UTG·디스플레이 적층에 집중되어 있고 배터리 축은 비어 있다.

pol-less/COE 같은 디스플레이 신규 구조가 배터리 축 카드에 전혀 등장하지 않는다 — 편광판 제거가 패널 두께·열저항·발광 전력을 바꿔 배터리 두께 예산과 셀 온도에 영향을 주는데, 그 교차 영향이 미평가 상태다.

배터리-세트 다물리 연성 해석 파이프라인의 표준 워크플로가 없다 — sim-battery-abuse의 '기계·전기·열 3단 연성 사슬'은 남용 시나리오에 한정되고, 정상 사용에서 전기화학→열→구조→세트 지표(무라·기압계 오프셋·백볼륨)로 이어지는 연성 체인은 정의되어 있지 않다. 각 도메인은 배터리를 강체 또는 도체판으로 단순화한다.

셀 두께·팽창력 측정 표준이 없다 — 가압/무가압 두께 측정 조건, 팽창력 측정 지그, in-situ 두께-SOC 동시 측정 절차가 카드에 없다. 그 결과 '측정 조건을 명시하라'는 규칙만 반복되고 무엇이 사내 기준인지가 없어 벤더 스펙 해석 분쟁이 재발한다.

모델 검증의 합격 기준이 조직 기준으로 확정되어 있지 않다 — 균질화 모델을 셀 단품 시험과 먼저 상관시키는 2단계 검증은 제시되지만 허용 오차·판정 기준이 없다. xd-cae-post도 수렴 임계와 hourglass 허용치를 '조직 기준으로 확정하라'고만 하고 값을 주지 않는다.

신규 구조 도입 시 안전 재인증(IEC 62133-2, UN 38.3) 재시험 트리거 판정이 정성 서술에 머문다 — 상한전압 상향·실리콘 증량·분리막 박막화·전해액 조성 변경이 '검토 대상'이라고만 되어 있고, 어느 정도의 변경량이 재시험을 부르는지의 정량 판정 규칙과 일정 반영 기준이 없다.

배터리 균질화·전기화학 모델의 적용범위(validity range) 선언 체계가 배터리 도메인에 적용된 사례가 없다 — xd-model-validity의 내삽/외삽 판정과 xd-uncertainty의 예측구간 보고 규율은 일반론으로만 있고, 셀 물성이 어느 온도·SOC·변형률속도 범위에서 검증됐는지를 선언하는 배터리 측 카드가 없다.

### 배터리 — 시장 불량

1) 비가역 가스 스웰링에 의한 세트 갭 소진 — 디스플레이 눌림 무라·백커버 들뜸·국부 압흔

기전 — 셀 두께 성장은 성격이 다른 두 성분의 합이다. 가역 성분은 리튬 삽입에 따른 활물질 격자 팽창으로 SOC를 따라 오르내리며(흑연 완전 리튬화 LiC6에서 약 13% 체적 팽창), 비가역 성분은 전해액 분해로 생긴 가스가 파우치에 축적되어 두께 기준선 자체를 밀어 올린다. 팽창력은 고정된 하중이 아니라 셀 강성과 기구 강성이 함께 정하는 연성량이므로, 기구가 단단할수록 같은 팽창변형에 더 큰 반력이 생긴다. 이 반력과 조립 공차 하한, 세트 굽힘 변형이 동시에 최악으로 겹치면 셀 상부 클리어런스가 소진되고, 디스플레이 배면이 국부적으로 눌려 무라·흑점이 생기거나 백커버가 들뜬다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 사내 전기화학 해석은 P2D가 계산한 전극 화학량론에 실측 팽창 함수를 곱해 가역 호흡만 낸다. 시장 클레임의 지배 성분인 비가역 가스 스웰링은 '전기화학 모델만으로 예측할 수 없다'고 지식카드가 명시하며, 가스 발생 kinetics를 푸는 해석 자체가 없다. 그 결과 EOL 두께는 예측값이 아니라 8~10%라는 관행 숫자로 대체되고 있고, 그 관행조차 화학·사용 프로파일 의존이 커서 그대로 쓰면 안 된다고 카드가 경고한다.

신규 구조 연결 — 고밀도 셀과 실리콘 증량은 가역 진폭과 비가역 성장률을 함께 키운다 — pwr-cell-design은 'Si 함량이 높은 음극이면 ΔT_eol 8~10% 범위를 그대로 쓰면 안 된다'고 못박는다. 박형화는 흡수할 갭 예산을 수백 µm 수준으로 줄여 같은 성장률이 곧바로 구속으로 바뀐다. 계단형·이형 셀은 평균 두께가 같아도 국부 돌출을 만들어 디스플레이 눌림의 직접 원인이 된다. 폴더블은 셀이 분할되고 구속 조건이 비대칭이라 단일 셀 기준 팽창 예산을 물려받을 수 없다.

근거 — pwr-swelling [배터리 스웰링의 두 갈래 — 가역 전극 팽창과 비가역 가스 스웰링] 두 성분은 원인·책임·대책이 완전히 다르며, 시장 클레임 셀은 '어느 성분이 지배적인가'의 판별이 모든 분석의 첫 관문이다. sim-battery-electrochem [전기화학 모델로 셀 두께 증가를 예측할 수 있나] 가역 팽창은 예측 가능, 비가역 팽창은 전기화학 모델만으로 불가. sim-battery-abuse [스웰링 하중을 세트 기구 해석에 반영하는 규칙] '팽창력 몇 N'이라는 단일 스칼라를 집중하중으로 거는 방식은 틀리다. sim-structural-static [포켓 벤딩에서 배터리 상부 클리어런스가 소진돼 셀이 눌린다] 전역 강성은 통과했으나 국부 클리어런스 예산이 초과된 전형이다. pwr-cell-

2) 수명말기 스웰링이 낙하·눌림의 초기조건을 바꾸는 결합 파손 — EOL 셀의 국부 변형 급증과 탭 관성 하중

기전 — 수명말기 셀은 이미 부풀어 세트 내부 여유 갭이 없다. 같은 낙하·눌림 하중이 들어와도 초기 갭이 없어 셀이 곧바로 구속되고 국부 변형이 커진다. 반대로 갭을 키우면 낙하 시 셀이 움직여 관성 하중이 탭·접합부로 흐른다. 젤리롤·스택은 면외로 눌리다가 층간 공극이 닫히는 순간 강성이 급상승하는(lock-up) 비선형 이방성 거동을 하므로, 초기 갭과 초기 두께가 조금만 달라도 세트 내부 하중 배분이 통째로 달라진다. 배터리를 실제보다 연하게 모델링하면 충격 에너지를 과다 흡수해 보드로 가는 하중이 과소 예측되고, 반대로 과대 강성이면 셀 변형이 작게 나와 안전 마진을 과대평가한다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 젤리롤 균질화 물성은 존재하지만 신품·상온·무가압·준정적 조건에서 잰 값이다. 시장 불량이 실제로 나는 조건인 수명말기 두께 성장 상태, 고SOC, 저온, 낙하 변형률속도에서의 압축·굽힘 곡선과 lock-up 시점이 없다. 카드도 '문헌값을 유용하면 세트 상관이 흔들린다'며 셀 단품 시험과의 2단계 검증을 요구하지만, 그 실측이 EOL·저온·고율 조건까지 확장돼 있지 않다.

신규 구조 연결 — 박형화와 고밀도화가 갭 예산을 동시에 줄여, 과거에는 여유로 흡수되던 EOL 성장이 곧바로 구속 조건으로 바뀐다. 폴더블·롤러블은 셀이 분할되어 벤딩부 인접에 놓이므로 세트 굽힘이 셀 면외 압축으로 직접 전달된다. 이종 접합 적층(셀 위에 강성 브라켓·베이퍼챔버·그라파이트가 겹침)은 국부 강성 편차를 키워 lock-up 발생 위치를 이동시킨다.

근거 — sim-drop-impact [배터리 젤리롤 균질화 물성 — 왜 필요하고 무엇이 깨지기 쉬운가] 검증 없이 문헌값을 유용하면 세트 상관이 흔들리는 주요 원인이 된다, [전역 거동은 맞는데 보드 변형률만 과소 예측되는 상관 불일치] 배터리 균질화 물성 과연성이 대표 원인 3가지 중 하나다. sim-battery-abuse [스웰링의 두 성분] 수명말기 셀은 여유 갭이 없어 같은 외부 하중에도 더 큰 국부 변형을 받으므로 남용 시나리오의 초기 조건이 바뀐다, [젤리롤·스택 균질화 모델의 물리 — 이방성 압축과 lock-up] 면외 강성 과대는 안전 마진 과대평가, lock-up 지연은 주변 기구 응력 오답을 만든다. pwr-pack-integration [스웰링 갭과 풀탭 테이프 설계] 갭 확대와 낙하 신뢰성은

3) 저온·저SOC·피크부하 중첩에서의 순간 전원차단(SPO) — 잔량이 남았는데 꺼지는 필드 클레임

기전 — 전원 마진은 한 줄의 사슬로 성립한다. 최저 SOC·최저 온도의 셀 OCV에서 I_peak×R_cell(최저 온도, 수명말기)과 I_peak×R_path(커넥터·FPC·션트·PCB)를 뺀 값이 시스템 최소 동작 전압보다 커야 한다. 저온에서 셀 내부저항이 오르고 저잔량에서 개방전압이 낮아진 상태에 송신 버스트·카메라 기동 같은 순간 대전류가 겹치면 레일이 순간적으로 무너져 리셋·셧다운이 난다. 잔량(에너지)이 남아 있어도 순시 출력 능력(전력)이 없으면 꺼지며, 서비스센터 상온 검사에서는 정상으로 나와 NTF로 종결된다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 셀 저항은 사실상 상온 DCIR 단일 스칼라로 관리되고 있고, R_cell(온도, SOC, 전류 펄스폭, 수명)의 결합 맵이 없다. 사내 지식은 '사용자 불만 예측에는 용량 SOH가 아니라 저항 SOH가 더 잘 맞는다'는 인식까지 도달해 있으나, 그 저항 SOH를 조건별로 채운 데이터가 없어 마진 사슬에 넣을 숫자가 비어 있다.

신규 구조 연결 — 고밀도 셀의 두꺼운 전극은 저온에서 저항 상승이 더 가파르다. 박형화로 팩 FPCB 단면과 BTB 접점이 작아져 R_path 기여가 커진다. 폴더블·웨어러블의 다중 셀 구성은 셀 간 임피던스·온도 불균형을 새로 만들어, 단일 셀 기준 마진 사슬이 최악 셀을 대표하지 못한다.

근거 — pwr-pmic-power-tree [UVLO·시스템 최소 전압 설계 규칙 — 저온 SPO 방지] 전압 마진 사슬을 한 줄로 쓰라는 규칙과 그 항목 정의, [잔량이 남았는데 꺼진다] 저온·열화 셀은 에너지가 남아도 순간 전류를 못 낸다. pwr-battery-aging [SOH의 두 정의 — 용량 SOH와 저항 SOH] 저온 셧다운·급속충전 느려짐 같은 사용자 불만 예측에는 저항 SOH가 더 잘 맞는다. rel-field-quality [NTF 40% 통화 끊김 — 표준 검사 조건이 고장 조건과 달랐다] 저온 + 배터리 저잔량 + 특정 대역 최대 송신이 겹칠 때만 발현했다. rel-fa-electrical [간헐 불량과 NTF의 본질 — 고장 조건 창] 재현을 못 하면 원인도 대책 검증도 불가능해 같은 불량

4) 팩 전류경로 접합부의 저항 상승·간헐 오픈 — 탭 용접부·PCM 션트 솔더·BTB 접점

기전 — 팩의 본질은 셀 전극 → 탭 → 용접 접합부 → PCM 도체·FET → FPCB → BTB 접점 → 세트 보드로 이어지는 하나의 직렬 전류 경로다. 어느 구간이든 저항이 오르면 P=I²R로 국부 발열이 커지고 순간 개방이면 간헐 전원차단이 된다. 열화 경로는 셋이다. 션트 저항은 부피가 큰 금속체라 기판과의 CTE 차가 커서 충방전 자기발열 사이클이 솔더 필렛에 크랙을 키우고(먼저 저항 상승, 나중에 오픈), BTB 커넥터는 조립 압입 스트레인이 잠복 손상을 남긴 뒤 필드 진동에서 간헐 오픈으로 발현하며, 접점은 프레팅으로 접촉저항이 오른다. 증상은 간헐 SPO·충전 중단·급속충전 발열 초과로 나타나 셀 불량으로 오귀속되기 쉽다.

놓치는 이유 — (b) 물성 부재. 해석 체계는 갖춰져 있다 — 열사이클 안정화 사이클에서 ΔW를 뽑는 셋업, 글로벌-로컬 서브모델링, 파워사이클링과 챔버 시험의 역할 분담까지 정리돼 있다. 문제는 넣을 물성이다. 셀 탭의 이종 금속 용접부(Al–Ni, Cu–Ni) 계면 강도·피로 상수가 재료 DB에 아예 없고, 솔더 쪽도 Darveaux 상수 8건·Anand 45건 수준이라 배터리 팩 특유의 저ΔT·장dwell·자기발열 조건에 맞는 자사 계수를 갖고 있지 않다.

신규 구조 연결 — 5A급 급속충전은 같은 저항에서 발열을 제곱으로 키운다. 박형화가 팩 FPCB 두께와 탭 단면을 줄이고, 이종 접합(알루미늄 탭–니켈–구리) 계면 수가 늘어난다. 폴더블은 힌지를 가로지르는 배터리 배선·FPCB가 반복 굽힘을 받아, 정적 접합부 열피로 위에 굴곡 피로가 겹친다. 셀 분할 구성에서는 병렬 경로 간 저항 불균형이 한쪽 경로에만 전류를 몰아 국부 발열을 만든다.

근거 — pwr-pack-integration [스마트폰 배터리 팩 구성과 전류 경로 — 셀·탭·PCM·FPCB·커넥터] 간헐 SPO·충전 중단·급속충전 발열 초과는 셀이 아니라 대부분 연결 구간에서 나온다, [팩 임피던스 버짓 — DCIR 구성요소와 급속충전 발열 기여] 전류 제곱에 비례하므로 저항이 작은 구간도 무시할 수 없다. pwr-protection-circuit [센스 저항·대전류 경로 오픈과 저항 상승] 션트는 CTE 차가 커 열사이클에서 솔더 필렛에 크랙이 진행된다. rel-bend-torsion [배터리 커넥터 압입 공정 스트레인 초과 — 필드 간헐 오픈] BTB 체결 시점에 국부 주변형률 1800με가 관측됐고 반품 세트를 재조립하면 정상 동작해 재현이 어렵다. rel-thermal-shock [파

5) 배터리 고정 접착계의 계면 열화 — PSA 필 강도 붕괴에 의한 셀 유동과 스트레치 릴리즈 테이프 파단(서비스 안전)

기전 — 배터리 고정 PSA는 상시 정하중을 받는 접합부다. 스웰링 반력과 모듈 자중이 크리프를 걸고, 고온고습에서는 아크릴 점착제의 극성기가 수분을 끌어들여 금속 산화막·양극산화층 계면에서 결합이 약해진다. 접착제 벌크보다 계면이 먼저 지며, 강도 숫자가 아직 스펙 안이어도 파괴 모드가 응집에서 계면으로 전이하는 것이 첫 경고다. 고정력이 빠지면 셀이 유동해 낙하 시 관성 하중이 탭으로 흐른다. 스트레치 릴리즈 테이프는 반대 방향으로 열화한다 — 기재 신율이 떨어지고 점착력은 오르므로 서비스에서 잡아당기면 중간에서 끊어지고, 끊어지면 셀을 물리적으로 뜯어내야 해 내부 단락·발화로 직결된다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 접착 물성 자체는 재료 DB에 있다(박리강도 42건, GIC 53건, 정적전단 유지시간 8건, 노화 후 물성 유지율 16건). 그러나 값이 신품·상온·단기 조건이고, 시장 불량이 실제로 나는 '고온고습 장기 시효 후 × 스웰링 정하중 상시 인가 × 수명말기 제거력' 조합의 값이 없다. 카드도 '제거성 스펙을 신품 기준으로 잡으면 안 되며 관리 대상은 제거력이나 파단강도가 아니라 둘의 비'라고 지적한다.

신규 구조 연결 — EU 2023/1542 탈착 용이성 요구가 '접착폭 증대'라는 종래 해법을 봉쇄해, 같은 유지력을 더 좁은 면적에서 내야 한다. 박형화는 테이프 두께를 줄여 응력 완화 여유를 없앤다. 폴더블은 셀이 둘로 나뉘어 각각 힌지 인접부에 고정되므로, 개폐 굽힘에 따른 전단 이력이 스웰링 정하중 위에 계속 겹친다.

근거 — rel-fastening-bonding [배터리 고정 PSA가 고온고습 후 필 강도 40% 저하] 계면 가수분해·흡습이 지배하며 첫 경고는 강도 숫자가 아니라 파괴 모드 전이다, [EU 배터리 규정 2023/1542 탈착 용이성 요구] 접착폭 증대는 더 이상 자유로운 카드가 아니다. mech-psa-bonding [고온고습 방치 후 배터리 스트레치 릴리즈 테이프 파단] 기재 신율 저하와 점착력 상승의 조합이며 파단은 품질 문제가 아니라 안전 문제다, [ASTM D3654 홀딩 파워] 정하중 접합부의 설계 근거는 필 강도가 아니라 크리프 저항 시험이다, [PSA 접착의 3속성] 압착 조건·dwell 관리 부재로 같은 재료가 스펙의 절반만 나온다.

6) 열 이력 누적에 의한 가속 열화 — 시장 SOH 미달과 '충전이 느려졌다' 클레임

기전 — 열화의 지배 인자는 온도와 고SOC 체류 시간이다. 셀은 스스로 I²R 발열원이면서 동시에 온도 상한(통상 45°C 부근)을 가진 제약 노드여서, 표면온도에 여유가 있어도 셀이 한계면 충전 알고리즘이 전류를 깎는다. 충전IC·무선충전 코일·AP의 열이 인접 경로로 흘러 들어오고, 무선충전은 링크 손실이 커 구조적으로 셀을 더 뜨거운 환경에 놓는다. 베이퍼챔버 응축부를 배터리 위에 두면 배터리 온도가 올라 충전 제한과 수명 이슈로 번진다. 결과는 시장에서 두 갈래로 갈려 접수된다 — 저항 상승이 만든 '충전 느려짐·저온 셧다운' 불만과 용량 감소가 만든 '배터리가 빨리 닳는다' 불만이다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 열화 가속은 온도·SOC·C-rate·체류시간의 결합 함수인데, 사내에는 규정 시험 조건(800사이클 등)의 값만 있고 실사용 미션 프로파일의 분포가 없다. 특히 평균이 아니라 헤비 유저 상위 분위의 꼬리가 필드 불량을 만드는데(번인 조기 발생 사례에서 같은 구조가 확인된다), 그 꼬리 분포가 없어 가속계수를 실사용으로 환산할 수 없다. 게이지 SOH는 임의 조건에서 학습된 FCC 기반이라 규정 시험 숫자와도 어긋난다.

신규 구조 연결 — 고밀도 셀은 DCIR이 커져 같은 전류에서 자기발열이 크다. 박형화는 세트 열용량을 줄여 부하 직후 승온 기울기(dT/dt≈P/C)를 키우고 셀과 발열원의 이격을 줄인다. 폴더블은 접힌 상태에서 방열 면적이 절반이 되고 베이퍼챔버·그라파이트 경로가 힌지로 끊겨, 같은 전력에서도 셀 온도 이력이 달라진다. EU 800사이클·에너지 라벨 체계는 이 열화를 '통과/탈락'이 아니라 선언 숫자 경쟁으로 바꿔, 산포 하한이 통과해야 하는 문제로 격상시킨다.

근거 — pwr-battery-aging [급속충전은 무조건 배터리 수명을 깎나] 'C-rate가 높으면 나쁘다'가 아니라 '그 C-rate에서 음극 전위 여유가 없어지면 나쁘다'가 정확한 명제다, [SOH의 두 정의] 규제 대응은 용량 SOH, 사용자 불만 예측은 저항 SOH. pwr-fuel-gauge [EU 에코디자인 2023/1670] 게이지 SOH는 규정 준수의 증빙이 아니다. pwr-wireless-charging [무선충전은 배터리 수명을 더 깎는가] 방식이 나쁜 것이 아니라 열관리가 나쁘면 나쁘다. mech-thermal-architecture [고속충전 시간 미달 — 셀 온도 한계에서 전류가 깎인다] 제약 노드가 표면이 아니라 셀이다. mech-vapor-chamber [세트 적층 순서와 응축부 배치

7) 리튬 플레이팅 기인 국부 스웰링과 잠복 내부단락 — 저온 급속충전 × 정렬·함침 산포의 꼬리

기전 — 충전 중 음극 국부 전위가 Li/Li+ 기준 0V 아래로 내려가면 삽입 대신 금속 리튬이 석출된다. 평균 N/P 비가 충분해도 국부 N/P가 1 아래로 내려가면 발생하며, 전극 정렬 이탈과 미함침 영역이 대표적 국부 원인이다. 미함침 영역은 이온 경로가 없어 전기화학적으로 죽은 면적이므로 살아 있는 면적에 전류가 몰려 국부 과전압을 키운다. 석출 리튬은 리튬 인벤토리를 갉아먹으면서 국부 두께 돌출을 만들고, 성장하면 잠복 내부단락의 씨앗이 된다. 경계선 셀은 출하 검사를 통과해 필드에서 수명 편차와 국부 스웰링으로 뒤늦게 드러난다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 사내 수명 모델이 SEI 성장만 부반응으로 갖고 있으면 저온 급속충전의 지배 열화 모드를 구조적으로 표현할 수 없다. 지식카드가 이 실패를 '파라미터 문제가 아니라 모델 구조 문제'로 규정하며 '파라미터를 아무리 다시 피팅해도 없는 물리는 나오지 않는다'고 못박는다. 여기에 더해 국부 N/P·정렬 산포를 공간 분포로 푸는 해석이 없어, 평균 물성 기반 1D 모델로는 산포 꼬리에서 나는 불량을 원리적으로 잡을 수 없다.

신규 구조 연결 — 에너지밀도 경쟁이 오버행 마진과 N/P 마진을 '쉬워 보이는 감량 대상'으로 삼는데, 마진 축소는 곧 안전을 정렬 공정능력에 위탁하는 행위다. 실리콘 증량은 입자 분쇄와 SEI 재생성으로 국부 전위 여유를 더 깎고, 분리막 박막화와 상한전압 상향이 같은 방향으로 작용한다. 박형 고밀도 셀에서는 이 마진들이 동시에 최소로 몰려, 개별로는 통과하던 항목들이 곱해져 꼬리를 만든다.

근거 — sim-battery-electrochem [저온 급속충전 후 용량 급락 — 모델이 석출을 예측하지 못한 사례] 석출 부반응이 모델에 아예 없거나 최적 조건이 어긋난다, 교훈은 '구조를 먼저 의심하라', [P2D(뉴먼) 모델] P2D는 측정 불가능한 국부 음극 전위·전해액 고갈 지점을 계산해 리튬 석출 마진과 급속충전 한계선을 설계 단계에서 예측한다. pwr-cell-design [N/P비의 정의와 리튬 플레이팅 마진], [N/P비를 높이면 안전한가] 마진의 크기보다 산포의 관리가 먼저다. pwr-cell-manufacturing [정렬과 음극 오버행], [라인 속도 증대 후 초기 용량 미달 — 함침 불량] 경계선 셀은 출하 검사를 통과해 필드 수명 편차로 나타나며 '불량률'이 아니라 '분포의 꼬리'를 봐야

8) 과방전·0V 셀의 구리 용출과 재충전 발화 — 유통 체류·장기 미사용 경로

기전 — 팩 대기전류와 회로 누설 경로가 출하 SOC를 서서히 갉아먹는다. 유통·창고 체류가 길거나 사용자가 장기 미사용하면 셀이 과방전 영역으로 내려가고, 이 구간에서 음극 집전체인 구리가 용출된다. 이후 재충전하면 용출된 구리가 석출되어 내부 단락 경로를 만든다. 0V 배터리는 '충전이 안 되는 불량'이 아니라 안전 이슈를 동반한 회수 대상이며, 장기 미사용 후 충전 중 발화한 단말은 과방전 이력을 먼저 의심해야 한다. 로트성 딥디스차지는 회로 소비전류 이상과 누설 경로를 분리해 원인을 확정해야 한다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. '대기전류는 출하 SOC와 유통 기간을 함께 놓고 예산으로 관리하라'는 규칙은 사내에 있으나, 온도·SOC·보관 기간에 따른 자기방전율과 회로 누설의 조건별 실측값이 없다. 유통 경로·창고·시장별 실제 온도 이력 분포도 없어 예산식에 넣을 숫자가 비어 있고, 결과적으로 상온·짧은 기간 가정으로 관리된다.

신규 구조 연결 — 박형화로 PCM·보호소자와 배선이 축소되어 누설 경로 관리 여유가 줄어든다. 상시 동작 기능(AOD, 센서 허브, UWB, 위치 추적)이 늘어 팩·세트 대기 소비가 커진다. 폴더블·웨어러블처럼 셀이 둘 이상인 구성에서는 한쪽 셀만 먼저 딥디스차지에 빠질 수 있어, 단일 셀 기준 대기전류 예산이 최악 셀을 대표하지 못한다.

근거 — pwr-protection-circuit [팩 대기전류와 누설 경로 — 0V 배터리가 만들어지는 과정] 0V 배터리는 안전 이슈를 동반한 회수 대상이며 대기전류는 출하 SOC와 유통 기간을 함께 놓고 예산으로 관리해야 한다. pwr-thermal-runaway [과방전·0V 셀의 Cu 용출 메커니즘과 재충전 위험] 충전 게이팅 정책의 물리적 근거이며, 저전압 셀을 무조건 충전하는 알고리즘은 사고를 만들 수 있다, [PTR-F-004] 0V 셀 재충전 발화. pwr-cell-chemistry·pwr-pack-integration [IEC 62133-2] 규정 충전 조건과 허용 온도 범위 준수 요구.

9) 충전 포트 전식·프레팅에 의한 충전 불가·간헐 충전 — 배터리 불량으로 오귀속되는 시장 클레임

기전 — 땀·바닷물·음료의 염(Cl⁻)이 녹아 전해질이 되고, 충전 중 VBUS에 전압이 서 있고 CC 핀에도 Rp/Rd 기반 DC 전위가 걸리면 전기화학 부식(전식)이 성립한다. 애노드 측 핀이 우선 소실되고 하지 금속(Ni/Cu)이 노출되면 진행이 빨라진다. 여기에 삽발 반복으로 도금이 닳은 접점에서 주머니 속 미소 진동에 의한 미소 미끄럼이 반복되면 프레팅 부식으로 산화막 생성·파괴가 순환해 접촉저항이 오른다. 결과는 CC 분압 왜곡에 의한 PD 협상 실패(5V 저속 고착), 수분 감지 오탐에 의한 충전 차단, 접점 발열이며, 사용자는 이를 '배터리가 이상하다'로 신고한다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 부식률과 갈바닉 전위는 재료 DB에 있으나 값이 극소수이고(부식률 4건, 갈바닉 전위 25건) 조건이 표준 전해질(대개 해수) 기준이다. 실사용 전해질 조성(땀·선크림·음료), 염 농도, pH, 인가 바이어스, 간헐 습윤·건조 주기라는 실제 조건의 값이 없다. 사내 시험도 THB·HAST 중심인데 카드가 지적하듯 85/85는 '수분 경로 결함 유무' 시험이지 전식 수명 시험이 아니며, 결로처럼 증거가 스스로 사라지는 고장은 이슬점에서 조건을 역산해야 한다.

신규 구조 연결 — 박형화로 리셉터클 핀 간격과 도금 두께 여유가 줄어든다. 5A급 급속충전은 부식으로 저항이 오른 접점에서 발열을 제곱으로 키워, 종래에는 '충전 느림'으로 끝나던 열화를 소손·안전 이슈로 승격시킨다. 방수 등급 상향과 솔리드스테이트 버튼 채택으로 개구를 줄이면 유입된 물이 빠져나갈 경로도 함께 줄어 체류 습윤 시간이 길어진다.

근거 — pwr-input-protection [젖은 포트의 전기화학 부식(전식) 진행 메커니즘] 전해질 형성·바이어스 인가의 2단계, [CC 핀 부식에 의한 충전 불가 클레임 증가 사례] 애노드 측 핀 우선 소실과 Cl 검출로 판별, [수분 감지 임계·판정시간·재시도 정책 설계 규칙] 절대값이 아니라 자릿수 변화로 판정하라. pcb-usbc-receptacle [CC 핀 녹색 부식에 의한 충전 불량 — 전식 진행과 대책], [삽발 반복 후 접촉저항 상승·간헐 충전 불량]. rel-repetitive-durability [USB-C 1만회 합격 후 필드 충전 간헐 — 프레팅과 사행 삽입] 시험 합격이 필드 열화 경로를 보증하지 않는다. rel-humidity-bias [저온 보관 후 결로성 순간 누설] 사내 THB·

10) 배터리 전원 라인의 지연 발현 저저항 쇼트 — 낙하 잠복 MLCC 크랙과 도전성 이물

기전 — 배터리 전원 라인은 셀이 사실상 대전류원으로 붙어 있는 저임피던스 경로라, 이 라인의 쇼트는 곧 소손으로 번진다. 시장에서 지연 발현하는 경로는 둘이다. 하나는 낙하 충격이 보드 굽힘 진동을 여기해 대형 MLCC 세라믹에 크랙을 남기는 경우다. 크랙면은 처음에는 공기로 절연돼 IR·용량이 정상이라 출하 검사와 초기 사용을 통과하고, 이후 수분·이온이 침투하면서 절연이 떨어져 쇼트로 발현한다. 다른 하나는 그라파이트 확산재의 노출 절단면에서 떨어져 나온 도전성 분진이 세트 안을 떠돌다 전원 라인에 얹히는 경우로, 필드에서는 '전원 안 켜짐·터치 오동작·충전 불가'로 접수된다. 수백 Ω급 미세 쇼트는 락인 서모그래피로도 신호가 안 나와 분석 자체가 막힌다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 잠복 결함이 시간 지연 후 발현하는 과정을 푸는 해석이 없다. 낙하 해석은 그 순간의 파단 여부만 판정하고, 크랙면 이온 침투·절연 저하라는 후속 전기화학 과정을 이어받는 모델이 존재하지 않는다. 도전성 분진도 마모분 생성·비산·퇴적을 예측하는 해석이 없어 설계 단계에서 발생 위치와 확률을 논할 수 없고, 결국 '엣지 실링을 하라'는 규칙 수준에 머문다.

신규 구조 연결 — 박형화로 그라파이트 시트가 다층·대면적화되고 노출 절단면 길이가 늘어난다. 폴더블은 힌지부에서 스프레더·FPCB가 반복 굽힘을 받아 절단면 마모와 분진 발생이 가속된다. 고밀도 셀 채택으로 전원 라인의 가용 단락 전류가 커져 같은 쇼트가 더 큰 소손으로 번진다. 세트 강성이 낮아지는 박형·폴더블 구조는 낙하 시 보드 굽힘 진폭 자체를 키워 대형 MLCC 크랙 발생 확률을 올린다.

근거 — passive-mlcc-flex-crack [낙하 후 지연 발현 쇼트 — 전원 입력단 MLCC 크랙의 필드 고장] 크랙 발생 시점과 고장 발현 시점이 분리되며 크랙 직후에는 IR·용량이 정상이다, [Open-mode 내부전극 설계] 배터리 전원 라인처럼 단락이 소손으로 번지는 위치에 우선 적용하되 크랙 발생 자체는 막지 못한다, [왜 1210만 크랙이 나고 0402는 멀쩡한가] 구동력은 단자 간 상대 변위다. mech-graphite-spreader [흑연 분진의 도전성 — 열재료가 만드는 전기적 고장 모드], [흑연 분진 비산에 의한 필드 쇼트 — 엣지 실링 실패] 열 성능만 보고 승인하면 필드에서 전기 불량으로 되돌아온다. rel-fa-electrical [수백 Ω급 보드 미세 쇼트 — 락인 서모그래피

사내 지식 공백 — 지식카드에 없어 이번 도출이 근거를 대지 못한 것.

재료 DB에 전기화학 물성 카테고리 자체가 없다. material_inventory의 11개 도메인(mechanical·optical·thermal·chemical·physical·electrical·interface·structure·magnetic·rheological·acoustic) 어디에도 리튬 고상 확산계수, 교환전류밀도, 전해액 이온전도도, 전달계수, 엔트로피 계수(dU/dT), 전극 다공도·굴곡도가 없다. P2D를 돌릴 입력이 원천적으로 비어 있어, 리튬 석출 마진과 급속충전 한계선을 설계 단계에서 계산할 수 없다.

충방전 팽창변형률(mechanical.swelling_strain)의 관측 재료가 5건뿐이며, SOC·온도·실리콘 함량·전극 압연밀도에 따른 팽창 함수 형태가 없다. 가역 호흡조차 실측 기반 함수 없이 문헌 대표값(흑연 13%)에 의존한다.

비가역 가스 스웰링을 예측하는 모델도 그 입력 물성도 없다. 온도·상한전압·전해액 조성에 따른 가스 발생 속도와 조성(CO2 등), 발생 가스의 파우치 내 압력-체적 관계가 사내에 정리돼 있지 않다. EOL 성장은 예측이 아니라 8~10% 관행 숫자로 대체돼 있다.

젤리롤·스택 균질화 물성의 조건 의존 데이터가 없다. 수명말기 두께 성장 상태, SOC, 저온, 낙하 변형률속도에서의 이방성 압축 곡선과 lock-up 시점이 없어, 시장 불량이 실제로 나는 조건의 셀 강성을 해석에 넣을 수 없다.

파우치 외장(알루미늄 라미네이트)과 실링부(CPP 실란트)의 물성이 없다. 실링 강도, 가스 내압 하 크리프, 벤트 개방 압력, 층간 접착에너지, 수분·가스 투과가 모두 비어 있다. 지식카드는 '실링부 벤트가 파우치 셀의 사실상 전부'라고 하면서도 정량 물성을 갖고 있지 않다.

분리막(PE/PP)의 물성값이 없다. material-twin-analyst에는 'PE/PP Separator'라는 재질 항목만 존재하고 셧다운 온도, 열수축률, 천공강도, MD/TD 이방성 인장 같은 안전 판정에 직결되는 값이 관측되지 않는다. 흑연 음극·실리콘 음극·도전재도 재질명만 있는 상태다.

셀 탭 이종 금속 용접부(Al–Ni, Cu–Ni)의 계면 강도·피로 상수·저항 열화 모델이 없다. 팩 전류경로 고장이 대부분 이 접합 구간에서 난다고 카드가 지적하지만, 그 구간을 푸는 물성이 재료 DB에 존재하지 않는다.

배터리 팩 특유 조건(저ΔT·장dwell·자기발열 파워사이클)에 맞는 자사 솔더 피로 상수가 없다. Darveaux 균열 상수 8건, Anand 점소성 45건, Morrow 33건 수준이며 조건이 일반 열사이클 기준이다. 카드는 '문헌값 차용이 금지되는 정도로 n·Ea 민감도가 크다'고 경고한다.

R_cell(온도, SOC, 전류 펄스폭, 수명)의 결합 맵이 없다. 저항 SOH가 사용자 불만 예측에 더 적합하다는 인식은 확립돼 있으나, UVLO 마진 사슬에 넣을 조건별 저항값이 없어 저온 SPO를 사전 계산할 수 없다.

실사용 미션 프로파일 분포가 없다. 온도·SOC 체류시간·C-rate·충전 패턴의 사용자별 분포, 특히 헤비 유저 상위 분위의 꼬리가 없다. '사이클 수는 필드 미션 프로파일에서 역산하라'는 규칙만 있고 역산에 쓸 분포가 비어 있다.

자사 셀의 열화 가속계수(활성화에너지 Ea, 전압·C-rate 멱지수 n)와 그 신뢰구간이 없다. chemical.activation_energy는 관측 1건이다. 가정한 n이 실제와 다르면 예측 수명이 같은 배수로 틀어진다는 것을 카드가 명시하는데, 그 계수를 자사 값으로 갖고 있지 않다.

접착 물성의 결합 조건 값이 없다. '고온고습 장기 시효 후 × 스웰링 정하중 상시 인가 × 수명말기 제거력/파단강도 비'라는 실제 요구 조건의 데이터가 없고, 정적전단 유지시간 8건·노화 후 물성 유지율 16건으로는 크리프 파손 시점을 예측할 수 없다.

점탄성 물성 중 Prony 전단 항·체적 항·상대 체적계수가 모두 0건이다. 배터리 주변 폼·PSA·쿠션의 전단 완화와 체적 압축 완화를 해석에 넣을 수 없어, 스웰링 반력이 시간에 따라 어떻게 완화되는지 풀 수 없다. 초탄성 계수·Norton 크리프 계수도 0건이다.

실사용 전해질 조건의 부식 물성이 없다. 부식률 4건·갈바닉 전위 25건이 표준 전해질 기준이며, 땀 조성·염 농도·pH·인가 바이어스·간헐 습윤 주기 조건의 값이 없어 충전 포트 전식의 시간 축(언제 클레임이 되는가)을 계산할 수 없다.

팽창력과 기구 강성의 양방향 연성 해석 워크플로가 규칙 수준으로만 존재한다. '단일 스칼라 하중은 틀리다'는 원칙은 명확하나, 셀 팽창 구성모델을 세트 기구 해석에 결합하는 절차와 그 검증 사례가 지식카드에 나타나지 않는다.

시장 반품 셀의 해체 실측 결과를 코호트별로 축적한 DB가 보이지 않는다. 가역/비가역 스웰링 성분 분리 판별 절차는 있으나, 그 판별 결과(두께 성장량, 플레이팅 유무, 가스 조성)를 로트·사용 이력별로 쌓아 모델 보정에 되먹이는 축적 통계가 없다.

필드 고장률의 분모 정의·신고 지연 보정·검열 처리를 배터리에 실제로 적용한 코호트 데이터가 없다. xd-field-lab-correlation과 xd-warranty-analytics에 절차와 통계량 격자는 있으나 배터리 적용 실적이 카드에 나타나지 않아, 랩 사이클 수명과 시장 SOH를 연결하는 상관식이 없다.

잠복 결함의 지연 발현을 다루는 해석 모델과 입력 물성이 없다. 크랙면 이온 침투에 의한 절연 저하, 도전성 분진의 발생·비산·퇴적, 프레팅 마모분 축적 같은 '시간이 지나야 고장이 되는' 과정을 예측하는 해석이 사내에 존재하지 않는다.

## 1-B. 디스플레이

### 디스플레이 — 신규 구조 개발 중 예측 실패

1) 저온·고각속도 폴딩에서 UTG·취성층 조기 파단 — 상온 준정적 해석이 통과시킨다

기전 — 저온에서 OCA·PSA 등 점탄성 접착층의 저장탄성률이 급증한다. 층간 전단 전달이 커지면서 스택이 '독립된 여러 장'에서 '한 장의 두꺼운 판'에 가까워지고, 중립면이 이동해 UTG 인장측의 응력 분담이 커진다(ε ≈ d/R에서 실효 d가 커지는 효과). 유리는 금속 같은 피로한계가 없어 표면 결함이 인장응력과 수분 하에서 응력부식으로 아임계 성장하다가 임계 길이에서 취성 파단한다. 저온 자체는 응력부식을 늦추는 방향이므로 저온 파손의 원인은 '유리가 약해진 것'이 아니라 '유리에 걸리는 응력이 커진 것'이다. 폴딩 각속도(변형률속도)가 올라가도 점탄성층 강성이 같은 방향으로 오른다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 점탄성 적층 굽힘 해석 모델은 있고 Prony 물성도 일부 확보돼 있다(prony_relaxation_time 81건, prony_relative_modulus 77건). 그러나 실사용 저온(-20℃급)과 실제 폴딩 각속도 대역의 마스터커브가 없어서, 상온·준정적 1점 해석으로 'UTG 응력 스펙 이내'를 선언하게 된다. 게다가 폴딩은 층간 전단이 지배인데 전단 완화 항(prony_shear_modulus)은 관측 0건이라 온도축을 넣더라도 전단 물성 자체를 인장 물성으로 대용하고 있다.

신규 구조 연결 — 폴더블·롤러블에서 굽힘이 상시 하중이 되고, 박형화로 스택 총두께가 줄면서 중립면 위치가 층 물성 변화에 극도로 민감해진다. 커버윈도우가 수십 µm UTG로 얇아지면 접착층 강성 변화가 곧바로 UTG 응력으로 전이된다. 편광판 박형화·pol-less로 스택 구성이 바뀔 때마다 이 민감도가 재계산돼야 하는데, 온도축이 없어 재계산이 상온에서만 이뤄진다.

근거 — rel-repetitive-durability — '상온 20만회 통과, -20℃ 5만회에 UTG 크랙' 사례와 '저온에서는 점탄성층의 강성이 급증해 UTG 인장측 응력 분담이 커진다. 상온 통과 샘플이 저온 병행 조건에서 조기 크랙 나는 전형적 이유'[RRD-F-001][RRD-R-003]. sim-foldable-flex — '상온·준정적 조건 하나만 돌려놓고 UTG 응력이 스펙 이내라고 결론짓는 실패, 지배 조건은 대개 저온이거나 고속'. disp-utg-cover/sim-structural-calc — '저온 폴딩 파손의 실제 원인은 UTG에 걸리는 응력이 커지는 것'[DUC-F-004]. mech-utg-window — '폴딩용 OCA는 최저 사용온도 저장탄성률로 선별한다'. material_inv

2) 크리즈(접힘 자국) 깊이·잔류의 절대 예측 불가 — 상대 비교만 가능해 목표 스펙을 세울 수 없다

기전 — 접힌 상태가 유지되는 동안 OCA·고분자층에 전단 변형이 누적되고, 펼쳤을 때 완전히 회복되지 않아 자국이 남는다. 크리즈는 성격이 다른 세 물리의 합이다 — (1) 점탄성 크리프의 미회복, (2) 소성 등 비가역 변형, (3) 층간 슬립 잔류. 힌지는 곡률반경 R을 키워 변형률(ε ≈ t/2R)을 낮출 수 있을 뿐 크리즈를 없앨 수 없고, 커버윈도우를 UTG에서 CPI로 바꾸는 식의 재료 교체로도 해결되지 않는다. OCA 저장탄성률을 낮추면 회복이 오히려 느려져 크리즈가 남고 층간 슬립 과다로 광학 왜곡·단차가 생기는 역전이 일어난다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 점탄성(Prony) 해석은 돌아가지만 비가역 변형과 층간 슬립 잔류를 함께 푸는 구성모델·계면 마찰 모델이 없다. 없는 물리는 파라미터를 아무리 맞춰도 나오지 않으므로 절대값 예측이 원리적으로 성립하지 않고, 스택 A/B의 상대 비교밖에 못 한다. 결과적으로 크리즈 목표를 물리량으로 걸지 못하고 시제품 관능 판정으로 넘긴다.

신규 구조 연결 — 폴더블·롤러블에서 크리즈는 1순위 감성 품질 지표다. 물방울 힌지·롤러블 다중 곡률처럼 곡률 프로파일이 복잡해질수록 '어느 R에서 몇 µm'를 물리로 답해야 하는데, 절대 예측이 없으니 힌지 궤적·스택 두께·OCA 등급 조합을 실물 반복으로만 수렴시켜야 한다.

근거 — sim-foldable-flex — '크리스 깊이 절대값 예측은 신중해야 하고 상대 비교는 유효하다. 크리스가 서로 다른 물리 세 가지의 합이기 때문이다 — 점탄성 크리프의 미회복, 소성 등 비가역 변형, 층간 슬립 잔류. 이 중 뒤의 둘은 재료 모델과 계면 모델의 문제'[SFF-C-005]. disp-utg-cover — '크리즈의 주된 원인은 커버윈도우 단품이 아니라 하부 적층의 점탄성 거동'. mech-foldable-hinge — '힌지로 크리즈를 줄일 수는 있지만 없앨 수는 없다'[FH-C-005]. mech-utg-window — 'OCA 저장탄성률이 지나치게 낮으면 정적 접힘 후 회복이 느려 크리즈가 남고, 층간 슬립이 과도해 광학 왜곡·단차가 생긴다'. material_inventory — n

3) 접힘부 TFE 다크스팟 — 무기막 채널 크랙과 유·무기 계면 박리를 사전에 갈라내지 못한다

기전 — TFE의 무기막(SiNx 등)은 취성 박막이라 임계 변형률을 넘으면 채널 크랙이 생긴다. 크랙은 수분 침투 경로가 되고 침투한 수분이 발광층·전극을 열화시켜 암점이 성장한다. 변형률은 중립면 거리와 곡률에 비례하므로 폴딩부에만 나타난다. 그런데 같은 증상이 유기막/무기막 계면 딜라미네이션에서도 나온다. 두 경로는 대책이 정반대다 — 크랙이면 무기막 박막화와 중립면 재배치가 듣고, 박리면 박막화는 배리어만 희생하고 아무것도 고치지 못한다.

놓치는 이유 — (b) 물성 부재. 층별 변형률 이력 해석과 CZM(응집영역) 모델은 있는데 넣을 값이 없다. 첫째, 사내 TFE 무기막의 임계 변형률 실측치가 없어 문헌값을 쓰는데 보고값이 0.5~2%대로 흩어져 판정선이 서지 않는다. 둘째, CZM 3파라미터 중 최대 트랙션(interface.cohesive_strength) 실측이 3건, GIIC가 26건뿐이고, 수십 µm 두께 박막 접착층용 시편·시험법 자체가 정립돼 있지 않다. 셋째, 크랙 이후 암점 성장 속도를 계산할 투습 물성(WVTR 5건, 수분투과도 3건, Csat 5건)이 사실상 비어 있다.

신규 구조 연결 — 폴더블·롤러블에서 TFE가 반복 인장 위치에 놓인다. 박형화로 무기막을 얇게 가져가면 배리어 성능과 굴곡 내성이 정면 충돌하고, 중립면 재배치 협상이 스택이 바뀔 때마다 다시 열린다. 디지타이저 시트·그라파이트를 폴딩 영역에서 빼고 넣을 때마다 TFE의 y좌표가 바뀌는데, 허용 변형률 숫자가 없으니 협상 결과를 사전에 판정할 수 없다.

근거 — disp-tfe-encap — '무기막 굴곡 크랙과 유기막/무기막 계면 딜라미네이션 두 가지가 후보'[DTE-C-007], '문헌의 임계 변형률 1%를 기준으로 쓰면 된다는 것은 흔한 오해, 보고값이 0.5~2%대'[DTE-F-003], '중립면 재배치 먼저 요구하라(ε ≈ y/R)'. disp-foldable-stackup — '취약층별 허용 변형률 한계치를 소관 전문가에게서 숫자로 받는다'. sim-foldable-flex — 'ASTM 시험법들은 복합재 적층판 대상이라 수십 µm 디스플레이 적층 접착층에 그대로 적용하려면 캐리어 부착 시편 설계가 필요하다'. material_inventory — cohesive_strength {3}, GIIC {26}, tack {0}, WVTR {5}.

4) UTG 폴딩 파손의 확률 예측 실패 — 두께 산포·에지 flaw·내부 이물이 결정론 해석에 들어가지 않는다

기전 — UTG 폴딩 파손은 결정론적 강도 초과가 아니라 결함 모집단의 하위 꼬리에서 일어난다. (1) 다운드로우·슬리밍 에칭이 남긴 두께 산포가 그대로 응력 산포가 된다(σ ∝ t, 50 µm 목표에 ±3 µm면 굽힘 응력 ±6%). (2) UTG는 폴딩 반경부의 좁은 띠에 응력이 집중돼 유효면적이 작고, 지배 flaw 모집단이 면이 아니라 에지 쪽으로 옮겨간다. (3) 화학강화가 만든 잔류응력 프로파일이 실효 강도를 좌우하는데, 얇을수록 같은 CS·DOL에서 중앙인장 CT가 커진다(CT ≈ CS·DOL/(t−2·DOL)). (4) 적층 사이에 낀 경질 이물은 전면 굽힘 인장 위에 국부 굽힘을 가산해, 임계 근처 설계는 그 가산분만으로 파단한다.

놓치는 이유 — (b) 물성 부재. 처방은 이미 정해져 있다 — 탄성 해석 + 잔류응력 + Weibull 후처리로 파손 확률을 내는 것이 요소삭제보다 상관도 좋고 싸다. 그런데 UTG 두께·에지 조건에 맞는 Weibull 파라미터(m, σ₀)가 없어 두꺼운 커버글라스 값을 재사용하는 것이 가장 흔한 오류로 지목돼 있다. 재료 DB에도 표면압축응력(CS) 3건, DOL 4건, 파괴인성 21건뿐이고, 두께별 Weibull 파라미터는 물성 키로 정의조차 돼 있지 않다.

신규 구조 연결 — UTG는 폴더블 전용 신규 부재이며, 슬리밍으로 두께를 계속 낮추는 방향(박형화)이 산포 비중과 CT 부담을 동시에 키운다. 롤러블처럼 굽힘 띠가 넓어지면 유효면적이 달라져 같은 (m, σ₀)로도 확률이 달라지는데, 두께·형태별 Weibull이 없어 구조 변경마다 확률 예측이 리셋된다.

근거 — sim-glass-fracture — 'UTG 해석에서 두꺼운 커버글라스의 (m, σ₀)와 임계응력을 재사용하는 것이 가장 흔한 오류다. 두께가 다르면 유효면적도 잔류응력 프로파일도 지배 flaw 모집단(에지 vs 면)도 달라진다', '파단 하중 예측에는 요소삭제를 쓰지 마라. 탄성 해석 + 잔류응력 + Weibull 후처리가 상관도 잘 맞고 비용도 낮다'[SGF-R-003]. mech-utg-window — 'UTG 제조가 남기는 것은 산포와 결함이다. 50 µm 목표에서 ±3 µm 산포면 굽힘 응력도 ±6% 흔들린다'. disp-utg-cover — '폴딩부 내부 이물에 의한 UTG 국부 파손', 'CT ≈ CS·DOL/(t−2·DOL)'[DUC-C-003]. mech-cover-glass — 'FSM

5) Pen drop·압점 국부 압입에 의한 패널 눌림·흑점 — 유리는 멀쩡한데 패널이 죽는다

기전 — Pen drop과 압점은 전역 강성 문제가 아니라 국부 접촉 문제다. 배면 지지가 불연속인 지점(서포트 플레이트 개구, 좌우 분할 디지타이저 경계, 힌지 갭) 바로 위에서 커버글라스·패널이 국부적으로 아래로 휘고, 패널 내부층(편광판·박막봉지·OLED 화소층)이 과도한 압축·전단을 받아 손상된다. 유리가 깨지지 않아도 패널은 죽는다. 국부 곡률은 쿠션의 탄성률이, 에너지 흡수는 두께가 주로 지배하므로 '무르게 할수록 좋다'가 성립하지 않고, 실제로 쿠션을 무르게 했더니 펜드롭이 더 나빠진 사례가 있다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 접촉·국부 압입 해석은 가능하고 완충 폼·PSA의 정적 압축 응력-변형 곡선도 확보돼 있다. 없는 것은 낙하·펜드롭에 해당하는 변형률속도와 사용 온도 범위에서의 동적 물성이다(DMA 저장/손실탄성률, tanδ, 동적 압축). 이것이 '해석 실패의 단골 원인'으로 이미 사내에 지목돼 있는데도 스펙 요구 단계에서 정적 곡선만 받는다. 대변형 구성모델 쪽도 초탄성 계수·지수·비압축 파라미터가 전부 관측 0건이라 대체 경로가 없다.

신규 구조 연결 — 폴더블은 배면 지지가 구조적으로 불연속이다 — 힌지 갭, 좌우 분할된 EMR 디지타이저 시트, 폴딩 구간을 비워 둔 그라파이트가 모두 지지 단절선을 만든다. 박형화로 서포트 플레이트 개구가 늘고 쿠션 두께 예산이 줄면서 같은 하중에서 국부 곡률이 커진다. 롤러블은 지지 경계가 사용 중 움직인다.

근거 — mech-drop-impact — 'Pen drop은 국부 접촉 문제다. 배면 지지가 불연속인 지점 바로 위에서 커버글라스·패널이 국부적으로 아래로 휘고 패널 내부층이 과도한 압축·전단을 받아 손상된다. 유리가 깨지지 않아도 패널은 죽는다'[MDI-C-007], '완충재 선정 스펙에 정적 압축 응력-변형 곡선만 요구하지 마라. 낙하와 유사한 스트레인율 조건의 동적 데이터와 사용 온도 범위의 데이터를 함께 요구하라'[MDI-R-004]. mech-utg-window — '쿠션층을 무르게 했더니 펜드롭이 더 나빠진 사례 — 탄성률은 국부 곡률을, 두께는 에너지 흡수를 지배한다'. sim-drop-impact — '동적 물성이 없고 정적 물성만 있을 때 어떻게 해석하나'. rel-bend-torsion — '판정

6) pol-less/COE 스택의 경사 입사 반사·반사색 예측 실패 — 정면 반사율 스펙이 무력화된다

기전 — 원편광판은 외광 반사를 억제하는 대신 비편광 입사의 절반 이상을 흡수한다(이상적 선편광자의 비편광 투과 상한 50%). 편광판을 빼고 COE로 가면 투과율 이득은 크지만 외광 반사 억제 축이 무너진다. 반사는 정면 값 하나로 관리되지 않는다 — 경사 입사에서는 광축 투영이 달라져 반사 누설과 반사색 틀어짐이 생기고, 폴더블은 접힘부 곡률 때문에 같은 시선에서도 화면 위치별로 입사각이 달라진다. 정면 최적화만 한 스택은 곡률 구간과 사각(斜角)에서 색이 갈린다.

놓치는 이유 — (b) 물성 부재. TMM 등 광학 스택 해석은 있고 '모델을 고치기 전에 입력을 의심하라'가 이미 사내 규칙이다. 문제는 그 입력이다 — 굴절률 217건, 소광계수 84건은 있지만 복굴절 실측이 10건뿐이고, 위상차 필름의 면내·두께방향 리타데이션과 그 파장 분산은 물성 키로 관리되지 않는다. 발광 다이폴 배향 Θ는 실측 없이 기본값 0.67(등방)을 관행적으로 쓴다. 이 세 입력 없이는 방위각·극각 스캔 맵을 계산할 수 없다.

신규 구조 연결 — pol-less/COE, UPC 개구 확대, 폴더블·롤러블 곡률, 박형·코팅형 편광자가 모두 '정면 반사율 한 숫자'라는 관리 방식을 깬다. 특히 COE는 편광판이라는 두꺼운 층이 사라져 스택 광학이 통째로 재설계되는데, 재설계를 검증할 각도 의존 입력 물성이 없다.

근거 — disp-upc — '편광판을 빼고 COE를 적용하면 개선 폭은 크고 대가는 다른 축(외광 반사)에 떨어진다. 원편광판은 비편광 입사광의 절반 이상을 흡수한다'. disp-polarizer-optics — '반사율 스펙을 정면 값 하나로만 관리하면 실사용에서 문제가 되는 비스듬히 볼 때의 반사색 틀어짐을 놓친다. 평가는 방위각·극각을 스캔한 맵으로 봐야 한다. 폴더블은 접힘부 곡률 때문에 같은 시선에서도 화면 위치별로 입사각이 달라진다'. disp-oled-stack — 'TMM과 실측이 안 맞으면 모델을 고치기 전에 입력을 의심하라. 다이폴 배향 Θ 기본값 0.67을 그대로 쓰고 있지 않은가'[DOS-D-003]. material_inventory — birefringence {10}.

7) UPC/UDC 개구 회절 PSF·플레어 예측 실패 — 개구 설계를 실물로만 수렴시킨다

기전 — UPC 영역은 배선·전극·차광층이 남긴 미세 개구 배열이라 회절 격자로 동작한다. 개구를 주기 d의 완전 주기 배열로 두면 회절 에너지가 이산 차수에 집중돼 점광원 주변에 십자·별 스파이크가 나타난다. 개구 위치를 흔들면(jitter) 격자 인자가 무너져 이산 차수는 약해지지만 그 에너지가 넓은 각도로 퍼진다. 실제 투과 개구는 직사각형이 아니라 화소 회로·배선·차광층이 만드는 복잡한 다각형이며 주기도 단일이 아니다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 실제 화소 개구의 다각형 형상·다중 주기·수 µm급 미세 배선을 광대역(파장 분산)으로 함께 푸는 회절 해석 체계가 없다. 개구를 직사각 격자로 이상화하고 단색으로 푸는 근사는 구조적으로 고차 회절 성분과 부가 방향 스파이크를 만들어 내지 못하므로, 실측 PSF의 꼬리와 방향성이 해석에서 사라진다. 같은 뿌리로 '모델 범위(model scope) 누락' 때문에 해석에 없던 고스트가 실측에서 나타나는 사례도 있다.

신규 구조 연결 — UPC/UDC는 표시 영역 안에 카메라를 넣기 위해 화소 밀도 저감·캐소드 패터닝·배선 우회를 도입한 신규 구조다. 개구의 주기·형상·랜덤화 설계가 곧 카메라 화질이므로, 회절 예측이 없으면 이 설계 공간을 시제품 반복으로만 탐색해야 하고 투과율·표시·수명의 3자 트레이드오프를 사전에 최적화할 수 없다.

근거 — sim-optics — 'UDC 회절 PSF가 실측과 불일치 — 마스크 형상 단순화와 단색 해석. 실제 투과 개구는 직사각형이 아니라 화소 회로·배선·차광층이 만드는 복잡한 다각형이며 주기도 단일이 아니다. 개구를 직사각형 격자로 이상화하면 고차 회절 성분과 부가 방향의 스파이크가 사라진다'[SO-C-005], 'UDC 회절 해석 — 개구 배열 랜덤화와 투과율 트레이드오프', '해석에 없던 고스트가 실측에서 나타남 — 미모델링 표면 누락'. disp-upc — 'UPC 영역의 투과-표시-수명 3자 트레이드오프'[DU-C-003], 'UPC 영역만 흐릿하고 알갱이져 보이는 이유는 휘도가 아니라 샘플링 밀도'.

8) 신규 구조가 만든 차등 전류밀도 → 번인·차등 열화 예측 실패

기전 — 번인 시인량 ΔL/L에는 두 성분이 복합 기여한다 — 발광재료 열화(여기자-폴라론 상호작용 등으로 발광층에 비발광 소광점과 전하 트랩이 축적되어 같은 전류에서 cd/A가 떨어짐)와 구동 소자의 전기적 성분. 신규 구조는 화면 안의 전류밀도 지도를 바꾼다. UPC 영역은 픽셀 밀도를 1/n로 낮춰도 사용자에게 보이는 면적 평균 휘도는 같아야 하므로 남은 화소가 그만큼 더 내야 하고, 개구율 제약으로 발광 면적을 못 키우면 전류밀도가 올라 차등 열화가 설계상 예정된다. 발광재료 열화 성분은 소자 수준에서 비가역이라 보상으로는 은폐만 가능하다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 전류밀도·온도·구동 이력에서 ΔL/L을 푸는 소자 열화 동역학 해석이 사내 sim-* 도메인 목록에 아예 없다(sim-optics는 회절·렌즈, sim-thermal-*는 열, 소자 수명 해석 없음). 그래서 신규 구조가 만든 전류밀도 재분배를 가속시험 설계(듀티·패턴·휘도)에 반영할 수단이 없고 판정이 시제품 가속시험 뒤로 밀린다. 물성 쪽에도 대체 경로가 없다 — PLQY, 여기상태 수명, 이분자 소광 속도상수, Stern-Volmer 상수가 전부 관측 0건이다.

신규 구조 연결 — UPC 저밀도 영역, pol-less/COE 전환에 따른 전류 재배분, 고휘도 HBM·탠덤 스택 전환, 폴딩부 국부 보정이 모두 화면 안의 전류밀도 지도를 불균일하게 만든다. 균일 전류·균일 듀티 가정 위에 세운 기존 수명 예측이 신규 구조에서 가장 먼저 깨지며, 열화가 영역 경계선을 따라 시인되기 때문에 평균값 기준 마진으로는 방어되지 않는다.

근거 — disp-burnin — 'OLED 번인의 정의 — 차등 열화와 두 가지 기여 성분. 여기자-폴라론 상호작용 등으로 발광층에 비발광 소광점과 전하 트랩이 축적되어 같은 전류에서 휘도(cd/A)가 떨어진다', '발광재료 열화에 의한 영구 잔상은 소자 수준에서 비가역이며 제거가 아니라 은폐(보상)와 차이 축소만 가능'[DB-C-003]. disp-upc — '전류밀도 차이에 의한 UPC 영역 차등 열화 구조 — 원인은 설계상 불가피한 전류밀도 차이'. disp-oled-emitter — '롤오프 대책은 TTA/TPQ 판별 후에 고른다', '펄스 구동 vs DC 구동 비교로 폴라론 축적과 줄열을 분리'. disp-oled-stack — '탠덤 스택 수 결정 규칙 — 수명·전압·전력의 거래'. material_in

9) 셀 검사 합격·모듈 검사 NG — 본딩·조립 잔류응력 기인 무라를 사전에 계산하지 못한다

기전 — 무라는 픽셀 발광량의 완만한 공간 분포 편차가 누적된 결과다. OCA/OCR 합착과 모듈 조립이 남긴 잔류응력이 패널로 전달되면 저대비 국부 불균일이 된다. 접착력을 무작정 올리거나 커브드 엣지처럼 곡률·단차가 있는 형상에서 압착하면 응력이 패널에 실린다. 이 유형은 셀 검사에서는 안 보이고 모듈 검사에서 나오며, 점등 화면만 보면 구조적으로 검출되지 않아 소등 외광 반사 관찰이 필요하다. 게다가 시간에 따라 변하는 얼룩은 고정 패턴 가정이 깨져 De-mura 보정 대상이 아니다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 합착 공정(경화 수축·압착 이력·점탄성 완화)이 만드는 잔류응력을 계산하고, 그것을 패널의 광학 출력(휘도 편차·반사 얼룩)으로 번역하는 구조-광학 연성 해석 체인이 없다. 구조 해석은 응력까지만 내고 광학 해석은 응력을 입력으로 받지 않는다. 보정 가능/불가 판정도 물리 기준이 아니라 검사 후 경험으로 나뉘어, 신규 스택에서는 어떤 무라가 보정 불가일지 사전에 알 수 없다. 물성 측면에서도 경화수축률 1건, 전단 Prony 0건이라 잔류응력 계산 자체가 성립하지 않는다.

신규 구조 연결 — 커브드 엣지·폴딩부·이종 접합(인쇄 베젤 잉크 단차와 부품 단차를 OCR로 메움)과 박형화에 따른 패널 강성 저하가 모두 잔류응력의 패널 전달을 키운다. 폴더블은 접힘부에서 시간에 따라 응력 상태가 계속 변하므로 De-mura의 전제인 고정 패턴 가정이 구조적으로 흔들린다.

근거 — disp-mura-inspection — '셀 검사 합격·모듈 검사 NG — 본딩 응력 기인 얼룩. 점등 화면만으로 판정을 끝내면 이 유형은 구조적으로 검출되지 않는다. 시간에 따라 변하는 얼룩은 De-mura 보정 대상이 아니다 — 고정 패턴 가정이 깨진다', '무라는 픽셀 발광량의 완만한 공간 분포 편차가 누적된 결과', '각도 의존 무라는 정면 휘도를 맞춰도 마이크로캐비티 각도 의존성이 남아 측면에서 되살아난다'[DMI-C-005]. disp-module-bonding — '접착력을 무작정 올리면 리워크가 불가능해지고 커브드 엣지에서는 응력이 패널로 전달되어 얼룩(무라)을 유발할 수 있다', 'OCA와 OCR의 선택 기준은 광학 성능이 아니라 형상과 응력이다'. material_inventory — c

10) 폴딩 누적 변형 → 온셀 터치 베이스라인 이동·펜 좌표 꺾임 — 기계 해석 결과가 전기 성능으로 번역되지 않는다

기전 — 반복 폴딩으로 접힘부 적층이 국부 변형되면(크리즈·층간 슬립 잔류) 전극-커버 거리와 전극-캐소드 기생용량이 달라진다. 그 결과 접힘부 노드의 베이스라인이 이동하고 감도가 국부 저하해 필기 압력 곡선이 접힘부에서 끊긴다. 온셀은 구조적으로 캐소드-센서 기생용량 경로를 떠안기 때문에 화면 이미지·휘도·주사율에 따라 노이즈가 달라지고, 폴더블에서는 사실상 온셀 외의 선택지가 없다. EMR 디지타이저를 넣으면 중립면 관리 때문에 시트를 좌우로 분할해야 하는데, 분할 끝단은 보간 이웃을 잃고 좌우 좌표계 정렬 오차가 그대로 경계에 실려 펜 좌표가 꺾이거나 점프한다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 반복 폴딩의 누적 기하 변화를 정전용량 변화로, 다시 터치 SNR·좌표 오차로 번역하는 연성 해석이 없다. 구조 해석은 변위·변형률까지만 산출하고, 센서 정전용량은 초기 형상 기준으로만 다뤄진다. 사내 sim-* 도메인 목록에 터치 센싱 전기해석이 존재하지 않아 폴딩 내구 사이클 수에 따른 베이스라인 드리프트를 사전 예측할 통로가 아예 없다.

신규 구조 연결 — 폴더블 온셀 터치, 좌우 분할 EMR 디지타이저, 박형화에 따른 캐소드-센서 이격 축소가 이 모드를 함께 키운다. 크리즈가 광학 결함일 뿐 아니라 터치·펜 성능의 입력이 된다는 점이 신규 구조에서 처음 문제가 되며, 스택 변경(중립면 재배치, 디지타이저 추가/제거)이 터치 성능에 미치는 영향을 사전에 정량화할 수 없다.

근거 — disp-oncell-touch — '반복 폴딩으로 접힘부 적층이 국부 변형되면 전극-커버 거리와 전극-캐소드 기생용량이 달라져 접힘부 노드의 베이스라인이 이동하고 감도가 국부 저하한다'[폴더블 접힘부 펜 필기 압력 곡선 불연속], '온셀은 얇고 유연한 모듈을 얻는 대가로 디스플레이 노이즈를 구조적으로 떠안는다. 폴더블에서는 사실상 선택지가 온셀뿐', '재현 조건에 화면 이미지·휘도·주사율을 반드시 명시해야 한다'. disp-stylus-digitizer — '폴더블 힌지 경계에서 펜 좌표 꺾임·점프 — 보간 이웃 상실, 두 좌표계의 정렬 오차'[DSD-C-003], 'EMR은 패널 뒤 전용 센서 시트를 요구하고 폴딩 중립면 관리가 어려워지므로 시트를 좌우로 분할해야 한다'[DSD-R-004].

사내 지식 공백 — 지식카드에 없어 이번 도출이 근거를 대지 못한 것.

전단 점탄성 물성 전무 — prony_shear_modulus {0}, prony_relative_bulk_modulus {0}, prony_bulk_modulus {0}. 인장 Prony는 81/77/31건 확보돼 있으나, 폴딩·크리즈·층간 슬립은 전단이 지배 모드다. 지금은 인장 완화 스펙트럼을 전단에 대용하고 있고 그 오차 크기를 아무도 모른다.

대변형·장기 크리프 구성모델 입력 부재 — hyperelastic_coefficient {0}, hyperelastic_exponent {0}, incompressibility_d {0}, norton_coefficient {0}, norton_exponent {0}, compression_set {1}, friction_coefficient {2}. 쿠션 폼·OCA의 대변형 압축과 크리프 잔류, 층간 슬립 마찰을 풀 수 있는 재료 카드가 사실상 없다.

박막 계면 CZM 3파라미터 중 최대 트랙션 실측이 3건(cohesive_strength {3}), tack {0}. 게다가 GIC/GIIC 취득에 쓰는 ASTM D5528·D7905가 복합재 적층판 기준이라 수십 µm 디스플레이 접착층용 시편·시험법이 사내에 정립돼 있지 않다 — 시험법 자체가 공백이다.

배리어·투습 물성 공백 — WVTR {5}, 수분투과도 {3}, 포화 수분농도 Csat {5}, 흡습팽창계수 CHE {1}. TFE 크랙 이후 '수분 침투 → 암점 성장'의 속도를 정량화할 수 없어 크랙 발생 여부만 알고 심각도·잠복기를 모른다.

OLED 소자 열화 동역학 물성 전무 — PLQY {0}, 여기상태 수명 {0}, 이분자 소광 속도상수 {0}, Stern-Volmer 상수 {0}, 내자외선성 {0}. 번인·롤오프 메커니즘 설명 카드는 있으나 예측에 넣을 숫자가 하나도 없다.

사내 sim-* 21개 도메인 목록에 (1) OLED 소자 열화·수명 예측, (2) 터치/센서 정전용량 전기해석, (3) 구조 응력 → 광학 출력(무라·반사) 연성이 존재하지 않는다. 즉 디스플레이 신규 구조의 핵심 실패 모드 상당수가 '풀 해석이 없는' 상태다.

광학 이방성 입력 공백 — birefringence {10}이 전부이고, 위상차 필름의 면내·두께방향 리타데이션과 파장 분산, 발광 다이폴 배향 Θ는 물성 키로 관리되지 않는다. 다이폴 배향은 실측 없이 기본값 0.67을 관행적으로 쓴다고 카드에 명시돼 있다.

UTG 파괴 통계 파라미터 부재 — 두께·에지 조건별 Weibull (m, σ₀)가 물성 키로 정의조차 돼 있지 않고, 화학강화 프로파일 실측도 CS {3}·DOL {4}뿐이다. 처방(탄성+잔류응력+Weibull 후처리)은 정해져 있는데 입력이 없다.

습도 의존 광학·접착 물성이 물성 체계에 없다. '고온고습 후 백화(흡습에 의한 미세 상분리)와 황변은 초기 스펙으로 예측되지 않는다'고 카드가 명시하는데, 습도 조건부 haze·투과율·황색도·접착력 유지율 키가 인벤토리에 존재하지 않는다.

롤러블·슬라이더블 구조에 대한 지식카드가 0건이다(전 파일 검색 무결과). 폴더블(단일 폴딩축, 정지 곡률) 카드만 있고, 다중 곡률·이동하는 굽힘 위치·사용 중 변하는 지지 경계라는 롤러블 고유 물리는 사내 지식으로 존재하지 않는다.

pol-less/COE 자체의 카드가 disp-upc의 한 항목뿐이다. 컬러필터-온-인캡슐레이션의 재료·공정·신뢰성(색재 내광성, 정합 산포, 봉지막 위 패터닝 열이력)에 대한 전용 전문가 지식이 없다.

폴딩부 기능층(그라파이트 방열, 차폐필름, FPC 동박)의 기계적 손상이 열저항·차폐효과·도체저항으로 번역되는 모델이 없다. mech-graphite-spreader와 pcb-rigid-flex 카드는 '균열이 열 경로를 끊는다', '도전층이 강성을 키워 변형률이 오른다'는 기전만 서술하고 정량 전이는 다루지 않는다. 두께방향 열저항 실측도 ASTM D5470 기준 2건뿐이다.

크리즈·무라·반사색의 '시인성' 판정이 물리량과 연결돼 있지 않다. 잔상률 시인 한계 0.5~1%조차 '균일 패턴·암실의 보수적 값이며 출하 판정은 사내 합의로 정한다(expert-judgement)'로 남아 있어, 해석이 물리량을 내도 합/부를 가릴 기준이 없다.

저온 폴딩 각속도 대역의 시험·물성 조건 정의가 없다. rel-repetitive-durability는 '필드 사용에 해당하는 각속도로 수행한다'고만 쓰고 그 각속도 값과 대응 변형률속도 물성 요구를 규정하지 않는다 — 조건 부재의 상당수가 여기서 시작된다.

### 디스플레이 — 시장 불량

1) 폴딩부 크리즈 — 접힘 자국(잔류 곡률)

기전 — 접힌 상태가 유지되는 동안 OCA·CPI·PI기판·쿠션 등 폴리머층에 전단 크리프가 쌓이고, 펼쳤을 때 그 변형이 완전히 회복되지 않아 잔류 곡률로 남는다. 기여 성분은 (1) 점탄성 크리프의 미회복분, (2) 소성 변형, (3) 층간 슬립의 합이며 시간 스케일이 서로 다르다. 굽힘 변형률은 ε≈d/R(중립면 거리 d)로 곡률반경이 지배하고, 각 층의 탄성률·두께 배치가 어느 층에 변형률과 전단을 몰아줄지를 정한다. 파단이 아니라 잔류 곡률이므로 기능은 살아 있고 상품성만 잃는다 — 그래서 기능 시험은 통과하고 시장에서 클레임이 된다.

놓치는 이유 — (b) 물성 부재. 점탄성 크리프 해석 자체는 사내에 있다(sim-foldable-flex). 그러나 재료 DB에 prony_shear_modulus 0건, prony_bulk_modulus 0건, prony_relative_bulk_modulus 0건이고 prony_long_term_modulus는 2건, Norton 크리프 계수·지수 0건, 압축영구변형 1건이다. 크리즈를 지배하는 것은 OCA의 전단 완화와 장기 평형계수인데 정작 전단 Prony 항과 장기 항이 비어 있어, 회복하지 않는 잔류 변형 분율을 계산할 입력이 없다.

신규 구조 연결 — 폴더블·롤러블 접힘부의 고유 모드다. 박형화로 스택 총두께를 줄이면 ε는 줄지만 강성 배분이 바뀌어 폴리머층이 받는 전단이 오히려 커질 수 있다. UTG↔CPI 커버윈도우 교체는 재료 이름이 아니라 그 층의 탄성률·두께가 스택에 주는 파급으로 판단해야 하며, 물방울 힌지(R 확대)·박형 편광자·pol-less로 층 구성이 바뀔 때마다 잔류변형 예산이 통째로 재분배된다.

근거 — sim-foldable-flex [크리스(접힘 자국) 생성 메커니즘 — 크리프·소성·층간 슬립의 합, 시간 스케일이 서로 다르다], disp-foldable-stackup [크리즈 저감은 회복 특성 우선 — OCA·쿠션의 크리프 잔류를 줄이는 방향이 부작용이 가장 적다], disp-utg-cover [크리즈의 주된 원인은 커버윈도우 단품이 아니라 하부 적층의 점탄성 거동], mech-utg-window [윈도우 스택만으로는 한계, 지배 인자는 곡률반경이고 스택은 2차], mech-foldable-hinge [ε≈t/(2R), 힌지로 줄일 수는 있어도 없앨 수 없다], material_inventory [Prony 전단·체적 항 관측 0건]

2) 저온 반복 폴딩 시 OCA 딜라미네이션과 접힘부 무기막 크랙 → 미세 다크스팟

기전 — 저온에서 폴리머층의 저장탄성률이 급증하면 OCA의 전단 디커플링 기능이 사라진다. 층간 슬립을 흡수하지 못해 전단 변형률(=슬립량/OCA 두께)이 커지고 계면 응력이 올라 딜라미네이션이 개시된다. 동시에 UTG·무기막의 인장 응력 분담이 커져 SiNx TFE의 균열 개시 변형률을 넘고, 반복 폴딩으로 균열이 누적·정렬되어 관통 경로가 된다. 그 경로로 수분이 들어가면 접힘부에 미세 다크스팟이 자란다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 계면 물성 자체는 보유하고 있다 — 재료 DB에 GIC 53건, GIIC 26건, peel 42건이 있다. 없는 것은 그 값의 조건 의존이다. -20°C·고사이클·습윤·실제 폴딩 속도에서의 접착 파괴에너지와 OCA 저장탄성률 온도 스윕 곡선이 없다. 사내 카드도 저장탄성률을 온도 스윕 곡선으로 관리하라고 요구만 할 뿐 그 곡선의 보유를 말하지 않는다. 그래서 상온 5만회를 통과한 샘플이 저온 병행 조건에서 조기에 무너진다.

신규 구조 연결 — 폴더블·롤러블. 박형 스택일수록 OCA가 얇아져 같은 슬립량에도 전단변형률이 커진다. 이종 접합 층수(UTG-OCA-편광자-TFE-PI)가 늘수록 저온에서 강성이 가장 크게 튀는 층이 파괴 경로를 결정하고, 저온은 필드에서만 겹쳐 들어오는 조건이라 상온 내구 시험으로는 걸러지지 않는다.

근거 — mech-utg-window [-20°C 폴딩 5만회 OCA 딜라미네이션 — 최저 사용온도 저장탄성률이 낮은 재료로 교체, 두께 상향으로 전단변형률 저감], rel-repetitive-durability [저온에서 점탄성층 강성 급증 → UTG 인장측 응력 분담 증가, 상온 통과 샘플이 저온 병행 조건에서 조기 크랙], disp-tfe-encap [폴딩 후 접힘부 미세 다크스팟 — 무기막 굴곡 크랙과 유기/무기 계면 딜라미네이션의 구분], disp-module-bonding [저장탄성률은 온도·주파수 의존이 크므로 단일 값이 아니라 온도 스윕 곡선으로 관리한다], material_inventory [cohesive_energy_mode1/2가 전부 '조건부' 표기]

3) UTG 지연 파단 — 서브크리티컬 크랙 성장(응력부식)

기전 — 유리는 금속과 달리 피로 한계가 없다. 표면 마이크로 결함이 인장 응력과 수분이 함께 있는 조건에서 응력부식으로 천천히 자라고, 임계 길이에 도달하는 순간 취성 파단한다. 강도는 결함 모집단의 통계량이라 Weibull 산포로만 기술되며, 보호필름 제거·이물·취급 스크래치로 새 결함이 도입되면 모집단이 통째로 바뀌어 기존 폴딩 응력만으로도 파단한다. 두께를 줄이면 같은 CS·DOC에서도 CT가 커져 파쇄성 한계에 먼저 닿는다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 시간·습도 의존 크랙 성장(v–K 곡선, n 지수)을 푸는 해석이 사내에 없다. sim-glass-fracture는 '볼드롭 절대 높이 예측은 신뢰도가 낮으므로 캘리브레이션 후 상대 비교로 쓴다'에서 멈춰 있고 보유 자산은 정적 강도의 Weibull m 범위(5~15)뿐이다. 즉 '몇 사이클·몇 개월 뒤에 깨지는가'를 계산하는 축 자체가 없어, 필드의 지연 파단은 원리적으로 사전 예측 대상에서 빠져 있다.

신규 구조 연결 — 폴더블 UTG와 박형화의 교차점이다. 세트 박형화로 커버글라스가 얇아지면 CT가 올라 파쇄성 상한에 먼저 닿고, 폴딩 인장측은 상시 인장 상태라 응력부식의 전형적 구동 조건에 놓인다. 아웃폴딩·롤러블처럼 커버윈도우가 인장측에 오는 구조에서는 이 모드가 지배 모드가 된다.

근거 — rel-repetitive-durability [UTG/PI 커버윈도우 반복 굽힘 피로 — 유리는 피로 한계가 없고 표면 결함이 인장 응력과 수분 하에서 응력부식으로 자란다], sim-glass-fracture [볼드롭 통과 높이의 절대 예측은 신뢰도가 낮다 / Weibull 형상계수 m은 표면 조건이 결정한다], disp-utg-cover [보호필름 제거 이력은 필드 파손 분석 1순위 — 결함 도입 → 강도 저하 → 기존 폴딩 응력으로 파단], mech-cover-glass [CS·DOC·두께 중 하나만 바꿔도 CT를 재산출하고 frangibility로 재검증하라, 박형화는 CT를 끌어올린다]

4) 접힘부 무지개 얼룩·반사색 얼룩 — 잔류응력 복굴절과 축 어긋남

기전 — 반복 굽힘으로 위상차 필름에 소성 변형과 잔류 응력이 남으면 접힘부의 Re와 축 방향이 설계값에서 벗어난다. 원편광판의 λ/4 조건이 국부적으로 깨지면 파장별 누설량이 달라져 무지개 색 얼룩으로 시인된다. 별개 경로로 합착 축 어긋남 계열은 소등 화면의 반사율 상승과 보라·청색 계열 반사색 이탈을 만들고, 심하면 면내 위치별 반사색 얼룩이 된다. 두 경로가 같은 증상을 만들어 원인 분리가 선행되지 않으면 대책 부서가 통째로 어긋난다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 기계 해석의 잔류응력·소성변형을 광학량(Re, 축 방향)으로 변환하고 다시 반사 스펙트럼·색좌표로 잇는 응력-광학 결합 해석 체인이 사내에 없다. sim-optics는 렌즈 고스트와 UDC 회절 PSF 중심이고 응력 복굴절 카드가 없다. 물성 쪽도 birefringence 10건(조건부)에 그치고 응력광학계수는 정의 항목 자체가 인벤토리에 없어, 모델을 만들려 해도 변환 계수가 없다.

신규 구조 연결 — 폴더블 접힘부, 박형·코팅형 편광자, pol-less/COE. 편광자를 얇게 하거나 코팅형으로 바꾸면 굽힘 변형률은 줄지만 Re 균일도의 공정 창이 좁아진다. COE로 원편광판을 대체하면 반사 억제 메커니즘 자체가 교체되어 이 실패 모드의 물리가 바뀌는데, 필드 지식카드에는 COE 항목이 단 한 건도 없다.

근거 — disp-polarizer-optics [폴딩 반복 후 접힘부 무지개 얼룩 — 위상차 필름의 소성 변형·잔류 응력 복굴절로 λ/4 조건이 국부적으로 깨진다], disp-polarizer-optics [축 어긋남에 의한 반사율 상승과 반사색 불량 — 설계 변경이 없는데 로트 단위로 증상이 갈린다], disp-polarizer-optics [폴더블용 박형·코팅형 편광자와 굽힘 변형 — ε≈d/R], sim-optics [해석에 없던 고스트가 실측에서 나타남 — 모델 범위 누락이 지배 원인]

5) UPC(언더패널카메라) 경계선 시인 — 구조적 전류밀도 차등 열화

기전 — UPC 영역은 픽셀 밀도를 1/n로 낮추고도 면적 평균 휘도를 주변과 같게 맞춰야 한다. 개구율 제약 때문에 발광 면적을 충분히 키울 수 없어 남은 발광부의 전류밀도가 구조적으로 높아진다. 그 결과 주변보다 빠르게 효율이 떨어지고 구동전압이 올라, 사용 1년쯤 지나면 UPC 경계가 선으로 시인된다. 청색 수명이 짧아 색상별 편차가 겹치면 경계선이 색을 띤다. 휘도 보상으로는 못 고치는 해상감 저하(샘플링 밀도)까지 겹친다.

놓치는 이유 — (b) 물성 부재. 전류밀도-수명 멱법칙이라는 틀은 있지만 넣을 재료 파라미터가 없다. 재료 DB에서 photoluminescence_quantum_yield 0건, excited_state_lifetime 0건, bimolecular_quenching_rate 0건, stern_volmer_constant 0건으로 발광재료 열화를 계산할 물성이 통째로 비어 있다. 재료 세대별 가속 지수(전류밀도 멱지수 n, 활성화에너지)를 담은 카드도 없어, 구조가 만드는 전류밀도 비를 수명 비로 옮길 수 없다.

신규 구조 연결 — UPC 자체가 신규 구조다. 투과율을 벌려고 화소를 비우는 구조라 전류밀도 차등이 설계상 불가피하고, 경계선은 출하 시점에 존재하지 않아 개발 중 검출이 원리적으로 어렵다. COE/pol-less로 편광판을 빼면 투과율 버짓이 개선돼 화소 밀도를 덜 희생해도 되지만, 그 대신 외광 반사와 컬러필터 광열화가 새 변수로 들어온다.

근거 — disp-upc [전류밀도 차이에 의한 UPC 영역 차등 열화 구조 — 남은 발광부의 전류밀도가 설계상 불가피하게 높다], disp-upc [사용 1년 후 UPC 경계선 시인 — 차등 열화 필드 불량, 색상별 수명 편차], disp-upc [투과율 버짓 — 원편광판이 자연광의 절반 이상을 흡수한다], disp-burnin [청색 우선 열화 — 청색은 형광/TADF 과도기라 소자 수명이 짧다], material_inventory [optical 계열 발광 열화 물성 전부 관측 0건]

6) 번인 — 영역 간 차등 열화의 실사용 조건 예측 실패

기전 — 여기자-폴라론 상호작용 등으로 발광층에 비발광 소광점과 전하 트랩이 쌓여 같은 전류에서도 전류효율이 떨어지고, 여기에 구동 TFT·OLED의 전기적 열화가 겹친다. 시인량 ΔL/L을 만드는 것은 패널 전체의 절대 열화가 아니라 영역 간 차등 열화다. 산화물 스위치 TFT는 자기 화소 빛과 외광에 노출되어 NBIS가 양산 화소 안에서 실제로 진행되고, 내부보상은 발광 직전 샘플링한 그 순간의 Vth만 상쇄하므로 시상수를 갖고 변해가는 성분은 남는다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 열화 가속 시험과 잔상률 측정 프로토콜은 있으나 그 결과를 시장으로 옮길 실사용 조건 분포가 없다. 필요한 것은 APL 히스토그램, HBM 사용 시간, 고정 UI의 화면 점유율, 패널 온도 분포이며, 사내 규칙은 미션 프로파일을 정의한 뒤 시험을 매핑하라고 하면서도 신제품에는 전세대 대리 프로파일을 쓰라고만 한다. 판정 기준도 '시인 한계 0.5~1%는 균일 패턴·암실의 보수적 값이고 출하 판정은 사내 합의로 정한다'로 남아 있다.

신규 구조 연결 — 탠덤 OLED, LTPO 가변 주사율, 고휘도 HBM, UPC·pol-less. 탠덤은 같은 휘도를 낮은 전류밀도로 내어 수명에 유리한 대신 캐비티 차수가 늘어 각도·두께 민감도가 커진다. LTPO 저주사율 구간은 화소 유지 시간이 길어져 열화·히스테리시스에 조건 축이 하나 더 생기고, 폴더블은 내·외부 화면의 사용 시간 분포가 달라 같은 세트 안에서 차등 열화 이력이 갈린다.

근거 — disp-burnin [OLED 번인의 정의 — 영역 간 차등 열화, 발광재료 열화와 전기적 열화의 두 성분], disp-burnin [이미지 스티킹 잔상률 측정 조건과 시인 한계 — 출하 판정은 제품 포지셔닝에 따라 사내 합의], disp-color-calibration [APL·ABL·HBM — 휘도는 패턴의 함수이며 윈도우 조건 없는 피크 휘도는 무의미하다], disp-ltpo-backplane [NBIS는 학술 관심사가 아니라 양산 화소 안에서 벌어지는 일 / 구동 TFT 히스테리시스는 보상회로가 흡수해 주지 않는다], xd-field-lab-correlation [사용조건을 미션 프로파일로 정의한 뒤 시험과 매핑하라, 신제품은 전세대 대리 프로파일]

7) 배터리 스웰링 기인 눌림 무라와 디스플레이 가장자리 들뜸

기전 — 셀은 갭이 남아 있는 동안 자유 팽창해 세트에 힘을 주지 않다가, 갭이 소진되는 순간 미들프레임·디스플레이 배면에 강체 접촉하고 그 뒤 추가 팽창분이 전부 하중으로 전달된다. 셀은 하중원이 아니라 강제 변위원이므로 기구를 보강할수록 구속 반력이 함께 커진다. 국부 볼록이 패널 배면을 밀면 그 자리에 눌림 무라(밝기 얼룩)가 생기고, 둘레 접착이 들뜨면 디스플레이 가장자리 들뜸·백커버 벌어짐이 된다. 사용 1년 이상, 셀 두께 여유가 작은 슬림 모델에서 먼저 나온다.

놓치는 이유 — (c) 조건 부재. 스웰링을 기구 해석에 반영하는 규칙 자체는 사내에 있다. 없는 것은 입력의 조건 의존이다. 셀 두께 스펙이 가압·평균 기준이면 국부 볼록과 팽창력을 대변하지 못하고, EOL 두께 성장률을 SOC·온도·사이클 조건에서 정의한 팽창력-변위 곡선이 없다. 재료 DB의 swelling_strain은 5건뿐이다. BOL 기준으로만 보면 갭 설계가 통과하는데 시장에서 들뜸이 나온다.

신규 구조 연결 — 고밀도 셀·박형화·폴더블. 에너지밀도를 올릴수록 EOL 팽창이 커지고 박형화로 갭 예산은 줄어, 갭 소진 시점이 제품 수명 안으로 들어온다. 폴더블은 셀이 좌우로 분할되고 힌지 구속이 더해져 하중 경로가 비대칭이 되며, 배면 지지판이 얇아 국부 볼록이 패널로 그대로 전달된다.

근거 — pwr-swelling [스웰링 팽창력에 의한 디스플레이 들뜸·OLED 무라 사례 — '셀 두께 스펙인'은 면죄부가 아니며 스펙이 가압·평균 기준이면 국부 볼록과 팽창력을 대변하지 못한다], sim-battery-abuse [스웰링 하중 반영 규칙 — 하중을 상수로 고정하면 기구 보강 효과가 과대평가된다, 셀은 강제 변위원이다 / EOL 두께 증가를 기준 시나리오에 반드시 포함하라, BOL만 보면 시장에서 들뜸이 나온다], pwr-pack-integration [필요 갭 = EOL 셀 두께 성장분 + 조립 공차 누적 + 기구 처짐 허용치], mech-tim [갭패드 과압축 반력 — 패널을 미는 구조면 디스플레이 눌림 무라로 나타난다]

8) 낙하 후 코너 방수 PSA 박리 → 수개월 뒤 침수 반품

기전 — 낙하 시 세트 모서리에 충격이 집중되고 미들프레임이 순간 변형하면서 디스플레이-프레임 접착 계면에 박리 방향 모멘트가 걸린다. 코너는 곡률 때문에 원래 응력이 높은 구간이고, 박리는 가장자리에서 시작해 안쪽으로 전진한다. 출하 시 에어리크 전수 검사와 샘플 IPX8은 통과하는데, 잔류 박리가 시간 의존 크리프와 열사이클로 계속 전진해 수개월 뒤 침수로 발현한다. 방수는 On/Off가 아니라 확률적 성능이라 실링 마진이 줄수록 같은 조건에서 유입 확률이 올라간다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 낙하 해석은 응력·변형을 주지만, 충격 1회가 남긴 박리 길이를 계산하고 그 잔류 박리가 이후 크리프·온습도 사이클로 전진해 누설 확률을 바꾸는 순차 손상 누적 해석이 없다. 사내 낙하 해석 카드는 OCA 점탄성·배터리 균질화 물성·hourglass 같은 모델링 위생에 머물고 코헤시브존 기반 계면 박리 카드가 없다. 접착 파괴에너지(GIC 53건·GIIC 26건)는 오히려 보유하고 있다는 점이 이것이 물성이 아니라 모델의 공백임을 보여준다.

신규 구조 연결 — 베젤 축소·박형화·커브드/폴더블. 베젤을 줄이면 코너 접착폭 예산이 가장 먼저 깎이고, 커브드 엣지와 폴더블 힌지 인접부는 접착 폭이 균일하지 않아 최악 구간이 코너에 몰린다. 방수 성능은 평균이 아니라 접합력의 최악 구간이 결정하므로, 구조가 복잡해질수록 평균 스펙 통과와 필드 누설의 괴리가 커진다.

근거 — mech-ip-sealing [낙하 후 디스플레이 코너 방수 PSA 박리에 의한 침수 — 증상·원인·대책 3카드, 출하 검사는 통과하고 사용 개시 수개월 뒤부터 반품이 증가한다], rel-waterproof-ip [PSA 다이컷 실링의 누설 지배 인자 — 코너 R 응력 집중과 들뜸, 시간 의존 크리프 / IP 등급은 확률적 성능이고 낙하 이력은 방수 관점에서 유의미한 사건이다], sim-drop-impact [디스플레이 적층 모델링 — OCA 점탄성의 주파수 의존성이 상관 실패 시 1순위 점검 대상], 같은 사례가 sim-structural-calc·sim-thermal-sed에도 중복 게재되어 전사 반복 모드임을 보여준다

9) 펜드롭·압점 국부 압입에 의한 흑점·눌림 무라 — 배면 지지와 쿠션 바닥침

기전 — 팁이 커버 유리를 누르면 접촉부 아래에 국부 굽힘과 접촉 응력이 함께 생기고, 팁 반경이 작을수록 같은 하중에서 접촉 응력이 급격히 커진다. 하중은 커버 유리 → OCA/폼 → 패널(TFT/봉지층) → 지지 구조로 전달되므로, 배면 쿠션이 스트로크 안에서 흡수하지 못하고 바닥치거나 지지판 개구부·리브·보스 모서리가 국부 반력을 만들면 그 자리에 눌림 자국·흑점·색 얼룩이 남는다. 세트 자유낙하 시험은 통과하는데 이 항목만 떨어지고, 손상 위치가 특정 영역에 반복되는 것이 특징이다.

놓치는 이유 — (b) 물성 부재. 접촉·대변형 압입 해석 자체는 가능하지만 쿠션 폼·PSA의 입력이 없다. 재료 DB에 hyperelastic_coefficient 0건, hyperelastic_exponent 0건, incompressibility_d 0건, compression_set 1건, friction_coefficient 2건이고 foam은 22건에 그친다. 스트로크 끝의 급격한 강성 상승(densification)과 에이징 후 바닥침을 표현할 대변형 압축 곡선이 없어 '얼마나 눌리면 흑점이 되는가'를 사전에 풀 수 없다.

신규 구조 연결 — 박형화·폴더블·이종 접합. 세트가 얇아질수록 쿠션 스트로크 예산이 먼저 깎이고, 폴더블은 배면에 디지타이저 시트·자성 시트·지지 플레이트가 더해져 국부 강성 불연속이 늘어난다. 힌지 영역은 배면 지지가 구조적으로 불연속이라 압점 취약부가 설계상 생기며, UTG는 국부 충격·이물 파손 리스크를 스택으로 방어해야 한다.

근거 — rel-bend-torsion [압점 하중과 디스플레이 셀 크랙·명점 발생 메커니즘 — 판정은 하중(N)만이 아니라 팁 형상과 쌍으로 정의해야 하고, 대책은 패널이 아니라 내부 구조에서 나온다], mech-drop-impact [Pen drop 국부 압입에 의한 패널 눌림·흑점 — 세트 자유낙하는 통과했는데 이 항목만 떨어진다 / 배면 쿠션 폼은 스트로크 안에서 흡수를 최대화하도록 고르고, 위반하면 바닥침과 압축 영구변형이 나타난다], mech-tim [갭패드 과압축 반력에 의한 기판 휨 — 패널을 미는 구조면 디스플레이 눌림 무라], material_inventory [초탄성 3종 0건, 압축영구변형 1건]

10) 필드에서 재현되지 않는 고스트 터치·터치 지터

기전 — 온셀 구조는 터치 센서가 캐소드와 기생용량으로 결합되어 디스플레이 구동 노이즈를 구조적으로 떠안는다. 노이즈량이 화면 이미지·휘도·주사율의 함수라 특정 콘텐츠에서만 지터가 난다. 여기에 비동기 외부 노이즈(서드파티 충전기)가 구동 주파수 후보와 근접하면 스와이프 궤적이 끊기고, ESD 2차 방전은 떠 있는 금속을 매개로 방전점과 무관한 부위에서 고스트 터치를 만든다. 배면 그라파이트의 엣지 실링이 무너져 흑연 분진이 비산하면 출하 몇 개월 뒤부터 고스트 터치·간헐 미점등·충전 불가가 누적 접수된다.

놓치는 이유 — (a) 모델 부재. 디스플레이 구동 파형(전기) → 적층 3D 기생용량 → 터치 채널 SNR을 하나로 잇는 다물리 해석이 없다. 사내 해석 자산은 sim-emi-emc·sim-pi·sim-si로 쪼개져 있고, 패널 적층의 기생용량 추출에서 터치 센싱 마진까지 가는 체인 카드가 어디에도 없다. 그래서 대책이 항상 사후 주파수 플랜 재설계로 간다. 도전성 이물의 비산·침착을 확률로 다루는 해석도 없어, 흑연 분진 계열은 발생 후에야 인지된다.

신규 구조 연결 — 온셀 터치, 폴더블, 메탈메시, LTPO 가변 주사율. 폴더블은 온셀 외 선택지가 없고 메탈메시는 서브픽셀과 모아레·기생용량을 동시에 만든다. LTPO의 가변 주사율은 노이즈 스펙트럼이 시간에 따라 이동해 고정 주파수 플랜의 회피 여유를 갉아먹고, 박형화로 그라파이트·차폐층이 센서에 가까워질수록 결합 경로가 짧아진다.

근거 — disp-oncell-touch [디스플레이 노이즈 커플링 — 캐소드-센서 기생용량 경로, 재현 조건에 화면 이미지·휘도·주사율을 반드시 명시해야 한다 / 온셀은 폴더블에서 사실상 유일한 선택이며 그 대가로 디스플레이 노이즈를 구조적으로 떠안는다 / 서드파티 충전기 노이즈는 디스플레이와 비동기다], sim-emi-emc [ESD 2차 방전에 의한 터치 오동작 — 떠 있는 금속이 범인, 방전 지점을 바꿔도 같은 부위가 반응하고 재현율이 불안정하다], mech-graphite-spreader [흑연 분진 비산에 의한 필드 쇼트 — 고스트 터치·간헐 미점등·충전 불가, 재현이 어렵고 '사용 중 갑자기'], rel-fa-electrical [NTF율은 고장의 성질이 아니라 재현 능력의 지표다]

사내 지식 공백 — 지식카드에 없어 이번 도출이 근거를 대지 못한 것.

COE/pol-less 구조의 시장 열화 카드가 없다. 필드 축 지식카드 전체에 COE·pol-less가 0건이고 설계 축(knowledge_disp_new.md)에만 투과율 관점 카드 1건이 있을 뿐이다. 컬러필터 색소의 광·열 열화, 블랙PDL 열화, 원편광판 제거 후 외광 반사 증가의 장기 필드 모드가 정의되어 있지 않다.

롤러블 관련 카드가 0건이다. 권취·전개 반복, 롤 곡률의 시간 변화, 슬라이딩 마모·이물 유입 같은 롤러블 고유 시장 불량 모드가 사내 지식으로 존재하지 않는다.

응력-광학(광탄성) 결합 축이 통째로 없다. 재료 물성 정의에 응력광학계수 항목 자체가 없고 birefringence는 10건뿐이며, 기계 해석의 잔류응력을 Re·축 분포로 변환하는 해석 카드도 없다.

Prony 전단·체적 항이 관측 0건이다(prony_shear_modulus, prony_bulk_modulus, prony_relative_bulk_modulus). 크리즈·딜라미네이션을 지배하는 것이 전단 완화인데 보유한 것은 인장 항 31건과 완화시간 81건뿐이라, 폴더블 스택 해석의 핵심 입력이 비어 있다.

대변형·장기 크리프 물성이 없다. 초탄성 계수·지수 0건, 비압축 파라미터 0건, Norton 크리프 계수·지수 0건, 압축영구변형 1건이다. 쿠션 폼·OCA의 densification과 에이징 후 바닥침을 풀 수 없다.

OLED 발광재료 열화 물성이 전부 0건이다(PLQY, 여기상태 수명, 이분자 소광 속도상수, Stern-Volmer 상수). 번인·UPC 차등 열화를 사전 계산할 재료 파라미터와 수명 가속식(전류밀도 멱지수, 활성화에너지) 카드가 모두 없다.

유리 응력부식(서브크리티컬 크랙 성장)의 정량 모델과 파라미터가 없다. v–K 곡선·n 지수·습도 의존 카드가 없고, 물성 정의에 중앙인장 CT 항목도 없다(CS 3건, DOL 4건만 존재한다).

TFE 무기막(SiNx)의 균열 개시 변형률과 박막 파괴인성 값이 없다. 카드는 '균열 개시 변형률을 넘어'라고 기술하지만 그 값도, 박막 두께 스케일에서 그 값을 재는 방법도 어디에도 없다.

배리어 투습 해석의 입력이 원리적으로 비어 있다. WVTR 실측은 5건이고 TFE 요구 수준은 상용 장비 검출한계보다 두 자릿수 아래라, Ca 셀 같은 대체 평가 결과를 확산 해석 입력으로 환산하는 절차 카드가 없다.

계면 접착 물성의 조건 축이 비어 있다. GIC·GIIC·peel은 확보되어 있으나 -20°C·고변형률속도·고습 조건 값이 없고 tack은 0건이라, 저온 폴딩·낙하 같은 실사용 조건에서 계면 판정을 할 수 없다.

열-광 결합 계수가 없다. 국부 온도를 OLED 휘도·색좌표 변화로 옮기는 dL/dT·du'v'/dT가 물성 DB에도 카드에도 없고, 부착 계면 접촉열저항도 2건뿐이다. 그라파이트 들뜸처럼 열 결함이 화질 불량으로 먼저 보고되는 사례가 있는데도 사전 예측 경로가 없다.

무라·잔상의 시인성을 해석 출력에 잇는 지각 모델 절차가 없다. CSF/JND는 인용되지만 해석에서 나온 휘도·색 분포를 시인 확률로 변환하는 카드가 없어, 출하 판정이 '사내 합의'와 expert-judgement에 남아 있다.

디스플레이 고유의 실사용 미션 프로파일 실측이 없다. APL 히스토그램, HBM 사용 시간, 폴딩 각도·유지시간·온도의 결합 분포가 카드에 없고, 사내 규칙은 신제품에 전세대 대리 프로파일을 쓰라고만 규정한다.

# 2. 필요 해석법과 복합물성

각 실패 모드를 사전 예측하는 데 필요한 해석법과 물성이다. 물성은 스칼라가 아니라 조건축을 명시했다 — 조건이 빠진 물성값은 해석에 넣을 수 없기 때문이다.

## 2-A. 배터리

### 배터리 — 신규 구조 개발 중 예측 실패

수명말기 국부 스웰링에 의한 세트 클리어런스 소진 — 셀 눌림·디스플레이 무라·백커버 들뜸

해석법 — SOC·수명 의존 팽창 고유변형(eigenstrain)을 셀 균질화 요소에 부과하는 3D 준정적 음해(implicit) 비선형 접촉 해석. 카드의 클리어런스 예산식 '설계 갭 ≥ 조립 공차 최악값 + 하중 변형량 + 부품 자체 변화량 + 여유'를 해석 경계조건으로 옮겨, 공차 최악값을 초기 갭으로 넣고 포켓 벤딩 외력을 중첩한다. 판정 지표는 평균 두께가 아니라 셀 면방향 최대 국부 두께 필드이며, 권취/적층 형식별 국부 돌출 분포를 필드로 입력해야 한다. 공차 산포는 worst-case와 RSS 두 케이스를 모두 돌려 밴드로 보고한다.

사내 도구 — 가능 — LS-DYNA R16 MPP 배정밀도 implicit 또는 Code_Aster 로 준정적 비선형 접촉 해석 가능. 팽창 고유변형은 이방성 의사 열팽창(*LOAD_THERMAL + 방향별 CTE)으로 부과한다. 공차 산포 스윕은 지식카드에 문서화된 LS-DYNA *DEFINE_STOCHASTIC_VARIATION_PROPERTIES 로 처리 가능. 다만 '셀 국부 두께 성장 필드를 형식별로 생성하는' 상류 데이터 파이프라인은 사내에 없다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 두께방향 충방전 팽창변형률 (가압/무가압 명시) | mechanical.swelling_strain | SOC 0~100% × 온도 -20~60℃ × 사이클 0~500cyc × 측정 시 가압하중 0/일정가압 2축 명시 | DB 관측이 5건뿐이고 조건축이 없어, ΔT_eol 8~10% 스펙이 어떤 SOC·온도·가압 조건에서 정의됐는지 특정할 수 없다. 조건이 붙지 않으면 가압 상태에 |
| 셀 면방향 국부 두께 성장 분포 맵 (권취/적층 형식별) | (정의 없음) | 셀 형식(권취·적층) × SOC × 사이클 0~500cyc, 면방향 격자 좌표별 두께 성장 | 평균 두께 성장률이 같아도 국부 돌출 분포가 다르다. 세트 기구는 최대 국부 두께로 갭을 잡아야 하는데, 스칼라 평균값만 있으면 권취/적층 구조 변경의 영향이 해 |
| Si 함량별 음극 팽창 계수 | mechanical.swelling_strain | Si 중량비 0~15% × SOC 0~100% × 온도 25/45/60℃ | 카드가 ΔT_eol 스펙은 화학·사용 프로파일 의존이 커 고온·고SOC 보관이 잦은 시장이나 Si 고함량 음극에 그대로 쓸 수 없다고 명시한다. 신규 음극 구조 |
| 비가역 가스 스웰링 두께 성장률 | (정의 없음) | 보관 온도 25~60℃ × SOC(상한전압 근방 포함) × 보관시간 0~1000h | EOL 두께는 가역 전극 팽창과 비가역 가스 성분의 합인데 후자 항이 없으면 EOL 상한을 세울 수 없다. 카드가 두 성분은 원인·책임·대책이 완전히 다르다고 못 |
| 셀 상부 브라켓·백커버 재료의 온도별 탄성계수 | mechanical.youngs_modulus | 온도 -20~60℃ × 준정적 변형률속도 1e-4~1e-2 /s | 팽창 변위를 받아내는 상대측 강성이 없으면 '하중 변형량' 항을 계산할 수 없고, 브라켓이 셀 쪽으로 밀려 갭이 0이 되는 시점을 예측할 수 없다. |
| 부품 자체 열팽창(CTE) | thermal.expansion_linear | 온도 -20~60℃, 부품 재질별(Al 미드프레임·PC/GF 브라켓·디스플레이 적층) | 클리어런스 예산의 '부품 자체 변화량' 항을 채우는 물성이다. 관측 419건으로 보유량은 충분하나 세트 조립체 부품별 매핑이 전제된다. |

팽창력을 단일 스칼라 집중하중으로 건 기구 해석 — 셀·기구 강성 연성의 소실

해석법 — 변위 구동(고유변형) 기반 셀-기구 연성 준정적 해석. 셀을 이방성 균질화 구성모델(면내 고강성 / 두께방향 저강성→압밀 lock-up 급경화, 인장-압축 비대칭)로 세우고 SOC 의존 팽창 고유변형을 부과한 뒤 기구와 접촉으로 함께 푼다. 산출물은 '팽창력 몇 N'이 아니라 팽창력-변위 곡선이며, 기구 보강안별로 이 곡선이 어떻게 이동하는지를 비교한다. 기구가 셀보다 훨씬 단단해 사실상 강체 구속인 경우에 한해서만 고정하중 근사를 예외로 쓴다.

사내 도구 — 부분 가능 — LS-DYNA R16 implicit 로 이방성 압축·압밀 재료(crushable foam / honeycomb 계열)와 고유변형 부과를 조합해 구현할 수는 있으나, 사내 지식 공백이다. 카드가 '단일 스칼라 하중이 틀렸다'고 지적하면서도 정식 대안 구성모델을 제시하지 않고, 강체 구속 근사 예외만 남긴다. 즉 SOC 의존 고유변형을 이방성 균질화 구성모델에 넣어 기구와 연성으로 푸는 검증된 해석 체계가 사내에 없다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 두께방향 압축 응력-변형 곡선 전 구간 (초기 저강성~압밀~lock-up) | (정의 없음) | 온도 0~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e0 /s × SOC 0/50/100% × 압축변형률 0~50% | lock-up 비선형이 지배 물리인데 DB에는 곡선을 담을 키가 없다. mechanical.compressive_strength(13건)는 단일 스칼라라 압밀 경 |
| lock-up 개시 변형률(densification strain) | (정의 없음) | 온도 0~60℃ × SOC × 셀 형식(권취/적층) | 카드가 'lock-up 시점이 늦으면 하중이 과소평가되어 주변 기구 부품의 응력도 함께 틀린다'고 명시한다. 이 값이 없으면 보강할수록 커지는 반력의 크기를 예측 |
| 젤리롤 균질화 이방성 탄성상수 (면내 E1·E2 / 두께방향 E3, G13, ν) | mechanical.youngs_modulus | 온도 -20~60℃ × 방향(면내 0°/90°, 두께방향) × 하중 부호(인장/압축) 구분 | DB의 youngs_modulus 402건은 등방 단일값 위주라 면내/면외 비를 구성할 수 없다. 이방성이 없으면 기구 강성 변경에 대한 반력 감도가 잘못된 방향 |
| 두께방향 층간 인장 강도(전극-분리막 층간 결합) | (정의 없음) | 온도 -20~60℃ × 인장속도 1e-4~1e0 /s | 인장-압축 비대칭의 인장측 값이다. 없으면 셀이 눌린 뒤 복원되거나 국부적으로 들리는 구간에서 층간 분리를 판정할 수 없다. interface.peel_stren |
| SOC 의존 자유팽창 고유변형 (무가압 기준) | mechanical.swelling_strain | SOC 0~100% × 온도 -20~60℃ × 무가압 명시 | 변위 구동 해석의 구동원 자체다. 가압 조건에서 잰 값을 넣으면 이미 기구 반력이 섞여 있어 이중 계상이 된다. |
| 기구 부품(미드프레임·브라켓) 온도별 탄성계수·항복강도 | mechanical.yield_strength | 온도 -20~60℃ × 준정적 변형률속도 | 연성 해석의 상대측 강성이며, 보강안 비교의 대상이다. 이 값이 없으면 팽창력-변위 곡선을 기구 설계안별로 그릴 수 없다. |

낙하·눌림에서 하중 경로 오배분 — 젤리롤 균질화 물성을 문헌값으로 유용

해석법 — 2단계 검증을 전제로 한 명시적(explicit) 동해석. 1단계는 셀 단품 압축·3점굽힘 시험 곡선으로 균질화 모델을 상관시키고(하나의 물성 세트로 압괴·관통·3점굽힘이 모두 맞아야 하며 하나만 맞으면 과적합 의심), 2단계에서 세트 낙하 모델에 넣는다. 에너지 수지(hourglass·추가질량·sliding) 게이트와 세트 전역 상관을 통과한 해석만 글로벌-로컬 서브모델로 보드 변형률을 전달하고, 하류 MLCC 플렉스 크랙·솔더 IMC 판정은 별도 국부 모델에서 수행한다.

사내 도구 — 가능 — LS-DYNA R16 MPP 배정밀도 explicit 또는 OpenRadioss 로 세트 낙하 해석 가능, ParaView 로 에너지 수지·hourglass 분해 후처리 가능. 셀 단품 압축·3점굽힘 상관(1단계)도 동일 솔버로 수행 가능하다. 도구는 있고 입력 물성이 없는 전형이다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 젤리롤 균질화 이방성 압밀 곡선 (면내/두께방향) | (정의 없음) | 변형률속도 1e-3~1e2 /s(낙하 구간 포함) × 온도 -20~60℃ × 방향별 | 카드가 지목한 물성 부재의 핵심이다. 균질화 물성이 실제보다 연하면 셀이 충격 에너지를 과다 흡수해 보드 변형률이 과소 예측되고, MLCC 플렉스 크랙과 솔더 I |
| lock-up 변형률과 lock-up 후 접선강성 | (정의 없음) | 변형률속도 1e-3~1e2 /s × 압축변형률 0~60% | 눌림 하중에서 셀이 언제 딱딱해지는지가 주변 기구 부품 응력을 결정한다. 늦으면 하중이 과소평가된다. |
| 두께방향 층간 인장 강도 | (정의 없음) | 변형률속도 1e-3~1e2 /s × 온도 -20~60℃ | 낙하 시 셀이 튀어오르며 층간이 들리는 구간의 거동을 결정한다. 인장-압축 비대칭의 인장측이 비면 균질화 모델이 압축만 맞고 굽힘에서 어긋난다. |
| 셀 밀도(질량 분포) | physical.density | 셀 형식별, 상온 | 셀은 세트 내 최대 부피 부품이라 총질량·무게중심을 지배하고 낙하 에너지 분배의 출발점이다. 전역 거동 상관의 필요조건. |
| 완충 폼·PSA의 Prony 급수 + 시간-온도 이동인자 | mechanical.prony_relative_modulus | 온도 -20~60℃ × 환산주파수 1e-2~1e3 Hz(낙하 스트레인율 환산 구간) | 카드가 완충재 스펙에 정적 압축 곡선만 요구하지 말고 낙하 유사 스트레인율의 동적 데이터와 사용 온도 범위 데이터를 함께 요구하라고 규정한다. 셀 주변 강성 배분 |
| 미드프레임·하우징의 변형률속도 의존 항복 (Cowper-Symonds C, p) | mechanical.cowper_symonds_c | 변형률속도 1~1000 /s × 온도 -20~60℃, 고속인장 피팅 | 속도 의존을 빼면 구조부 소성이 과대 예측되어 에너지가 구조부에서 소산되고 보드·패널로 가는 하중이 과소 평가된다. 관측 9건으로 세트 구조 재료를 덮지 못한다. |
| 솔더 고변형률 파괴 상수 (Johnson-Cook damage) | mechanical.johnson_cook_damage | 변형률속도 1e-1~1e2 /s × 온도 -20~60℃ × 합금(SAC105/SAC305)별 | 하류 판정 대상인 IMC 계면 취성 파괴의 임계다. 상류 보드 변형률이 맞아도 이 값이 없으면 합부 판정으로 넘어가지 못한다. |

저온·급속충전 리튬 석출에 의한 수명 knee — 모델 구조에 애초에 없는 물리

해석법 — P2D(뉴먼) 다공성 전극 모델 — 고상 Fick 확산, 액상 농도·전위, 고상 전위, Butler-Volmer 결합 — 에 리튬 석출을 SEI와 경쟁하는 부반응으로 명시적으로 추가한 수명 결합 해석. 판정 지표는 용량 유지율이 아니라 국부 음극 전위 마진(vs Li/Li+ 0V)이며, 3전극 셀로 SOC×온도 격자의 수용 전류 곡선을 떠서 캘리브레이션한다. 미함침·전해액 고갈 영역이 있으면 유효 반응 면적 감소를 입력해 국부 전류밀도 상승을 반영한다. 예측이 틀리면 파라미터가 아니라 모델 구조를 먼저 의심한다.

사내 도구 — 불가 — P2D(뉴먼) 전기화학 솔버는 사내 보유 목록에 없다. LS-DYNA R16 의 배터리 매크로 모델(EM Randles 회로)은 등가회로(ECM) 수준이라 국부 음극 전위·입자 표면 농도·전해액 고갈 지점을 산출하지 못하며, 카드가 knee 미재현의 원인으로 지목한 바로 그 모델 계층이다. Code_Aster·CalculiX·OpenRadioss 는 구조·열 솔버라 해당 없음. CP2K·LAMMPS 는 스케일이 맞지 않아 전해액 수송·계면 파라미터의 보조 산출 외에는 쓸 수 없다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 음극 개회로 전위 곡선 U_neg(x, T) | (정의 없음) | 화학량론 x 0~1 × 온도 -20~45℃ | 석출 판정의 기준선 자체다. 이 곡선이 없으면 국부 음극 전위가 0 V vs Li/Li+ 아래로 내려가는 시점을 계산할 수 없다. DB에 전기화학 OCP 계열 키 |
| 활물질 고상 확산계수 D_s | physical.diffusion_coefficient | 온도 -20~45℃ × SOC 0~100% × 전극(양극/음극)별 | 저온에서 D_s가 급락해 입자 표면 농도가 포화하고 과전압이 커지는 것이 석출의 직접 경로다. 관측 18건은 배터리 전극 조건축을 갖고 있지 않다. |
| 전해액 이온전도도 κ(c_e, T) | electrical.conductivity | 염농도 0.5~2.0 mol/L × 온도 -20~60℃, LiPF6/카보네이트 조성 명시 | 카드가 전해액 수송 물성은 상수가 아니라 농도·온도의 2변수 함수이며 P2D에 상수로 넣으면 고율과 저온에서 반드시 틀린다고 명시한다. 첨가제·불소계 용매·고농도 |
| 전해액 염 확산계수 D_e(c_e,T)와 이송률 t₊ | physical.diffusion_coefficient | 염농도 0.5~2.0 mol/L × 온도 -20~60℃ | 저온 급속충전에서 액상 농도 구배가 국부 과전압을 만들고 석출 문턱을 낮춘다. 카드는 이 물성을 셀 피팅의 자유변수로 열지 말고 별도 측정으로 고정하라고 규정한다 |
| 리튬 석출 반응 교환전류밀도와 과전압 파라미터 | (정의 없음) | 온도 -20~25℃ × 음극 표면 전위 × 전해액 조성 | 석출 부반응 항 자체의 속도론이다. 이것이 없으면 부반응을 모델에 넣어도 knee 시점이 임의값이 된다. DB에 전기화학 반응속도 키가 없다. |
| 전극 기공률과 굴곡도 | physical.porosity | 압연밀도 1.5~1.8 g/cc × 전극 두께 × 전극(양극/음극)별 | 기공률이 낮아지면 굴곡도가 올라가 이온 이동이 느려지고 급속충전 마진이 첫 번째 제약으로 걸린다. 관측 8건은 신규 전극 구조를 커버하지 못한다. |
| 각 수송·반응 항의 Arrhenius 활성화에너지 | chemical.activation_energy | 온도 -20~60℃, 항목별(D_s, κ, 반응속도 상수, SEI 성장) | 저온 외삽의 근거다. 관측 1건이라 온도 축 외삽 자체가 무근거가 된다. |

비가역 가스 스웰링 — 전기화학 모델의 원리적 예측 불가 영역

해석법 — 전기화학 모델과 별도로 가스 발생 속도론 해석이 필요하다. 양극 표면 전위·온도·SOC 의존 전해액 산화 분해 반응 모델(Arrhenius 형)로 시간에 따른 가스 생성량을 풀고, 파우치 내 가스 부피-내압-두께 성장을 결합한다. P2D가 계산한 전극 전위와 화학량론을 반응 모델 입력으로 넘기되, 용량 열화를 대리 지표로 삼는 방식은 원리적으로 틀리므로 금지한다. 산출된 내압을 기구 해석의 압력 하중으로 넘겨 실링부 응력과 세트 갭 소진을 함께 본다.

사내 도구 — 불가 — 가스 발생 속도론(전위·온도·SOC 의존 반응 모델)을 푸는 해석이 사내 도구 목록에 없다. 산출된 내압을 하중으로 받는 하류 기구 해석만 LS-DYNA/Code_Aster 로 가능하다. CP2K 로 전해액 산화 분해 경로의 반응 에너지를 계산해 활성화에너지 후보를 좁히는 보조 사용은 원리적으로 가능하나, 사내에 그 워크플로우가 정립돼 있다는 근거는 지식카드에 없다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전해액 산화 분해 가스 발생 속도와 가스 조성 | (정의 없음) | 양극 표면 전위 4.2~4.5 V × 온도 25~60℃ × SOC(상한전압 근방) × 보관/사이클 시간 0~1000h | 반응 모델의 본체다. 이 속도론이 없으면 '용량은 정상인데 두께만 부푸는 개체'를 구조적으로 표현할 수 없다. DB에 반응 속도 키 정의가 없다. |
| Arrhenius 활성화에너지 (가스 발생 반응) | chemical.activation_energy | 온도 25~60℃ × 반응 경로별(양극 산화 분해, SEI 분해) | 고온 가속시험에서 상온 수명으로 외삽하는 유일한 근거다. 관측 1건이라 온도 가속 외삽 자체가 성립하지 않는다고 1단이 지적한 그 항목이다. |
| 파우치 라미네이트(Al 포일/PP/PET)의 항복강도와 크리프율 | mechanical.creep_rate | 온도 25~60℃ × 응력 수준 × 유지시간 0~1000h | 내압이 두께 성장으로 얼마나 변환되는지를 결정한다. 크리프가 없으면 장기 보관에서의 점진적 부풂을 재현하지 못한다. 관측 23건은 파우치 라미네이트를 겨냥한 조건 |
| 파우치 실링부 박리 강도 | interface.peel_strength | 온도 25~60℃ × 에이징 시간 × 내압 부하 × 박리속도 | 가스가 차오르면 실링부에 응력이 추가되고, 실링 실패는 수분 침투와 안전 사고로 이어진다. 42건 모두 조건부이나 셀 실링 조건축이 없다. |
| CO2 등 생성 기체의 전해액 용해도(헨리 상수) | physical.gas_solubility | 온도 25~60℃ × 기체종(CO2, C2H4, H2) × 전해액 조성 | 생성된 가스 중 어느 만큼이 용존하고 어느 만큼이 기상으로 나와 두께를 밀어내는지를 가른다. 관측 0건이라 생성량과 부피 성장 사이의 변환 계수가 비어 있다. |
| 파우치 라미네이트 기체 투과도 | physical.gas_permeability_co2 | 온도 25~60℃ × 기체종 × 라미네이트 구성별 | 가스가 빠져나가는 경로가 있는지로 장기 두께 곡선의 포화 여부가 갈린다. 관측 3건으로 셀 파우치 구성을 덮지 못한다. |

급속충전 시간 미달 — 제약 노드가 표면이 아니라 셀인데 표면온도 기준으로 해석함

해석법 — 정상상태가 아닌 과도(transient) 3D 세트 열해석. 셀을 I²R 비가역 발열 + 엔트로피 가역 발열의 내부 열원이자 동시에 충전 허용 온도 상한(45℃ 부근)을 갖는 판정 노드로 세운다. 파워맵은 측정 기반이어야 하며 단골 누락 항목인 충전 손실을 반드시 포함한다. 스로틀링이 개입하면 전력이 온도의 함수가 되어 닫힌 루프가 되므로, 개루프 전력 입력이 아니라 충전 알고리즘 디레이팅 테이블을 결합해 스로틀 진입 시점을 예측한다. 상관 검증 전에 정상상태 판정 기준과 측정 불확도를 문서로 먼저 확정한다.

사내 도구 — 부분 가능 — LS-DYNA R16 의 열 솔버 또는 Code_Aster 로 과도 열전도 해석은 가능하고, 세트 내부 공기는 갇혀 있어 대류 모델 없이 유효 전도로 처리하라는 카드 규칙도 그대로 적용 가능하다. 다만 스로틀링·충전 디레이팅 테이블을 온도와 폐루프로 결합하는 부분은 사용자 서브루틴·외부 스크립트 결합이 필요하며, 사내에 표준화된 체계가 있다는 근거는 지식카드에 없다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 셀 내부저항(DCIR) 3축 맵 | (정의 없음) | 온도 -10~45℃ × SOC 0~100% × 수명 0~500cyc, 펄스 폭·측정 온도 조건 명시 | I²R 발열원의 크기 자체다. 이 맵이 없으면 셀이 언제 45℃ 상한에 닿는지 계산할 수 없고, 저온·저잔량 SPO 마진 사슬도 함께 풀 수 없다. DB의 ele |
| 엔트로피 계수 dU/dT | (정의 없음) | SOC 0~100% × 전극(양극/음극)별 × 온도 0~45℃ | 가역 발열항이다. 카드가 '저율 온도 예측만 계통적으로 틀리면 엔트로피 계수 누락·부호 오류를 의심하라'고 판별법까지 제시한다. 저율 충전 구간과 CV 구간의 온 |
| 젤리롤 이방성 열전도율 (면내 / 두께방향) | thermal.conductivity | 온도 0~60℃ × 방향(면내, 두께방향) × SOC | 관측 151건이지만 젤리롤의 면내/두께방향 이방성 축이 없다. 이방성이 없으면 셀 내부 온도 구배를 풀 수 없고, 표면 NTC 위치가 셀 최고온부를 대표하는지 판 |
| 셀 비열 | thermal.specific_heat | 온도 0~60℃ × SOC | 과도 해석의 열용량 항이다. 정상상태만 맞춘 모델은 C가 틀려도 드러나지 않아 '언제 뜨거워지나'에 답하지 못한다. |
| 탭·계면 접촉열저항 | thermal.thermal_resistance | 접촉압력 × 온도 0~60℃ × 계면 구성(셀 탭-PCM, 셀-미드프레임, TIM 개재)별 | 관측 2건뿐이다. 셀에서 기구로 빠지는 방열 경로의 지배 저항이라, 없으면 셀 내부 온도가 체계적으로 틀리고 스로틀 진입 시점 예측이 흔들린다. |
| TIM·그라파이트 스프레더의 이방성 유효 열전도율 | thermal.conductivity | 온도 0~60℃ × 방향(면내/두께) × 접촉압력 × 두께 편차·보이드 포함 유효값 | 카드가 유효 열전도도에는 재료 물성뿐 아니라 두께 편차·보이드·계면 접촉 저항이 함께 들어간다고 명시한다. 셀 열을 어디로 빼는지가 충전 프로파일 저감 여부를 가 |

전류 경로 이종 접합의 간헐 저항 상승·순간 개방 — 조건이 겹칠 때만 발현

해석법 — 두 갈래를 병행한다. (a) 커넥터 압입 공정을 준정적 구조 해석으로 풀어 부품 풋프린트의 (스트레인, 스트레인율) 좌표를 산출하고, 해당 부품·솔더·기판·패드 구성으로 IPC-9702A식 굽힘 특성화를 먼저 수행해 만든 허용 한계 곡선과 대조한다. 스트레인 단일 값으로 합부를 판정하지 않는다. (b) 셀 전극→탭→용접부→PCM→FPCB→BTB→세트 보드의 직렬 전류 경로를 구간별 저항 예산으로 세우고, 저온·저잔량·최대 송신 버스트가 겹치는 최악 조합에서 전압 마진 사슬(셀 OCV − I_peak×R_cell − I_peak×R_path > 시스템 최소 전압)을 검산한다. 사내 검사 조건을 고장 조건과 일치시키지 않으면 NTF로 종결된다.

사내 도구 — 부분 가능 — 압입 공정 준정적 구조 해석과 (스트레인, 스트레인율) 산출은 LS-DYNA implicit 또는 Code_Aster·CalculiX 로 가능하다. 다만 판정에 쓸 허용 한계 곡선은 해석이 아니라 굽힘 특성화 시험의 산출물이라 CAE 도구로 대체할 수 없다. 전압 마진 사슬 검산은 회로 레벨 계산이라 보유 CAE 도구의 범위 밖이며, 사내 회로 시뮬 도구는 지식카드에 언급이 없다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| (스트레인, 스트레인율) 허용 한계 곡선 | (정의 없음) | 부품 종류·케이스 사이즈 × 솔더 합금(SAC105/SAC305) × 기판 소재 × 패드 설계 조합별, 스트레인율 1e-4~1 | 1단이 지목한 조건 부재의 핵심이다. IPC-9704A는 측정·보고 방법을 규정할 뿐 한계값 표준이 아니어서, 이 곡선이 없으면 1800με 같은 실측치로 합부를 |
| 솔더 변형률속도 의존 항복강도 | mechanical.yield_strength_at_rate | 변형률속도 1e-4~1e2 /s × 온도 -20~60℃ × 합금별 | 압입 잠복 손상과 낙하 취성 파괴를 같은 재료 카드로 판정하려면 속도 축이 필요하다. 관측 141건이 모두 조건부이나 저온 축이 확보돼 있는지 확인이 필요하다. |
| 기판(FR-4/HDI) 이방성 굽힘 탄성계수 | mechanical.flexural_modulus | 온도 -20~60℃ × 방향(warp/fill) × 적층 구성별 | 압입 하중이 어떻게 국부 변형률로 변환되는지를 결정한다. 관측 16건으로 사내 HDI 스택업을 덮지 못한다. |
| 팩 도체(Ni/Cu/Al/저탄소강) 전기저항률 | electrical.resistivity_volume | 온도 -20~60℃ × 합금·냉간가공·도금·열처리 상태별 | 카드가 문헌값은 순금속·상온 기준이며 합금화·가공·도금 상태에 따라 달라지므로 설계 계산에는 실측을 쓰라고 규정한다. R_path 예산의 각 항이다. |
| 저항온도계수(TCR) | electrical.temperature_coefficient_resistance | 온도 -20~60℃ × 도체·접점 구성별 | 저온에서 경로 저항이 얼마나 오르는지가 SPO 발현 조건을 만든다. 관측 6건으로 전류 경로 구성 요소를 덮지 못한다. |
| 접점 마찰계수 (프레팅 미세 슬립 조건) | mechanical.friction_coefficient | 온도 -20~60℃ × 습도 × 접압 × 미세 슬립 진폭 | BTB 접점의 프레팅 부식은 미세 슬립이 보호막을 긁어 산화물을 축적시켜 간헐 접촉저항 상승을 만든다. 관측 2건뿐이라 슬립 조건 축이 전혀 없다. |

배터리 고정 접착의 조건 의존 붕괴 — 습열 필 강도 급락, 저온 취성 박리, 탈착 파단

해석법 — CZM(cohesive zone) 기반 계면 박리 해석. 에지 응력 특이점 때문에 '최대 계면응력 < 접착 강도' 판정은 메쉬에 따라 결론이 뒤집히므로, 에너지 방출률 또는 CZM 손상 지표를 실측 G_IC/G_IIC와 비교하는 방식으로만 판정한다. 하중 시나리오를 동적(낙하 F_dyn = m×a)과 정하중(장기 유지·크리프)으로 분리해 각각 검산하고, 유효 접착폭은 관행값이 아니라 하중에서 역산한다. 저온 케이스는 PSA 점탄성 마스터커브에서 해당 환산 주파수·온도를 실측이 덮는지 먼저 확인한 뒤 별도 케이스로 돌린다. 습열은 흡습 확산(Fick) 해석으로 계면 수분 농도장을 먼저 구하고 그 농도에 따른 G_IC 저하를 입력한다. 스트레치 릴리즈 테이프는 대변형 인장 + 계면 탈착 해석으로 제거 중 파단 여부를 본다.

사내 도구 — 가능 — LS-DYNA R16 의 cohesive 요소·재료(*MAT_COHESIVE 계열) 또는 Code_Aster 의 CZM 으로 박리 해석 가능. 점탄성 Prony + 이동인자 입력도 두 솔버 모두 지원한다. 흡습 확산은 열확산 유추(Fick)로 LS-DYNA/Code_Aster 열 솔버를 전용해 풀 수 있다. 도구는 있고 조건별 입력이 없는 전형이며, 값 없이 CZM을 돌리면 숫자는 나오지만 근거가 없다는 것이 카드의 명시적 경고다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모드 I 계면 파괴에너지 G_IC | interface.cohesive_energy_mode1 | 온도 -20~60℃ × 상대습도 30~85% × 에이징(85℃/85%RH) 0~1000h × 박리속도 1e-4~1e1 m/s | 관측 53건이 있으나 온도×습도×에이징×박리속도 4축의 조건별 값이 없다. 카드가 CZM 해석은 실측 G_IC/G_IIC를 전제로 하며 값이 없으면 예측하지 말라 |
| 모드 II 계면 파괴에너지 G_IIC | interface.cohesive_energy_mode2 | 동일 4축 (온도 -20~60℃ × RH 30~85% × 에이징 0~1000h × 전단속도) | 혼합모드 판정에 필수다. 관측 26건으로 모드 I보다 더 얇고, 낙하 시 전단 지배 박리를 판정할 근거가 없다. |
| 응집영역 최대 트랙션 T_max | interface.cohesive_strength | 온도 -20~60℃ × 습도 × 변형률속도 | CZM의 트랙션-분리 법칙에서 G와 함께 형상을 정하는 두 번째 파라미터다. 관측 3건이라 사실상 없다. |
| 필 강도 (ISO 10365 파괴모드 병기) | interface.peel_strength | 온도 -20~60℃ × 상대습도 30~85% × 에이징 0~1000h × 박리각·박리속도 | 습열 후 40% 저하가 벌크가 아니라 계면 열화라는 것은 파괴모드로만 판별된다. 관측 42건 모두 조건부이나 습도·에이징 축이 없어 열화 후 값을 예측할 수 없다 |
| PSA Prony 전단 완화항 + 상대 완화계수 + 시간-온도 이동인자 | mechanical.prony_shear_modulus | 온도 -20~60℃ × 환산주파수 1e-3~1e3 Hz (저온 폴딩·낙하 환산 구간 포함) | 저온에서 유리전이 영역에 접근해 G'이 급증하고 tanδ가 떨어져 박리 소산 에너지가 급감하는 것이 취성 박리의 기전이다. prony_shear_modulus 관 |
| 유리전이온도 | thermal.glass_transition | 승온속도·측정법(DMA/DSC) 명시 | 저온 케이스가 전이영역에 걸리는지 판정하는 1차 스크리닝 값이다. 관측 208건으로 보유량은 충분하다. |
| 평형흡습율과 수분 확산계수 | chemical.moisture_absorption_equilibrium | 온도 25~85℃ × 상대습도 30~85% | 계면 수분 농도장을 풀어 G_IC 저하를 공간 분포로 넣기 위한 입력이다. 관측 6건뿐이라 습열 시험 조건조차 덮지 못한다. |
| 택(초기 점착력) | interface.tack | 온도 -20~60℃ × 접촉시간 × 압착압력 | 조립 직후 초기 유지력의 근거인데 관측 0건이다. 압착 공정 조건과 초기 불량의 연결이 끊긴다. |
| 정적전단 유지시간 | interface.static_shear_holding | 온도 25~60℃ × 전단하중 수준 × 접착면적 | 정하중 검산의 판정값이다. 관측 8건으로 배터리 고정 구성별 값이 없다. |
| 스트레치 릴리즈 테이프의 파단연신율과 인장강도 | mechanical.elongation_at_break | 인장속도 1e-3~1e0 m/s × 온도 -20~60℃ × 에이징 0~1000h | 제거 중 파단하면 셀을 물리적으로 뜯어내야 하고 내부 단락·발화로 직결된다. 즉 이 값의 부재는 품질이 아니라 안전 리스크다. 관측 111건이 조건부이나 탈착 속 |

전해액 함침 부족이 만드는 초기 죽은 면적 — 신규 전극 구조에서 모세관 침투를 푸는 해석이 없다

해석법 — 다공질 전극·분리막에서의 모세관 구동 2상 침투 해석. Washburn/Darcy 계열 지배방정식으로 진공-가압 소킹 사이클(진공 유지시간, 가압 압력, 반복 횟수)을 경계조건으로 넣고, 시간에 따른 젖음 전선(wetting front) 전파와 잔류 미함침 면적률을 산출한다. 산출된 미함침 면적률을 P2D의 유효 반응 면적 감소로 넘겨 국부 전류밀도 상승과 리튬 석출 문턱 저하까지 연결한다. 신규 전극 구조(두께·압연밀도·기공 구조)를 설계 변수로 스윕해 소킹 시간 요구량을 역산하는 것이 목적이다.

사내 도구 — 불가에 가까움 — 다공질 매질 모세관 침투를 푸는 해석 체계가 사내에 없다는 것이 1단의 판정이다. LS-DYNA 멀티피직스의 ICFD 솔버에 다공성 모델(*ICFD_MODEL_POROUS)과 종별 이송 옵션이 문서상 존재하나, 이는 강제 유동 기반 다공질 저항 모델이고 모세관압 구동 2상 침투와 젖음 전선 추적의 사내 검증 사례는 지식카드에 없다. LAMMPS·CP2K 는 전해액-전극 표면의 접촉각·표면장력 후보값을 분자 수준에서 추정하는 보조 용도로만 검토 가능하며, 전극 스케일 침투 예측을 대체하지 못한다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전해액 표면장력 | (정의 없음) | 온도 20~60℃ × 전해액 조성(용매비, 염농도, 첨가제)별 | 모세관압의 분자이며 침투 구동력 자체다. DB에 액체 표면장력 키 정의가 없다. physical.surface_energy(22건)는 고체 표면에너지라 대체 불가 |
| 전극·분리막에 대한 전해액 접촉각 | (정의 없음) | 온도 20~60℃ × 피착면(양극·음극·분리막) × 압연밀도 1.5~1.8 g/cc × 바인더 조성별 | 모세관압의 부호와 크기를 결정한다. DB의 physical.contact_angle_water(39건)는 물 기준이라 전해액 침투에 쓸 수 없고, 전극·분리막 대 |
| 전해액 점도 | rheological.viscosity | 온도 -20~60℃ × 염농도 0.5~2.0 mol/L × 조성별 | Washburn 침투 시간의 분모다. 관측 47건이 있으나 전해액 조성·염농도 조건축이 확보돼 있다는 근거가 없다. |
| 다공질 절대투과율 K (m²) | (정의 없음) | 압연밀도 1.5~1.8 g/cc × 전극 두께 × 기공 구조(입자경 분포)별 | Darcy 항의 계수다. DB에 투과율 키가 없다. physical.gas_permeability_* 는 단위가 mol/(m·s·Pa)인 기체 투과도라 물리량이 |
| 기공률과 굴곡도 | physical.porosity | 압연밀도 1.5~1.8 g/cc × 전극(양극/음극)·분리막별 | 침투 경로 길이와 잔류 공기 배출 난이도를 결정한다. 관측 8건은 신규 전극 구조를 덮지 못하며, 카드가 압연밀도 상한의 첫 번째 제약이 급속충전 마진(기공률→굴 |
| 비표면적과 입자 직경 분포 | physical.specific_surface_area | 전극 조성·압연밀도별, BET 기준 | 유효 모세관 반경 산정의 근거다. 관측 2건(비표면적), 4건(입자 직경)이라 구조 변경의 영향을 정량화할 수 없다. |

폴더블 굽힘 영역에 인접한 배터리 배선·보호회로 FPCB의 반복 굽힘 피로

해석법 — 층별 상세 모델링(솔리드 또는 셸-솔리드 혼합)로 리지드-플렉스 천이부와 벤드부를 표현한 대변형 굽힘 해석. 경성부(FR-4 다층)와 플렉스부(얇은 PI)의 강성 불연속에 의한 경계 모서리 모멘트 집중과 중립축 위치(양면 비대칭·커버레이 불균형·차폐필름 유무)를 계산해 동박의 반복 인장 변형률 분포를 얻고, 변형률 기반 저주기 피로(Coffin-Manson / Morrow 에너지) 수명으로 환산한다. 천이부 계면 들뜸은 CZM으로 별도 판정하되 에지 특이점 때문에 최대응력이 아니라 에너지 지표를 쓴다. 저온 케이스는 접착층 강성 급등에 따른 변형률 재분배를 반영해 별도로 돌린다. 해석 신뢰 전에 접힌 상태 곡률 프로파일·크리스·토크 3종을 같은 정의로 시험과 상관시키고, 평균응력 보정 방법과 S-N 생존확률을 프로젝트 내에서 고정해 함께 보고한다.

사내 도구 — 가능 — LS-DYNA R16 implicit 또는 Code_Aster 로 층별 상세 대변형 굽힘 해석과 CZM 천이부 박리 판정이 가능하고, 점탄성 Prony + 이동인자 입력도 지원된다. 피로 후처리(Coffin-Manson/Morrow, Miner 누적)는 Code_Aster 의 피로 모듈 또는 CalculiX + 자체 스크립트로 처리 가능. 다만 Miner 손상합 D=1.0을 파단 경계로 문자 그대로 쓰지 말라는 카드 규칙에 따라 밴드로 보고해야 하며, 곡률·크리스·토크 3종 상관 검증은 시험 측 산출물이라 해석 도구로 대체할 수 없다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 동박 굽힘 피로 계수 (피로강도계수 σf', 지수 b) | mechanical.fatigue_strength_coefficient | 동박 종류(ED/RA) × 압연방향 0°/90° × 온도 -20~60℃ × 응력비 R × 두께 9/12/18 µm | 관측 41건이 모두 조건부이며 ED/RA 구분과 압연 방향, 온도 축이 없다. 조기 파단의 지배 인자가 ED 동박 사용 또는 RA 동박 압연 방향 미정렬인데, 그 |
| 동박 피로연성계수 εf'와 지수 c | mechanical.fatigue_ductility_coefficient | 동일 조건 (ED/RA × 압연방향 × 온도 -20~60℃) | 벤드부는 소성이 관여하는 저주기 영역이라 변형률 기반 수명식이 필요하다. 관측 33건으로 탄성 계열보다 더 얇다. |
| 접착층·OCA의 Prony 전단 완화항 | mechanical.prony_shear_modulus | 온도 -20~60℃ × 환산주파수 1e-3~1e2 Hz (폴딩 속도 환산 구간) | 관측 0건이다. 저온에서 접착층 강성이 급등해 변형률 분배가 바뀌고 임계가 앞당겨지는데, 그 재분배를 계산할 물성이 통째로 비어 있다. |
| 접착층 Prony 체적항과 상대 체적계수 | mechanical.prony_bulk_modulus | 온도 -20~60℃ × 환산주파수 1e-3~1e2 Hz | prony_bulk_modulus·prony_relative_bulk_modulus 모두 관측 0건이라 온도별 완전 점탄성 세트를 구성할 수 없다. 전단항만으로는 |
| Prony 완화시간과 상대완화계수 | mechanical.prony_relaxation_time | 온도 -20~60℃, 해석이 다룰 최저·최고 온도와 폴딩 속도를 시간-온도 중첩으로 환산한 주파수 구간을 DMA 스윕이 덮을 | 관측 81건·77건으로 항목은 있으나, 카드 규칙대로 사용 조건의 환산 주파수 구간을 실측이 덮는지 확인되지 않으면 외삽 카드가 된다. 저온 폴딩이 지배 조건이면 |
| PI 필름·커버레이 탄성계수 | mechanical.youngs_modulus | 온도 -20~60℃ × 방향(MD/TD) × 두께별 | 중립축 위치를 결정하는 층 강성이다. 동박을 중립축에 붙이는 층 구성 설계가 굽힘 수명 개선의 1순위 지렛대인데, 층별 강성이 없으면 중립축을 계산할 수 없다. |
| 차폐필름 도전층의 두께·탄성계수와 반복 인장 크랙 임계 | structure.layer_thickness | 온도 -20~60℃ × 굽힘 반경 × 사이클 수, 필름 사양(cross-hatch 유무)별 | 차폐필름은 벤드부 실효 두께·강성을 키워 같은 겉보기 반경에서도 변형률을 올리고, 도전층 자체가 반복 인장에서 크랙·에지 박리를 일으킨다. layer_thickn |
| 리지드-플렉스 천이부 계면 파괴에너지 G_IC/G_IIC (커버레이-동박, 본드플라이) | interface.cohesive_energy_mode1 | 온도 -20~60℃ × 리플로우 이력(승온 피크 245~260℃) 전후 × 하중속도 | 천이부 딜라미네이션 판정의 전제다. 리플로우 승온 시 경성부·플렉스부·접착제의 CTE 차이로 계면 전단이 생겨 커버레이·본드플라이가 경계에서 들뜬다. |
| 층별 선팽창계수(CTE) | thermal.expansion_linear | 온도 -40~260℃ × 방향(면내/두께) × 층(FR-4, PI, 동박, 접착제)별 | 리플로우 잔류응력을 굽힘 해석의 초기 상태로 넣기 위한 입력이다. 관측 419건으로 보유량은 충분하나 두께방향·고온 구간 확인이 필요하다. |

### 배터리 — 시장 불량

비가역 가스 스웰링에 의한 세트 갭 소진 — 디스플레이 눌림 무라·백커버 들뜸·국부 압흔

해석법 — 3단 결합. (1) 가스 발생 kinetics 해석 — P2D(뉴먼) 다공성 전극 모델(고상 Fick 확산·액상 농도/전위·Butler-Volmer 4방정식)에 전해액 산화·환원 분해 부반응을 아레니우스형 속도식으로 추가하고, 생성 가스 몰수를 파우치 내 기상 부피(이상기체 + 헨리 용해 평형)로 환산해 두께 기준선 상승을 내는 1D 셀 + 0D 기상 결합 해석. 사내 P2D는 가역 호흡만 내며 가스 kinetics를 푸는 해석이 없다고 지식카드가 명시 — 모델 부재. (2) 셀-기구 연성 준정적 구조해석 — 팽창을 eigenstrain(열팽창 유사 초기변형률)으로 부과해 셀 강성과 기구 강성이 함께 반력을 정하는 3D 대변형·접촉 정적해석. 카드는 '팽창력 몇 N 단일 스칼라를 집중하중으로 거는 방식은 틀리다(기구 강성이 바뀌면 팽창력도 바뀌어야 하는데 그 물리가 사라진다)'고 규정. (3) 갭 예산 확률 해석 — '설계 갭 ≥ 조립 공차 최악값 + 하중 변형량 + 부품 자체 변화량 + 여유' 예산식에 공차 분포·EOL 두께 분포를 넣는 0D 몬테카를로. RSS 가정 붕괴(평균 이동) 사례가 카드에 있으므로 분포 실측 기반이어야 한다.

사내 도구 — 부분 가능. (2) 셀-기구 연성 정적해석은 LS-DYNA R16 MPP 배정밀도 암시적 또는 Code_Aster·CalculiX로 가능하며, 팽창은 열팽창 유사 eigenstrain으로 부과하고 ParaView로 후처리한다. (3) 갭 예산 몬테카를로는 MaterialTwin DB + 스크립트로 가능. (1) 가스 발생 kinetics는 불가 — 사내에 P2D 다공성 전극 전기화학 솔버가 없고, LS-DYNA EM의 Randles 회로 배터리 모델은 등가회로 수준이라 부반응 kinetics·가스 생성을 원리적으로 못 푼다. CP2K·LAMMPS로 전해액 분해 반응 경로와 Ea를 원자·전자 스케일에서 추정하는 우회는 가능하나 셀 스케일 가스량 예측으로 직결되지 않는다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전극 가역 팽창 함수(두께/체적 팽창변형률) | mechanical.swelling_strain | SOC 0~100% × 온도 0~45℃ × 가압/무가압 × 음극 Si 함량 수준별 × 사이클 0~800회 | P2D가 낸 전극 화학량론 x(t),y(t)에 곱할 팽창 함수가 없으면 가역 호흡분조차 못 낸다. 카드는 흑연 LiC6 약 13% 체적 팽창을 기준으로 삼되 Si |
| 전해액 분해 가스 발생 kinetics(빈도인자 A, 활성화에너지 Ea, 가스종별 생성 수율) | chemical.activation_energy | 온도 25~60℃ × 셀 전압(SOC) 3.7~4.48V(상한전압 부근 고SOC) × 보존시간 0~24개월 × 화학(고전압 L | 시장 클레임의 지배 성분인 비가역 가스 스웰링의 두께 기준선 상승률을 정하는 단 하나의 물성이다. 이것이 없어 EOL 두께가 8~10%라는 관행 숫자로 대체되고 |
| 발생 가스(CO2·C2H4·H2)의 전해액 중 헨리 용해도 | physical.gas_solubility | 온도 25~60℃ × 가스종별 × 전해액 조성(LiPF6/EC-EMC-DMC) | 생성된 가스 중 얼마가 액상에 녹고 얼마가 기상으로 나와 두께를 밀어 올리는지를 정하는 분배 계수다. 없으면 발생량이 맞아도 두께 증가량이 배수로 틀린다. DB는 |
| 파우치 라미네이트(Al foil/PP/PET)의 면외·면내 탄성계수와 항복 | mechanical.youngs_modulus | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e0 /s × 방향(MD/TD/두께) × 실링부/본체 구분 | 가스압이 파우치를 얼마나 부풀리는지(볼록 형상·국부 압흔 위치)를 정하는 껍질 강성이다. 없으면 두께 증가가 전면 균일 팽창으로만 나와 국부 압흔·백커버 들뜸의 |
| 젤리롤 면외 압축 강성(팽창 반력 계산의 셀측 강성) | mechanical.compressive_strength | 온도 20~45℃ × 준정적(1e-4 /s) × SOC 0/50/100% × 신품/EOL 두께 성장 상태 | 팽창력은 고정 하중이 아니라 셀 강성과 기구 강성이 함께 정하는 연성량이므로, 셀측 강성이 없으면 반력의 크기 자체가 정의되지 않는다. DB의 compressiv |
| 세트 기구(미드프레임·백커버·브라켓) 탄성계수 | mechanical.youngs_modulus | 온도 -20~60℃ × 소재(Al 다이캐스팅/SUS/PC+GF) × 웰드라인·기공 반영 여부 | 기구가 단단할수록 같은 팽창변형에 더 큰 반력이 생기므로 반력 배분의 반대편 항이다. 카드는 사출·다이캐스팅을 등방·균질로 가정하면 웰드라인·기공 때문에 강성을 |
| 디스플레이 배면 적층의 국부 압축 강성과 무라 발현 임계 접촉압력 | (정의 없음) | 온도 20~45℃ × 압축속도(준정적) × 가압 면적 1~100 mm² × 유지시간 0~1000h | 셀 상부 클리어런스가 소진된 뒤 '눌림이 곧 무라·흑점인가'를 판정하는 임계값이다. 없으면 구조해석이 접촉압력을 내도 합부 판정이 불가능해 정성 비교에 머문다. |

수명말기 스웰링이 낙하·눌림의 초기조건을 바꾸는 결합 파손 — EOL 셀 국부 변형 급증과 탭 관성 하중

해석법 — 2단 순차 해석. (1) EOL 상태 생성 — 두께 성장(8~10%)과 스웰링 반력을 부과한 준정적 암시적 해석으로 초기 갭 소진 상태·프리스트레스를 만든다. (2) 그 상태를 초기조건으로 넘겨받는 명시적 동해석(3D, 수 ms, 응력파 전파) — 젤리롤은 면내/면외 이방성 + 인장-압축 비대칭 + 압밀 급경화(lock-up)를 갖는 균질화 재료모델로, 변형률속도 의존(Cowper-Symonds 계열)을 결합. (3) 글로벌-로컬 서브모델링으로 탭·접합부·보드 국부 하중 추출. 카드 규칙 — 서브모델 전달은 에너지 수지(hourglass·추가질량·sliding)와 전역 시험 상관이라는 품질 게이트를 통과한 해석에서만 하고, 낙하는 절단 경계에서 파동이 반사되므로 경계 위치와 시간 분해능을 보수적으로 잡는다. 셀 단품 압축·3점굽힘 시험과 먼저 상관시킨 뒤 세트 모델에 넣는 2단계 검증이 필수.

사내 도구 — 가능. LS-DYNA R16 MPP 배정밀도 명시적 해석이 주력 경로이고(젤리롤은 이방성·압축-인장 비대칭·압밀 경화를 담는 폼/허니컴 계열 재료모델 + 변형률속도 스케일링), OpenRadioss로 교차검증할 수 있다. EOL 프리스트레스 단계는 Code_Aster·CalculiX 준정적 해석으로도 만들 수 있으며 ParaView로 에너지 수지·서브모델 경계 검증을 후처리한다. 도구 제약은 없고 병목은 전적으로 물성 조건축(EOL·저온·고율)의 실측 부재다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 젤리롤 면외(두께방향) 압축 응력-변형률 곡선(compaction~lock-up 전 구간) | mechanical.compressive_strength | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e2 /s × SOC 0/50/100% × 수명상태(신품/EOL 두께성장 8~10 | 층간 공극이 닫히는 순간 강성이 급상승하는 lock-up 시점이 세트 내부 하중 배분을 통째로 바꾼다. 사내 균질화 물성은 신품·상온·무가압·준정적 값뿐이라 시장 |
| lock-up 개시 변형률(압밀 변형률)과 압밀 후 접선강성 | (정의 없음) | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e2 /s × SOC × 신품/EOL | lock-up 시점이 늦으면 하중이 과소평가되어 주변 기구 부품 응력까지 함께 틀린다고 카드가 명시한다. 이 두 값이 곧 젤리롤 균질화 모델의 지배 파라미터인데 |
| 젤리롤 면내 탄성계수·항복강도(집전체 지배 방향) | mechanical.yield_strength_at_rate | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e2 /s × 방향(권취/적층 방향) | 면내는 집전체 금속박이 하중을 받아 상대적으로 강성이 높은 강한 이방성을 만든다. 이 비가 틀리면 셀이 굽힘 하중을 얼마나 받아내는지가 틀리고, 카드가 지적한 ' |
| 젤리롤 면외 전단탄성계수(층간 미끄럼 저항) | mechanical.shear_modulus | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e2 /s × 면압 0~2 MPa | 면외로 눌리면서 층간이 미끄러지는 저항이 국부 변형의 크기를 정한다. 압축 곡선만으로 균질화 모델을 세우면 3점굽힘 곡선이 안 맞아 과적합이 드러난다(카드는 압괴 |
| 젤리롤·파우치의 변형률속도 감도 계수(Cowper-Symonds C, p) | mechanical.cowper_symonds_c | 변형률속도 1e-4~1e3 /s × 온도 -20~60℃ | 속도 의존을 빼면 구조부 소성이 과대예측되고 그만큼 에너지가 셀에서 소산되어 보드·탭으로 가는 하중이 과소평가된다고 카드가 방향까지 명시한다. DB 관측 9건은 |
| 파우치 라미네이트 파단 판정 상수(Johnson-Cook 파괴상수) | mechanical.johnson_cook_damage | 삼축응력비 −0.33~0.67 × 변형률속도 1e-3~1e3 /s × 온도 -20~60℃ | 구속된 EOL 셀이 낙하에서 파우치 파단·실링부 벌어짐으로 갈지 여부를 정한다. 없으면 변형량만 나오고 파손 판정을 못 한다. |
| 탭 이종금속 용접부(Al–Ni, Cu–Ni)의 동적 계면 강도 | interface.die_shear_strength | 하중속도 1e-3~1e1 m/s × 온도 -20~60℃ × 모드(전단/박리) × 용접 에너지·압하량 수준별 | 갭을 키우면 낙하 시 셀이 움직여 관성 하중이 탭·접합부로 흐른다. 그 하중이 파단 임계를 넘는지 판정할 계면 강도가 없으면 갭 설계의 두 방향(구속 vs 유동) |
| 배터리 고정 PSA의 동적 전단강성·전단강도(셀 유동 여부 결정) | interface.lap_shear_strength | 변형률속도 1e-3~1e2 /s × 온도 -20~60℃ × 신품/고온고습 시효 후 | 고정력이 살아 있으면 셀이 세트와 함께 움직이고, 빠지면 관성 하중이 탭으로 흐른다. 낙하 해석의 셀 구속 경계조건이 이 물성으로 정해진다. |

저온·저SOC·피크부하 중첩에서의 순간 전원차단(SPO)

해석법 — 전기-열 연성 회로망 과도해석(0D/1D, 시간 스케일 1ms~10s). 마진 사슬 '셀 OCV(최저 SOC, 최저 온도) − I_peak×R_cell(최저온도, 수명말기) − I_peak×R_path(커넥터·FPC·션트·PCB) > 시스템 최소 동작 전압'을 그대로 지배방정식으로 삼아, 셀은 2-RC/Randles 등가회로(각 성분이 T·SOC·수명의 함수), 경로는 구간별 저항 직렬 네트워크로 모델링하고 송신 버스트·카메라 기동 실측 전류 파형을 입력한다. 여기에 (a) 자기발열이 저항을 낮추는 전기-열 양방향 연성, (b) 셀·경로 저항 산포와 공차의 몬테카를로 전파, (c) 저온 확산 제한이 지배적인 구간은 P2D로 R의 물리적 근거를 세우는 3단 구성. 판정 출력은 단일 마진값이 아니라 (온도, SOC, 펄스폭) 3축 슈무 맵과 SPO 확률.

사내 도구 — 부분 가능. LS-DYNA R16의 EM 솔버 + Randles 회로 배터리 모델로 셀 등가회로와 열의 양방향 연성을 3D 형상 위에서 풀 수 있고(사내에 해당 케이스 셋업이 존재), ParaView로 전위·전류밀도 분포를 후처리한다. 순수 회로망 과도해석과 몬테카를로는 파이썬 스크립트 수준으로 충분하다. 다만 SPICE 계열 회로 시뮬레이터는 보유 도구 목록에 없고, 저온 확산 제한의 물리적 근거를 세울 P2D 솔버도 없어 R_cell 맵은 해석이 아니라 실측으로만 채울 수 있다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 셀 내부저항 R_cell의 결합 맵 | (정의 없음) | 온도 -20~45℃ × SOC 0~20%(저잔량 구간 조밀) × 전류 펄스폭 1ms~10s × 수명 BOL/중기/EOL × C | 마진 사슬의 지배 항인데 사내는 사실상 상온 DCIR 단일 스칼라로 관리한다. 이 4축 결합 맵이 없으면 사슬에 넣을 숫자가 비어 필드 조건의 SPO를 원리적으로 |
| 셀 OCV-SOC 곡선의 온도 의존 | (정의 없음) | 온도 -20~45℃ × SOC 0~20% × 충전/방전 이력(히스테리시스) × 수명 | 사슬의 출발점이다. 저잔량에서 개방전압이 낮아지는 정도가 온도에 따라 달라지는데, 상온 곡선 하나로 대체하면 저온 마진을 계통적으로 낙관 예측한다. |
| 전해액 이온전도도 κ(c_e, T) | electrical.conductivity | 농도 0.5~2.0 mol/L × 온도 -20~60℃ × 조성(LiPF6 + EC/EMC/DMC) | 저온에서 셀 내부저항이 오르는 물리의 액상 항이다. 카드는 이 물성이 상수가 아니라 c_e와 T의 2변수 함수이며 P2D에 상수로 넣으면 고율과 저온에서 반드시 |
| 고상·액상 확산계수 D_s(T, x), D_e(c_e, T) | physical.diffusion_coefficient | 온도 -20~45℃ × 리튬화도 x 0~1 / 농도 0.5~2.0 mol/L | 저온 피크 전류에서 순시 출력 능력을 깎는 물질전달 제한 항이다. 없으면 펄스폭 의존(1ms와 10s에서 R이 다른 이유)을 물리적으로 재현하지 못하고 경험 피팅 |
| 경로 도체(Ni 탭·Cu·FPCB·션트·PCB)의 저항률과 저항온도계수(TCR) | electrical.temperature_coefficient_resistance | 온도 -20~85℃ × 합금·도금·냉간가공 상태별 | R_path 항의 구성 요소다. 카드는 팩 도체 저항률 표가 순금속·상온 기준이며 합금화·냉간가공·도금·열처리로 실제 값이 달라지므로 설계 계산에는 사용 소재의 |
| BTB 커넥터·접점의 접촉저항 | (정의 없음) | 온도 -20~85℃ × 체결 횟수 0~정격 × 프레팅 이력(진동 사이클) × 접압 | R_path에서 가장 산포가 크고 열화하는 항인데 대응 키가 DB에 없다. 카드는 매 체결마다 금 도금이 마모돼 하지 노출·프레팅 감수성이 커진다고 지적하며, 시 |
| 셀·팩 열용량과 열전도(자기발열에 의한 저항 회복 속도) | thermal.specific_heat | 온도 -20~45℃ × 방향(면내/면외 이방성) × SOC | 저온 피크 부하에서 자기발열이 저항을 되돌리는 시간상수를 정한다. 이것이 없으면 첫 버스트에서만 꺼지고 이후엔 안 꺼지는 실제 필드 현상을 재현하지 못한다. |

팩 전류경로 접합부의 저항 상승·간헐 오픈 — 탭 용접부·PCM 션트 솔더·BTB 접점

해석법 — 열-전기-구조 3단 순차 연성 해석. (1) 전기 해석으로 구간별 P=I²R 자기발열 분포를 내고, (2) 과도 열해석으로 파워사이클 온도 이력(챔버 열사이클과 달리 다이/발열체→기판 방향의 국부 구배가 생김)을 낸 뒤, (3) Anand 점소성 구성모델을 쓴 준정적 열-구조 연성 해석(3D, 암시적)으로 최소 3사이클 이상 돌려 안정화된 사이클에서 비탄성 일 증분 ΔW를 뽑고 Darveaux 상수로 균열 개시·전파 수명을 환산한다. 글로벌-로컬 서브모델링으로 관심 접합부는 최소 조인트 피치의 2~3배 이상 떨어진 곳에서 절단하고, 크랙 진전 계면에 접한 요소 1개 층의 두께를 물리 치수로 고정해 메시 의존성을 없앤다(구성모델 파라미터 세트와 요소 크기를 하나의 묶음으로 관리). 탭 이종금속 용접부는 CZM(응집영역) 요소 + 계면 피로 상수로 별도 처리. 파워사이클링과 챔버 시험은 대체가 아니라 역할 분담이므로 해석도 두 하중 이력을 각각 돌린다.

사내 도구 — 가능. 해석 체계는 카드 기준으로 이미 갖춰져 있고 도구도 충분하다 — Anand 점소성 열-구조 연성과 CZM은 Code_Aster 또는 CalculiX로, 대안으로 LS-DYNA R16 암시적으로 풀 수 있으며, 글로벌-로컬 서브모델링과 안정화 사이클 ΔW 추출은 세 솔버 모두 지원한다. 전기 자기발열 분포는 LS-DYNA EM 솔버로 내고 ParaView로 ΔW 맵을 후처리한다. 병목은 전적으로 물성 — 이종금속 용접부 계면·피로 상수 부재와 저ΔT·장dwell·자기발열 조건의 자사 솔더 계수 부재다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 솔더(SAC305/SAC105 등) Anand 점소성 9상수 | mechanical.anand_constant | 온도 -20~85℃ × 변형률속도 1e-6~1e-2 /s × 자사 합금·자사 리플로우 프로파일·에이징 이력별 | ΔW 계산의 구성모델 자체다. DB 45건은 있으나 배터리 팩 특유의 저ΔT(20~40K)·장dwell·자기발열 조건에 맞는 자사 계수가 아니다. 카드는 dwel |
| Darveaux 균열 개시·전파 상수(K1~K4) | mechanical.darveaux_constant | 요소크기·평균화 규약과 묶음 고정 × ΔT 20~40K × dwell 30~120분 × 자사 합금 | ΔW를 수명으로 바꾸는 유일한 환산자다. DB 8건은 문헌 조건(대개 ΔT 100K급 표준 열사이클)에서 얻은 값이라 배터리 팩의 저ΔT·장dwell 영역에 외삽 |
| 솔더 열피로 에너지 계수·지수(Morrow) 또는 Coffin-Manson 상수 | mechanical.morrow_energy_coefficient | ΔT 20~40K × dwell 30~120분 × 평균온도 25~60℃ × 자사 합금 | Darveaux 대신 에너지 기반 수명식을 쓸 때의 환산자이며 두 경로를 교차검증하는 데 필요하다. 카드는 N-L·Coffin-Manson·에너지 모델 모두 같은 |
| Al–Ni / Cu–Ni 초음파 용접부 계면 파괴에너지 GIC·GIIC와 최대 트랙션 | interface.cohesive_energy_mode1 | 온도 -20~85℃ × 하중속도 1e-3~1e1 m/s × 혼합모드비 × 용접 에너지·압하량·용접시간 수준별 | 셀 탭 이종금속 용접부의 계면 물성이 재료 DB에 아예 없다는 것이 이 모드의 핵심 갭이다. 카드는 계면 물성 없이 CZM을 돌리면 숫자는 나오지만 근거가 없다고 |
| Al–Ni / Cu–Ni 용접부 계면 피로 상수(σf', b, εf', c) | mechanical.fatigue_strength_coefficient | 온도 -20~85℃ × R비(응력비) × 사이클 1e3~1e6 × 자기발열 사이클 프로파일 | 충방전 자기발열 사이클이 용접부에 누적 손상을 쌓는 경로의 수명 환산자다. DB에 피로 상수 키는 있으나 이종금속 용접부 값이 없어 해석 체계가 갖춰져 있어도 넣 |
| 션트 저항체·솔더·기판(FR-4/폴리이미드)의 선팽창계수 | thermal.expansion_linear | 온도 -40~125℃ 구간별(Tg 전후 분리) × 면내/두께방향 이방성 | 션트는 부피가 큰 금속체라 기판과의 CTE 차가 커서 자기발열 사이클이 솔더 필렛에 크랙을 키운다. CTE 차가 곧 구동 변형이므로 Tg 전후를 나눈 구간별 값이 |
| 각 구간 도체의 전기저항률과 저항온도계수 | electrical.resistivity_volume | 온도 -20~125℃ × 합금·도금·냉간가공 상태별 × 크랙 진전에 따른 유효 단면 감소 반영 | P=I²R 자기발열 하중의 크기를 정하고, 동시에 '먼저 저항 상승, 나중에 오픈'이라는 열화 지표를 해석 출력으로 만드는 항이다. |
| 열전도율·비열(자기발열 과도 응답) | thermal.conductivity | 온도 -20~125℃ × 방향(FPCB 면내/두께) × 소재별 | 충방전 자기발열 사이클의 온도 진폭과 dwell 실효 시간을 정한다. 챔버 시험과 달리 국부 구배가 지배하므로 등가 스칼라로는 접합부 온도를 못 낸다. |
| BTB 접점의 마찰계수·미소 미끄럼 마모율(프레팅) | mechanical.friction_coefficient | 접촉압 0.1~1 N × 미소 진폭 1~50 µm × 사이클 1e3~1e6 × 온도 -20~85℃ × 습도 30~85%RH | 필드 진동에서 접촉저항이 오르는 프레팅 경로의 구동 인자다. DB 관측 2건으로는 조건축을 전혀 못 채워, 조립 압입 잠복 손상이 언제 간헐 오픈으로 발현하는지 |

배터리 고정 접착계의 계면 열화 — PSA 필 강도 붕괴에 의한 셀 유동과 스트레치 릴리즈 테이프 파단

해석법 — 3계열 결합. (1) 점탄성 크리프 해석 — Prony 급수 + 시간-온도 중첩(WLF/Arrhenius 이동인자)으로 스웰링 반력·모듈 자중의 상시 정하중 하에서 접착층 전단 크리프 변형과 응력 완화를 준정적 장시간(1e3~1e8 s) 3D로 푼다. 카드 규칙대로 해석이 다룰 최저·최고 온도와 하중 시간을 먼저 정하고 그것을 환산 주파수 구간으로 계산해 DMA 스윕이 그 구간을 덮게 한다. (2) 계면 박리 해석 — 자유 에지에서 탄성 응력이 특이해지므로 최대응력 판정을 버리고 에너지 방출률 또는 CZM 기반 손상 지표를 G_IC/G_IIC와 비교한다(메시 감도로 특이점 여부를 먼저 확인). (3) 습기 확산 순차 결합 — Fick 확산 해석(열전도와 수학적 동형)으로 계면 흡습량 시공간 분포를 낸 뒤, 흡습량에 따른 계면 물성 저하를 필드 매핑해 (1)(2)를 재실행. (4) 스트레치 릴리즈 테이프는 대변형 초탄성-점탄성 인장 해석으로 제거 시 응력 분포를 내고 '제거력 대 파단강도의 비'를 출력 지표로 삼는다(카드는 관리 대상이 제거력이나 파단강도가 아니라 둘의 비라고 규정).

사내 도구 — 가능. Prony 점탄성 크리프와 CZM 계면 박리는 Code_Aster·CalculiX 모두 직접 지원하며(LS-DYNA의 *MAT_COHESIVE 계열도 대안), 습기 확산은 Fick 방정식이 Fourier 열전도와 동형이므로 동일 솔버의 열해석을 치환해 순차 결합할 수 있다. 스트레치 릴리즈의 대변형 인장은 LS-DYNA 또는 Code_Aster로 푼다. 다만 DB에 초탄성 계수·지수와 비압축 파라미터 D가 관측 0건이라 대변형 재료카드를 채울 실측이 없고, 전단 Prony 항도 0건이라 도구는 있으나 입력이 비어 있는 상태다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| PSA 박리강도(90°/180°) | interface.peel_strength | 박리속도 1~300 mm/min × 온도 -20~60℃ × 피착재(양극산화 Al, SUS, PET, 파우치 나일론) × 시효( | 고온고습 후 필 강도가 40% 저하한 사례가 카드에 있고, 첫 경고는 강도 숫자가 아니라 응집→계면 파괴모드 전이다. DB 42건은 신품·상온·단기 조건 값이라 |
| 계면 파괴에너지 GIC / GIIC | interface.cohesive_energy_mode1 | 혼합모드비 0~1 × 온도 -20~60℃ × 시효(85/85 1000h 등) × 하중속도 | '박리가 나는가'는 계면 파괴인성 값 없이는 답할 수 없고, 값이 없으면 CZM으로 예측하지 말라고 카드가 못박는다. DB 53건도 신품 조건이라 시효 후 값이 |
| 응집영역 최대 트랙션 | interface.cohesive_strength | 모드 I/II × 온도 -20~60℃ × 시효 후 | CZM 트랙션-분리 법칙의 두 축 중 하나로, GIC와 짝을 이뤄야 손상 개시 시점이 정해진다. DB 관측 3건은 사실상 공백이다. |
| 정적전단 유지시간(홀딩 파워) | interface.static_shear_holding | 정하중 0.5~5 N/cm²(스웰링 반력 수준) × 온도 45~60℃ × 시효 후 × 1000h 이상 × 피착재별 | 카드는 상시 정하중이 걸리는 접합부의 설계 근거는 필 강도가 아니라 이 시험이라고 규정한다. 스웰링 반력과 모듈 자중이 정확히 그 하중이며, DB 8건은 관행 조 |
| PSA의 Prony 급수(상대완화계수·완화시간)와 시간-온도 이동인자 | mechanical.prony_relative_modulus | 온도 -20~80℃ × 환산 주파수 1e-6~1e2 Hz × 전단 모드 × 시효 전후 | 크리프량과 응력 완화를 정하는 구성모델이다. DB에 전단 Prony 항(prony_shear_modulus)과 상대 체적계수는 관측 0건이고, 인장 항만 일부 있 |
| 노화 후 물성 유지율 | mechanical.property_retention | 85℃85%RH 250/500/1000h × 60℃90%RH × 온도사이클 -20~60℃ × 물성 항목별(필·전단·신율 각각) | 흡습량을 물성 저하로 매핑하는 함수 자체다. DB 16건으로는 시효 시간축을 그릴 수 없어 순차 결합 해석의 두 번째 단계가 성립하지 않는다. |
| 아크릴 점착제·기재의 수분 확산계수와 포화 수분농도 | physical.diffusion_coefficient | 온도 25~85℃ × RH 40~95% × 층 두께 0.02~0.2 mm | 아크릴 PSA의 극성기가 수분을 끌어들여 금속 산화막·양극산화층 계면 결합을 약화시키는 것이 지배 기구이므로, 계면까지 수분이 언제 도달하는지가 열화 개시 시점을 |
| 스트레치 릴리즈 테이프 기재의 파단연신율·인장강도 | mechanical.elongation_at_break | 인장속도(실제 제거 속도) × 온도 20~40℃ × 시효(85/85 1000h, 60℃ 장기 방치) × 신장률 이력 | 고온고습·장기 열이력으로 고연신 기재의 가소제 손실·산화·결정화가 진행돼 파단 신율이 떨어지는 것이 파단의 절반이다. 서비스에서 끊어지면 셀을 물리적으로 뜯어내야 |
| 스트레치 릴리즈 테이프의 제거력(시효에 따른 점착력 상승분) | interface.peel_strength | 제거 각도(저각 인장) × 제거 속도 × 온도 20~40℃ × 시효 조건별 × 피착재별 | 파단의 나머지 절반이다. 기재는 약해지고 점착력은 오르는 반대 방향 열화이므로 두 값을 같은 시효 조건에서 짝으로 갖고 있어야 '둘의 비(여유도)'라는 관리 지표 |
| PSA 정상상태 크리프율 | mechanical.creep_rate | 전단응력 0.01~0.5 MPa × 온도 25~60℃ × 시간 1e3~1e8 s | Prony 급수가 덮지 못하는 장시간 2차 크리프 영역의 변형 누적률이다. 셀이 서서히 움직여 고정 위치가 이탈하는 데 걸리는 시간을 정한다. |
| 택(초기점착력) | interface.tack | 압착 압력·시간(dwell) × 온도 20~60℃ × 피착재별 | 카드는 현장 문제의 상당수가 재료가 아니라 압착 조건·dwell 관리 부재에서 나오며, 압착이 부족하면 wet-out이 완결되지 않아 같은 재료가 스펙의 절반밖에 |

열 이력 누적에 의한 가속 열화 — 시장 SOH 미달과 '충전이 느려졌다' 클레임

해석법 — 3단 체인. (1) 세트 3D 열해석(정상 + 과도) — 파워맵을 측정 기반으로 만들고(레일별 전류 텔레메트리·부품 격리 시험으로 역산), 충전IC·무선충전 코일·AP를 분산 발열원으로 각각 세우며(평균 전력으로 뭉뚱그리면 국부 열유속 밀도가 지워진다), 셀은 I²R 발열원이면서 동시에 45℃ 부근 상한을 갖는 제약 노드로 모델링한다. 누설전류-온도 양성 피드백을 전기-열 연성으로 넣지 않으면 고온·장시간 부하에서 정션 온도를 계통적으로 과소예측한다. (2) 셀 내부 온도·SOC 궤적 — 셀 전기화학-열 연성(Randles ECM + 열, 가능하면 P2D + 열)으로 충전 알고리즘의 전류 디레이팅과 셀 온도를 닫힌 루프로 푼다. (3) 열화 손상 누적 — 캘린더 성분(√t 형, Arrhenius 온도항 × SOC 함수)과 사이클 성분(누적 Ah, C-rate, DOD)의 결합 손상 모델에 미션 프로파일의 온도×SOC 결합 히스토그램을 시간 가중으로 적분하되, 평균이 아니라 헤비 유저 상위 분위의 꼬리 분포로 몬테카를로를 돌린다. 출력은 용량 SOH와 저항 SOH를 분리해 낸다.

사내 도구 — 부분 가능. 세트 3D 열해석은 LS-DYNA R16의 열 솔버 + ICFD(자연대류·강제대류)로 가능하고, Code_Aster·CalculiX로도 전도 지배 문제는 풀 수 있으며 ParaView로 핫스팟·열유속 맵을 후처리한다. 셀 자기발열의 전기-열 연성은 LS-DYNA EM + Randles 모델로 가능하다. 열화 손상 누적과 몬테카를로는 후처리 스크립트 수준이면 충분하다. 불가한 것은 셀 내부 상태 기반의 열화 예측 — P2D 솔버가 없어 SEI·부반응 수준의 물리 모델을 못 세우고 반경험 모델에 머물며, 무엇보다 미션 프로파일 꼬리 분포라는 입력 데이터 자체가 사내 공백이다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 셀 이방성 열전도율과 비열 | thermal.conductivity | 온도 0~60℃ × 방향(면내/면외) × SOC 0~100% | 셀 내부 최고온부와 표면 온도의 차를 정한다. 표면온도에 여유가 있어도 셀이 한계면 충전 전류가 깎이므로, 이 값이 없으면 충전 제한 진입 시점 예측이 통째로 흔 |
| 셀 엔트로피 계수 dU/dT(가역 발열항) | (정의 없음) | SOC 0~100% × 온도 0~45℃ × 충전/방전 방향 | 카드는 저율 온도 예측만 계통적으로 틀리는 전형 원인이 엔트로피 계수 누락·부호 오류라고 명시하며, 잔차를 율에 대해 그려 고율 0·저율만 큼이면 가역 항 문제라 |
| 셀 내부저항(비가역 발열항) R(T, SOC, C-rate, 수명) | (정의 없음) | 온도 0~60℃ × SOC 0~100% × C-rate 0.2~5C × 수명 BOL~EOL | 자기발열량 P=I²R을 정하는 항이면서 동시에 '충전이 느려졌다' 클레임의 직접 원인인 저항 SOH의 관측량이다. 발열과 열화가 같은 물성으로 서로를 가속하는 되 |
| 캘린더 열화 가속 파라미터(활성화에너지 Ea와 SOC 지수) | chemical.activation_energy | 온도 25~60℃ × SOC 30~100% × 체류시간 0~24개월 × 화학별 | 열화의 지배 인자가 온도와 고SOC 체류 시간인데, 그 두 축을 하나의 손상률로 바꾸는 계수다. DB의 활성화에너지 키는 관측 1건뿐이며 셀 열화용 값이 아니다. |
| 사이클 열화 파라미터(C-rate 지수·DOD 지수·Ah 처리량 계수) | (정의 없음) | C-rate 0.2~5C × DOD 10~100% × 평균 SOC × 온도 0~45℃ | 캘린더 성분과 분리해야 필드 클레임이 '거치형 캘린더 열화'인지 '헤비 사이클'인지 귀속할 수 있다. 카드는 누적 Ah가 정상 범위인데 용량이 낮으면 캘린더를 의 |
| TIM·베이퍼챔버·그라파이트의 열저항 및 등가 열전도율 | thermal.thermal_resistance | 증발부 열유속(발열량/접촉면적) × 자세(수직/수평) × 응축부 냉각조건 × BLT × 파워사이클 0~1000회 후 | 베이퍼챔버 응축부를 배터리 위에 두면 배터리 온도가 올라 충전 제한·수명 이슈로 번지므로 열경로 배치가 곧 열화 인자다. 카드는 k_eff가 소재 물성이 아니라 |
| 그라파이트 확산재의 면방향/두께방향 열전도율 | thermal.conductivity | 온도 20~60℃ × 방향(면내/두께) × 두께·적층 구성별 | 셀로 흘러드는 인접 열원의 스프레딩 경로를 정한다. 카드는 면방향 k만 비교 대상이고 그라파이트의 두께방향 k는 구리보다 한참 낮으므로 이 표를 '4배 좋다'로 |
| 실사용 미션 프로파일(온도 × SOC 결합 체류 히스토그램)의 분위 분포 | (정의 없음) | 사용자 분위 50/90/99% × 계절·지역 × 충전 습관(거치/무선충전 비율) × 12개월 | 물성이 아니라 하중 데이터지만, 이것이 없으면 위의 모든 물성이 있어도 가속계수를 실사용으로 환산할 수 없다. 카드는 평균이 아니라 헤비 유저 상위 분위의 꼬리가 |

리튬 플레이팅 기인 국부 스웰링과 잠복 내부단락 — 저온 급속충전 × 정렬·함침 산포의 꼬리

해석법 — P2D(뉴먼) 다공성 전극 모델에 리튬 석출 부반응을 구조적으로 추가한 전기화학 해석. 지배방정식은 고상 Fick 확산 + 액상 물질수지 + 고상/액상 전위(옴) + Butler-Volmer 계면반응이고, 여기에 plating/stripping 부반응을 Butler-Volmer 형태로 병렬 추가해 국부 음극 전위 η_neg = φ_s − φ_e − U_neg 가 0 V vs Li/Li+ 아래로 내려가는 시점·위치를 판정한다. 카드가 '파라미터를 아무리 다시 피팅해도 없는 물리는 나오지 않는다'며 이를 파라미터 문제가 아닌 모델 구조 문제로 규정한 지점이다. 산포 꼬리를 잡으려면 1D로는 불가능하므로 (a) 전극면 방향으로 확장한 유사 2D/3D 모델에 전극 정렬 이탈(오버행 폭 분포)과 미함침 영역(유효 활성면적 0 영역)을 공간 분포로 부여하거나, (b) 다수 1D 셀을 전기적으로 병렬 연결한 네트워크로 불균일 전류 분배를 푼다. 그 위에 정렬 산포(σ, 평균 편향, 드리프트)와 함침 산포의 몬테카를로/DOE를 전파해 목표 이탈률을 낸다. 마지막으로 국부 석출량 → 국부 두께 돌출 → 기구 접촉 해석으로 넘기는 순차 연성.

사내 도구 — 불가. 사내 도구 목록에 P2D 다공성 전극 전기화학 솔버가 없다. LS-DYNA EM의 Randles 회로 배터리 모델은 등가회로 수준이라 국부 음극 전위·입자 표면 농도·전해액 고갈 지점을 원리적으로 계산하지 못하며, 이는 파라미터를 조정해 메울 수 있는 종류의 부족이 아니다. 전극 정렬·함침 산포를 공간 분포로 푸는 해석도 없다. 원자·전자 스케일에서 CP2K·LAMMPS로 석출 계면 에너지나 SEI 조성 관련 파라미터를 보조 추정하는 우회는 가능하나 셀 스케일 판정으로 직결되지 않는다. 도구 도입 없이는 모델 구조 자체가 성립하지 않는 항목으로 분류해야 한다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 음극(흑연/Si 복합) 개방전위 곡선 U_neg(x) vs Li/Li+ | (정의 없음) | 리튬화도 x 0~1(저SOC·고SOC 플래토 조밀) × 온도 -20~45℃ × 충전/방전 히스테리시스 | 국부 음극 전위가 0 V 아래로 내려가는지 판정하는 기준선 그 자체다. 이것 없이는 플레이팅 마진을 정의할 수 없다. 대응 키가 DB에 없다. |
| 음극 삽입 반응 및 리튬 석출 반응의 교환전류밀도 i0와 활성화에너지 | chemical.activation_engy | 온도 -20~25℃(저온 조밀) × SOC 0~100% × 전극 로딩·압연밀도별 | 삽입과 석출 두 경로의 경쟁을 정하는 반응속도 상수다. 저온에서 삽입 반응이 느려지는 정도가 석출 개시 전류를 정하므로, 온도축 없는 상온 단일값으로는 저온 급속 |
| 고상 확산계수 D_s(T, x) | physical.diffusion_coefficient | 온도 -20~45℃ × 리튬화도 x 0~1 × 입경별 | 입자 표면 농도가 얼마나 빨리 포화되는지, 즉 음극 과전압이 얼마나 커지는지를 정한다. DB 18건은 조건축이 배터리 활물질의 T·x 결합을 덮지 않는다. |
| 전해액 수송 물성 3종 — 이온전도도 κ(c_e,T), 확산계수 D_e(c_e,T), 이동수 t+ | electrical.conductivity | 농도 0.5~2.0 mol/L × 온도 -20~60℃ × 조성(LiPF6 + EC/EMC/DMC, 첨가제 패키지 명시) | 저온 급속충전에서 액상 농도 구배가 국부 과전압을 키우는 항이다. 카드는 이 물성을 셀 피팅의 자유변수로 열면 고상 파라미터의 오차를 흡수해 전체 식별성이 무너지 |
| 전극 기공률과 굴곡도(Bruggeman 지수) | physical.porosity | 압연밀도 수준별 × 전극 두께 × 함침 완료/미함침 영역 구분 | 기공률이 낮아지면 굴곡도가 올라가 이온 이동이 느려지고 급속충전 마진이 첫 번째 제약으로 걸린다고 카드가 명시한다. 미함침 영역은 이온 경로가 없어 전기화학적으로 |
| 활물질 입자 직경 분포와 비표면적 | structure.particle_diameter | D10/D50/D90 × 양극·음극 각각 × 로트별 | 구형 입자 확산 방정식의 특성 길이와 반응 면적을 정한다. DB 관측 4건·2건으로는 로트 산포는커녕 대표값도 못 세운다. |
| 국부 N/P 비 분포와 전극 정렬 산포(오버행 폭의 σ·평균 편향·드리프트) | (정의 없음) | 변별(4변 각각) × 로트·설비·시간 × 목표 이탈률 기준 | 평균 N/P가 충분해도 국부 N/P가 1 아래로 내려가면 플레이팅이 일어나며, 마진의 크기보다 산포의 관리가 먼저라고 카드가 규정한다. 공정 산포 데이터가 없으면 |
| 국부 리튬화·석출에 따른 두께 팽창변형률 | mechanical.swelling_strain | SOC 0~100% × 석출량(mAh/cm²) × 온도 -20~45℃ × Si 함량별 | 석출 리튬이 만드는 국부 두께 돌출을 기구 접촉 해석으로 넘기는 연결 물성이다. 이것이 없으면 전기화학 결과가 세트 레벨 국부 압흔·무라로 번역되지 않는다. |

과방전·0V 셀의 구리 용출과 재충전 발화 — 유통 체류·장기 미사용 경로

해석법 — 2단. (1) SOC 예산 모델(0D 시간적분) — 출하 SOC에서 팩 대기전류·회로 누설·셀 자기방전을 온도 이력에 따라 적분해 특정 시점의 셀 전압 분포를 낸다. 유통 경로·창고·시장별 온도 이력 분포를 입력으로 몬테카를로를 돌려 과방전 영역 진입 확률을 낸다. 카드 규칙 — 대기전류는 출하 SOC와 유통 기간을 함께 놓고 예산으로 관리하며, 로트성 딥디스차지는 회로 소비전류 이상과 누설 경로를 분리해 원인을 확정한다. (2) 구리 용출 판정 — 음극 전위가 Cu 용해 전위를 넘는 시점을 전기화학 모델로 계산하고, 이후 재충전 시 용출 Cu의 석출·수지상 성장에 의한 내부 단락 경로 형성을 전기화학-물질수송 해석으로 잇는다. 두 번째 단은 지배방정식(Nernst-Planck + 전극 반응 + 석출 형태학)이 사내에 구현된 바가 없어 현재는 판정 규칙 수준에 머문다.

사내 도구 — 불가에 가깝다. SOC 예산 몬테카를로는 스크립트 수준으로 즉시 가능하지만, 입력 물성이 전부 비어 있어 계산 결과가 가정의 재출력에 그친다. 구리 용출·재석출을 푸는 전기화학 부식 해석 솔버가 사내 도구 목록에 없고(LS-DYNA·Code_Aster·CalculiX 모두 Nernst-Planck 이온 수송 + 전극 반응 경계조건을 기본 제공하지 않는다), P2D도 없어 과방전 구간의 음극 전위 계산조차 못 한다. CP2K로 Cu 용해 반응의 열역학 전위를 제1원리 수준에서 추정하는 보조 사용은 가능하나 셀·팩 스케일 예측 경로가 아니다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 셀 자기방전율 | (정의 없음) | 온도 -10~60℃ × SOC 0~30%(저SOC 조밀) × 보관 기간 0~24개월 × 로트별 | SOC 예산식의 지배 항인데 조건별 실측값이 없어 상온·짧은 기간 가정으로 관리되고 있다. 유통 체류가 긴 경로에서 과방전 진입 시점을 예측하려면 온도·SOC·기 |
| 팩 보호회로 대기 소비전류와 누설 경로 전류 | (정의 없음) | 온도 -10~60℃ × 셀 전압 2.0~4.4V × 보호 IC 상태(정상/셧다운) × 로트별 | 예산식의 나머지 항이자 로트성 딥디스차지의 원인 분리 축이다. 카드는 온도 스윕에서 바닥 전류가 급격히 증가하면 반도체 누설을 의심하라는 판별법을 제시하는데, 온 |
| 구리 집전체의 전해액 중 용해 전위(갈바닉/부식 전위) | chemical.galvanic_potential | 전해질 = LiPF6 카보네이트 전해액(표준 해수 아님) × 온도 -10~60℃ × 수분·HF 함량 × 기준전극 vs Li/L | 과방전 구간에서 구리 용출이 시작되는 임계 전위를 정한다. DB 25건은 표준 부식 환경(대개 해수) 기준이라 셀 내부 전해액 조건의 값이 아니어서 임계 전압을 |
| 구리 용출 속도(부식률) | chemical.corrosion_rate | 셀 전해액 중 × 전위 초과분 0~0.5V × 온도 -10~60℃ × 수분/HF 농도 × 체류 시간 | 얼마나 오래 과방전으로 있어야 회수 대상 수준의 용출이 일어나는지를 정한다. DB 관측 4건은 표준 부식 시험 조건이라 셀 내부 조건에 외삽할 수 없다. |
| 전해액 중 수분·HF 함량과 그에 따른 금속 용출 가속 | chemical.hydrolytic_stability | 수분 0~500 ppm × 온도 25~60℃ × 보관 기간 | 카드는 수분 혼입이 HF를 만들어 저항 급증과 금속 용출을 일으키는 경로를 별도 실패 모드로 다루며, GC-MS의 H2 비중을 가장 빠른 스크리닝 지표로 제시한다 |
| 유통 경로·창고·시장별 실제 온도 이력 분포 | (정의 없음) | 지역·계절·운송 수단별 × 체류 기간 분포 × 상위 분위(90/99%) | 물성이 아니라 하중 데이터지만 예산식에 넣을 온도축 자체다. 이것이 없어 상온·짧은 기간 가정으로 관리되고 있고, 결과적으로 로트성 딥디스차지가 사후에만 발견된다 |

충전 포트 전식·프레팅에 의한 충전 불가·간헐 충전

해석법 — 3계열. (1) 전기화학 부식(전식) 해석 — 박막 전해질 영역에서 전위장 Laplace 방정식(또는 농도 구배가 중요하면 Nernst-Planck 이온 수송)을 풀고, 금속 표면에 Butler-Volmer/Tafel 분극 곡선을 비선형 경계조건으로 걸어 애노드 전류밀도 분포와 Faraday 법칙 기반 금속 소실률을 낸다. 2D/3D, 준정상. 출력은 '어느 핀이 먼저 소실되는가'와 '누적 소실 두께 대 시간'. (2) 습윤 조건 성립 판정 — p_sat(T)와 p_v로 이슬점을 역산해 결로·수막 형성 시각·위치를 내는 열-습도 해석. 카드는 증거가 스스로 사라지는 결로 고장은 물리(이슬점)에서 조건을 역산해야 한다고 규정한다. (3) 프레팅 해석 — 접점의 준정적 반복 접촉 해석(마찰 접촉, 부분 슬립/전 슬립 판정)으로 미소 미끄럼 진폭과 마찰일을 내고, 마찰일-접촉저항 상승의 실험 상관식으로 ΔLLCR을 환산. 여기에 (4) CC 핀 분압 회로 해석을 얹어 Rp/Rd 왜곡이 PD 협상 실패(5V 저속 고착)로 언제 넘어가는지를 판정한다.

사내 도구 — 부분 가능. 프레팅 접촉 해석은 LS-DYNA 또는 Code_Aster의 마찰 접촉 기능으로 가능하고 결로 판정은 열해석 + p_sat(T) 후처리로 가능하다. 전식 해석은 제한적 — 전위장 Laplace 문제는 Code_Aster·CalculiX의 전기전도/열전도 해석과 동형이라 풀 수 있으나, Tafel 비선형 분극 경계조건과 이동 경계(금속 소실)를 넣으려면 사용자 정의 구현이 필요하고 전용 전기화학 부식 솔버는 사내에 없다. Nernst-Planck 이온 수송이 필요한 수준이면 불가. CP2K로 Cl⁻ 흡착·부식 개시 화학을 보조 검토할 수는 있으나 수명 예측 경로가 아니다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 핀 도금·하지금속(Au/Ni/Cu)의 부식률 | chemical.corrosion_rate | 실사용 전해질(인공 땀, 선크림, 음료, 바닷물) × Cl⁻ 농도 0.01~1 M × pH 4~8 × 온도 20~45℃ × 인 | 전식 진행 속도를 정하는 단일 지배 물성이다. DB 관측 4건은 표준 전해질(대개 해수)·무바이어스 조건이라 실사용 조건의 값이 통째로 비어 있다. 카드는 사내 |
| 갈바닉 전위(부식 전위)와 Tafel 분극 파라미터(양극·음극 기울기, 교환전류밀도) | chemical.galvanic_potential | 실사용 전해질 조성별 × Cl⁻ 농도 × pH × 온도 20~45℃ × 도금 조합(Au/Ni/Cu, 마모로 하지 노출된 상태 | 부식 해석의 비선형 경계조건 자체다. DB 25건은 갈바닉 전위 서열 수준이고 Tafel 기울기·교환전류밀도에 대응하는 키가 아예 없어, 전위장은 풀 수 있어도 |
| 실사용 전해질(땀·선크림·음료)의 이온전도도 | electrical.conductivity | 염 농도 0.01~1 M × 온도 20~45℃ × 조성별 × 건조 농축 단계별 | 전위장 Laplace 문제의 매질 물성이며, 물 자체는 전도도가 낮지만 염이 녹으면 전해질이 된다는 기구의 정량화 지점이다. 간헐 습윤-건조로 염이 농축되면 전도 |
| 접점 도금의 마찰계수와 미소 미끄럼 마모율 | mechanical.friction_coefficient | 접촉압 0.1~1 N × 미소 진폭 1~50 µm × 사이클 1e3~1e6 × 온도 -20~60℃ × 습도 30~85%RH × | 프레팅 부식의 구동 인자로, 도금이 닳아 하지 금속이 노출된 접점에서 산화막 생성·파괴가 순환하는 속도를 정한다. DB 관측 2건으로는 조건축을 전혀 못 채운다. |
| 접촉저항 대 산화막 두께·마찰일의 상관 | (정의 없음) | 미소 진폭 × 사이클 × 접압 × 온습도 × 삽발 횟수 0~10000회 | 해석이 내는 마찰일을 필드 증상(간헐 충전·CC 분압 왜곡)으로 번역하는 유일한 환산자다. 카드는 시험 전후 ΔLLCR로 관리하되 종료 후 1회만 재면 프레팅 기 |
| 포트·PCB 표면의 물 접촉각과 표면에너지 | physical.contact_angle_water | 표면처리(발수 코팅 유무)별 × 오염(플럭스 잔사·피지) 상태별 × 온도 20~45℃ | 수막이 연속적으로 형성되는지(부식 회로가 닫히는지)를 정한다. 발수 코팅의 실효를 해석으로 판정하려면 조건별 값이 필요하다. |
| 습윤 상태의 표면저항률·절연저항 | electrical.surface_resistivity | RH 40~95% × 온도 20~45℃ × 이온 오염 수준(ROSE/IC 정량) × 바이어스 인가 | 수분 감지 로직의 오탐·미탐 경계를 해석으로 잡는 축이다. 카드는 건조 상태 절연저항과 전해질 형성 상태 저항이 여러 자릿수 차이가 나므로 절대값보다 자릿수 변화 |

배터리 전원 라인의 지연 발현 저저항 쇼트 — 낙하 잠복 MLCC 크랙과 도전성 이물

해석법 — 3단이며 뒤 두 단이 사내 부재. (1) 크랙 발생 예측 — 낙하 명시적 동해석(3D, 수 ms)으로 보드 굽힘 진동을 풀고, 글로벌-로컬 서브모델링으로 대상 MLCC의 단자 간 상대변위와 국부 주변형률·변형률속도를 뽑는다(크랙 구동력은 기판 표면 변형률이 아니라 두 단자 사이 상대 변위이므로 부품 길이 축이 필수). 취성 세라믹 파괴는 요소삭제를 쓰지 않고 탄성 해석 + Weibull 후처리로 파손 확률을 내는 것이 카드의 규칙이다. (2) 잠복→발현 예측 — 크랙면으로의 수분·이온 침투를 Fick 확산 해석으로 풀고, 침투량에 따른 절연저항 저하 kinetics(Peck형 온습도-바이어스 가속)를 이어받아 발현 시각 분포를 내는 순차 결합. 낙하 해석이 그 순간의 파단 여부만 판정하고 후속 전기화학 과정을 이어받는 모델이 없다는 것이 이 모드의 핵심 갭이다. (3) 도전성 분진 — 마모분 생성(Archard형 마모)과 세트 내부 비산·퇴적을 푸는 입자 이송 해석. 사내에 해석 자체가 없어 '엣지 실링을 하라'는 규칙 수준에 머문다.

사내 도구 — 부분 가능. (1)은 가능 — LS-DYNA R16 MPP 배정밀도 명시적 해석 + 글로벌-로컬 서브모델링으로 단자 간 상대변위를 뽑고, Weibull 후처리는 스크립트로 처리하며 ParaView로 변형률 맵을 본다(OpenRadioss 교차검증 가능). (2)는 불가 — 크랙면 이온 침투·절연 저하라는 후속 전기화학 과정을 낙하 결과에서 이어받는 모델이 사내에 없다. 확산 방정식만이면 Code_Aster·CalculiX 열해석 치환으로 풀 수 있으나, 그 결과를 절연저항 저하로 바꾸는 kinetics 모델과 파라미터가 없어 체인이 끊긴다. (3)도 불가 — 마모분 생성·비산·퇴적을 다루려면 입자 이송 CFD 또는 DEM이 필요한데 보유 도구 목록에 없다(LS-DYNA ICFD는 연속체 유동 솔버이고, LAMMPS는 원자 스케일 MD라 세트 내부 mm 스케일 분진 이송 문제에 적용 대상이 아니다).

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| MLCC 세라믹(BaTiO3계)의 강도 Weibull 파라미터(형상계수 m, 특성강도 σ0) | (정의 없음) | 굽힘 변형률속도 1e-4~1e2 /s × 부품 크기 0402~1210 × 면 상태(소성면/절단면/단자 근방) × 온도 -20~ | 취성 재료의 강도는 flaw 의존 확률변수라 물성이 아니라 통계 파라미터로 관리해야 한다고 카드가 규정한다(ASTM C1239·ISO 20501). 이것이 없으면 |
| MLCC 세라믹의 파괴인성과 굽힘강도 | mechanical.fracture_toughness | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e2 /s × 유전체 등급(Class 1/2)별 | Weibull 파라미터를 뒷받침하는 결정론적 축이며 크랙 개시 위치 판정에 쓴다. DB 21건·29건은 있으나 MLCC 유전체 등급별·변형률속도별 조건축이 없다. |
| 솔더 필렛·단자(soft termination 포함)의 변형률속도 의존 항복강도 | mechanical.yield_strength_at_rate | 변형률속도 1e-3~1e3 /s × 온도 -20~85℃ × 합금(SAC305/SAC105)·termination 구조별 | 단자 간 상대 변위가 세라믹 바디로 얼마나 전달되는지를 정하는 완충 항이다. soft termination의 효과를 해석으로 비교하려면 이 물성이 조건축과 함께 |
| 보드(HDI/SLP)의 이방성 탄성계수와 모달 감쇠 | mechanical.youngs_modulus | 온도 -20~85℃ × 방향(경사/위사/두께) × 주파수 100 Hz~10 kHz × 동박 잔존율별 | 낙하 굽힘 진동의 진폭과 지속을 정한다. 카드는 균질화 등가 물성이 유리섬유 직조의 경사/위사 CTE 차와 배선 방향성을 구조적으로 담지 못해 체계적 편향을 만든 |
| 크랙면 침투 수분·이온의 확산계수와 절연저항 저하 kinetics(Peck 파라미터 n, Ea) | physical.diffusion_coefficient | 온도 25~85℃ × RH 40~95% × 바이어스 3.5~4.5V(배터리 전원 라인 전압) × 시간 0~2000h × 크랙 | 잠복이 언제 발현으로 바뀌는지를 정하는 유일한 시간축이다. 카드는 AF를 점추정 하나가 아니라 모델·파라미터·근거를 붙인 범위로 보고하라 규정하고, n을 3으로 |
| MLCC 유전체의 유전강도와 체적저항률 | electrical.dielectric_strength | 온도 25~125℃ × 인가 전계 × 습윤/건조 × 열화 시간 | 침투 후 절연이 어느 수준까지 떨어져야 저저항 쇼트로 넘어가는지의 판정 임계다. 배터리 전원 라인은 셀이 사실상 대전류원으로 붙은 저임피던스 경로라 쇼트가 곧 소 |
| 그라파이트 확산재 절단면의 마모율·발생 분진 입경 분포 | (정의 없음) | 접촉압 × 상대 미끄럼 진폭·속도 × 사이클 1e3~1e6 × 엣지 실링 유무 × 온습도 | 도전성 분진의 발생 위치와 확률을 설계 단계에서 논하려면 생성량이 필요한데, 마모분 생성·비산·퇴적을 예측하는 해석이 사내에 없어 규칙 수준에 머문다. 대응 키가 |
| 그라파이트 분진의 전기전도율 | electrical.conductivity | 입경 1~100 µm × 퇴적 밀도 × 습도 30~85%RH × 인가 전압 | 퇴적한 분진이 실제로 전원 라인을 단락시킬 수 있는 저항 수준인지(수백 Ω급 미세 쇼트인지 하드 쇼트인지)를 판정한다. 수백 Ω급이면 락인 서모그래피로도 신호가 |

## 2-B. 디스플레이

### 디스플레이 — 신규 구조 개발 중 예측 실패

저온·고각속도 폴딩에서 UTG·취성층 조기 파단 (상온 준정적 해석이 통과시킨다)

해석법 — 점탄성 적층 굽힘 해석 — 시간영역 선형점탄성(Prony 급수 + 시간-온도 중첩 이동인자) 구성모델 기반 대변형 준정적/동적 음해 해석. 3D 솔리드 또는 두께방향 적분점을 늘린 층상 쉘 + 층간 접촉. 산출물은 합부 판정이 아니라 '온도 × 폴딩 각속도' 2축 매트릭스 위의 층별 변형률·응력 이력과 중립면 위치 이동 추적이다([SFF] 카드: 폴더블 굽힘 해석의 역할은 판정이 아니라 층별 변형률 이력 산출). 유리는 최대응력을 파단강도와 직접 비교하지 않고 4번 모드의 Weibull 후처리로 넘긴다.

사내 도구 — 가능. LS-DYNA R16 MPP 배정밀도(점탄성 재료카드 + 온도 이동인자, 음해/양해 전환), Code_Aster(점탄성 준정적), 적층 해석 MCP로 해석 체계 자체는 성립한다. 지식카드에도 '점탄성 적층 굽힘 모델은 있다'고 지목돼 있다. 막히는 지점은 솔버가 아니라 입력 — 전단 완화 마스터커브를 넣을 자리는 있는데 값이 0건이다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전단 완화 마스터커브 (전단 Prony 항 G_i) | mechanical.prony_shear_modulus | 온도 -20~60℃ (전이영역은 5℃ 간격 조밀) × 환산주파수 1e-3~1e2 Hz (실제 폴딩 각속도 대역을 시간-온도 중 | 관측 0건. 폴딩은 층간 전단이 지배하는데 전단 완화항이 없어 인장 물성으로 대용하고 있다. 층간 전단 전달량이 틀리면 스택의 실효 굽힘강성과 중립면 위치가 틀리 |
| 시간-온도 중첩 이동인자 a(T) (WLF C1·C2 또는 Arrhenius 형) | (정의 없음) | 기준온도 Tref 명시 필수, 적용 범위 -20~60℃ | DB에 키 정의조차 없다(사내 지식 공백). 이동인자 없이는 DMA 스윕을 사용 조건으로 환산할 수 없어 상온·준정적 1점 해석에 갇힌다. [SFF-R-002]는 |
| Prony 완화시간 τ_i | mechanical.prony_relaxation_time | 온도 -20~60℃ × 완화시간 1e-3~1e6 s, OCA·PSA·CPI·PET 각 층별 | 81건 확보돼 있으나 저온(-20℃급) 전이영역 커버리지가 확인되지 않았다. 전이영역이 비면 저온 강성 급증을 재현하지 못한다 |
| Prony 상대완화계수 g_i | mechanical.prony_relative_modulus | 동일 (Tref 명시) | 77건. τ_i와 짝으로만 의미가 있고, 조건 미상 값이면 마스터커브가 성립하지 않는다 |
| Prony 장기 평형계수 G_inf | mechanical.prony_long_term_modulus | 저온·장시간 (-20℃ × 1e6 s 이상) | 2건뿐. 완화 곡선 하단이 고정되지 않으면 정적 접힘 유지 구간의 응력 완화량이 발산·과소 양방향으로 흔들린다 |
| 유리전이온도 Tg | thermal.glass_transition | OCA·PSA·CPI·PI·편광판 각 층별, DMA/DSC 측정법 명시 | 208건으로 양호. 전이영역이 사용 온도창(-20~60℃) 안에 들어오는지 판정해 DMA 스윕 밀도를 설계하는 근거 |
| UTG·커버윈도우 탄성계수·포아송비 | mechanical.youngs_modulus | 온도 -20~60℃ (유리는 거의 무의존이나 CPI·하드코팅은 강한 의존) | 402건. 스택 내 최강성층이라 중립면 위치를 지배한다 |
| 층 두께 (공칭 + 로트 산포) | structure.layer_thickness | 조립 압착 후 실효 두께, ± 산포 분포 | 12건뿐. ε ≈ d/R 에서 d는 중립면으로부터의 거리이므로 두께 구성이 곧 변형률 배분이다 |
| 아임계 균열성장(응력부식) 파라미터 n, v0 | (정의 없음) | 온도 -20~60℃ × 상대습도 10~90%RH × 응력확대계수비 K_I/K_IC 0.2~0.9 | DB에 키 없음(사내 지식 공백). 저온이 응력부식을 늦추는 방향이라는 사실을 정량화하지 못하면 '저온=유리가 약해진다'는 오해가 남고, 유지 시간에 따른 시간의 |
| 파괴인성 K_IC | mechanical.fracture_toughness | UTG 조성 × 화학강화 상태별, 온도 -20~60℃ | 21건. 응력부식 성장 속도식의 정규화 기준이자 임계 균열 길이 산정의 입력 |

크리즈(접힘 자국) 깊이·잔류의 절대 예측 불가 — 상대 비교만 가능해 목표 스펙을 못 세운다

해석법 — 점탄성 + 비가역 변형(점소성) + 층간 마찰·슬립을 함께 푸는 복합 구성모델 기반 폴딩 전이력 해석. 시간영역 3D 대변형, '접힘 → 유지(고온 방치 포함) → 전개 → 회복 대기' 순환을 끝까지 계산해 잔류 곡률 프로파일을 산출한다. 크리즈 3성분([SFF-C-005]: 점탄성 크리프 미회복 + 비가역 변형 + 층간 슬립 잔류) 중 뒤 둘을 모델에 실제로 넣는 것이 핵심이며, 상관 검증은 [SFF-C-004]가 규정한 곡률 프로파일·크리스·토크 3종을 같은 정의로 비교한다.

사내 도구 — 부분 가능 — 구현 경로는 있으나 검증된 모델이 없다. LS-DYNA는 점탄성-소성 결합 재료와 접촉 마찰 모델을 제공하므로 조합 자체는 가능하다. 그러나 '폴리머 층간 슬립 잔류 + 비가역 변형'을 함께 푸는 사내 검증 구성모델과 상관 이력이 없다(모델 부재로 이미 지목). 초탄성·Norton 크리프 계수가 전부 0건이라 대체 구성모델 경로도 막혀 있다. 없는 물리는 파라미터 피팅으로 나오지 않으므로 현 상태로는 절대값 예측이 원리적으로 성립하지 않는다

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전단 크리프 컴플라이언스 J(t)와 회복률 (크리프-회복 곡선) | (정의 없음) | 온도 25/45/60℃ × 유지시간 1~1000 h × 전단응력 2~3 수준 × 제하 후 회복시간 1~1000 h | DB에 크리프-회복 키 없음(creep_rate 23건은 정상상태 크리프율일 뿐 회복 거동을 담지 않는다). 크리즈 3성분 중 (1) 미회복분의 절대량을 낼 수 |
| 폴리머 비가역 변형 파라미터 (Anand 점소성 상수 세트) | mechanical.anand_constant | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-5~1e0 /s, OCA·CPI·PET·하드코팅 대상 | 45건 있으나 솔더·금속계 위주로 추정된다. 디스플레이 적층 폴리머 대상 실측이 없으면 비가역 성분이 모델에서 통째로 빠진다 |
| 압축영구변형 (compression set) | mechanical.compression_set | 온도 60/85℃ × 압축률 25/50% × 유지 24~168 h | 1건뿐. 쿠션·폼층의 잔류 변형을 직접 재는 지표인데 사실상 비어 있다 |
| 층간 마찰계수 (정지·운동) | mechanical.friction_coefficient | 접촉압 0.01~1 MPa × 슬립속도 1e-4~1e-1 m/s × 온도 -20~60℃ | 2건뿐. 층간 슬립 잔류 성분을 물리로 넣을 수 없어, 완전 접착 가정(보수적 스크리닝) 아니면 자유 슬립 가정만 남는다 |
| Norton 크리프 계수 A·지수 n | mechanical.norton_coefficient | 온도 25~85℃ × 응력 0.01~1 MPa | 둘 다 0건. 장시간 접힘 유지 구간의 정상상태 크리프 대체 경로가 없다 |
| 전단 완화 마스터커브 + 이동인자 | mechanical.prony_shear_modulus | 온도 -20~60℃ × 환산주파수 1e-6~1e2 Hz (장시간 유지까지 덮는 저주파 확장) | 0건. 크리즈는 유지 시간이 지배하므로 1번 모드보다 더 낮은 주파수(더 긴 시간)까지 마스터커브가 필요하다 |
| 초탄성 계수·지수·비압축 파라미터 D | mechanical.hyperelastic_coefficient | 압축률 0~70% × 온도 -20~60℃, 쿠션 폼·PSA 대변형역 | hyperelastic_coefficient·hyperelastic_exponent·incompressibility_d 모두 0건. 대변형 구성모델 대체 경로가 |
| OCA 저장탄성률 하한 (무를수록 나빠지는 역전 구간 판정용) | mechanical.prony_shear_modulus | 최저 사용온도 -20℃ 및 고온 60℃ 양단, 주파수 0.01~10 Hz | [MUW] 카드가 '무를수록 좋은 것이 아니다 — 저장탄성률이 지나치게 낮으면 회복이 느려 크리즈가 남고 층간 슬립 과다로 광학 왜곡·단차가 생긴다'고 하한 관리 |

접힘부 TFE 다크스팟 — 무기막 채널 크랙과 유·무기 계면 박리를 사전에 갈라내지 못한다

해석법 — 세 갈래 병렬 해석. (a) 층별 변형률 이력 해석(1번 체인 재사용)으로 TFE 무기막의 인장 변형률 이력을 뽑아 임계 변형률과 대조 → 채널 크랙 개시 판정. (b) 유기막/무기막 계면에 혼합모드 CZM(응집영역) 요소를 삽입해 반복 폴딩 하중 하 박리 개시·진전 해석 → 박리 경로 판정. (c) (a)/(b)에서 나온 결함 형상을 초기조건으로 하는 수분 확산 해석(Fick 확산, 습도 경계, 2D/3D 축대칭) → 암점 반경의 시간 성장 곡선. 두 경로의 대책이 정반대이므로 (a)/(b)를 같은 하중 이력 위에서 동시에 돌려 어느 쪽이 먼저 임계에 닿는지로 판별한다.

사내 도구 — 구조·계면은 가능, 확산은 우회 구현 가능. LS-DYNA(혼합모드 응집요소), Code_Aster(CZM)로 (a)(b) 가능하고, (c) 수분 확산은 확산방정식이 열전도방정식과 동형이므로 Code_Aster·CalculiX의 열전도 솔버로 유추 해석이 가능하다. 즉 도구는 있고 값이 없다 — 지식카드도 '층별 변형률 이력 해석과 CZM 모델은 있는데 넣을 값이 없다'로 지목한다

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| TFE 무기막(SiNx 등) 채널크랙 임계 변형률 | (정의 없음) | 증착 조건(PECVD 온도·파워·가스비)별 × 막두께 0.3~2 µm × 인장/굽힘 모드 × 온도 -20~60℃ × 반복 사이 | DB에 키 없음(사내 지식 공백). 문헌 보고값이 0.5~2%대로 흩어져 판정선이 서지 않는다. [DFS] 카드는 '이 숫자 없이는 판단이 불가능하다 — 추정값으 |
| CZM 최대 트랙션 (mode I / mode II) | interface.cohesive_strength | 유기막/무기막 계면, 온도 25~85℃ × 습도 50~85%RH, 수십 µm 두께 박막 접착층용 캐리어 부착 시편 | 3건뿐. CZM 3파라미터 중 하나가 사실상 공백이라 '숫자는 나오지만 근거가 없는' CZM이 된다. 게다가 박막 접착층용 시편·시험법 자체가 정립돼 있지 않다 |
| 계면 파괴에너지 GIC | interface.cohesive_energy_mode1 | 동일 계면·온습도 조건, ASTM D5528을 박막 시편으로 재정립한 절차 | 53건이나 복합재 적층판 기준 절차로 취득된 값이 대부분으로 추정된다. 박막 적층 계면 조건 부합 여부가 확인되지 않으면 그대로 쓸 수 없다 |
| 계면 파괴에너지 GIIC | interface.cohesive_energy_mode2 | 동일 | 26건. 폴딩은 전단 성분이 크므로 mode II 비중이 높은데 mode I보다 절반 수준의 확보율이다 |
| 무기막 박막 탄성계수·잔류응력 | mechanical.youngs_modulus | 증착 조건별 박막 상태(벌크 시편 아님), 온도 -20~60℃ | [SFF] 카드가 '박막(TFE, 무기막)의 문헌 탄성계수는 증착 조건에 따라 산포가 크다'고 경고한다. 벌크값 대입 시 절대값 판정이 불가하고 상대 비교로만 제 |
| 수증기투과율 WVTR | physical.water_vapor_transmission | 온도 25~85℃ × 상대습도 50~90%RH, 크랙 유무 조건 분리 | 5건. 게다가 TFE 요구 배리어 수준이 상용 WVTR 장비 검출한계(1E-4 g/m²/day급)보다 두 자릿수 아래라 직접 측정이 원리적으로 불가 — Ca 부식 |
| 수분투과도 (투과계수) | physical.gas_permeability_h2o | 온도 × RH, 유기막·무기막·접착층 각각 | 3건. 층별 투과 저항 직렬 합성을 계산할 데이터가 없다 |
| 수분 확산계수 D | physical.diffusion_coefficient | 온도 25~85℃ × RH 50~90%, 크랙 채널 내부 vs 벌크막 분리 | 18건이나 TFE 관련 층 커버리지 미확인. 암점 성장 속도의 시간 스케일을 결정하는 지배 물성 |
| 포화 수분농도 Csat | physical.moisture_saturation | 온도 × RH | 5건. 확산 해석의 경계·초기 농도 조건이 없으면 방정식이 닫히지 않는다 |
| 습도 가속 파라미터 (Peck 습도지수 n, 활성화에너지 Ea) | chemical.activation_energy | 온도 3수준 × RH 3수준 이상의 다수준 시험 적합 | activation_energy 1건. 85/85 결과를 필드 수명으로 외삽하는 근거가 문헌값(n≈2~3)에 의존하고 있다 |

UTG 폴딩 파손의 확률 예측 실패 — 두께 산포·에지 flaw·내부 이물이 결정론 해석에 들어가지 않는다

해석법 — 탄성(또는 1번의 점탄성) 적층 굽힘 해석 → 화학강화 잔류응력 프로파일 중첩 → 두께별·에지별 Weibull 후처리로 유효면적·유효에지길이 적분 파손확률 P_f 산출. 요소삭제는 파단하중 예측에 쓰지 않고 개시 위치·정성적 파단형상 참고로만 한정한다([SGF-R-003]). 두께 산포와 CS/DOL 산포는 확률변수로 두고 몬테카를로/층화 샘플링으로 P_f 분포와 불확실성 밴드를 함께 낸다. 내부 이물은 국부 3D 압입 접촉 서브모델로 가산 굽힘응력을 계산해 전면 굽힘응력 위에 중첩한다.

사내 도구 — 가능. LS-DYNA R16 배정밀도는 *DEFINE_STOCHASTIC_VARIATION_PROPERTIES 로 재료 물성의 확률적 변동을 직접 정의할 수 있어(사내 지식카드에 카드 문서 확보 확인) 두께·물성 산포 주입 경로가 있다. Code_Aster·CalculiX로 탄성 + 초기응력장 해석 가능, Weibull 후처리·시각화는 ParaView + 스크립트. 처방은 이미 사내에 정해져 있고 막힌 것은 파라미터뿐이다

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| Weibull 형상계수 m·특성강도 σ0 (UTG 두께별, 에지 모집단 / 면 모집단 분리) | (정의 없음) | UTG 두께 30/50/70 µm × 에지 가공 조건(에칭·연마·레이저 절단)별 × 시험법(에지 2점 굽힘) 명시 × 온도 - | DB에 두께별 Weibull 파라미터가 물성 키로 정의조차 돼 있지 않다(사내 지식 공백). 두꺼운 커버글라스의 (m, σ0)를 재사용하는 것이 '가장 흔한 오류 |
| 표면압축응력 CS | mechanical.surface_compressive_stress | 화학강화 조건(욕 조성·온도·시간)별 × 두께 30~70 µm, 고온고습 방치 전/후 | 3건. 잔류응력 프로파일 중첩 없이는 실효 강도가 정의되지 않는다. 방치 후 재측정으로 응력부식과 CS 이완을 분리하는 절차도 데이터가 있어야 성립한다 |
| 이온교환 깊이 DOL | mechanical.depth_of_layer | 동일 | 4건. CS와 짝으로만 의미가 있고, CT 산정의 입력이다 |
| 중앙인장 CT (CS·DOL·t로부터 산출되는 파생 판정량) | (정의 없음) | 두께 t 30~70 µm, CT ≈ CS·DOL/(t−2·DOL) | 키 없음. 얇을수록 같은 CS·DOL에서 CT가 커지므로 CS 단독 상향의 상한을 거는 판정선인데, 관리 항목으로 존재하지 않는다 |
| 파괴인성 K_IC | mechanical.fracture_toughness | 조성·강화 상태별, 글라스세라믹은 결정상 종류·분율 명시 | 21건. [SGF] 카드가 '글라스세라믹 K_IC는 결정상에 따라 편차가 커 등급이 다른 제품을 같은 값으로 묶지 마라'고 경고한다 |
| 두께 산포 분포 (다운드로우·슬리밍 에칭 후) | structure.layer_thickness | 로트별·판내 위치별 분포, 50 µm 목표에 ±3 µm급 | 12건. σ ∝ t 이므로 두께 산포가 그대로 응력 산포다(±3 µm면 굽힘응력 ±6%). 결정론 해석은 이 축을 통째로 무시한다 |
| 아임계 균열성장 파라미터 n, A (응력부식) | (정의 없음) | 온도 -20~60℃ × RH 10~90% × K_I/K_IC | 키 없음(사내 지식 공백). 고온고습 방치 후 폴딩 수명이 급감하는 정적 피로를 P_f의 시간 발전으로 번역할 수 없다 |
| 경질 이물의 경도·탄성계수·크기 분포 | mechanical.hardness_vickers | 이물 종류(금속칩·유리편·경화 수지)별 크기 1~50 µm 분포, 삽입 위치 확률 | 55건은 일반 재료 경도이고 공정 이물 모집단으로 정리돼 있지 않다. 임계 근처 설계는 이 국부 가산분만으로 파단하므로 확률 모델에 반드시 들어가야 한다 |

Pen drop·압점 국부 압입에 의한 패널 눌림·흑점 — 유리는 멀쩡한데 패널이 죽는다

해석법 — 명시적 동적 접촉·국부 압입 해석 (양해법, 3D 대변형). 펜팁-커버글라스 접촉을 국부 세밀 메쉬 서브모델로 풀고, 배면 지지 불연속(서포트 플레이트 개구, 좌우 분할 디지타이저 경계, 힌지 갭)을 실제 형상으로 반영한다. 출력은 전역 강성이 아니라 (1) 국부 곡률 반경, (2) 패널 내부층(편광판·TFE·OLED 화소층)의 압축·전단 응력·변형률 이력, (3) 쿠션 스트로크 소진(바닥침) 여부다. 쿠션은 변형률속도 의존 폼 구성모델로 넣고 '탄성률(국부 곡률 지배) × 두께(에너지 흡수 지배)'를 독립 2인자로 스윕한다. 압점은 같은 모델의 준정적 압입 조건으로 재사용한다.

사내 도구 — 가능. LS-DYNA R16 MPP 배정밀도(양해 접촉, 속도의존 저밀도 폼 재료, 국부 서브모델링)가 정면 해당하고 OpenRadioss가 대안이다. 접촉·국부 압입 해석 자체는 사내에서 이미 가능하다고 지목돼 있다. 없는 것은 도구가 아니라 낙하·펜드롭 변형률속도 대역과 사용 온도 범위의 동적 물성이며, 이것이 '해석 실패의 단골 원인'으로 이미 사내에 지목돼 있는데도 스펙 요구 단계에서 정적 곡선만 받고 있다

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 동적 압축 응력-변형 곡선 (완충 폼·PSA) | (정의 없음) | 변형률속도 1e-2~1e3 /s × 온도 -20~60℃ × 압축률 0~80% (바닥침 구간까지) | DB에 동적 압축 곡선 키 없음(사내 지식 공백). 정적 곡선만으로는 국부 곡률과 에너지 흡수의 배분을 예측할 수 없고, '쿠션을 무르게 했더니 펜드롭이 더 나빠 |
| DMA 저장탄성률·손실탄성률·tanδ | acoustic.loss_factor | 온도 -20~60℃ × 주파수 0.1~1000 Hz (낙하 접촉시간 역수 대역) | loss_factor 0건. 감쇠항이 없으면 접촉 지속시간과 반발 거동이 틀리고, 패널 내부층이 받는 피크 응력이 계통적으로 어긋난다 |
| 초탄성 계수·지수·비압축 파라미터 D | mechanical.hyperelastic_coefficient | 압축률 0~80% × 온도 -20~60℃, 폼·PSA·쿠션 | hyperelastic_coefficient·hyperelastic_exponent·incompressibility_d 전부 0건. 대변형 구성모델 대체 경로가 |
| Cowper-Symonds C, p (율속 항복 스케일링) | mechanical.cowper_symonds_c | 변형률속도 1~1000 /s 고속인장 적합, 서포트 플레이트·미드프레임 금속 및 플라스틱 | 9건뿐. 속도 의존을 빼면 구조부 소성이 과대 예측되고 그만큼 에너지가 구조부에서 소산돼 패널로 가는 하중이 과소 평가된다(위험 방향 왜곡) |
| 압축영구변형 (조립 압착 후 잔여 스트로크) | mechanical.compression_set | 조립 압착률 20~50% × 온도 60/85℃ × 유지 168 h 이상 | 1건뿐. 스트로크가 이미 소진된 상태를 초기조건으로 넣지 못하면 바닥침 판정이 낙관측으로 틀린다 |
| 쿠션·폼 층 두께 (압착 후 실효 두께) | structure.layer_thickness | 서포트 플레이트 개구 위 구간 vs 지지 구간 구분 | 12건. 에너지 흡수는 두께가 주로 지배하므로 탄성률과 독립 변수로 관리돼야 최적점이 잡힌다 |
| 패널 내부층(편광판·TFE·OLED 화소층)의 허용 압축·전단 한계 | (정의 없음) | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-2~1e3 /s, 층별 | 키 없음(사내 지식 공백). '유리가 안 깨져도 패널이 죽는다'는 현상의 판정선 자체가 물리량으로 존재하지 않아, 해석이 응력을 내도 합부를 말할 수 없다 |
| 커버글라스 Weibull (m, σ0) + CS/DOL — 하면 파단 기점 판정용 | mechanical.surface_compressive_stress | 4번 모드와 동일 조건축, 접촉 압입 하중 조건 | 파단 기점이 하면이면 UTG 두께 상향이 유효 후보가 되지만 폴딩 응력이 두께에 비례해 커지므로, 두 판정을 같은 파라미터 세트 위에서 동시에 봐야 한다 |

pol-less/COE 스택의 경사 입사 반사·반사색 예측 실패 — 정면 반사율 스펙이 무력화된다

해석법 — 이방성 다층 광학 해석 — 4×4 Berreman 전달행렬(또는 확장 Jones/Mueller 행렬)로 방위각 0~360° × 극각 0~60° × 파장 380~780 nm 를 스캔해 반사 스펙트럼·반사색(u'v', ΔE00) 맵을 산출한다. 등방 스칼라 TMM은 편광 상태와 광축 투영을 다루지 못하므로 이 문제에 쓸 수 없다. 폴더블은 접힘부 곡률 형상에서 화면 위치별 국부 입사각 분포를 기하 매핑해 같은 스캔 결과에 얹어, 평탄부와 곡률 구간의 색차를 하나의 맵으로 본다. 발광 측은 다이폴 배향 Θ를 명시적 입력으로 둔 마이크로캐비티 계산과 짝지어 각도별 스펙트럼을 함께 낸다.

사내 도구 — 부분/불가. 사내에 TMM 기반 광학 스택 해석은 있고(disp-oled-stack이 캐비티 두께 ±Δd 민감도를 TMM으로 계산), '모델을 고치기 전에 입력을 의심하라'가 이미 사내 규칙이다. 그러나 이방성·경사입사 4×4 편광 해석 도구의 보유 여부는 지식카드에 없다(사내 지식 공백). 지정된 사내 솔버 목록(LS-DYNA·Code_Aster·CalculiX·OpenRadioss·LAMMPS·CP2K·ParaView)에는 편광 광학 해석기가 없다

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 복굴절 Δn (면내 nx-ny, 두께방향 nz) | optical.birefringence | 파장 380~780 nm 분산 × 온도 25℃(및 60℃) × 연신비·연신 이력별, 위상차 필름·PET·COP·TAC 각각 | 10건뿐. 굴절률 217건·소광계수 84건에 비해 두 자릿수 부족하다. 경사 입사에서 광축 투영이 달라지는 효과를 계산하는 지배 입력이라 이것 없이는 사각 반사 |
| 면내 리타데이션 Re, 두께방향 리타데이션 Rth와 그 파장 분산 | (정의 없음) | 파장 450/550/650 nm (정분산/역파장분산 판별 포함) × 입사각 0~60° × 방위각, 폴딩 전/후 | DB에 물성 키로 관리되지 않음(사내 지식 공백). 원편광판의 λ/4 조건이 파장·각도에 따라 어떻게 깨지는지를 계산할 수 없어 방위각·극각 스캔 맵 자체가 나오 |
| 발광 다이폴 배향 Θ (수평 쌍극자 비율) | (정의 없음) | 발광재료·호스트 조합별 × 증착 조건별, 각도분해 PL 또는 p편광 각도분해 EL로 실측 | 키 없음(사내 지식 공백). 실측 없이 기본값 0.67(등방)을 관행적으로 쓰고 있으며, TMM 불일치 점검 순서에서 1순위 의심 항목으로 지목돼 있다 |
| 굴절률 n(λ) | optical.refractive_index | 파장 380~780 nm 분산 × 층별 (이방성 재료는 no, ne 분리) | 217건으로 상대적으로 양호. 다만 이방성 층은 단일 스칼라로 저장돼 있으면 그대로 쓸 수 없다 |
| 소광계수 k(λ) | optical.extinction_coefficient | 동일, 특히 반투명 캐소드(MgAg)·CPL·차광층 | 84건. 반사 스펙트럼의 흡수항을 결정한다 |
| 편광자 단체투과율·편광도 (이색비) | optical.transmittance | 파장 380~780 nm × 입사각 0~60° × 방위각, 고온고습 전/후 | 43건이나 정면·단일 조건 위주로 추정된다. 원편광판을 뺀 COE 스택과의 정량 비교(투과율 이득 vs 반사 억제 손실)를 각도축 위에서 하려면 각도 의존 편광 |
| 층 두께 (공칭 및 산포) | structure.layer_thickness | 증착·라미네이션 후 실측 두께 ± 산포 | 12건. 캐비티 두께 산포가 색좌표 산포로 직결되며, 신규 설계점의 민감도(기울기)가 이전 설계점보다 큰지 먼저 봐야 한다 |
| 반사율 (각도 의존) | optical.reflectance | 입사각 0~60° × 방위각 0~360° × 파장, 소등 상태 외광 조건 | 62건이나 정면 값 위주로 추정된다. 정면 값 하나로 관리하면 실사용 사각 반사색 틀어짐을 구조적으로 놓친다 |

UPC/UDC 개구 회절 PSF·플레어 예측 실패 — 개구 설계를 실물로만 수렴시킨다

해석법 — 파동광학 회절 해석 — 실제 화소 개구의 다각형 마스크를 레이아웃(GDS)에서 직접 추출해 각스펙트럼(angular spectrum) 또는 Fresnel-Kirchhoff 전파로 복소 진폭을 전파, 파장 380~780 nm 다파장 가중 합성으로 광대역 PSF를 산출한다. 개구 jitter는 다수 실현의 앙상블 평균 PSF로 다뤄 이산 차수 약화와 광각 산란 증가의 트레이드오프를 정량화한다. 수 µm급 미세 배선처럼 스칼라 근사가 깨지는 영역은 RCWA 또는 FDTD 벡터 해석으로 국부 보강한다. 최종 PSF는 카메라 광학의 미광·고스트 해석(sim-optics BSDF/ABg 체인)에 광원 항으로 결합하고, 수렴 판정은 [SO] 규칙대로 목표 동적범위(예: 1e-5)에서 광선/샘플 수를 역산한다.

사내 도구 — 불가 — 핵심 해석기가 없다. 사내 sim-optics는 광선추적 기반 미광·고스트·MTF 공차 몬테카를로 체계이며, 다각형 개구·다중 주기·광대역을 함께 푸는 회절 해석 체계가 없다고 이미 지목돼 있다. 지정된 사내 솔버 목록에 파동광학 회절·RCWA·FDTD 솔버가 없다(LAMMPS·CP2K는 원자·전자 스케일로 무관, ParaView는 후처리). 개구를 직사각 격자로 이상화하고 단색으로 푸는 근사는 고차 회절과 부가 방향 스파이크를 구조적으로 만들어내지 못하므로 도구 없이 근사만 바꾸는 것으로는 해결되지 않는다

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실제 화소 개구의 다각형 형상·다중 주기 배열·jitter 분포 (해석 입력 기하) | (정의 없음) | 화소 배열 단위 레이아웃, 배선폭 1~10 µm, 주기 다중성 및 위치 jitter 표준편차 | 물성이 아니라 해석 입력이지만 1순위 공백이다. 이 기하 없이는 실측 PSF의 꼬리와 방향성이 해석에서 구조적으로 사라진다. 같은 뿌리로 '모델 범위(model |
| 차광층·전극·배선의 복소 굴절률 n(λ), k(λ) | optical.extinction_coefficient | 파장 380~780 nm 분산 × 재료별(Ti/Al/Mo 배선, 블랙 PDL, 투명전극) | 84건. 개구 경계에서의 투과·반사·위상 조건을 결정한다. 단색·단일값으로 대입하면 색분산에 따른 스파이크 색번짐이 재현되지 않는다 |
| 굴절률 n(λ) — 개구 위 적층(봉지·OCA·커버) | optical.refractive_index | 파장 380~780 nm × 층별 | 217건. 개구에서 카메라 입사동까지의 전파 매질 조건 |
| 투과율 T(λ, 입사각) | optical.transmittance | 파장 380~780 nm × 입사각 0~40° (카메라 화각) | 43건이나 정면·가시광 평균 위주로 추정된다. UPC 유무 A/B의 SFR 차이를 해석으로 재현하려면 각도·파장 분해값이 필요하다 |
| 각도분해 산란 BSDF/BRDF (ABg 또는 Harvey-Shack 파라미터) | optical.haze | 입사각별 산란각 분포, 파장 380~780 nm, 개구 에지·차광층 표면 | haze 14건은 방향 정보가 없는 스칼라 지표뿐이고 BSDF 키 자체가 DB에 없다(사내 지식 공백). 측정 BSDF 없이 램버시안 가정으로 낸 산란 예측은 방 |

신규 구조가 만든 차등 전류밀도 → 번인·차등 열화 예측 실패

해석법 — 3단 연성 체인. (1) 전원 메시 저항 네트워크 해석으로 최악 APL 조건의 ELVDD/ELVSS 강하 맵과 화소별 전류밀도 지도 J(x,y)를 산출한다(UPC 영역의 픽셀 밀도 1/n 감소와 개구율 제약을 경계조건으로 넣는다). (2) 열 해석으로 국부 온도 지도 T(x,y)를 구한다. (3) 소자 열화 동역학 — 스트레치드 지수형 휘도 붕괴 L(t)/L0 = exp[−(t/τ)^β], τ = τ0·J^(−n)·exp(Ea/kT) 를 화소마다 적분해 ΔL/L 맵의 시간 발전을 계산한다. 산출물은 (a) 신규 구조가 만든 전류밀도 재분배를 반영한 가속시험 설계(듀티·패턴·휘도 3수준 이상), (b) 발광재료 열화 성분(비가역)과 구동 소자 전기적 성분(보상 가능)의 분리 예측이다.

사내 도구 — 불가. 사내 sim-* 도메인 목록에 소자 열화·수명 해석이 아예 없다(sim-optics는 회절·렌즈, sim-thermal-*는 열, 소자 수명 해석 없음). 지정된 사내 솔버 중 OLED 열화 kinetics를 푸는 것이 없다. (1) 전원 메시 IR-drop 맵은 disp-pixel-compensation이 설계 단계에서 계산한다는 카드가 있고 (2) 열 해석은 sim-thermal-* 로 가능하지만, 그 결과를 (3) 열화 모델로 넘기는 체인이 존재하지 않아 판정이 시제품 가속시험 뒤로 밀린다

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 휘도 가속지수 n (전류밀도·휘도 지수) | (정의 없음) | 휘도 3수준 이상 × 전류밀도 1~50 mA/cm² × 온도 25/45/65℃ × 계조 패턴별, 해당 패널·재료 세트로 다수준 | 키 없음(사내 지식 공백). 한 휘도 수준에서만 뽑으면 외삽이 크게 빗나간다고 사내에 명시돼 있고, 타 재료 세트 값 전용도 금지돼 있다 |
| 활성화에너지 Ea (Arrhenius) | chemical.activation_energy | 온도 25~85℃ 3수준 이상, 동일 재료 세트·동일 구동 조건 | 1건뿐이고 소자 열화용으로 정리된 값이 아니다. 온도 항이 없으면 필드 온도 로그를 수명 외삽에 반영할 수 없다 |
| 스트레치드 지수 β와 특성시간 τ0 | (정의 없음) | 재료계별, LT50~LT95 구간을 모두 덮는 실측 곡선 | 키 없음. 곡선 모양이 재료계마다 달라 LT50에서 LT95를 환산하면 재료계 간 비교가 무의미해진다 |
| 광발광 양자수율 PLQY | optical.photoluminescence_quantum_yield | 박막 상태(용액 아님) × 도판트 농도 × 여기 파장 × 온도 | 0건. EQE = γ × η_exciton × PLQY × η_out 분해에서 재료 항을 고정하지 못해 어느 항이 무너졌는지 판별이 불가하다 |
| 여기상태 수명 τ_exc | optical.excited_state_lifetime | 온도 25~85℃ × 전류밀도(또는 여기 밀도) 1~50 mA/cm² 등가 | 0건. 여기자-폴라론 상호작용 기반 열화 모델의 시간 상수 |
| 이분자 소광 속도상수 (TTA/TPQ) | optical.bimolecular_quenching_rate | 전류밀도 1~100 mA/cm² × 온도, 펄스 vs DC 구동 분리 | 0건. 롤오프 판별 프로토콜(펄스 vs DC 비교)의 정량 입력이자, 전류밀도가 올라간 UPC 화소의 가속 열화를 물리로 설명하는 항 |
| Stern-Volmer 소광상수 | optical.stern_volmer_constant | 소광종 농도 × 온도 | 0건. 소광 경로 정량화의 대체 경로도 비어 있다 |
| 전류효율 cd/A의 열화 곡선 | (정의 없음) | 전류밀도 × 온도 × 누적 스트레스(계조 × 시간 × 온도 이력) | 키 없음. 발광재료 열화는 소자 수준에서 비가역이라 보상으로 은폐만 가능한데, 그 비가역 성분의 직접 지표가 관리되지 않는다 |
| 열전도율·비열 (스택 층별) | thermal.conductivity | 온도 25~85℃, 봉지·OCA·편광판·방열 시트 각각 | conductivity 151건·specific_heat 88건으로 비교적 양호. 국부 온도 지도 계산의 입력이며 Arrhenius 항과 직접 곱해진다 |

셀 검사 합격·모듈 검사 NG — 본딩·조립 잔류응력 기인 무라를 사전에 계산하지 못한다

해석법 — 구조-광학 연성 체인 3단. (1) 합착 공정 해석 — OCR 경화 수축 + 압착 이력(가압 프로파일·롤러 궤적) + 점탄성 완화를 시간영역으로 푸는 3D 공정 시뮬레이션. 곡률·단차(인쇄 베젤 잉크, 부품 단차, 커브드 엣지) 형상을 실제로 반영해 패널에 남는 잔류응력장 σ(x,y)를 산출한다. (2) 응력 → 광학 번역 — 광탄성(응력-광학) 계수로 국부 리타데이션 변화 ΔRe(x,y)를 계산하고, 편광 스택을 통과시켜 휘도 편차 맵과 소등 외광 반사 얼룩 맵으로 변환한다. (3) 시인 판정 — SEMI D31 SEMU(무라 대비 C_mura와 면적 의존 JND 임계 대비)로 정량화한다. 완화에 따라 시간에 따라 변하는 성분은 De-mura 보정 불가로 분류한다(고정 패턴 가정이 깨지고, 발광량이 아니라 외광 반사가 바뀌므로).

사내 도구 — 구조는 가능, 번역 고리가 없다. (1)은 LS-DYNA·Code_Aster의 점탄성 + 접촉 + 초기변형(수축) 조합으로 가능하다. (2)가 사내에 없다 — 구조 해석은 응력까지만 산출하고 광학 해석은 응력을 입력으로 받지 않으며, 광탄성 커플링 도구가 지식카드에 없다(사내 지식 공백). 그 결과 보정 가능/불가 판정도 물리 기준이 아니라 검사 후 경험으로 나뉜다

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 경화수축률 (선형 및 체적) | mechanical.cure_shrinkage | UV 선량 × 경화 온도 × 경화도 α 0~1 구간별 누적 수축, OCR·OCA 각각 | 1건뿐. 잔류응력 계산의 구동원 자체가 비어 있어 (1)단계가 성립하지 않는다 |
| 전단 완화 Prony 항 + 이동인자 | mechanical.prony_shear_modulus | 온도 25~85℃ × 완화시간 1e0~1e6 s (숙성·방치 시간 스케일까지) | 0건. 압착 후 숙성 중 응력이 얼마나 풀리는지를 계산할 수 없어, 남는 잔류응력의 절대값과 시간 의존 성분을 모두 놓친다 |
| 경화도-탄성률 발현 곡선 (겔화 이후 물성 발현) | rheological.gel_time | 경화도 α 0~1 × 온도, 겔점 시점 명시 | gel_time 4건. 응력이 언제부터 쌓이기 시작하는지(겔점 이전 유동 구간은 응력을 저장하지 않는다)를 정하지 못하면 잔류응력이 계통적으로 과대 계산된다 |
| 점도 (압착 유동) | rheological.viscosity | 온도 × 전단속도 1e-2~1e2 /s, 경화도별 | 47건으로 양호. 단차·곡률 구간의 충전 불균일과 압착 압력 분포를 계산하는 입력 |
| 광탄성 계수 (응력-광학 계수 C) | (정의 없음) | 파장 550 nm(및 450/650) × 온도 25~60℃, 패널 기판·봉지·필름 각각 | DB에 키 없음(사내 지식 공백). 응력을 복굴절로 번역하는 계수 자체가 없어 구조-광학 연성 체인의 고리가 끊겨 있다. 이것이 없으면 응력 해석 결과를 무라 시 |
| 선팽창계수 CTE (Tg 전후 α1/α2) | thermal.expansion_linear | 온도 -20~85℃, Tg 전후 분리, TMA 승온율과 시료 건조 이력 고정 | 419건으로 가장 양호. 다만 승온율·흡습 이력이 고정되지 않은 값은 로트 비교가 무의미하다고 사내에 지목돼 있다 |
| 박리강도·정적전단 유지시간 | interface.peel_strength | 온도 25~85℃ × 박리속도 × 유지시간, 커브드 엣지 곡률 조건 | peel_strength 42건·static_shear_holding 8건. '접착력을 무작정 올리면 커브드 엣지에서 응력이 패널로 전달돼 얼룩을 유발한다'는 트 |
| 층 두께 (단차·곡률 구간의 실효 두께 분포) | structure.layer_thickness | 압착 전/후, 단차 주변 국부 분포 | 12건. 국부 두께 불균일이 그대로 국부 응력·광학 경로차 불균일이 된다 |
| 평형흡습율·흡습팽창계수 CHE | physical.hygroscopic_expansion | RH 20~90% × 온도 25~85℃ | hygroscopic_expansion 1건. 고온고습 후 백화·황변과 흡습 팽윤에 의한 응력 재분배는 초기 스펙으로 예측되지 않는다고 사내에 지목돼 있다 |

폴딩 누적 변형 → 온셀 터치 베이스라인 이동·펜 좌표 꺾임 (기계 해석 결과가 전기 성능으로 번역되지 않는다)

해석법 — 3단 연성 체인. (1) 반복 폴딩 누적 변형 해석 — 2번 모드의 점탄성 + 비가역 + 층간 슬립 구성모델로 사이클 N(1e3~2e5)에 따른 잔류 기하 변화(전극-커버 거리, 전극-캐소드 간격, 접힘부 국부 단차)를 사이클 점프 기법으로 외삽한다. (2) 정전 해석 — 변형 후 기하를 그대로 받아 라플라스 방정식을 풀어 뮤추얼·셀프 정전용량과 캐소드-센서 기생용량을 재계산한다(3D, 터치 구동 주파수 대역). (3) 신호 사슬 번역 — ΔC를 베이스라인 이동량·터치 SNR·좌표 오차로 옮긴다. EMR 분할 시트는 좌우 시트의 부착 회전·오프셋 산포를 몬테카를로로 돌려 경계에서의 좌표 꺾임·점프 크기 분포를 낸다.

사내 도구 — 1단만 가능, 2·3단은 공백. (1)은 LS-DYNA·Code_Aster로 가능하다(단 2번 모드의 구성모델 공백을 그대로 상속한다). (2) 정전용량은 LS-DYNA의 EM 정전 해석으로 원리적 계산 경로가 있으나, 사내 sim-* 도메인 목록에 터치 센싱 전기해석이 존재하지 않아 워크플로·상관 이력이 전무하다. (3) ΔC → SNR·좌표 오차 번역 모델은 사내에 없다(사내 지식 공백). 결과적으로 폴딩 내구 사이클 수에 따른 베이스라인 드리프트를 사전 예측할 통로가 아예 없다

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유전율 ε_r (커버·OCA·PI·편광판·봉지 각 층) | electrical.dielectric_constant | 주파수 100 kHz~1 MHz (터치 구동 대역) × 온도 -20~60℃ × 상대습도 20~90%RH | 60건이나 터치 구동 대역·습도축 커버리지가 확인되지 않았다. ΔC 절대값의 지배 입력이라 조건이 안 맞으면 베이스라인 이동량이 계통적으로 틀린다 |
| 손실계수 tanδ (유전 손실) | electrical.dissipation_factor | 동일 조건축 (100 kHz~1 MHz × -20~60℃ × 20~90%RH) | 41건. 캐소드-센서 기생 경로의 노이즈 커플링과 SNR 열화를 정량화하는 항이며, 온셀은 이 경로를 구조적으로 떠안는다 |
| 층간 마찰계수 (슬립 잔류 발생·누적) | mechanical.friction_coefficient | 사이클 N=1e3~2e5 × 접촉압 0.01~1 MPa × 온도 -20~60℃ | 2건뿐. 누적 기하 변화의 원천이라 이 값 없이는 (1)단계 출력 자체가 가정값이 된다 |
| 압축영구변형 / 정상상태 크리프율 | mechanical.compression_set | 온도 25/60℃ × 유지시간 1~1000 h × 반복 사이클 | compression_set 1건, creep_rate 23건. 접힘부 국부 두께가 사이클에 따라 얼마나 영구적으로 줄어드는지가 곧 전극-커버 거리 변화다 |
| 전단 완화 Prony 항 + 이동인자 | mechanical.prony_shear_modulus | 온도 -20~60℃ × 환산주파수 1e-6~1e2 Hz | 0건. 1·2번 모드와 같은 공백을 그대로 상속하며, 여기서는 그 결과가 전기 성능으로 전파된다 |
| 전극(메탈메시·ITO) 전기전도율 — 변형률 하 | electrical.conductivity | 인장 변형률 0~2% × 반복 사이클 1e3~2e5 × 온도 -20~60℃ | 31건이나 변형률축이 없다. 접힘부 전극의 저항 변화는 RC 시정수를 바꿔 감도 저하에 직접 기여하는데 그 축이 관리되지 않는다 |
| 자성 시트 비투자율·손실 (EMR 디지타이저) | magnetic.relative_permeability | 주파수 수백 kHz (EMR 수신 대역) × 온도 -20~60℃ | 26건이나 EMR 대역 주파수축 커버리지 미확인. 분할 시트 끝단의 결합 세기 저하를 계산해 좌표 보간 편향을 예측하는 입력 |
| 흡습팽창계수 CHE·평형흡습율 | physical.hygroscopic_expansion | RH 20~90% × 온도 25~60℃ | hygroscopic_expansion 1건, moisture_absorption_equilibrium 6건. 습도가 기하(팽윤)와 유전율을 동시에 바꾸므로 베이 |
| 층 두께 (사이클 후 접힘부 국부 두께 프로파일) | structure.layer_thickness | 사이클 N별, 접힘축 가로지르는 프로파일 | 12건. (1)단계 출력이자 (2)단계 입력인 연결 변수로, 해석 체인의 인터페이스 정의가 없으면 두 해석이 서로 다른 기하를 쓰게 된다 |

### 디스플레이 — 시장 불량

폴딩부 크리즈 — 접힘 자국(잔류 곡률)

해석법 — 적층 단면(2D 평면변형) + 전폭(3D) 준정적 암시적 대변형 해석. 지배방정식은 선형/비선형 점탄성 구성식(일반화 Maxwell = Prony 급수, 전단·체적 분리) + 시간-온도 중첩(TTS) 이동인자 a(T) + 폴리머 소성(비회복 성분) + 층간 슬립(마찰/코헤시브). 해석 종류는 '접힘 → 유지(hold, 고온 장시간) → 펼침 → 회복(recovery)'의 시간이력 크리프-회복 해석이며, 산출물은 층별 변형률·전단이력과 펼침 후 잔류 곡률 프로파일이다. 사내 카드(sim-foldable-flex)는 크리즈를 (1)점탄성 크리프 미회복 (2)소성 (3)층간 슬립 잔류의 합으로 정의하고 '절대값 예측은 신중, 상대 비교는 유효'라고 못박으므로, 해석의 목표량은 크리즈 절대 깊이가 아니라 설계안 간 잔류 곡률/미회복 분율의 상대 비교로 설정한다. 검증은 사내 규칙대로 곡률 프로파일·크리스 깊이·힌지 토크 3종을 같은 정의로 상관시킨다(크리즈 깊이는 시간의 함수이므로 '펼친 후 24h' 등 측정 시점 고정 필수).

사내 도구 — 가능 — LS-DYNA R16 MPP 배정밀도의 암시적 점탄성(일반화 Maxwell 계열 재료 + 온도 의존 이동인자)과 Code_Aster/CalculiX 의 점탄성 준정적 해석으로 접힘-유지-펼침 시간이력을 풀 수 있고, MaterialTwin 적층 해석 MCP 로 중립면·층 배치를 구성할 수 있다. 즉 사내에 없는 것은 도구가 아니라 재료 카드다 — 사내 카드도 '점탄성 카드는 사용 조건의 환산 주파수를 실측으로 덮어야 한다'고 요구만 하고 그 곡선의 보유를 말하지 않는다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| OCA·CPI·쿠션의 전단 완화 Prony 항 G_i (전단 마스터커브) | mechanical.prony_shear_modulus | 온도 -30~60℃(전이영역 조밀 샘플링) × 환산 주파수 1e-6~1e2 Hz(폴딩 유지 24h~1주 ↔ 폴딩 속도 1 cy | 크리즈를 지배하는 것은 OCA의 전단 완화다. 전단 Prony 항이 없으면 '접힌 채 얼마나 전단이 흘렀는가'를 계산할 수 없어 잔류 변형의 크기 자체가 산출되지 |
| Prony 완화시간 스펙트럼 τ_i | mechanical.prony_relaxation_time | τ 범위가 1e-3~1e7 s 를 덮을 것(폴딩 속도 ~ 장시간 유지) × Tref 명시 × 온도 -30~60℃ | 보유 81건이 있으나 조건축(Tref·환산 주파수 범위)이 사용 조건을 덮는지 확인되지 않으면 유지시간 스케일의 크리프량이 통째로 어긋난다. |
| 장기 평형 전단계수 G_∞ (Prony 장기항) | mechanical.prony_long_term_modulus | 온도 -20/25/45/60℃ × 유지시간 1e5~1e7 s 도달 후 평형값 | '회복하지 않는 잔류 변형 분율'을 결정하는 항이다. 2건뿐이라 대부분의 OCA·쿠션에서 미회복분을 계산할 입력이 없다. |
| 체적 완화 Prony 항 K_i / 상대 체적계수 | mechanical.prony_bulk_modulus | 온도 -20~60℃ × 환산 주파수 1e-6~1e2 Hz × 정수압 구속 조건 | OCA는 두 강성층 사이에 낀 얇은 구속층이라 체적 거동을 전단과 분리하지 않으면 전단 완화가 체적 강성에 흡수되어 크리프량이 과소 예측된다. 인벤토리 0건(상대 |
| 시간-온도 이동인자 a(T) (WLF C1·C2 또는 Arrhenius Ea) | (정의 없음) | 온도 -30~60℃ × Tref 명시 | 마스터커브를 사용 조건(저온 고속 폴딩 / 고온 장시간 유지)으로 환산하는 변환 인자다. 인벤토리에 이동인자 항목 자체가 정의되어 있지 않다 — 사내 지식 공백. |
| Norton 크리프 계수 A·지수 n (또는 Anand 점소성 상수) | mechanical.norton_coefficient | 온도 25~60℃ × 등가응력 0.01~1 MPa(접착층 전단 수준) × 유지시간 1e2~1e6 s | 점탄성으로 회복되지 않는 비가역 유동 성분을 담는 항. Norton 계수·지수 모두 0건이며, 대체 후보인 anand_constant(45건)는 솔더 대상이라 폴 |
| 폴리머층 항복·경화(비회복 소성 성분) | mechanical.yield_strength_at_rate | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e-1 /s × 굽힘 인장·압축 양쪽 | 크리즈 3성분 중 소성 기여분. 속도·온도 조건축이 붙지 않은 단일 항복값으로는 저온 폴딩에서 소성 발생 여부를 판정할 수 없다. |
| 쿠션층 압축영구변형·응력완화 | mechanical.compression_set | 압축률 25/50% × 온도 25/60/85℃ × 유지시간 24/500/1000 h × 회복 24h 후 측정 | 쿠션의 바닥침이 접힘부 국부 변형률 배분을 바꾼다. 실측 1건이라 사실상 입력 부재. |
| 층별 두께와 온도 의존 탄성률(중립면 배치) | structure.layer_thickness | 온도 -20~60℃ × 실제 적층 상태 두께(단품 벌크 시편이 아니라 모듈 내 두께) | ε≈d/R 에서 각 층의 d 를 정하는 값. 중립면 위치가 틀리면 어느 층에 변형률·전단이 몰리는지 자체가 틀린다. |

저온 반복 폴딩 시 OCA 딜라미네이션과 접힘부 무기막 크랙 → 미세 다크스팟

해석법 — 3단 결합 해석. (1) 저온(-20℃) 적층 굽힘 해석 — 온도 의존 점탄성으로 OCA 저장탄성률 급증을 반영해 층간 슬립량과 OCA 전단변형률(=슬립량/OCA 두께), 계면 트랙션(법선·전단)을 산출한다. (2) 계면에 혼합모드 코헤시브존(CZM, mode I/II) 삽입 + 사이클 손상 누적(피로 CZM: 사이클당 손상 증분 dD/dN)으로 딜라미네이션 개시·전진 길이를 5만~20만 사이클까지 적분한다. (3) 같은 굽힘장에서 UTG·SiNx TFE 무기막의 인장 변형률을 균열 개시 임계 변형률과 대조하고, 반복 폴딩의 균열 누적·정렬을 채널 크랙 밀도로 다룬 뒤, 관통 경로가 생긴 조건에서 수분 확산(Fick) 해석으로 다크스팟 성장 시간을 예측한다. 사내 규칙대로 취약층 임계 변형률은 추정값으로 대체하지 않고 disp-tfe-encap 실측치를 받아 쓴다.

사내 도구 — 부분 가능 — (1) 저온 굽힘과 (2) 단조 CZM 박리는 LS-DYNA R16 의 혼합모드 코헤시브 재료·TIEBREAK 접촉, Code_Aster 의 CZM 으로 풀 수 있다. (3) 수분 확산은 Code_Aster/CalculiX 의 열전도 해석을 확산 유추로 전용해 계산 가능하다. 불가한 것은 사이클 피로 CZM — 사내에 해당 모델링 규약 카드가 없어 손상 누적 법칙과 요소 크기 규약을 새로 정의해야 한다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| OCA 저장탄성률 E'(T,f) / G'(T,f) 온도 스윕 곡선 | mechanical.shear_modulus | 온도 -30~60℃ 연속 스윕(전이영역 2℃ 간격) × 주파수 0.01~100 Hz × 실제 폴딩 속도 환산 주파수 포함 | 저온에서 저장탄성률이 급증하면 OCA의 전단 디커플링 기능이 사라진다. 사내 카드는 '저장탄성률은 온도 스윕 곡선으로 관리하라'고 요구만 할 뿐 곡선 보유를 말하 |
| OCA-피착층 계면 파괴에너지 GIC 의 조건 의존 | interface.cohesive_energy_mode1 | 온도 -20/0/25/60℃ × 상대습도 30/60/85%RH × 박리(크랙) 속도 1e-4~1e-1 m/s × 사이클 이력 | 값 53건은 보유하나 조건축이 없다. 상온 5만회를 통과한 샘플이 저온 병행 조건에서 무너지는 이유가 바로 이 조건 의존의 부재다. |
| 계면 파괴에너지 GIIC (전단 지배 모드) | interface.cohesive_energy_mode2 | 온도 -20~60℃ × 습도 30~85%RH × 전단 변형률속도 1e-3~1e0 /s | 폴딩 딜라미네이션의 구동력은 층간 슬립에 의한 mode II 다. 26건이 상온 단일 조건이면 저온 지배 조건을 판정할 수 없다. |
| 코헤시브 최대 트랙션 T_max (계면 강도) | interface.cohesive_strength | 온도 -20~60℃ × 하중속도 × 법선/전단 각각 | CZM 은 G 와 T_max 두 값이 있어야 결정된다. 3건뿐이라 사내 카드의 경고('계면 물성 없이 CZM 을 돌리면 숫자는 나오지만 근거가 없다')가 그대로 |
| 피로 CZM 파라미터 (사이클당 손상 dD/dN, Paris형 지수) | (정의 없음) | 온도 -20/25℃ × 사이클 1e3~2e5 × 곡률반경 1.5~5 mm × 폴딩 속도 | '몇 만 사이클에서 박리가 개시되는가'를 계산하는 축. 인벤토리에 항목 자체가 없다 — 사내 지식 공백. |
| SiNx TFE 무기막의 균열 개시 임계 변형률 | mechanical.elongation_at_break | 온도 -20~60℃ × 증착 조건(막질·두께)별 × 굽힘 곡률 R 1.5~5 mm × 사이클 누적 | 사내 카드는 문헌값 0.5~2%대 산포를 그대로 쓰지 말라고 명시한다. 이 숫자 없이는 변형률 예산 대조 자체가 불가능하다. 인벤토리에 임계 변형률 정의 항목이 |
| 박리강도(peel) 의 온도·속도 의존 | interface.peel_strength | 90°/180° × 박리속도 5~300 mm/min × 온도 -20~60℃ × 고온고습 방치(85℃/85%RH, 500h) 전 | 42건 보유하나 조건이 붙지 않으면 저온·습윤 조건의 계면 열화를 예측할 수 없다. |
| 수분 확산계수 D 와 수증기투과율 WVTR | physical.diffusion_coefficient | 온도 25/60/85℃ × 상대습도 30~85%RH × 층별(유기막/무기막/OCA) | 크랙 관통 경로가 생긴 뒤 다크스팟이 얼마나 빨리 자라는가를 결정한다. 18건(D) / 5건(WVTR)이며 TFE 요구 수준은 상용 장비 검출한계 두 자릿수 아래 |

UTG 지연 파단 — 서브크리티컬 크랙 성장(응력부식)

해석법 — 사내에 없는 축이다. 필요한 것은 시간·습도 의존 파괴역학 해석 체인 — (1) 폴딩 정적 인장 응력장 + 화학강화 잔류응력 프로파일(CS/DOL/DOC/CT) 중첩으로 표면 결함 위치의 K_I(a) 를 계산하고, (2) v–K 법칙(region I: v = A·K_I^n, 습도·온도 의존)을 시간 적분해 결함이 임계 길이 a_c(K_I=K_IC)에 도달하는 시각 t_f 를 구하며, (3) Weibull 결함 모집단(m, σ_0) 위에서 몬테카를로로 시간별 누적 파손 확률 P_f(t) 를 낸다. 즉 정적 강도 Weibull 후처리(사내 보유)에 '시간축'을 붙이는 확장이다. 사내 sim-glass-fracture 는 요소삭제 대신 '탄성 해석 + 잔류응력 + Weibull 후처리'를 권고하고 볼드롭 절대 높이는 캘리브레이션 후 상대 비교로만 쓰라고 멈춰 있어, 지연 파단은 원리적으로 예측 대상에서 빠져 있다.

사내 도구 — 부분 가능 — (1)의 응력장·잔류응력 중첩과 국부 서브모델(두께방향 적분점 증가 셸 또는 3D 솔리드)은 LS-DYNA / Code_Aster / CalculiX 로 사내에서 이미 하고 있다. 불가한 것은 (2)(3) — v–K 시간 적분과 Weibull 몬테카를로는 솔버 기능이 아니라 별도 후처리 스크립트로 구현해야 하고 사내에 해당 카드가 없다. LAMMPS·CP2K 로 실리카-물 응력부식을 원자단위로 볼 수는 있으나 산업 예측용 n 지수 캘리브레이션 사례가 사내에 없어, 실측 v–K 확보가 선결 조건이다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서브크리티컬 크랙 성장 v–K 곡선 파라미터 (A, n, region I/II/III 경계) | (정의 없음) | 온도 -20/25/60℃ × 상대습도 10/50/85/95%RH × K_I/K_IC 0.3~1.0 × UTG 조성(알루미노실리 | '몇 사이클·몇 개월 뒤에 깨지는가'를 계산하는 유일한 축. 인벤토리에 정의 항목 자체가 없다 — 사내 지식 공백. |
| 파괴인성 K_IC | mechanical.fracture_toughness | UTG 두께 30~100µm × 시험법(SEPB/SCF/CNB) 명시 × 온도 25℃ × 강화 전/후 | 임계 크랙 길이 a_c 를 정하는 값. 21건 보유하나 사내 카드는 시험법이 다르면 값을 섞어 비교하지 말라고 경고한다 — 시험법 조건축이 붙어야 쓸 수 있다. |
| Weibull 형상계수 m 와 특성강도 σ_0 (결함 모집단) | mechanical.flexural_strength | 에지 2점 굽힘 vs 면 굽힘 구분 × 유효면적/유효체적 명시 × 보호필름 유/무 × 취급 스크래치 도입 전/후 × 고온고습( | 보유 자산은 정적 강도 m 범위(5~15)뿐이다. 두꺼운 커버글라스의 (m, σ_0)를 UTG 에 재사용하는 것이 가장 흔한 오류라고 사내 카드가 명시하며, 보호 |
| 화학강화 프로파일 CS / DOL / DOC / CT | mechanical.surface_compressive_stress | 판 두께 30~100µm × 강화 레시피(염 조성·온도·시간)별 × 곡면부/평면부 위치별 × 파쇄성(frangibility) | 두께를 줄이면 같은 CS·DOC 에서도 CT 가 커져 파쇄성 한계에 먼저 닿는다(CT≈CS·DOL/(t−2·DOL)). CS 3건 / DOL 4건으로 두께·레시피 |
| 응력부식 활성화에너지 Ea (v–K 의 온도항) | chemical.activation_energy | 온도 -20~85℃ × 습도 고정 × 유리 조성별 | 필드 온도 이력을 가속시험으로 환산하는 항. 1건뿐이며 그마저 유리 응력부식 조건인지 확인되지 않았다. |
| UTG 영률·포아송비 | mechanical.youngs_modulus | 온도 -20~60℃ × 강화 표층/벌크 구분 | K_I 계산과 폴딩 응력 산출의 기저값. 강화가 표면 조성을 바꾸므로 표층 국부 물성이 벌크와 다를 수 있다. |
| 표면 결함 도입 이력(스크래치·이물 압흔)에 따른 결함 깊이 분포 | (정의 없음) | 보호필름 제거·이물 압입·취급 스크래치 각 시나리오별 결함 깊이 히스토그램 | 모집단이 바뀌는 사건을 정량화하는 입력. 인벤토리에 항목 없음 — 사내 지식 공백. |

접힘부 무지개 얼룩·반사색 얼룩 — 잔류응력 복굴절과 축 어긋남

해석법 — 사내에 통째로 없는 응력-광학 결합 체인이다. (1) 기계 측: 반복 굽힘 점탄-소성 해석으로 위상차 필름의 잔류 응력 텐서 σ_ij 와 소성 변형장을 접힘 축을 가로지르는 프로파일로 산출한다. (2) 변환: 응력-광학 법칙 Δn = C·(σ1−σ2), 광축 방향 = 주응력 방향으로 층별 Re(λ)·Rth·축 방위 맵을 만든다. (3) 광학 측: 층별 (n, k, d, Re, 축)을 Jones/Mueller 행렬 또는 Berreman 4×4 로 쌓아 원편광판의 λ/4 조건 붕괴를 파장별 누설로 계산하고, 반사 스펙트럼 → CIE u'v'·ΔE 로 색 얼룩량을 낸다. (4) 두 경로 분리: '잔류응력 복굴절'과 '합착 축 어긋남'을 독립 파라미터(Re 편차 vs 축 각도 오프셋)로 스윕해 같은 증상을 만드는 조합을 갈라낸다 — 사내 판별 절차(접힘부 Re 맵핑 + 편광 현미경)와 같은 축으로 비교해야 상관이 성립한다.

사내 도구 — 불가 — 기계 해석(LS-DYNA / Code_Aster / CalculiX)으로 잔류응력·소성 변형장까지는 얻을 수 있고 ParaView 로 시각화도 되지만, 응력 → Δn·축방향 → Jones/Mueller·Berreman 4×4 → 반사 스펙트럼 → 색좌표로 잇는 광학 계산 도구가 사내 보유 목록에 없다. sim-optics 는 렌즈 고스트·미광과 UDC 회절 PSF 중심이고 응력 복굴절 카드가 없다. 광학단은 파이썬으로 TMM/Berreman 을 자체 구현해야 하며, 그보다 앞서 응력광학계수가 DB 정의에조차 없다는 점이 더 근본적인 공백이다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 응력광학계수 C (photoelastic constant, 면내/면외) | (정의 없음) | 파장 450/550/650 nm × 온도 -20~60℃ × 필름 연신축 기준 면내(C1−C2)와 면외 각각 × 소재(COP/T | 기계 해석의 응력을 광학량으로 옮기는 유일한 변환 상수다. 인벤토리에 정의 항목 자체가 없어 모델을 만들려 해도 계수가 없다 — 사내 지식 공백. |
| 복굴절 Δn / 위상차 Re·Rth 의 파장분산과 각도 의존 | optical.birefringence | 파장 400~700 nm 연속(역파장분산 여부 포함) × 입사각 0~60° × 방위각 0~360° × 온도 -20~60℃ × | 10건(조건부)뿐이라 λ/4 조건이 파장별로 얼마나 깨지는지 계산할 수 없다. 무지개 얼룩은 정의상 '파장별 누설량 차이'이므로 단일 파장 값은 무용하다. |
| 층별 굴절률 n(λ)·소광계수 k(λ) | optical.refractive_index | 파장 400~700 nm × 온도 25℃ × 실제 적층 상태 박막(벌크 시편 아님) | 반사 스펙트럼 계산의 기저 입력. 217건/84건으로 상대적으로 충실하나 접힘부 필름 소재에 대해 파장 연속 데이터인지 확인이 필요하다. |
| 위상차 필름의 소성 변형 저항(항복강도·잔류변형률) | mechanical.yield_strength_at_rate | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e-1 /s × 반복 사이클 1e3~2e5 × 연신축 방향/직교 방향 | 반복 굽힘 후 잔류 응력·소성이 남는 정도를 결정한다. 사내 대책 카드가 '소성 변형 저항이 큰 소재로 교체'를 지목하므로 소재 비교의 정량 지표가 된다. |
| PVA 편광자의 편광도·단체투과율의 변형·습열 의존 | optical.transmittance | 온도 25/60/85℃ × 습도 50/85%RH × 방치 0/500 h × 접힘부 변형 인가 전/후 × 위치별(단부-중앙) | 축 어긋남 경로와 단부 변색·광누설 경로를 분리하는 데 필요하다. 반사율 상승 계열 증상의 기여를 정량화하는 입력. |
| 합착 축 방위 오차 분포 | (정의 없음) | 로트·합착 설비별 축 각도 오프셋 히스토그램(단위 0.1°) × 면내 위치별 | 두 경로 중 '축 어긋남' 경로의 입력. 물성이 아니라 공정 산포 데이터이며 인벤토리에 없다 — 사내 지식 공백. |
| 층 두께와 면내 두께 산포 | structure.layer_thickness | 실제 적층 상태 × 면내 위치별 산포(접힘부/평탄부) × 온도 25℃ | Re = Δn·d 이므로 두께 산포가 그대로 위상차 산포가 된다. 12건뿐이다. |

UPC(언더패널카메라) 경계선 시인 — 구조적 전류밀도 차등 열화

해석법 — 3단 결합. (1) 전기 해석 — 전원 메시(ELVDD/ELVSS) 저항 네트워크와 화소 회로를 세워 UPC 영역과 주변 영역의 화소 전류를 구하고, 개구율·발광 면적으로 나눠 실제 전류밀도 J 를 영역별·색상별로 산출한다(면적 평균 휘도를 같게 맞춘다는 구속 조건 하에서). (2) 수명 스케일링 — L(t)/L0 를 stretched exponential 로 두고 가속 인자를 J^n·exp(−Ea/kT) 로 잡아, 누적 스트레스(계조×시간×온도 이력)를 화소별로 적분해 영역별 효율 저하와 구동전압 상승 이력을 낸다. 색상별(청색이 짧음) 3채널을 따로 돌린다. (3) 시인성 판정 — 영역 간 ΔL/L 과 색차를 SEMU/JND(면적 의존 임계 대비 곡선)에 걸어 '사용 1년 시점에 경계선이 보이는가'를 판정한다. 사내 카드 규칙대로 가속 지수는 최소 3수준 이상의 휘도에서 취득한 데이터로 적합해야 한다.

사내 도구 — 부분 가능 — 전원 메시 저항 네트워크와 IR-drop 맵은 자체 스크립트 또는 Code_Aster 의 전기전도 해석으로 계산 가능하고, 패널 온도 분포는 사내 열해석(LS-DYNA thermal / Code_Aster)으로 얻을 수 있다. 그러나 '전류밀도 → 수명'을 잇는 열화 커널은 CAE 솔버의 기능이 아니라 재료 파라미터 모델이며, 필요한 광물성(PLQY·여기상태 수명·소광 상수)이 모두 0건이라 MaterialTwin DB 확장이 선행되지 않으면 도구 유무와 무관하게 계산이 성립하지 않는다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발광재료의 전류밀도 가속지수 n | (정의 없음) | 전류밀도 J 1~50 mA/cm² 최소 3수준 × 온도 25/45/60℃ × 재료 세대별(형광 청색 / TADF / 인광 적· | 구조가 만드는 전류밀도 비를 수명 비로 옮기는 유일한 계수. 인벤토리에 항목 자체가 없고 재료 세대별 가속 지수를 담은 카드도 없다 — 사내 지식 공백. |
| 열화 활성화에너지 Ea | chemical.activation_energy | 온도 25/45/60/85℃ × 전류밀도 고정 × 재료 세대별 | UPC 영역의 국부 발열과 패널 온도 분포를 수명으로 환산하는 항. 1건뿐이라 사실상 없다. |
| 박막 광발광 양자수율 PLQY | optical.photoluminescence_quantum_yield | 실제 호스트 매트릭스 박막(용액 상태 아님) × 도판트 농도 스윕 × 온도 25~60℃ | EQE = γ × η_exciton × PLQY × η_out 의 분해에서 재료 기여를 고정하는 값. 0건이라 효율 저하가 재료인지 캐리어 밸런스인지 분해할 수 |
| 여기상태 수명 τ | optical.excited_state_lifetime | 온도 25~60℃ × 도판트 농도 × 전류밀도(여기자 밀도) | 여기자-폴라론 소광이 전류밀도의 몇 제곱으로 커지는지를 정하는 기초량. 0건. |
| 이분자 소광 속도상수 k_q (TTA/TPA) | optical.bimolecular_quenching_rate | 전류밀도 1~50 mA/cm² × 온도 25~60℃ × 재료계별 | 고전류밀도에서 효율이 왜 더 빨리 떨어지는가(roll-off)를 물리적으로 잇는 상수. 0건이라 UPC 의 구조적 고전류밀도 페널티를 계산할 수 없다. |
| Stern-Volmer 소광상수 | optical.stern_volmer_constant | 불순물·잔류 수분 농도 × 온도 | 로트 간 수명 편차를 설명하는 축. 0건. |
| 전극·배선 시트저항 / 체적저항률 | electrical.resistivity_volume | 온도 25~60℃ × 막 두께(캐소드 반투과막·ELVDD 메시) × UPC 영역 패터닝 유/무 | 최악 APL 에서의 ELVDD 강하 맵을 계산해 화소 전류를 정하는 입력. UPC 는 캐소드를 열어 투과를 확보하므로 주변과 저항 조건이 다르다. |
| 캐비티 층 두께와 굴절률(면적 평균 휘도 정합) | structure.layer_thickness | 층별 두께 ±수 % 산포 × 파장 400~700 nm × UPC 영역/주변 영역 | 같은 면적 평균 휘도를 내기 위해 남은 발광부가 얼마나 더 밝아야 하는지를 결정. 두께가 수 %만 어긋나도 캐비티 공진이 바뀌어 색·효율이 함께 움직인다. |
| 구동 TFT Vth 시프트 계수(스트레스 시간 멱지수 β) | (정의 없음) | 게이트 바이어스 스트레스 × 온도 25~85℃ × 스트레스 시간 1e0~1e6 s | 구동전압 상승분의 전기적 기여. 재료 열화와 분리해야 대책 부서가 갈린다. 인벤토리에 없음 — 사내 지식 공백. |

번인 — 영역 간 차등 열화의 실사용 조건 예측 실패

해석법 — 결정론적 CAE 가 아니라 미션 프로파일 기반 확률적 수명 해석이다. (1) 실사용 조건을 분포로 정의 — APL 히스토그램, HBM 사용 시간, 고정 UI 요소의 화면 점유율(듀티), 패널 온도 분포를 사용자 분위(특히 상위 헤비유저 꼬리)까지 포함해 확률변수로 놓는다. (2) 화소별 누적 스트레스(계조×시간×온도)를 적산하고, 재료 열화(J^n·Arrhenius, stretched exponential)와 전기적 열화(구동 TFT 히스테리시스·산화물 TFT NBIS)를 병렬로 적분한다. 내부보상은 발광 직전 샘플링한 그 순간의 Vth만 상쇄하므로, 시상수를 갖고 변해가는 성분만 잔차로 남긴다. (3) 영역 간 차등 ΔL/L 의 분포를 만들어 시인 한계 대비 코호트별 필드 발생률을 낸다. (4) 검증은 사내 카드의 역산 절차 — 회수품 실측 잔상량을 모델에 넣어 '이 잔상이 나오려면 필요한 사용 조건'을 역추정하고, 가정한 미션 프로파일과 대조한다. 패널 온도 분포만 CAE(열해석)로 공급한다.

사내 도구 — 부분 가능 — 패널 온도 분포는 사내 열해석 자산(LS-DYNA thermal, Code_Aster, sim-thermal-system 계열)으로 공급할 수 있고 ParaView 로 맵을 낼 수 있다. 그러나 미션 프로파일 → 화소별 스트레스 적분 → 코호트별 발생률로 가는 확률 파이프라인은 CAE 솔버 밖의 통계 도구이며 사내 보유 목록에 해당 항목이 없다(자체 구현 필요).

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실사용 미션 프로파일 분포 (APL 히스토그램·HBM 시간·고정 UI 점유율·패널 온도) | (정의 없음) | 지역·계절·유저 분위(중앙값 및 상위 5·1%) × 사용 시간 1개월~3년 × 충전 중 사용 비율 | 열화 가속 시험과 잔상률 측정 프로토콜은 사내에 있으나 그 결과를 시장으로 옮길 조건 분포가 없다. 사내 규칙은 미션 프로파일을 정의한 뒤 시험을 매핑하라고 하면 |
| 전류밀도 가속지수 n 과 활성화에너지 Ea (다수준 실측 적합) | chemical.activation_energy | 휘도(전류밀도) 최소 3수준 × 온도 3수준(25/45/60℃) × 해당 패널·재료 세트 자체 데이터 | 사내 카드가 '가속 지수를 휘도 한 수준에서만 구하면 외삽이 크게 빗나간다', '타 재료 세트 계수를 전용하지 말라'고 명시한다. Ea 실측 1건은 사실상 없음. |
| 휘도 붕괴 곡선 형상 파라미터 (stretched exponential β, LT50↔LT95 관계) | (정의 없음) | 재료계별 × 전류밀도 3수준 × 온도 3수준 × 관측 구간이 LT95 를 포함할 것 | 열화가 단순 지수 감쇠가 아니라 초기 급하고 후기 완만한 형태라, β 없이 LT50 에서 LT95 를 환산하면 재료계 간 비교가 성립하지 않는다고 사내 카드가 못 |
| 산화물 스위치 TFT 의 NBIS/PBTS Vth 시프트 계수 | (정의 없음) | 게이트 바이어스 −20~+20 V × 광조사(자기 화소 청색광 + 외광, 조도·파장별) × 온도 25~85℃ × 스트레스 시간 | NBIS 는 학술 관심사가 아니라 양산 화소 안에서 실제로 진행되는 일이며, 내부보상이 흡수하지 못하는 시상수 성분이 여기서 나온다. 인벤토리에 없음 — 사내 지 |
| 여기자-폴라론 소광 상수 (비발광 소광점·전하 트랩 축적 속도) | optical.bimolecular_quenching_rate | 전류밀도 1~50 mA/cm² × 온도 25~60℃ × 누적 구동 시간 | 차등 열화의 재료 층위 원인. 0건이라 재료 기여와 전기적 기여의 분리를 모델로 할 수 없고 실험(휴지 회복 → 전기 센싱 → 동일 전류 광학 측정)에만 의존하게 |
| 패널 적층의 열전도율·비열(온도 분포 계산용) | thermal.conductivity | 온도 25~60℃ × 면내/두께 방향 이방성 × 배면 그라파이트 부착 상태(들뜸·기포 유무) | 열화의 Arrhenius 항 입력. 배면 그라파이트에 기포가 하나 있으면 그 자리의 두께방향 열 경로가 사실상 차단되어 국부 온도가 올라가고 그것이 국부 열화로 |
| 잔상 시인 한계 ΔL/L 판정 기준 | (정의 없음) | 균일 패턴/자연 영상 × 암실/실사용 조도 × 무라 면적·공간주파수(SEMU 면적 의존 JND 곡선) × 제품 포지셔닝 | 사내 기준이 '0.5~1%는 균일 패턴·암실의 보수적 값이고 출하 판정은 사내 합의로 정한다'에 머물러 있어, 해석이 낸 ΔL/L 을 합부로 옮길 판정선이 없다. |

배터리 스웰링 기인 눌림 무라와 디스플레이 가장자리 들뜸

해석법 — 순차 결합 준정적 접촉 해석. 핵심 모델링 원칙은 '셀은 하중원이 아니라 강제 변위원'이라는 것 — (1) 셀 젤리롤을 이방성 균질화 연속체로 두고, SOC·온도·사이클 의존 팽창 변형률을 열팽창 유사(pseudo-thermal strain)로 부여해 갭이 남아 있는 동안은 자유 팽창시킨다. (2) 갭 소진 시점부터 미들프레임·디스플레이 배면과 강체 접촉이 성립하도록 접촉 비선형 정적 해석을 돌려, 추가 팽창분이 만드는 구속 반력과 배면 압력 분포를 낸다(기구를 보강할수록 반력이 커지는 관계가 그대로 나와야 한다). (3) 배면 압력 분포 → 패널 국부 변형 → 눌림 무라 판정(휘도 편차 대리지표), 동시에 둘레 접착 계면의 박리 트랙션 → CZM + 장기 크리프로 가장자리 들뜸을 판정한다. BOL 이 아니라 EOL 기준으로 SOC·온도·사이클을 스윕한다.

사내 도구 — 가능 — LS-DYNA R16 암시적 접촉 해석 또는 Code_Aster/CalculiX 정적 접촉 해석으로 강제 변위원 모델링과 갭 소진 후 반력 계산이 가능하고, MaterialTwin 적층 해석 MCP 로 스택·갭 예산을 구성할 수 있다. 스웰링을 기구 해석에 반영하는 규칙 자체도 사내에 있다. 없는 것은 입력의 조건 의존 — SOC·온도·사이클 축이 붙은 팽창력-변위 곡선이다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 셀 두께 성장률 / 충방전 팽창변형률 | mechanical.swelling_strain | SOC 0~100% × 온도 0/25/45/60℃ × 사이클 0/300/500/1000(EOL) × 가압/무가압 측정 구분 명 | 5건뿐이고, 두께 스펙이 가압·평균 기준이면 국부 볼록과 팽창력을 대변하지 못한다. BOL 기준으로만 보면 갭 설계가 통과하는데 시장에서 들뜸이 나오는 이유가 정 |
| 셀의 팽창력-변위 곡선(면외 압축 강성, lock-up 포함) | mechanical.compressive_strength | 압축률 0~30% × 온도 0~60℃ × SOC 0~100% × 사이클 이력별 × 압축~lock-up 전 구간 곡선 | 강제 변위원이 구속될 때 얼마의 반력을 세트에 넘기는가를 결정한다. 이 곡선이 없으면 '기구를 보강할수록 반력이 커진다'는 관계를 정량화할 수 없다. |
| 젤리롤 균질화 이방성 탄성(면내 vs 면외) | mechanical.youngs_modulus | 면내/면외 방향 구분 × 온도 0~60℃ × 압축률 구간별(초기 저강성 ~ lock-up 고강성) | 사내 카드가 '면외 강성이 과대하면 세트 눌림에서 틀린다'고 경고한다. 이방성 조건축 없이 등방 단일 E 를 쓰면 눌림 무라의 압력 분포가 통째로 어긋난다. |
| 둘레 PSA·폼의 장기 크리프(Norton A·n 또는 Prony 장기항) | mechanical.norton_coefficient | 온도 25/45/60℃ × 하중 유지 1e2~1e8 s × 전단/인장 모드 × 습도 30~85%RH | 셀이 미는 힘이 몇 개월에 걸쳐 접착층을 흐르게 하는 성분. Norton 계수·지수 0건, 장기 평형계수 2건, creep_rate 23건으로 조건축이 붙은 데이 |
| 둘레 접착 계면 파괴에너지 GIC 와 박리강도의 장기·조건 의존 | interface.cohesive_energy_mode1 | 온도 25/60℃ × 습도 30/85%RH × 하중 유지 1e2~1e7 s × 시효 0/500/1000 h × 정적전단 유지시 | 가장자리 들뜸(백커버 벌어짐)의 판정 기준. 53건 보유이나 조건 없는 단일 값으로는 '1년 뒤에 들뜨는가'를 답할 수 없다. |
| 쿠션 폼의 압축영구변형(에이징 후 바닥침) | mechanical.compression_set | 압축률 25/50% × 온도 45/60/85℃ × 시간 24/500/1000 h × 회복 후 잔여 두께 | 셀 팽창이 소진시키는 갭 예산의 일부가 폼의 영구변형으로 미리 사라진다. 실측 1건. |
| 미들프레임·서포트플레이트 금속의 탄소성 | mechanical.yield_strength | 온도 -20~60℃ × 준정적 변형률속도 1e-4 /s × 가공 잔류응력 상태(T651 등) 명시 | 구속 반력을 어디로 흘리는지 결정. 잔류응력 상태가 다르면 조립 후 국부 들뜸이 별도로 생긴다. |
| 눌림 무라 발생 임계 배면 압력(또는 임계 국부 변위) | (정의 없음) | 압력 분포 형상(점/선/면) × 패널 적층 구성 × 온도 25~60℃ × 유지시간 | 해석이 낸 압력 분포를 화질 불량 합부로 옮기는 판정선. 인벤토리에 없음 — 사내 지식 공백. |

낙하 후 코너 방수 PSA 박리 → 수개월 뒤 침수 반품

해석법 — 사내에 없는 순차 손상 누적 해석 체인이다. (1) 낙하 명시적 동해석 — 세트 코너 낙하에서 디스플레이-프레임 접착 계면을 혼합모드 CZM 으로 모델링해, 충격 1회가 남긴 박리 길이 a0 와 위치를 산출한다(현재 사내 낙하 해석은 OCA 점탄성·배터리 균질화·hourglass 같은 모델링 위생에 머물러 CZM 계면 박리 카드가 없다). (2) 잔류 박리 a0 를 초기 조건으로 옮겨 준정적 점탄성 크리프 + 온습도 사이클 해석을 돌려, 시간 의존 박리 전진 da/dt(크리프 파괴에너지 문턱 G_th 기준)와 사이클당 전진 da/dN 을 적분해 수개월 후 남은 실링 폭을 구한다. (3) 남은 실링 폭 → 누설 확률로 옮긴다. 방수는 On/Off 가 아니라 확률적 성능이므로 결정론적 합부가 아니라 침수 확률 곡선으로 보고하고, 필드 낙하 이력 분포와 결합해 코호트별 반품률을 예측한다. 사내 IP 카드가 '접착 실패는 평균 접착력 부족이 아니라 국부 박리 응력 집중'이라고 지목하므로, 판정 지표는 평균이 아니라 코너 구간의 최소값이어야 한다.

사내 도구 — 가능(모델을 새로 만들면) — (1)은 LS-DYNA R16 MPP 배정밀도 명시적 해석 + 혼합모드 코헤시브 재료/TIEBREAK 접촉으로, (2)는 암시적 전환 또는 Code_Aster 의 점탄성·CZM 준정적 해석으로 풀 수 있다. (3)은 통계 후처리 스크립트다. 즉 솔버는 사내에 다 있고 물성(GIC·GIIC·peel)도 오히려 보유하고 있으나, 낙하 CZM 의 모델링 규약(요소 크기, 계면 강성 페널티, 크랙 진전면 평균화 규칙)과 손상 인계 절차가 사내 카드에 없어 새로 정의해야 한다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 방수 PSA 계면 파괴에너지 GIC / GIIC 의 속도·환경 의존 | interface.cohesive_energy_mode1 | 변형률(크랙)속도 두 극단 — 낙하 1e-1~1e1 m/s 와 크리프 1e-9~1e-6 m/s × 온도 -20/25/60℃ × | GIC 53건·GIIC 26건을 오히려 보유하고 있다는 점이 이것이 물성이 아니라 모델의 공백임을 보여준다 — 다만 낙하 속도대와 크리프 속도대를 동시에 덮는 조 |
| 코헤시브 최대 트랙션 T_max (법선·전단) | interface.cohesive_strength | 하중속도 1e-1~1e1 m/s(낙하) × 온도 -20~60℃ × 코너 R 부 곡률 조건 | CZM 은 G 와 T_max 쌍으로 결정되며 T_max 가 박리 개시 시점을 지배한다. 3건뿐. |
| 90° 박리강도의 속도·온도 의존 | interface.peel_strength | 박리속도 5~300 mm/min × 온도 -20/25/60℃ × 압착 조건(압력·시간·dwell) 명시 × 피착재별 | CZM 캘리브레이션의 상관 기준. 사내 카드는 압착 압력·시간이 부족하면 같은 재료가 스펙의 절반밖에 안 나온다고 명시하므로 압착 조건이 물성 조건축에 포함되어야 |
| 크리프 박리 문턱 에너지 G_th 와 da/dt–G 곡선 | (정의 없음) | 온도 25/45/60℃ × 습도 30/85%RH × 유지 하중 G/GIC 0.2~0.9 × 시간 1e2~1e7 s | 잔류 박리가 '수개월 뒤에' 얼마나 전진하는가를 계산하는 축. 인벤토리에 없음 — 사내 지식 공백. |
| 온습도 사이클당 박리 전진 da/dN | (정의 없음) | −20↔60℃ 사이클 × 습도 스윙 30↔85%RH × 사이클 수 1e1~1e3 × dwell 시간 | 열사이클 기여분. 인벤토리에 없음 — 사내 지식 공백. |
| PSA 벌크 점탄성 전단 Prony + 이동인자 | mechanical.prony_shear_modulus | 온도 -20~60℃ × 환산 주파수 1e-6~1e4 Hz(크리프~충격 양단) × Tref 명시 | 낙하(고주파)와 크리프(저주파)를 같은 재료 카드로 다루려면 마스터커브가 두 극단을 모두 덮어야 한다. 전단 Prony 항 0건. |
| 폼코어 테이프의 대변형 압축·에너지 흡수 | mechanical.hyperelastic_coefficient | 변형률 0~80% × 변형률속도 1e-2~1e3 /s × 온도 -20~60℃ × 단차 추종 상태 | 사내 대책 순위 2번이 '폼 코어 테이프로 변경 또는 두께 증가'인데, 초탄성 계수·지수·비압축 파라미터가 모두 0건이라 그 대책의 효과를 사전에 계산할 수 없다 |
| 미들프레임 재료의 변형률속도 의존 항복 | mechanical.yield_strength_at_rate | 변형률속도 1e-3~1e3 /s × 온도 -20~60℃ × Cowper-Symonds C·p 동반 | 코너 순간 변형이 접착 계면에 거는 박리 모멘트를 결정한다. 속도 의존을 빼면 구조부 소성이 과대 예측되어 패널·접착층으로 가는 하중이 과소평가된다고 사내 카드가 |
| 남은 실링 폭 대비 누설 확률 함수 | (정의 없음) | 실링 폭 0.2~1.5 mm × 수압(IPX7/8 조건) × 온도 × 접착 연속성(끊김 유무) | 해석이 낸 잔여 폭을 침수 확률로 옮기는 마지막 변환. 인벤토리에 없음 — 사내 지식 공백. |

펜드롭·압점 국부 압입에 의한 흑점·눌림 무라 — 배면 지지와 쿠션 바닥침

해석법 — 국부 접촉·대변형 압입 해석. 펜드롭은 명시적 동해석, 압점은 준정적 압입 해석으로 나눠 돌린다. 하중 경로를 그대로 모델링한다 — 팁(반경·경도) → 커버 유리(Hertz 접촉 + 국부 굽힘) → OCA/폼(대변형 압축, 스트로크 끝 densification 포함) → 패널(TFT/봉지층) → 서포트 플레이트(개구부·리브·보스 모서리의 국부 반력). 사내 sim-glass-fracture 규칙대로 접촉 압입 구간은 3D 솔리드 국부 서브모델로 전환하고, 세트 낙하 해석에서 받은 하중을 절단 경계로 전달한다. 판정은 하중(N) 단독이 아니라 팁 형상과 쌍으로 정의하고, 출력은 '패널 내부층이 받는 압축·전단 응력'과 '쿠션 잔여 스트로크'다. 배면 지지가 불연속인 지점 위에서 국부 반력이 어떻게 솟는지를 개구부 형상 스윕으로 본다.

사내 도구 — 가능 — LS-DYNA R16 의 저밀도 폼/압괴성 폼 재료 모델과 접촉 알고리즘으로 대변형 압입을 풀 수 있고, 준정적 압점은 Code_Aster/CalculiX 로 가능하다. 접촉·대변형 압입 해석 자체는 사내에서 이미 가능하다. 막히는 지점은 순전히 재료 카드 — 폼·PSA 의 대변형 압축 곡선과 에이징 후 바닥침 데이터가 없어 카드를 채울 수 없다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 쿠션 폼의 대변형 압축 응력-변형 곡선(densification 구간 포함) | mechanical.hyperelastic_coefficient | 변형률 0~90%(lock-up 이후까지) × 변형률속도 1e-3~1e3 /s × 온도 -20/25/60℃ × 에이징(70℃ | '얼마나 눌리면 흑점이 되는가'를 푸는 핵심 입력. 초탄성 계수 0건·지수 0건·비압축 파라미터 0건이고 foam 은 22건에 그쳐, 스트로크 끝의 급격한 강성 |
| 폼·PSA 압축영구변형(에이징 후 바닥침) | mechanical.compression_set | 압축률 25/50% × 온도 45/60/85℃ × 시간 24/500/1000 h × 회복 24h 후 잔여 두께 | 조립 압착 후 시간이 지나 스트로크 여유가 줄면 같은 펜드롭에서 바닥침이 난다. 실측 1건. |
| 폼·PSA 의 동적 점탄성(DMA 저장·손실탄성률, tanδ) | mechanical.prony_shear_modulus | 온도 -20~60℃ × 주파수 1~1e4 Hz(펜드롭 접촉 시간 스케일 상당) × Tref 명시 | 사내 카드가 '완충재 스펙에 정적 압축 곡선만 요구하지 마라, 낙하 유사 스트레인율의 동적 데이터를 함께 요구하라'고 명시한다. 전단 Prony 항 0건. |
| 접촉 마찰계수 | mechanical.friction_coefficient | 팁 재질(고무/금속/플라스틱)별 × 커버유리 표면처리(AF 코팅) 상태 × 접촉압력 × 온도 25℃ | 팁이 미끄러지는지 물리는지가 접촉 응력의 국부 피크를 바꾼다. 실측 2건. |
| 커버유리 탄성·파괴인성·강화 프로파일 | mechanical.fracture_toughness | 온도 -20~60℃ × 두께별 × CS·DOL·DOC 프로파일 병기 × 시험법 명시 | 유리가 안 깨져도 패널이 죽는 경우가 많으므로, 유리 파손 판정과 별개로 유리가 하중을 아래로 얼마나 전달하는지를 정확히 알아야 한다. |
| 폼 밀도·기공률 | physical.density | 공칭 밀도 × 기공률 × 셀 구조(오픈/클로즈드) × 두께 | densification 개시 변형률이 기공률과 직결된다. 곡선을 못 얻을 때 재료 간 상대 비교의 최소 대리 지표. |
| 서포트 플레이트·지지 구조 금속의 탄소성 | mechanical.yield_strength_at_rate | 변형률속도 1e-3~1e2 /s × 온도 -20~60℃ × 개구부·리브 형상별 | 개구부·리브·보스 모서리가 만드는 국부 반력이 손상 위치를 특정 영역에 반복시킨다. 대책이 패널이 아니라 배면 구조에서 나오므로 이 입력이 대책 탐색의 축이다. |
| 패널 내부층(편광판·TFE·화소층)의 압축·전단 손상 임계 | (정의 없음) | 압축응력·전단응력 각각 × 온도 25℃ × 하중 유지시간 × 층 구성별 | 해석이 낸 응력을 흑점·눌림 무라 발생으로 옮기는 판정선. 인벤토리에 없음 — 사내 지식 공백. |

필드에서 재현되지 않는 고스트 터치·터치 지터

해석법 — 사내에 통째로 없는 전기-정전-신호 다물리 체인이다. (1) 소스 정의 — 디스플레이 구동 파형(ELVDD/ELVSS DC-DC 스위칭, 게이트·데이터 슬루레이트, PWM 디밍 주파수, 주사율, APL 의존 부하 변동)을 시간·주파수 영역으로 정의한다. 노이즈량이 화면 이미지·휘도·주사율의 함수이므로 재현 조건에 이 세 축을 반드시 붙인다. (2) 3D 준정전 해석으로 패널 적층의 기생용량 매트릭스를 추출한다 — 캐소드-터치센서, 센서 간(뮤추얼), 센서-그라운드, 센서-손가락/물. (3) 추출한 C 매트릭스에 구동 파형을 실어 터치 채널 결합 잡음 전압을 구하고, 센싱 윈도우·적분 시간을 반영해 SNR 과 지터 예산을 낸다. (4) 비동기 외부 노이즈(서드파티 충전기)의 스펙트럼과 구동 주파수 후보의 근접도를 스윕해 주파수 플랜 마진을 사전 확보한다(사후 재설계가 아니라). (5) ESD 2차 방전은 IEC 61000-4-2 파형(150 pF/330 Ω, τ≈50 ns)을 떠 있는 금속 경로에 인가하는 전자기 해석으로 다룬다. (6) 도전성 이물(흑연 분진)의 비산·침착은 확률 모델로 별도 취급한다.

사내 도구 — 사실상 불가 — 사내 보유 목록에 µm 스케일 적층의 3D 준정전 기생용량 매트릭스를 추출하는 솔버가 없다. LS-DYNA R16 의 전자기 솔버와 Code_Aster 의 정전 해석으로 부분적인 정전장 계산은 가능하나, 거기서 터치 채널 SNR·지터 예산까지 잇는 체인 카드가 어디에도 없고 사내 해석 자산은 sim-emi-emc·sim-pi·sim-si 로 쪼개져 있다. 그래서 대책이 항상 사후 주파수 플랜 재설계로 간다. 도전성 이물의 비산·침착 확률 해석은 도구 자체가 없다.

| 필요 물성 | DB 키 | 조건축 | 없으면 불가능해지는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 적층 각 층의 유전율 ε_r(f) | electrical.dielectric_constant | 주파수 1 kHz~10 MHz(터치 구동 대역) × 온도 -20~60℃ × 상대습도 30~85%RH × 층별(OCA·커버유리· | 기생용량 매트릭스를 결정하는 1차 입력. 60건 보유하나 조건축이 터치 구동 대역을 덮는지 확인되지 않으면 캐소드-센서 결합량이 통째로 틀린다. |
| 손실계수 tanδ(f) | electrical.dissipation_factor | 주파수 1 kHz~10 MHz × 온도 -20~60℃ × 습도 30~85%RH | 결합 경로의 손실·위상을 정한다. SNR 예산에서 잡음의 대역 형상을 바꾼다. |
| 캐소드·메탈메시·투명전극의 시트저항/체적저항률 | electrical.surface_resistivity | 막 두께별 × 온도 -20~60℃ × 패터닝 형상(UPC 영역 개방 포함) | 캐소드가 노이즈를 어디로 흘리는지, 센서 전극이 얼마나 그 파형을 떠안는지를 결정. 표면저항률 4건뿐. |
| 층 두께(기생용량 지배 인자) | structure.layer_thickness | 실제 적층 상태 × 면내 산포 × 접힘부 반복 폴딩 후 국부 변형(전극-캐소드 거리 변화) 포함 | C ∝ ε·A/d 이므로 두께가 곧 결합량이다. 12건뿐이며, 폴딩 후 접힘부 국부 변형으로 베이스라인이 이동하는 경로까지 다루려면 변형 후 두께가 필요하다. |
| OCA 체적저항률의 습도 의존 | electrical.resistivity_volume | 온도 25/60℃ × 상대습도 30/60/85%RH × 흡습 시간 0/500 h | 젖은 손·고습에서 결합 경로가 용량성에서 저항성으로 넘어가는 조건을 판정. 77건 보유이나 습도 조건축이 붙어야 한다. |
| 유전강도와 표면저항(ESD 2차 방전 경로) | electrical.dielectric_strength | 인가 전압 2~15 kV × 갭 간격 × 온도·습도 × 떠 있는 금속-접지 간 경로 | ESD 2차 방전은 방전점과 무관한 부위에서 고스트 터치를 만든다. 어느 갭이 먼저 무너지는지를 계산할 입력. 13건. |
| 흑연 분진의 전기전도율과 입자 직경 분포 | electrical.conductivity | 입자 직경 1~100 µm 분포 × 층상 박리 형태 × 압착 후 접촉저항 | 침착된 분진이 실제로 단락을 만드는가를 판정하는 입력. 도전성 이물의 비산·침착을 확률로 다루는 해석 자체가 사내에 없어 발생 후에야 인지된다. |
| 배면 그라파이트 엣지 실링재의 계면 강도(분진 비산 개시 조건) | interface.peel_strength | 온도 -20~60℃ × 습도 30~85%RH × 진동·낙하 이력 × 시효 0/1000 h | 엣지 실링이 무너지는 조건을 정량화해야 '출하 몇 개월 뒤부터'라는 시간축을 예측할 수 있다. |
| 물(젖은 손·물방울)의 유전율·전도율 | (정의 없음) | 주파수 1 kHz~10 MHz × 온도 5~40℃ × 이온 농도(순수/땀/염수) × 플로팅/그라운디드 구분 | 플로팅 물방울(ΔCm 양)과 그라운디드 워터(ΔCm 음)는 원인도 대책도 다르다. 인벤토리에 해당 유체 물성 항목이 없음 — 사내 지식 공백. |

# 3. 재료 DB 대조

MaterialTwin 실측 인벤토리 — 재료 544건(분석 완료 73건), 물성 정의 157종/11개 도메인, 실제 값이 관측된 키 134종. 물성 레코드는 값·단위·조건·불확도·품질등급·출처를 갖는다.

주의 — 이 DB 에는 모집단이 다른 두 물성 계보가 있고 서로 연결돼 있지 않다. 인장 시험 처리결과(ProcessedResult)는 44건·물성 4종이지만 우리가 직접 시험한 1차 실측이고, 카탈로그 물성(PropertyValue)은 544건·148종이지만 대부분 문헌값이다. 시험값이 카탈로그로 승격되지 않아 검색·비교·Ashby 에 잡히지 않는다.

## 3-A. 배터리

배터리 요구 물성 148건 — 보유 106 / 정의만 8 / 정의없음 34.

### 보유 — 값이 있어 즉시 사용 가능

| DB 키 | 관측 재료 | 쓰이는 모드 수 | 요구 조건축(발췌) |
| --- | --- | --- | --- |
| thermal.expansion_linear | 419 | 3 | 온도 -20~60℃, 부품 재질별(Al 미드프레임·PC/GF 브라켓·디스플레이 / 온도 -40~125℃ 구간별(Tg 전후 분리) × 면내/ |
| mechanical.youngs_modulus | 402 | 5 | 온도 -20~60℃ × 방향(MD/TD) × 두께별 / 온도 -20~60℃ × 방향(면내 0°/90°, 두께방향) × 하중 부호(인장/ |
| thermal.glass_transition | 208 | 1 | 승온속도·측정법(DMA/DSC) 명시 |
| thermal.conductivity | 151 | 3 | 온도 -20~125℃ × 방향(FPCB 면내/두께) × 소재별 / 온도 0~60℃ × 방향(면내, 두께방향) × SOC |
| mechanical.yield_strength_at_rate | 141 | 3 | 변형률속도 1e-3~1e3 /s × 온도 -20~85℃ × 합금(SAC305/S / 변형률속도 1e-4~1e2 /s × 온도 -20~60℃ |
| physical.density | 140 | 1 | 셀 형식별, 상온 |
| mechanical.elongation_at_break | 111 | 2 | 인장속도 1e-3~1e0 m/s × 온도 -20~60℃ × 에이징 0~1000h / 인장속도(실제 제거 속도) × 온도 20~40℃ × 시효 |
| thermal.specific_heat | 88 | 2 | 온도 -20~45℃ × 방향(면내/면외 이방성) × SOC / 온도 0~60℃ × SOC |
| mechanical.prony_relaxation_time | 81 | 1 | 온도 -20~60℃, 해석이 다룰 최저·최고 온도와 폴딩 속도를 시간-온도 중첩 |
| mechanical.prony_relative_modulus | 77 | 2 | 온도 -20~60℃ × 환산주파수 1e-2~1e3 Hz(낙하 스트레인율 환산 구 / 온도 -20~80℃ × 환산 주파수 1e-6~1e2 Hz |
| electrical.resistivity_volume | 77 | 2 | 온도 -20~125℃ × 합금·도금·냉간가공 상태별 × 크랙 진전에 따른 유효 / 온도 -20~60℃ × 합금·냉간가공·도금·열처리 상태별 |
| mechanical.yield_strength | 56 | 1 | 온도 -20~60℃ × 준정적 변형률속도 |
| interface.cohesive_energy_mode1 | 53 | 4 | 온도 -20~60℃ × 리플로우 이력(승온 피크 245~260℃) 전후 × 하중 / 온도 -20~60℃ × 상대습도 30~85% × 에이징( |
| interface.die_shear_strength | 53 | 1 | 하중속도 1e-3~1e1 m/s × 온도 -20~60℃ × 모드(전단/박리) × |
| rheological.viscosity | 47 | 1 | 온도 -20~60℃ × 염농도 0.5~2.0 mol/L × 조성별 |
| mechanical.anand_constant | 45 | 1 | 온도 -20~85℃ × 변형률속도 1e-6~1e-2 /s × 자사 합금·자사 리 |
| interface.peel_strength | 42 | 3 | 박리속도 1~300 mm/min × 온도 -20~60℃ × 피착재(양극산화 Al / 온도 -20~60℃ × 상대습도 30~85% × 에이징 |
| mechanical.fatigue_strength_coefficient | 41 | 2 | 동박 종류(ED/RA) × 압연방향 0°/90° × 온도 -20~60℃ × 응력 / 온도 -20~85℃ × R비(응력비) × 사이클 1e3~ |
| physical.contact_angle_water | 39 | 1 | 표면처리(발수 코팅 유무)별 × 오염(플럭스 잔사·피지) 상태별 × 온도 20~ |
| mechanical.fatigue_ductility_coefficient | 33 | 1 | 동일 조건 (ED/RA × 압연방향 × 온도 -20~60℃) |
| mechanical.morrow_energy_coefficient | 33 | 1 | ΔT 20~40K × dwell 30~120분 × 평균온도 25~60℃ × 자사 |
| electrical.conductivity | 31 | 5 | 농도 0.5~2.0 mol/L × 온도 -20~60℃ × 조성(LiPF6 + E / 염 농도 0.01~1 M × 온도 20~45℃ × 조성별 |
| mechanical.johnson_cook_damage | 30 | 2 | 변형률속도 1e-1~1e2 /s × 온도 -20~60℃ × 합금(SAC105/S / 삼축응력비 −0.33~0.67 × 변형률속도 1e-3~1 |
| interface.cohesive_energy_mode2 | 26 | 1 | 동일 4축 (온도 -20~60℃ × RH 30~85% × 에이징 0~1000h |
| chemical.galvanic_potential | 25 | 2 | 실사용 전해질 조성별 × Cl⁻ 농도 × pH × 온도 20~45℃ × 도금 조 / 전해질 = LiPF6 카보네이트 전해액(표준 해수 아님) |
| mechanical.creep_rate | 23 | 2 | 온도 25~60℃ × 응력 수준 × 유지시간 0~1000h / 전단응력 0.01~0.5 MPa × 온도 25~60℃ × 시간 1e3~1e8 |
| mechanical.fracture_toughness | 21 | 1 | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e2 /s × 유전체 등급(Clas |
| mechanical.shear_modulus | 20 | 1 | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e2 /s × 면압 0~2 MPa |
| physical.diffusion_coefficient | 18 | 5 | 염농도 0.5~2.0 mol/L × 온도 -20~60℃ / 온도 -20~45℃ × SOC 0~100% × 전극(양극/음극)별 |
| mechanical.flexural_modulus | 16 | 1 | 온도 -20~60℃ × 방향(warp/fill) × 적층 구성별 |
| mechanical.property_retention | 16 | 1 | 85℃85%RH 250/500/1000h × 60℃90%RH × 온도사이클 -2 |
| mechanical.compressive_strength | 13 | 2 | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e2 /s × SOC 0/50/10 / 온도 20~45℃ × 준정적(1e-4 /s) × SOC |
| interface.lap_shear_strength | 13 | 1 | 변형률속도 1e-3~1e2 /s × 온도 -20~60℃ × 신품/고온고습 시효 |
| electrical.dielectric_strength | 13 | 1 | 온도 25~125℃ × 인가 전계 × 습윤/건조 × 열화 시간 |
| structure.layer_thickness | 12 | 1 | 온도 -20~60℃ × 굽힘 반경 × 사이클 수, 필름 사양(cross-hatc |
| mechanical.cowper_symonds_c | 9 | 2 | 변형률속도 1e-4~1e3 /s × 온도 -20~60℃ / 변형률속도 1~1000 /s × 온도 -20~60℃, 고속인장 피팅 |
| physical.porosity | 8 | 3 | 압연밀도 1.5~1.8 g/cc × 전극 두께 × 전극(양극/음극)별 / 압연밀도 1.5~1.8 g/cc × 전극(양극/음극)·분리막별 |
| interface.static_shear_holding | 8 | 2 | 온도 25~60℃ × 전단하중 수준 × 접착면적 / 정하중 0.5~5 N/cm²(스웰링 반력 수준) × 온도 45~60℃ × 시효 |
| mechanical.darveaux_constant | 8 | 1 | 요소크기·평균화 규약과 묶음 고정 × ΔT 20~40K × dwell 30~12 |
| electrical.temperature_coefficient_resistance | 6 | 2 | 온도 -20~60℃ × 도체·접점 구성별 / 온도 -20~85℃ × 합금·도금·냉간가공 상태별 |
| chemical.moisture_absorption_equilibrium | 6 | 1 | 온도 25~85℃ × 상대습도 30~85% |
| mechanical.swelling_strain | 5 | 4 | SOC 0~100% × 석출량(mAh/cm²) × 온도 -20~45℃ × Si / SOC 0~100% × 온도 -20~60℃ × 무가압 명 |
| structure.particle_diameter | 4 | 1 | D10/D50/D90 × 양극·음극 각각 × 로트별 |
| chemical.corrosion_rate | 4 | 2 | 셀 전해액 중 × 전위 초과분 0~0.5V × 온도 -10~60℃ × 수분/HF / 실사용 전해질(인공 땀, 선크림, 음료, 바닷물) × C |
| chemical.hydrolytic_stability | 4 | 1 | 수분 0~500 ppm × 온도 25~60℃ × 보관 기간 |
| electrical.surface_resistivity | 4 | 1 | RH 40~95% × 온도 20~45℃ × 이온 오염 수준(ROSE/IC 정량) |
| physical.gas_permeability_co2 | 3 | 1 | 온도 25~60℃ × 기체종 × 라미네이트 구성별 |
| interface.cohesive_strength | 3 | 2 | 모드 I/II × 온도 -20~60℃ × 시효 후 / 온도 -20~60℃ × 습도 × 변형률속도 |
| thermal.thermal_resistance | 2 | 2 | 접촉압력 × 온도 0~60℃ × 계면 구성(셀 탭-PCM, 셀-미드프레임, TI / 증발부 열유속(발열량/접촉면적) × 자세(수직/수평) × |
| mechanical.friction_coefficient | 2 | 3 | 온도 -20~60℃ × 습도 × 접압 × 미세 슬립 진폭 / 접촉압 0.1~1 N × 미소 진폭 1~50 µm × 사이클 1e3~1e6 × |
| physical.specific_surface_area | 2 | 1 | 전극 조성·압연밀도별, BET 기준 |
| chemical.activation_energy | 1 | 4 | 온도 -20~60℃, 항목별(D_s, κ, 반응속도 상수, SEI 성장) / 온도 25~60℃ × SOC 30~100% × 체류시간 0~24 |

### 정의는 있으나 값 없음 — 시험으로 채워야 함

| DB 키 | 요구 물성 | 조건축 | 구분 |
| --- | --- | --- | --- |
| physical.gas_solubility | CO2 등 생성 기체의 전해액 용해도(헨리 상수) | 온도 25~60℃ × 기체종(CO2, C2H4, H2) × 전해액 조성 | 신규구조 |
| mechanical.prony_shear_modulus | PSA Prony 전단 완화항 + 상대 완화계수 + 시간-온도 이동인자 | 온도 -20~60℃ × 환산주파수 1e-3~1e3 Hz (저온 폴딩·낙하 환산 구간 포함) | 신규구조 |
| interface.tack | 택(초기 점착력) | 온도 -20~60℃ × 접촉시간 × 압착압력 | 신규구조 |
| mechanical.prony_shear_modulus | 접착층·OCA의 Prony 전단 완화항 | 온도 -20~60℃ × 환산주파수 1e-3~1e2 Hz (폴딩 속도 환산 구간) | 신규구조 |
| mechanical.prony_bulk_modulus | 접착층 Prony 체적항과 상대 체적계수 | 온도 -20~60℃ × 환산주파수 1e-3~1e2 Hz | 신규구조 |
| physical.gas_solubility | 발생 가스(CO2·C2H4·H2)의 전해액 중 헨리 용해도 | 온도 25~60℃ × 가스종별 × 전해액 조성(LiPF6/EC-EMC-DMC) | 시장불량 |
| interface.tack | 택(초기점착력) | 압착 압력·시간(dwell) × 온도 20~60℃ × 피착재별 | 시장불량 |
| chemical.activation_engy | 음극 삽입 반응 및 리튬 석출 반응의 교환전류밀도 i0와 활성화에너지 | 온도 -20~25℃(저온 조밀) × SOC 0~100% × 전극 로딩·압연밀도별 | 시장불량 |

### 정의조차 없음 — 신규 물성 키 필요

| 필요 물성(정의 없음) | 구분 | 조건축 | 관련 실패 모드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 셀 면방향 국부 두께 성장 분포 맵 (권취/적층 형식별) | 신규구조 | 셀 형식(권취·적층) × SOC × 사이클 0~500cyc, 면방향 격자 좌표별 두께 성장 | 수명말기 국부 스웰링에 의한 세트 클리어런스 소진 — 셀 눌림·디스플레이 |
| 비가역 가스 스웰링 두께 성장률 | 신규구조 | 보관 온도 25~60℃ × SOC(상한전압 근방 포함) × 보관시간 0~1000h | 수명말기 국부 스웰링에 의한 세트 클리어런스 소진 — 셀 눌림·디스플레이 |
| 두께방향 압축 응력-변형 곡선 전 구간 (초기 저강성~압밀~lock-up) | 신규구조 | 온도 0~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e0 /s × SOC 0/50/100% × 압축변형률 0~50% | 팽창력을 단일 스칼라 집중하중으로 건 기구 해석 — 셀·기구 강성 연성의 |
| lock-up 개시 변형률(densification strain) | 신규구조 | 온도 0~60℃ × SOC × 셀 형식(권취/적층) | 팽창력을 단일 스칼라 집중하중으로 건 기구 해석 — 셀·기구 강성 연성의 |
| 두께방향 층간 인장 강도(전극-분리막 층간 결합) | 신규구조 | 온도 -20~60℃ × 인장속도 1e-4~1e0 /s | 팽창력을 단일 스칼라 집중하중으로 건 기구 해석 — 셀·기구 강성 연성의 |
| 젤리롤 균질화 이방성 압밀 곡선 (면내/두께방향) | 신규구조 | 변형률속도 1e-3~1e2 /s(낙하 구간 포함) × 온도 -20~60℃ × 방향별 | 낙하·눌림에서 하중 경로 오배분 — 젤리롤 균질화 물성을 문헌값으로 유용 |
| lock-up 변형률과 lock-up 후 접선강성 | 신규구조 | 변형률속도 1e-3~1e2 /s × 압축변형률 0~60% | 낙하·눌림에서 하중 경로 오배분 — 젤리롤 균질화 물성을 문헌값으로 유용 |
| 두께방향 층간 인장 강도 | 신규구조 | 변형률속도 1e-3~1e2 /s × 온도 -20~60℃ | 낙하·눌림에서 하중 경로 오배분 — 젤리롤 균질화 물성을 문헌값으로 유용 |
| 음극 개회로 전위 곡선 U_neg(x, T) | 신규구조 | 화학량론 x 0~1 × 온도 -20~45℃ | 저온·급속충전 리튬 석출에 의한 수명 knee — 모델 구조에 애초에 없 |
| 리튬 석출 반응 교환전류밀도와 과전압 파라미터 | 신규구조 | 온도 -20~25℃ × 음극 표면 전위 × 전해액 조성 | 저온·급속충전 리튬 석출에 의한 수명 knee — 모델 구조에 애초에 없 |
| 전해액 산화 분해 가스 발생 속도와 가스 조성 | 신규구조 | 양극 표면 전위 4.2~4.5 V × 온도 25~60℃ × SOC(상한전압 근방) × 보관/사이클 시간 0~ | 비가역 가스 스웰링 — 전기화학 모델의 원리적 예측 불가 영역 |
| 셀 내부저항(DCIR) 3축 맵 | 신규구조 | 온도 -10~45℃ × SOC 0~100% × 수명 0~500cyc, 펄스 폭·측정 온도 조건 명시 | 급속충전 시간 미달 — 제약 노드가 표면이 아니라 셀인데 표면온도 기준으 |
| 엔트로피 계수 dU/dT | 신규구조 | SOC 0~100% × 전극(양극/음극)별 × 온도 0~45℃ | 급속충전 시간 미달 — 제약 노드가 표면이 아니라 셀인데 표면온도 기준으 |
| (스트레인, 스트레인율) 허용 한계 곡선 | 신규구조 | 부품 종류·케이스 사이즈 × 솔더 합금(SAC105/SAC305) × 기판 소재 × 패드 설계 조합별, 스트 | 전류 경로 이종 접합의 간헐 저항 상승·순간 개방 — 조건이 겹칠 때만 |
| 전해액 표면장력 | 신규구조 | 온도 20~60℃ × 전해액 조성(용매비, 염농도, 첨가제)별 | 전해액 함침 부족이 만드는 초기 죽은 면적 — 신규 전극 구조에서 모세관 |
| 전극·분리막에 대한 전해액 접촉각 | 신규구조 | 온도 20~60℃ × 피착면(양극·음극·분리막) × 압연밀도 1.5~1.8 g/cc × 바인더 조성별 | 전해액 함침 부족이 만드는 초기 죽은 면적 — 신규 전극 구조에서 모세관 |
| 다공질 절대투과율 K (m²) | 신규구조 | 압연밀도 1.5~1.8 g/cc × 전극 두께 × 기공 구조(입자경 분포)별 | 전해액 함침 부족이 만드는 초기 죽은 면적 — 신규 전극 구조에서 모세관 |
| 디스플레이 배면 적층의 국부 압축 강성과 무라 발현 임계 접촉압력 | 시장불량 | 온도 20~45℃ × 압축속도(준정적) × 가압 면적 1~100 mm² × 유지시간 0~1000h | 비가역 가스 스웰링에 의한 세트 갭 소진 — 디스플레이 눌림 무라·백커버 |
| lock-up 개시 변형률(압밀 변형률)과 압밀 후 접선강성 | 시장불량 | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-4~1e2 /s × SOC × 신품/EOL | 수명말기 스웰링이 낙하·눌림의 초기조건을 바꾸는 결합 파손 — EOL 셀 |
| 셀 내부저항 R_cell의 결합 맵 | 시장불량 | 온도 -20~45℃ × SOC 0~20%(저잔량 구간 조밀) × 전류 펄스폭 1ms~10s × 수명 BOL/ | 저온·저SOC·피크부하 중첩에서의 순간 전원차단(SPO) |
| 셀 OCV-SOC 곡선의 온도 의존 | 시장불량 | 온도 -20~45℃ × SOC 0~20% × 충전/방전 이력(히스테리시스) × 수명 | 저온·저SOC·피크부하 중첩에서의 순간 전원차단(SPO) |
| BTB 커넥터·접점의 접촉저항 | 시장불량 | 온도 -20~85℃ × 체결 횟수 0~정격 × 프레팅 이력(진동 사이클) × 접압 | 저온·저SOC·피크부하 중첩에서의 순간 전원차단(SPO) |
| 셀 엔트로피 계수 dU/dT(가역 발열항) | 시장불량 | SOC 0~100% × 온도 0~45℃ × 충전/방전 방향 | 열 이력 누적에 의한 가속 열화 — 시장 SOH 미달과 '충전이 느려졌다 |
| 셀 내부저항(비가역 발열항) R(T, SOC, C-rate, 수명) | 시장불량 | 온도 0~60℃ × SOC 0~100% × C-rate 0.2~5C × 수명 BOL~EOL | 열 이력 누적에 의한 가속 열화 — 시장 SOH 미달과 '충전이 느려졌다 |
| 사이클 열화 파라미터(C-rate 지수·DOD 지수·Ah 처리량 계수) | 시장불량 | C-rate 0.2~5C × DOD 10~100% × 평균 SOC × 온도 0~45℃ | 열 이력 누적에 의한 가속 열화 — 시장 SOH 미달과 '충전이 느려졌다 |
| 실사용 미션 프로파일(온도 × SOC 결합 체류 히스토그램)의 분위 분포 | 시장불량 | 사용자 분위 50/90/99% × 계절·지역 × 충전 습관(거치/무선충전 비율) × 12개월 | 열 이력 누적에 의한 가속 열화 — 시장 SOH 미달과 '충전이 느려졌다 |
| 음극(흑연/Si 복합) 개방전위 곡선 U_neg(x) vs Li/Li+ | 시장불량 | 리튬화도 x 0~1(저SOC·고SOC 플래토 조밀) × 온도 -20~45℃ × 충전/방전 히스테리시스 | 리튬 플레이팅 기인 국부 스웰링과 잠복 내부단락 — 저온 급속충전 × 정 |
| 국부 N/P 비 분포와 전극 정렬 산포(오버행 폭의 σ·평균 편향·드리프트) | 시장불량 | 변별(4변 각각) × 로트·설비·시간 × 목표 이탈률 기준 | 리튬 플레이팅 기인 국부 스웰링과 잠복 내부단락 — 저온 급속충전 × 정 |
| 셀 자기방전율 | 시장불량 | 온도 -10~60℃ × SOC 0~30%(저SOC 조밀) × 보관 기간 0~24개월 × 로트별 | 과방전·0V 셀의 구리 용출과 재충전 발화 — 유통 체류·장기 미사용 경 |
| 팩 보호회로 대기 소비전류와 누설 경로 전류 | 시장불량 | 온도 -10~60℃ × 셀 전압 2.0~4.4V × 보호 IC 상태(정상/셧다운) × 로트별 | 과방전·0V 셀의 구리 용출과 재충전 발화 — 유통 체류·장기 미사용 경 |
| 유통 경로·창고·시장별 실제 온도 이력 분포 | 시장불량 | 지역·계절·운송 수단별 × 체류 기간 분포 × 상위 분위(90/99%) | 과방전·0V 셀의 구리 용출과 재충전 발화 — 유통 체류·장기 미사용 경 |
| 접촉저항 대 산화막 두께·마찰일의 상관 | 시장불량 | 미소 진폭 × 사이클 × 접압 × 온습도 × 삽발 횟수 0~10000회 | 충전 포트 전식·프레팅에 의한 충전 불가·간헐 충전 |
| MLCC 세라믹(BaTiO3계)의 강도 Weibull 파라미터(형상계수 m, 특성강도 σ0) | 시장불량 | 굽힘 변형률속도 1e-4~1e2 /s × 부품 크기 0402~1210 × 면 상태(소성면/절단면/단자 근방) | 배터리 전원 라인의 지연 발현 저저항 쇼트 — 낙하 잠복 MLCC 크랙과 |
| 그라파이트 확산재 절단면의 마모율·발생 분진 입경 분포 | 시장불량 | 접촉압 × 상대 미끄럼 진폭·속도 × 사이클 1e3~1e6 × 엣지 실링 유무 × 온습도 | 배터리 전원 라인의 지연 발현 저저항 쇼트 — 낙하 잠복 MLCC 크랙과 |

## 3-B. 디스플레이

디스플레이 요구 물성 165건 — 보유 105 / 정의만 26 / 정의없음 34.

### 보유 — 값이 있어 즉시 사용 가능

| DB 키 | 관측 재료 | 쓰이는 모드 수 | 요구 조건축(발췌) |
| --- | --- | --- | --- |
| thermal.expansion_linear | 419 | 1 | 온도 -20~85℃, Tg 전후 분리, TMA 승온율과 시료 건조 이력 고정 |
| mechanical.youngs_modulus | 402 | 4 | 면내/면외 방향 구분 × 온도 0~60℃ × 압축률 구간별(초기 저강성 ~ lo / 온도 -20~60℃ (유리는 거의 무의존이나 CPI·하드 |
| optical.refractive_index | 217 | 3 | 파장 380~780 nm × 층별 / 파장 380~780 nm 분산 × 층별 (이방성 재료는 no, ne 분리) |
| thermal.glass_transition | 208 | 1 | OCA·PSA·CPI·PI·편광판 각 층별, DMA/DSC 측정법 명시 |
| thermal.conductivity | 151 | 2 | 온도 25~60℃ × 면내/두께 방향 이방성 × 배면 그라파이트 부착 상태(들뜸 / 온도 25~85℃, 봉지·OCA·편광판·방열 시트 각각 |
| mechanical.yield_strength_at_rate | 141 | 4 | 변형률속도 1e-3~1e2 /s × 온도 -20~60℃ × 개구부·리브 형상별 / 변형률속도 1e-3~1e3 /s × 온도 -20~60℃ × |
| physical.density | 140 | 1 | 공칭 밀도 × 기공률 × 셀 구조(오픈/클로즈드) × 두께 |
| mechanical.elongation_at_break | 111 | 1 | 온도 -20~60℃ × 증착 조건(막질·두께)별 × 굽힘 곡률 R 1.5~5 m |
| optical.extinction_coefficient | 84 | 2 | 동일, 특히 반투명 캐소드(MgAg)·CPL·차광층 / 파장 380~780 nm 분산 × 재료별(Ti/Al/Mo 배선, 블랙 PDL, |
| mechanical.prony_relaxation_time | 81 | 2 | τ 범위가 1e-3~1e7 s 를 덮을 것(폴딩 속도 ~ 장시간 유지) × Tr / 온도 -20~60℃ × 완화시간 1e-3~1e6 s, O |
| mechanical.prony_relative_modulus | 77 | 1 | 동일 (Tref 명시) |
| electrical.resistivity_volume | 77 | 2 | 온도 25/60℃ × 상대습도 30/60/85%RH × 흡습 시간 0/500 h / 온도 25~60℃ × 막 두께(캐소드 반투과막·ELVDD |
| optical.reflectance | 62 | 1 | 입사각 0~60° × 방위각 0~360° × 파장, 소등 상태 외광 조건 |
| electrical.dielectric_constant | 60 | 2 | 주파수 1 kHz~10 MHz(터치 구동 대역) × 온도 -20~60℃ × 상대 / 주파수 100 kHz~1 MHz (터치 구동 대역) × |
| mechanical.yield_strength | 56 | 1 | 온도 -20~60℃ × 준정적 변형률속도 1e-4 /s × 가공 잔류응력 상태( |
| mechanical.hardness_vickers | 55 | 1 | 이물 종류(금속칩·유리편·경화 수지)별 크기 1~50 µm 분포, 삽입 위치 확 |
| interface.cohesive_energy_mode1 | 53 | 4 | 동일 계면·온습도 조건, ASTM D5528을 박막 시편으로 재정립한 절차 / 변형률(크랙)속도 두 극단 — 낙하 1e-1~1e1 m/s 와 |
| rheological.viscosity | 47 | 1 | 온도 × 전단속도 1e-2~1e2 /s, 경화도별 |
| mechanical.anand_constant | 45 | 1 | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-5~1e0 /s, OCA·CPI·PET· |
| optical.transmittance | 43 | 3 | 온도 25/60/85℃ × 습도 50/85%RH × 방치 0/500 h × 접힘 / 파장 380~780 nm × 입사각 0~40° (카메라 |
| interface.peel_strength | 42 | 4 | 90°/180° × 박리속도 5~300 mm/min × 온도 -20~60℃ × / 박리속도 5~300 mm/min × 온도 -20/25/6 |
| electrical.dissipation_factor | 41 | 2 | 동일 조건축 (100 kHz~1 MHz × -20~60℃ × 20~90%RH) / 주파수 1 kHz~10 MHz × 온도 -20~60℃ × |
| electrical.conductivity | 31 | 2 | 인장 변형률 0~2% × 반복 사이클 1e3~2e5 × 온도 -20~60℃ / 입자 직경 1~100 µm 분포 × 층상 박리 형태 × 압착 |
| mechanical.flexural_strength | 29 | 1 | 에지 2점 굽힘 vs 면 굽힘 구분 × 유효면적/유효체적 명시 × 보호필름 유/ |
| interface.cohesive_energy_mode2 | 26 | 2 | 동일 / 온도 -20~60℃ × 습도 30~85%RH × 전단 변형률속도 1e-3~1e0 |
| magnetic.relative_permeability | 26 | 1 | 주파수 수백 kHz (EMR 수신 대역) × 온도 -20~60℃ |
| mechanical.fracture_toughness | 21 | 4 | UTG 두께 30~100µm × 시험법(SEPB/SCF/CNB) 명시 × 온도 / UTG 조성 × 화학강화 상태별, 온도 -20~60℃ |
| mechanical.shear_modulus | 20 | 1 | 온도 -30~60℃ 연속 스윕(전이영역 2℃ 간격) × 주파수 0.01~100 |
| physical.diffusion_coefficient | 18 | 2 | 온도 25/60/85℃ × 상대습도 30~85%RH × 층별(유기막/무기막/OC / 온도 25~85℃ × RH 50~90%, 크랙 채널 내부 |
| optical.haze | 14 | 1 | 입사각별 산란각 분포, 파장 380~780 nm, 개구 에지·차광층 표면 |
| mechanical.compressive_strength | 13 | 1 | 압축률 0~30% × 온도 0~60℃ × SOC 0~100% × 사이클 이력별 |
| electrical.dielectric_strength | 13 | 1 | 인가 전압 2~15 kV × 갭 간격 × 온도·습도 × 떠 있는 금속-접지 간 |
| structure.layer_thickness | 12 | 10 | 로트별·판내 위치별 분포, 50 µm 목표에 ±3 µm급 / 사이클 N별, 접힘축 가로지르는 프로파일 |
| optical.birefringence | 10 | 2 | 파장 380~780 nm 분산 × 온도 25℃(및 60℃) × 연신비·연신 이력 / 파장 400~700 nm 연속(역파장분산 여부 포함) × |
| mechanical.cowper_symonds_c | 9 | 1 | 변형률속도 1~1000 /s 고속인장 적합, 서포트 플레이트·미드프레임 금속 및 |
| physical.water_vapor_transmission | 5 | 1 | 온도 25~85℃ × 상대습도 50~90%RH, 크랙 유무 조건 분리 |
| physical.moisture_saturation | 5 | 1 | 온도 × RH |
| mechanical.swelling_strain | 5 | 1 | SOC 0~100% × 온도 0/25/45/60℃ × 사이클 0/300/500/ |
| mechanical.depth_of_layer | 4 | 1 | 동일 |
| rheological.gel_time | 4 | 1 | 경화도 α 0~1 × 온도, 겔점 시점 명시 |
| electrical.surface_resistivity | 4 | 1 | 막 두께별 × 온도 -20~60℃ × 패터닝 형상(UPC 영역 개방 포함) |
| interface.cohesive_strength | 3 | 3 | 온도 -20~60℃ × 하중속도 × 법선/전단 각각 / 유기막/무기막 계면, 온도 25~85℃ × 습도 50~85%RH, 수십 µm 두 |
| physical.gas_permeability_h2o | 3 | 1 | 온도 × RH, 유기막·무기막·접착층 각각 |
| mechanical.surface_compressive_stress | 3 | 3 | 4번 모드와 동일 조건축, 접촉 압입 하중 조건 / 판 두께 30~100µm × 강화 레시피(염 조성·온도·시간)별 × 곡면부/평면 |
| mechanical.prony_long_term_modulus | 2 | 2 | 온도 -20/25/45/60℃ × 유지시간 1e5~1e7 s 도달 후 평형값 / 저온·장시간 (-20℃ × 1e6 s 이상) |
| mechanical.friction_coefficient | 2 | 3 | 사이클 N=1e3~2e5 × 접촉압 0.01~1 MPa × 온도 -20~60℃ / 접촉압 0.01~1 MPa × 슬립속도 1e-4~1e-1 |
| mechanical.compression_set | 1 | 6 | 압축률 25/50% × 온도 25/60/85℃ × 유지시간 24/500/1000 / 압축률 25/50% × 온도 45/60/85℃ × 시간 |
| chemical.activation_energy | 1 | 5 | 온도 -20~85℃ × 습도 고정 × 유리 조성별 / 온도 25/45/60/85℃ × 전류밀도 고정 × 재료 세대별 |
| mechanical.cure_shrinkage | 1 | 1 | UV 선량 × 경화 온도 × 경화도 α 0~1 구간별 누적 수축, OCR·OCA |
| physical.hygroscopic_expansion | 1 | 2 | RH 20~90% × 온도 25~60℃ / RH 20~90% × 온도 25~85℃ |

### 정의는 있으나 값 없음 — 시험으로 채워야 함

| DB 키 | 요구 물성 | 조건축 | 구분 |
| --- | --- | --- | --- |
| mechanical.prony_shear_modulus | 전단 완화 마스터커브 (전단 Prony 항 G_i) | 온도 -20~60℃ (전이영역은 5℃ 간격 조밀) × 환산주파수 1e-3~1e2 Hz (실제 폴딩 각속도 대역을 | 신규구조 |
| mechanical.norton_coefficient | Norton 크리프 계수 A·지수 n | 온도 25~85℃ × 응력 0.01~1 MPa | 신규구조 |
| mechanical.prony_shear_modulus | 전단 완화 마스터커브 + 이동인자 | 온도 -20~60℃ × 환산주파수 1e-6~1e2 Hz (장시간 유지까지 덮는 저주파 확장) | 신규구조 |
| mechanical.hyperelastic_coefficient | 초탄성 계수·지수·비압축 파라미터 D | 압축률 0~70% × 온도 -20~60℃, 쿠션 폼·PSA 대변형역 | 신규구조 |
| mechanical.prony_shear_modulus | OCA 저장탄성률 하한 (무를수록 나빠지는 역전 구간 판정용) | 최저 사용온도 -20℃ 및 고온 60℃ 양단, 주파수 0.01~10 Hz | 신규구조 |
| acoustic.loss_factor | DMA 저장탄성률·손실탄성률·tanδ | 온도 -20~60℃ × 주파수 0.1~1000 Hz (낙하 접촉시간 역수 대역) | 신규구조 |
| mechanical.hyperelastic_coefficient | 초탄성 계수·지수·비압축 파라미터 D | 압축률 0~80% × 온도 -20~60℃, 폼·PSA·쿠션 | 신규구조 |
| optical.photoluminescence_quantum_yield | 광발광 양자수율 PLQY | 박막 상태(용액 아님) × 도판트 농도 × 여기 파장 × 온도 | 신규구조 |
| optical.excited_state_lifetime | 여기상태 수명 τ_exc | 온도 25~85℃ × 전류밀도(또는 여기 밀도) 1~50 mA/cm² 등가 | 신규구조 |
| optical.bimolecular_quenching_rate | 이분자 소광 속도상수 (TTA/TPQ) | 전류밀도 1~100 mA/cm² × 온도, 펄스 vs DC 구동 분리 | 신규구조 |
| optical.stern_volmer_constant | Stern-Volmer 소광상수 | 소광종 농도 × 온도 | 신규구조 |
| mechanical.prony_shear_modulus | 전단 완화 Prony 항 + 이동인자 | 온도 25~85℃ × 완화시간 1e0~1e6 s (숙성·방치 시간 스케일까지) | 신규구조 |
| mechanical.prony_shear_modulus | 전단 완화 Prony 항 + 이동인자 | 온도 -20~60℃ × 환산주파수 1e-6~1e2 Hz | 신규구조 |
| mechanical.prony_shear_modulus | OCA·CPI·쿠션의 전단 완화 Prony 항 G_i (전단 마스터커브) | 온도 -30~60℃(전이영역 조밀 샘플링) × 환산 주파수 1e-6~1e2 Hz(폴딩 유지 24h~1주 ↔ 폴딩 | 시장불량 |
| mechanical.prony_bulk_modulus | 체적 완화 Prony 항 K_i / 상대 체적계수 | 온도 -20~60℃ × 환산 주파수 1e-6~1e2 Hz × 정수압 구속 조건 | 시장불량 |
| mechanical.norton_coefficient | Norton 크리프 계수 A·지수 n (또는 Anand 점소성 상수) | 온도 25~60℃ × 등가응력 0.01~1 MPa(접착층 전단 수준) × 유지시간 1e2~1e6 s | 시장불량 |
| optical.photoluminescence_quantum_yield | 박막 광발광 양자수율 PLQY | 실제 호스트 매트릭스 박막(용액 상태 아님) × 도판트 농도 스윕 × 온도 25~60℃ | 시장불량 |
| optical.excited_state_lifetime | 여기상태 수명 τ | 온도 25~60℃ × 도판트 농도 × 전류밀도(여기자 밀도) | 시장불량 |
| optical.bimolecular_quenching_rate | 이분자 소광 속도상수 k_q (TTA/TPA) | 전류밀도 1~50 mA/cm² × 온도 25~60℃ × 재료계별 | 시장불량 |
| optical.stern_volmer_constant | Stern-Volmer 소광상수 | 불순물·잔류 수분 농도 × 온도 | 시장불량 |
| optical.bimolecular_quenching_rate | 여기자-폴라론 소광 상수 (비발광 소광점·전하 트랩 축적 속도) | 전류밀도 1~50 mA/cm² × 온도 25~60℃ × 누적 구동 시간 | 시장불량 |
| mechanical.norton_coefficient | 둘레 PSA·폼의 장기 크리프(Norton A·n 또는 Prony 장기항) | 온도 25/45/60℃ × 하중 유지 1e2~1e8 s × 전단/인장 모드 × 습도 30~85%RH | 시장불량 |
| mechanical.prony_shear_modulus | PSA 벌크 점탄성 전단 Prony + 이동인자 | 온도 -20~60℃ × 환산 주파수 1e-6~1e4 Hz(크리프~충격 양단) × Tref 명시 | 시장불량 |
| mechanical.hyperelastic_coefficient | 폼코어 테이프의 대변형 압축·에너지 흡수 | 변형률 0~80% × 변형률속도 1e-2~1e3 /s × 온도 -20~60℃ × 단차 추종 상태 | 시장불량 |
| mechanical.hyperelastic_coefficient | 쿠션 폼의 대변형 압축 응력-변형 곡선(densification 구간 포함) | 변형률 0~90%(lock-up 이후까지) × 변형률속도 1e-3~1e3 /s × 온도 -20/25/60℃ × | 시장불량 |
| mechanical.prony_shear_modulus | 폼·PSA 의 동적 점탄성(DMA 저장·손실탄성률, tanδ) | 온도 -20~60℃ × 주파수 1~1e4 Hz(펜드롭 접촉 시간 스케일 상당) × Tref 명시 | 시장불량 |

### 정의조차 없음 — 신규 물성 키 필요

| 필요 물성(정의 없음) | 구분 | 조건축 | 관련 실패 모드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시간-온도 중첩 이동인자 a(T) (WLF C1·C2 또는 Arrhenius 형) | 신규구조 | 기준온도 Tref 명시 필수, 적용 범위 -20~60℃ | 저온·고각속도 폴딩에서 UTG·취성층 조기 파단 (상온 준정적 해석이 통 |
| 아임계 균열성장(응력부식) 파라미터 n, v0 | 신규구조 | 온도 -20~60℃ × 상대습도 10~90%RH × 응력확대계수비 K_I/K_IC 0.2~0.9 | 저온·고각속도 폴딩에서 UTG·취성층 조기 파단 (상온 준정적 해석이 통 |
| 전단 크리프 컴플라이언스 J(t)와 회복률 (크리프-회복 곡선) | 신규구조 | 온도 25/45/60℃ × 유지시간 1~1000 h × 전단응력 2~3 수준 × 제하 후 회복시간 1~100 | 크리즈(접힘 자국) 깊이·잔류의 절대 예측 불가 — 상대 비교만 가능해 |
| TFE 무기막(SiNx 등) 채널크랙 임계 변형률 | 신규구조 | 증착 조건(PECVD 온도·파워·가스비)별 × 막두께 0.3~2 µm × 인장/굽힘 모드 × 온도 -20~6 | 접힘부 TFE 다크스팟 — 무기막 채널 크랙과 유·무기 계면 박리를 사전 |
| Weibull 형상계수 m·특성강도 σ0 (UTG 두께별, 에지 모집단 / 면 모집단 분리) | 신규구조 | UTG 두께 30/50/70 µm × 에지 가공 조건(에칭·연마·레이저 절단)별 × 시험법(에지 2점 굽힘) | UTG 폴딩 파손의 확률 예측 실패 — 두께 산포·에지 flaw·내부 이 |
| 중앙인장 CT (CS·DOL·t로부터 산출되는 파생 판정량) | 신규구조 | 두께 t 30~70 µm, CT ≈ CS·DOL/(t−2·DOL) | UTG 폴딩 파손의 확률 예측 실패 — 두께 산포·에지 flaw·내부 이 |
| 아임계 균열성장 파라미터 n, A (응력부식) | 신규구조 | 온도 -20~60℃ × RH 10~90% × K_I/K_IC | UTG 폴딩 파손의 확률 예측 실패 — 두께 산포·에지 flaw·내부 이 |
| 동적 압축 응력-변형 곡선 (완충 폼·PSA) | 신규구조 | 변형률속도 1e-2~1e3 /s × 온도 -20~60℃ × 압축률 0~80% (바닥침 구간까지) | Pen drop·압점 국부 압입에 의한 패널 눌림·흑점 — 유리는 멀쩡한 |
| 패널 내부층(편광판·TFE·OLED 화소층)의 허용 압축·전단 한계 | 신규구조 | 온도 -20~60℃ × 변형률속도 1e-2~1e3 /s, 층별 | Pen drop·압점 국부 압입에 의한 패널 눌림·흑점 — 유리는 멀쩡한 |
| 면내 리타데이션 Re, 두께방향 리타데이션 Rth와 그 파장 분산 | 신규구조 | 파장 450/550/650 nm (정분산/역파장분산 판별 포함) × 입사각 0~60° × 방위각, 폴딩 전/ | pol-less/COE 스택의 경사 입사 반사·반사색 예측 실패 — 정면 |
| 발광 다이폴 배향 Θ (수평 쌍극자 비율) | 신규구조 | 발광재료·호스트 조합별 × 증착 조건별, 각도분해 PL 또는 p편광 각도분해 EL로 실측 | pol-less/COE 스택의 경사 입사 반사·반사색 예측 실패 — 정면 |
| 실제 화소 개구의 다각형 형상·다중 주기 배열·jitter 분포 (해석 입력 기하) | 신규구조 | 화소 배열 단위 레이아웃, 배선폭 1~10 µm, 주기 다중성 및 위치 jitter 표준편차 | UPC/UDC 개구 회절 PSF·플레어 예측 실패 — 개구 설계를 실물로 |
| 휘도 가속지수 n (전류밀도·휘도 지수) | 신규구조 | 휘도 3수준 이상 × 전류밀도 1~50 mA/cm² × 온도 25/45/65℃ × 계조 패턴별, 해당 패널· | 신규 구조가 만든 차등 전류밀도 → 번인·차등 열화 예측 실패 |
| 스트레치드 지수 β와 특성시간 τ0 | 신규구조 | 재료계별, LT50~LT95 구간을 모두 덮는 실측 곡선 | 신규 구조가 만든 차등 전류밀도 → 번인·차등 열화 예측 실패 |
| 전류효율 cd/A의 열화 곡선 | 신규구조 | 전류밀도 × 온도 × 누적 스트레스(계조 × 시간 × 온도 이력) | 신규 구조가 만든 차등 전류밀도 → 번인·차등 열화 예측 실패 |
| 광탄성 계수 (응력-광학 계수 C) | 신규구조 | 파장 550 nm(및 450/650) × 온도 25~60℃, 패널 기판·봉지·필름 각각 | 셀 검사 합격·모듈 검사 NG — 본딩·조립 잔류응력 기인 무라를 사전에 |
| 시간-온도 이동인자 a(T) (WLF C1·C2 또는 Arrhenius Ea) | 시장불량 | 온도 -30~60℃ × Tref 명시 | 폴딩부 크리즈 — 접힘 자국(잔류 곡률) |
| 피로 CZM 파라미터 (사이클당 손상 dD/dN, Paris형 지수) | 시장불량 | 온도 -20/25℃ × 사이클 1e3~2e5 × 곡률반경 1.5~5 mm × 폴딩 속도 | 저온 반복 폴딩 시 OCA 딜라미네이션과 접힘부 무기막 크랙 → 미세 다 |
| 서브크리티컬 크랙 성장 v–K 곡선 파라미터 (A, n, region I/II/III 경계) | 시장불량 | 온도 -20/25/60℃ × 상대습도 10/50/85/95%RH × K_I/K_IC 0.3~1.0 × UTG | UTG 지연 파단 — 서브크리티컬 크랙 성장(응력부식) |
| 표면 결함 도입 이력(스크래치·이물 압흔)에 따른 결함 깊이 분포 | 시장불량 | 보호필름 제거·이물 압입·취급 스크래치 각 시나리오별 결함 깊이 히스토그램 | UTG 지연 파단 — 서브크리티컬 크랙 성장(응력부식) |
| 응력광학계수 C (photoelastic constant, 면내/면외) | 시장불량 | 파장 450/550/650 nm × 온도 -20~60℃ × 필름 연신축 기준 면내(C1−C2)와 면외 각각 | 접힘부 무지개 얼룩·반사색 얼룩 — 잔류응력 복굴절과 축 어긋남 |
| 합착 축 방위 오차 분포 | 시장불량 | 로트·합착 설비별 축 각도 오프셋 히스토그램(단위 0.1°) × 면내 위치별 | 접힘부 무지개 얼룩·반사색 얼룩 — 잔류응력 복굴절과 축 어긋남 |
| 발광재료의 전류밀도 가속지수 n | 시장불량 | 전류밀도 J 1~50 mA/cm² 최소 3수준 × 온도 25/45/60℃ × 재료 세대별(형광 청색 / TA | UPC(언더패널카메라) 경계선 시인 — 구조적 전류밀도 차등 열화 |
| 구동 TFT Vth 시프트 계수(스트레스 시간 멱지수 β) | 시장불량 | 게이트 바이어스 스트레스 × 온도 25~85℃ × 스트레스 시간 1e0~1e6 s | UPC(언더패널카메라) 경계선 시인 — 구조적 전류밀도 차등 열화 |
| 실사용 미션 프로파일 분포 (APL 히스토그램·HBM 시간·고정 UI 점유율·패널 온도) | 시장불량 | 지역·계절·유저 분위(중앙값 및 상위 5·1%) × 사용 시간 1개월~3년 × 충전 중 사용 비율 | 번인 — 영역 간 차등 열화의 실사용 조건 예측 실패 |
| 휘도 붕괴 곡선 형상 파라미터 (stretched exponential β, LT50↔LT95 관계) | 시장불량 | 재료계별 × 전류밀도 3수준 × 온도 3수준 × 관측 구간이 LT95 를 포함할 것 | 번인 — 영역 간 차등 열화의 실사용 조건 예측 실패 |
| 산화물 스위치 TFT 의 NBIS/PBTS Vth 시프트 계수 | 시장불량 | 게이트 바이어스 −20~+20 V × 광조사(자기 화소 청색광 + 외광, 조도·파장별) × 온도 25~85℃ | 번인 — 영역 간 차등 열화의 실사용 조건 예측 실패 |
| 잔상 시인 한계 ΔL/L 판정 기준 | 시장불량 | 균일 패턴/자연 영상 × 암실/실사용 조도 × 무라 면적·공간주파수(SEMU 면적 의존 JND 곡선) × 제 | 번인 — 영역 간 차등 열화의 실사용 조건 예측 실패 |
| 눌림 무라 발생 임계 배면 압력(또는 임계 국부 변위) | 시장불량 | 압력 분포 형상(점/선/면) × 패널 적층 구성 × 온도 25~60℃ × 유지시간 | 배터리 스웰링 기인 눌림 무라와 디스플레이 가장자리 들뜸 |
| 크리프 박리 문턱 에너지 G_th 와 da/dt–G 곡선 | 시장불량 | 온도 25/45/60℃ × 습도 30/85%RH × 유지 하중 G/GIC 0.2~0.9 × 시간 1e2~1e | 낙하 후 코너 방수 PSA 박리 → 수개월 뒤 침수 반품 |
| 온습도 사이클당 박리 전진 da/dN | 시장불량 | −20↔60℃ 사이클 × 습도 스윙 30↔85%RH × 사이클 수 1e1~1e3 × dwell 시간 | 낙하 후 코너 방수 PSA 박리 → 수개월 뒤 침수 반품 |
| 남은 실링 폭 대비 누설 확률 함수 | 시장불량 | 실링 폭 0.2~1.5 mm × 수압(IPX7/8 조건) × 온도 × 접착 연속성(끊김 유무) | 낙하 후 코너 방수 PSA 박리 → 수개월 뒤 침수 반품 |
| 패널 내부층(편광판·TFE·화소층)의 압축·전단 손상 임계 | 시장불량 | 압축응력·전단응력 각각 × 온도 25℃ × 하중 유지시간 × 층 구성별 | 펜드롭·압점 국부 압입에 의한 흑점·눌림 무라 — 배면 지지와 쿠션 바닥 |
| 물(젖은 손·물방울)의 유전율·전도율 | 시장불량 | 주파수 1 kHz~10 MHz × 온도 5~40℃ × 이온 농도(순수/땀/염수) × 플로팅/그라운디드 구분 | 필드에서 재현되지 않는 고스트 터치·터치 지터 |

# 4. 재료 DB 대조 분석

/ 대조 결과를 정리했다. 근거 파일은 모두 읽었고(`ctx/material_inventory.md` 전문, `knowledge_batt_new/batt_field/disp_new/disp_field/predict.md` 는 구조 스캔 + 관련 절 Grep), 요구 물성 행을 DB 키 단위로 접어서 대조했다.

---

## 재료 DB 대조 — 요구 물성 vs MaterialTwin 보유 현황

### 0. 대조 방법과 총괄 수치

40개 실패 모드(BN1–10 배터리신규 / BF1–10 배터리시장 / DN1–10 디스플레이신규 / DF1–10 디스플레이시장)가 요구한 물성 행 약 290건을 DB 키 단위로 접어 대조했다.

요구가 지목한 DB 키 84종 중 — 값 관측 ≥8재료 50종(A1), 값 관측 1~6재료 23종(A2), 값 0 11종(B).

요구 행 중 `key=(없음)`으로 표시된 것과, 키는 있으나 요구된 물리량이 그 키로 표현 불가한 것을 합쳐 C 37종을 도출했다.

별도로 재료 DB 범위 자체를 벗어난 입력 8종(미션 프로파일·공정 산포·인지 임계)을 분리했다.

한 줄 결론. DB는 "단일 스칼라 물성"에는 강하지만(youngs_modulus 402, expansion_linear 419, refractive_index 217), 과제가 정의한 복합물성 — 조건 의존·다물리 결합 — 축에서는 체계적으로 비어 있다. 특히 (a) 점탄성의 시간-온도 축, (b) 전기화학 도메인 전체, (c) 확률·파괴역학 파라미터, (d) 계면 에너지의 환경 조건축 넷이 통째로 결손이다.

---

### A. 보유·즉시 사용 가능

### A1 — 커버리지 충분 (관측 ≥8재료)

| key | 관측 | 받치는 실패 모드 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| `mechanical.youngs_modulus` | 402 | BN1,BN2,BF1,BF7,BN10,DN1,DN3,BF10,DF7 | 온도 조건축 충족 여부는 재료별 확인 필요 |
| `mechanical.yield_strength_at_rate` | 141 | BN7,BF2,BF10,DF1,DF3,DF8,DF9 | 1e-4~1e3 /s 전 구간 커버는 재료별 편차 |
| `mechanical.tensile_strength` | 133 | BN8(스트레치릴리즈),BF5 |  |
| `mechanical.elongation_at_break` | 111 | BN8,BF5,DF2(무기막 임계변형률 대용 불가—C 참조) |  |
| `mechanical.poisson_ratio` | 85 | DN1,DF3 |  |
| `mechanical.prony_relaxation_time` | 81 | BN10,DN1,DF1 | **이동인자 없이는 Tref 밖에서 사용 불가 (C-1)** |
| `mechanical.prony_relative_modulus` | 77 | BN3,BF5,DN1 | 동일 제약 |
| `mechanical.yield_strength` | 56 | BN2,DF7 |  |
| `mechanical.hardness_vickers` | 55 | DN4(경질 이물) |  |
| `mechanical.anand_constant` | 45 | BF4(솔더 점소성),DN2(폴리머 비가역변형) | 폴리머용 Anand 는 사실상 미보유 가능성 — 재료 분포 확인 필요 |
| `mechanical.fatigue_strength_coefficient` / `_exponent` | 41 / 41 | BN10(동박),BF4(Al–Ni 용접부) |  |
| `mechanical.fatigue_ductility_coefficient` / `_exponent` | 33 / 33 | BN10 (Coffin-Manson) |  |
| `mechanical.morrow_energy_coefficient` / `_exponent` | 33 / 33 | BF4 |  |
| `mechanical.prony_tensile_modulus` | 31 | DN1,DF1 (체적/전단 분리 불가) |  |
| `mechanical.johnson_cook_damage` | 30 | BN3(솔더),BF2(파우치) |  |
| `mechanical.flexural_strength` | 29 | DN4,DF3 | **Weibull 파라미터 대용 불가 (C-3)** |
| `mechanical.creep_rate` | 23 | BN5(파우치 라미네이트),BF5(PSA) |  |
| `mechanical.fracture_toughness` | 21 | DN1,DN4,DF3,DF9 | UTG 화학강화 상태별은 별도 |
| `mechanical.shear_modulus` | 20 | DF2 (OCA G') | **저장/손실 분리·주파수축 없음 (C-8)** |
| `mechanical.johnson_cook_c` | 18 | BN3,BF2 |  |
| `mechanical.flexural_modulus` | 16 | BN7(FR-4/HDI 이방성) |  |
| `mechanical.property_retention` | 16 | BF5 (85/85 후 유지율) |  |
| `mechanical.compressive_strength` | 13 | BF1,BF2,DF7 (젤리롤 면외) | **스칼라 — 전곡선/lock-up 불가 (C-2)** |
| `mechanical.johnson_cook_a`/`_b`/`_n` | 13 | BN3,BF2 |  |
| `mechanical.cowper_symonds_c` / `_p` | 9 / 9 | BN3,BF2,DN5,DF8 | 9재료는 하중경로 부품 커버에 빠듯 |
| `mechanical.darveaux_constant` | 8 | BF4 | 요소크기 규약과 묶음 관리 필요 |
| `thermal.expansion_linear` | 419 | BN1,BN10,BF4,DN9 | Tg 전후 α1/α2 분리 여부 확인 필요 |
| `thermal.glass_transition` | 208 | BN8,DN1 |  |
| `thermal.conductivity` | 151 | BN6,BF4,BF6,DN8,DF6 | 이방성(면내/두께) 분리 여부가 관건 |
| `thermal.specific_heat` | 88 | BN6,BF3,BF6 |  |
| `electrical.resistivity_volume` | 77 | BN7,BF4,DF5,DF10 |  |
| `electrical.dielectric_constant` | 60 | DN10,DF10 | 100 kHz~10 MHz 축 확인 필요 |
| `electrical.dissipation_factor` | 41 | DN10,DF10 |  |
| `electrical.conductivity` | 31 | BN4,BF3,BF7,BF9,BF10 | 전해액 κ(c_e,T) 는 재료 미등록 가능성 |
| `electrical.dielectric_strength` | 13 | BF10,DF10 |  |
| `optical.refractive_index` | 217 | DN6,DN7,DF4 | 이방성 no/ne 분리 여부가 관건 |
| `optical.extinction_coefficient` | 84 | DN6,DN7,DF4 |  |
| `optical.reflectance` | 62 | DN6 | 각도 의존 유무 확인 필요 |
| `optical.transmittance` | 43 | DN6,DN7,DF4 |  |
| `optical.haze` | 14 | DN7 | **BSDF 대용 불가 (C-18)** |
| `optical.birefringence` | 10 | DN6,DF4 | 파장분산·각도축 결손 가능성 큼 |
| `interface.cohesive_energy_mode1` | 53 | BN8,BN10,BF4,BF5,DN3,DF2,DF7,DF8 | **환경 조건축 결손이 핵심 (우선순위 7)** |
| `interface.die_shear_strength` | 53 | BF2 (탭 용접부) | 하중속도축 필요 |
| `interface.peel_strength` | 42 | BN5,BF5,DF2,DF8,DF10 | ISO 10365 파괴모드 병기 여부 확인 |
| `interface.cohesive_energy_mode2` | 26 | BN8,DN3,DF2 | 동일 조건축 문제 |
| `interface.lap_shear_strength` | 13 | BF2 |  |
| `interface.static_shear_holding` | 8 | BN8,BF5 |  |
| `physical.density` | 140 | BN3,DF9 |  |
| `physical.contact_angle_water` | 39 | BF9 (포트 표면) | **전해액 접촉각 불가 (C-22)** |
| `physical.diffusion_coefficient` | 18 | BN4,BF5,BF10,DN3,DF2 | 고상/액상/수분이 한 키에 혼재 — 분리 필요 |
| `physical.surface_energy` | 22 | BF9 |  |
| `structure.layer_thickness` | 12 | DN1,DN4,DN5,DN6,DN7,DN9,DN10,DF1,DF5,DF10 | **11개 모드가 물고 있는데 12재료 — 실질 A2** |
| `structure.filler_content` | 17 | DN9 |  |
| `magnetic.relative_permeability` | 26 | DN10 (EMR 자성시트) |  |
| `rheological.viscosity` | 47 | BN9(전해액),DN9(OCR) | 전해액은 재료 미등록 가능성 |

### A2 — 키는 있으나 관측 재료 극소 (1~6재료) — 실질 공백

| key | 관측 | 이게 이 상태면 못 보는 것 |
| --- | --- | --- |
| `chemical.activation_energy` | **1** | BN4(수송·SEI Arrhenius), BN5(가스 발생), BF1(가스 kinetics), BF6(캘린더 열화), BF7(석출 반응), DN3(Peck 습도지수), DN8·DF5·DF6(OLED 열화 Ea), DF3(응력부식 Ea) — **10개 모드의 온도 가속축 전부**. 활성화에너지가 없으면 모든 가속시험이 실사용 조건으로 환산되지 않는다 |
| `mechanical.compression_set` | **1** | DN2·DN5·DF1·DF7·DF9·DN10 — 쿠션 폼의 **에이징 후 바닥침(잔여 스트로크)**. 이게 없으면 "신품에서는 통과, 1년 뒤 압점 흑점" 을 못 본다 |
| `mechanical.cure_shrinkage` | **1** | DN9 — OCR 경화수축이 만드는 잔류응력장. 셀 검사 합격·모듈 검사 NG 무라의 1차 구동력 |
| `physical.hygroscopic_expansion` | **1** | DN9,DN10 — 흡습팽창이 만드는 무라·기하 변화 |
| `mechanical.friction_coefficient` | **2** | BN7·BF4·BF9(프레팅), DN2·DN10·DF1(층간 슬립 잔류 = 크리즈 3성분 중 하나), DF9(팁 접촉) — **7개 모드** |
| `mechanical.prony_long_term_modulus` | **2** | DN1,DF1 — 저온·장시간(1e6 s↑) 평형계수. 폴딩 유지 후 잔류 곡률의 하한을 못 정한다 |
| `thermal.thermal_resistance` | **2** | BN6(탭·계면 접촉열저항), BF6(TIM·베이퍼챔버) — **급속충전 시간 미달과 열이력 누적의 병목 노드**. 파워사이클 후 열화값은 전무 |
| `physical.specific_surface_area` | **2** | BN9,BF7 — 유효 반응 면적. 함침 부족→국부 전류밀도 상승 사슬이 끊긴다 |
| `interface.cohesive_strength` | **3** | BN8,BF4,BF5,DN3,DF2,DF8 — CZM 최대 트랙션. 카드가 "최대응력 판정 금지, CZM/에너지만" 으로 못박은 판정 경로의 필수 입력 |
| `mechanical.surface_compressive_stress` | **3** | DN4,DN5,DF3 — 화학강화 CS. UTG 파손확률의 잔류응력 중첩항 |
| `physical.gas_permeability_co2` / `_h2o` | 3 / 3 | BN5,BF1(파우치 투과), DN3,DF2(TFE 수분) |
| `mechanical.depth_of_layer` | **4** | DN4,DF3 — DOL. (DOC·CT 는 키 자체가 없음 — C-5) |
| `structure.particle_diameter` | **4** | BN9,BF7 — 입경 분포. 고상 확산 시상수와 함침 투과율의 지배 인자 |
| `electrical.surface_resistivity` | **4** | BF9,DF10 — 습윤·이온오염 상태 표면저항. 결로 기인 오동작 판정 불가 |
| `chemical.corrosion_rate` | **4** | BF8,BF9 — **조건축이 어긋난다**. 카드가 "표준 해수 아님, 셀 전해액/인공 땀 기준" 이라고 명시한 조건에서의 값이 필요 |
| `chemical.hydrolytic_stability` | **4** | BF8 — 전해액 수분·HF 가속 |
| `rheological.gel_time` | **4** | DN9 — 겔점 이후 물성 발현 곡선 |
| `mechanical.swelling_strain` | **5** | BN1,BN2,BF1,BF7,DF7 — **스웰링 캐스케이드 전체의 뿌리**. SOC×온도×사이클×가압/무가압 4축을 5재료로는 못 채운다. 이게 없으면 세트 클리어런스 예산식 자체가 해석 경계조건으로 번역되지 않는다 |
| `physical.moisture_saturation` / `water_vapor_transmission` | 5 / 5 | DN3,DF2 — 다크스팟 성장 곡선 |
| `chemical.moisture_absorption_equilibrium` | **6** | BN8,BF5 — 습열 필 강도 급락의 확산 입력 |
| `electrical.temperature_coefficient_resistance` | **6** | BN7,BF3,BF4 — TCR. 저온 SPO 마진 사슬과 자기발열 양성 피드백 |
| `chemical.galvanic_potential` | 25 | BF8,BF9 — 수치는 있으나 **표준 해수 기준일 가능성이 높다**. 셀 전해액 중 Cu 용해 전위, 인공 땀 중 Au/Ni 전위는 별개 모집단 |
| `physical.porosity` | 8 | BN4,BN9,BF7 — 굴곡도가 짝으로 없으면 Bruggeman 보정 불가 (C-24) |

---

### B. 정의는 있으나 값 없음 (관측 0)

| key | 채우는 시험 | 이게 없으면 못 보는 실패 모드 |
| --- | --- | --- |
| `mechanical.prony_shear_modulus` | **DMA 전단 모드 주파수 스윕 × 온도 스윕 → 마스터커브 구성 → Prony 피팅** (ISO 6721 / ASTM D4065). 온도 -30~80℃(전이영역 2~5℃ 간격), 주파수 0.01~100 Hz. 대상 = OCA·PSA·CPI·쿠션폼·방수 PSA·FPCB 접착층 | **DN1,DN2,DN5,DN9,DN10,DF1,DF2,DF8,DF9,BN8,BN10 — 10개 이상.** 저온 고각속도 폴딩 UTG 파단, 크리즈, 저온 딜라미네이션, 방수 PSA 박리, 펜드롭 — **점탄성이 지배하는 모든 모드**. tensile Prony{31}로 대체하려면 체적항이 있어야 하는데 그것도 0이다 |
| `mechanical.prony_bulk_modulus` / `prony_relative_bulk_modulus` | 정수압 완화 시험(PVT + 체적 완화) 또는 전단+인장 동시 측정으로 역산 | BN10,DF1 — 구속된 접착층의 체적 거동. 전단항만으로는 얇은 접착층의 구속 상태를 못 푼다 |
| `mechanical.hyperelastic_coefficient` / `_exponent` / `incompressibility_d` | 단축인장·평면인장·체적압축 3종 동시 피팅 (Ogden/Mooney-Rivlin), 압축률 0~80%, 변형률속도 1e-3~1e3 /s | **DN2,DN5,DF8,DF9** — 쿠션 폼·PSA 대변형역. densification 이후 **바닥침** 을 못 본다 = 펜드롭 흑점·압점 무라 예측 불가 |
| `mechanical.norton_coefficient` / `_exponent` | 정하중 크리프 시험, 온도 25~85℃ × 응력 0.01~1 MPa × 1e2~1e6 s | **DN2,DF1,DF7** — 크리즈 잔류의 비회복 성분, 둘레 PSA 장기 크리프. "펼친 후 24h" 잔류 곡률이 계산되지 않는다 |
| `interface.tack` | 루프택(ASTM D6195) / 프로브택(D2979), 온도 -20~60℃ × dwell × 압착압력 | BN8,BF5 — 조립 직후 초기 점착. 공정 직후 유동/들뜸 판정 |
| `physical.gas_solubility` | 헨리 상수 측정 — 전해액 중 CO2·C2H4·H2 용해도, 25~60℃ | **BN5,BF1** — 발생 가스 몰수를 파우치 기상 부피로 환산하는 항. 이게 없으면 가스 발생량은 계산해도 **두께 성장으로 번역되지 않는다** |
| `optical.photoluminescence_quantum_yield` | 적분구 PLQY, **박막 상태**(용액 아님) × 도판트 농도 × 온도 25~85℃ | DN8,DF5,DF6 |
| `optical.excited_state_lifetime` | 시간분해 PL(TCSPC), 온도 25~85℃ × 여기밀도 | DN8,DF5,DF6 |
| `optical.bimolecular_quenching_rate` | 전류밀도 스윕 하 과도 EL 감쇠 → TTA/TPQ 분리, 펄스 vs DC 분리 | DN8,DF5,DF6 |
| `optical.stern_volmer_constant` | 소광종 농도 스윕 PL 소광 실험 | DN8,DF5,DF6 |
| `acoustic.loss_factor` | DMA tanδ (ASTM E756), 온도 -20~60℃ × 주파수 0.1~1000 Hz | DN5,DF9 — 펜드롭 접촉시간 역수 대역의 감쇠. 충격 에너지 배분을 못 가른다 |

> 네 개의 optical 열화 키가 동시에 0이라는 것은 곧 번인 예측축이 통째로 없다는 뜻이다 — DN8(신규 구조 차등 전류밀도), DF5(UPC 경계선), DF6(미션 프로파일 번인)이 셋 다 여기서 멈춘다.

---

### C. 정의조차 없음 — 신규 키 제안

### C-1 ~ C-8 · 점탄성/파괴역학 (도메인 `mechanical`)

| # | 요구 물성 | 제안 키 | 못 보는 실패 모드 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | **시간-온도 중첩 이동인자 a(T)** — WLF C1·C2 또는 Arrhenius Ea, Tref 명시 | `mechanical.tts_shift_wlf_c1`, `mechanical.tts_shift_wlf_c2`, `mechanical.tts_shift_activation_energy`, `mechanical.tts_reference_temperature` | **DN1,DN2,DN9,DN10,DF1,DF2,DF8,DF9,BN3,BN8,BN10,BF5 — 12개 모드.** DB에 Prony 계열 키가 7종 있는데 **이동인자 키가 하나도 없다.** 즉 보유 중인 prony_relaxation_time{81}·prony_relative_modulus{77}도 측정 온도 밖에서는 쓸 수 없다. **DB 전체에서 단일 최대 레버리지 결손** |
| C-2 | **압밀 전곡선 + lock-up** — 두께방향 압축 응력-변형 전 구간, densification 개시 변형률, lock-up 후 접선강성 | `mechanical.compaction_curve`, `mechanical.densification_strain`, `mechanical.post_lockup_tangent_modulus` | **BN2,BN3,BF2,DF7.** 현 `compressive_strength{13}`는 스칼라라 초기 저강성→급경화 전이를 표현 못 한다. 이게 없으면 **팽창력-변위 곡선**이 안 나오고, 카드가 "틀리다"고 못박은 단일 스칼라 집중하중 근사로 되돌아간다 |
| C-3 | **Weibull 형상계수 m·특성강도 σ0** (유효면적/유효에지길이 규약 동반, 에지 모집단/면 모집단 분리) | `mechanical.weibull_modulus`, `mechanical.weibull_characteristic_strength`, `mechanical.weibull_effective_area_convention` | **DN4,DN5,DF3,DF9,BF10(MLCC).** 현 `flexural_strength{29}`는 스칼라 평균이라 **파손 확률**을 낼 수 없다. 카드가 "요소삭제 금지, 탄성+잔류응력+Weibull 후처리"로 규정한 판정 경로가 DB에서 끊긴다 |
| C-4 | **아임계 균열성장 v–K 파라미터** — A(v0), n, region I/II/III 경계 | `mechanical.subcritical_crack_growth_coefficient`, `mechanical.subcritical_crack_growth_exponent` | **DF3, DN1, DN4.** UTG **지연 파단** — "출하 시 통과, 수개월 뒤 필드 파손". 시간축이 없으면 원리적으로 예측 대상 밖 |
| C-5 | **DOC(압축깊이)·CT(중앙인장)** | `mechanical.depth_of_compression`, `mechanical.center_tension` | DN4,DF3,DF9. CS{3}·DOL{4}만으로는 사포면 낙하(a_eq vs DOC) 판별과 파쇄성 상한 판정 불가 |
| C-6 | **무기막 채널크랙 임계 변형률** | `mechanical.critical_cracking_strain` | **DN3,DF2.** TFE 다크스팟의 두 경로(채널크랙 vs 계면 박리) 중 하나를 못 세운다. 카드가 "추정값 대체 금지, 실측치 수령" 이라 명시 |
| C-7 | **전단 크리프 컴플라이언스 J(t)·회복률** | `mechanical.shear_creep_compliance`, `mechanical.creep_recovery_fraction` | DN2,DF1. 크리즈 3성분 중 "점탄성 크리프 미회복" 분율을 분리 못 함 |
| C-8 | **저장/손실탄성률 (T×f 스윕)** | `mechanical.storage_modulus`, `mechanical.loss_modulus` | DF2,DN5. `shear_modulus{20}`는 정적 스칼라라 OCA 저장탄성률 저온 급증을 못 담는다 |
| C-9 | **프레팅 마모율 (Archard k)·분진 입경 분포** | `mechanical.wear_rate_archard`, `mechanical.wear_debris_size_distribution` | BF4,BF9,BF10,DF10 — 그라파이트 분진 기인 저저항 쇼트·고스트터치. 카드가 "해석 자체 없음, 엣지 실링 규칙 수준" 이라 명시한 지점 |

### C-10 ~ C-13 · 계면 (도메인 `interface`)

| # | 요구 물성 | 제안 키 | 못 보는 실패 모드 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-10 | 두께방향 층간 인장 강도 (전극-분리막) | `interface.through_thickness_tensile_strength` | BN2,BN3 — 젤리롤 층간 분리. 인장-압축 비대칭의 인장측 |
| C-11 | **피로 CZM** — 사이클당 손상 dD/dN, Paris형 계수·지수 | `interface.fatigue_czm_coefficient`, `interface.fatigue_czm_exponent` | **DF2,BN10.** 20만 사이클 딜라미네이션 전진을 적분 못 함. 1회 하중 GIC만으로는 반복 폴딩 수명이 안 나온다 |
| C-12 | **크리프 박리 문턱 G_th 와 da/dt–G 곡선** | `interface.creep_debond_threshold_energy`, `interface.creep_debond_growth_rate` | **DF8** — 낙하 1회가 남긴 박리가 수개월에 걸쳐 전진해 침수로 발현. 사내 부재 축으로 카드가 명시 |
| C-13 | **온습도 사이클당 박리 전진 da/dN** | `interface.hygrothermal_debond_rate` | DF8,DF7 — 가장자리 들뜸의 사이클 성분 |

### C-14 ~ C-20 · 광학 (도메인 `optical`)

| # | 요구 물성 | 제안 키 | 못 보는 실패 모드 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-14 | **광탄성(응력-광학) 계수 C** (면내/면외, 파장별) | `optical.photoelastic_constant` | **DN9,DF4.** 구조 해석 결과를 광학 증상으로 **번역하는 유일한 계수**. 이게 없으면 잔류응력장은 계산해도 무라·무지개 얼룩으로 변환되지 않는다 |
| C-15 | 면내 리타데이션 Re·두께방향 Rth 와 파장분산 | `optical.retardation_in_plane`, `optical.retardation_thickness` | DN6,DF4 — 경사 입사 반사색, 원편광판 λ/4 붕괴 |
| C-16 | 발광 다이폴 배향 Θ | `optical.dipole_orientation_ratio` | DN6 — 마이크로캐비티 각도별 스펙트럼 |
| C-17 | 각도분해 산란 BSDF/BRDF (ABg·Harvey-Shack) | `optical.bsdf_abg_parameters` | DN7 — UPC 플레어. `haze{14}`는 스칼라라 대체 불가 |
| C-18 | 휘도 붕괴 파라미터 — 전류밀도 가속지수 n, stretched exponential β, τ0 | `optical.luminance_decay_current_exponent`, `optical.luminance_decay_beta`, `optical.luminance_decay_tau0` | **DN8,DF5,DF6** — 번인 3모드 전부 |
| C-19 | 전류효율 cd/A 열화 곡선 | `optical.current_efficiency_decay` | DN8,DF5 |
| C-20 | 편광자 편광도(이색비)의 습열·변형 의존 | `optical.polarization_efficiency` | DF4 — `transmittance{43}`만으로는 소등 반사 누설 계산 불가 |

### C-21 ~ C-24 · 물리 (도메인 `physical`)

| # | 요구 물성 | 제안 키 | 못 보는 실패 모드 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-21 | 액체 표면장력 | `physical.surface_tension` | **BN9** — 모세관 침투의 구동력. `surface_energy{22}`는 고체 표면용 |
| C-22 | 임의 액체 접촉각 (전해액 vs 전극·분리막) | `physical.contact_angle` (액체종을 조건축으로) | **BN9** — `contact_angle_water{39}`는 물 전용. 전해액 젖음 각도 없이는 Washburn 해석 불가 |
| C-23 | 다공질 절대투과율 K (m²) | `physical.permeability_absolute` | **BN9** — Darcy 항. 신규 전극 구조의 소킹 시간 역산 불가 |
| C-24 | 굴곡도 / Bruggeman 지수 | `physical.tortuosity`, `physical.bruggeman_exponent` | BN4,BN9,BF7 — 유효 수송계수 보정. porosity{8}만으로는 P2D가 닫히지 않는다 |

### C-25 ~ C-33 · 신규 도메인 `electrochemical` (현재 DB에 도메인 자체가 없다)

| # | 요구 물성 | 제안 키 | 못 보는 실패 모드 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-25 | 개회로 전위 곡선 U(x, T), 양극/음극 각각 | `electrochemical.open_circuit_potential` | **BN4,BF7** — 국부 음극 전위 마진 η_neg = φ_s − φ_e − U_neg. 리튬 석출 판정의 기준선 |
| C-26 | 교환전류밀도 i0 (삽입 반응 / 석출 반응 각각) | `electrochemical.exchange_current_density` | **BN4,BF7** — Butler-Volmer 계면반응. 석출 부반응을 모델에 넣을 수 없다 |
| C-27 | 엔트로피 계수 dU/dT | `electrochemical.entropy_coefficient` | BN6,BF6 — 가역 발열항. 이것 없이는 충전 중 셀 온도가 계통적으로 어긋난다 |
| C-28 | 이온 이송률 t₊ | `electrochemical.transference_number` | BN4,BF3,BF7 |
| C-29 | 셀 내부저항 DCIR 3축 맵 / Randles 등가회로 상수 | `electrochemical.internal_resistance_dcir`, `electrochemical.randles_parameters` | **BN6,BN7,BF3,BF4,BF6** — SPO 마진 사슬, 급속충전 발열, 열이력 누적 |
| C-30 | OCV-SOC 곡선의 온도·히스테리시스 의존 | `electrochemical.ocv_soc_curve` | BF3 — 저온·저잔량 전압 마진의 출발점 |
| C-31 | 가스 발생 kinetics — 빈도인자 A, 가스종별 수율 | `electrochemical.gas_generation_rate`, `electrochemical.gas_yield_fraction` | **BN5,BF1** — 비가역 가스 스웰링. 카드가 "용량 열화를 대리 지표로 삼는 것은 원리적으로 틀리다"고 금지한 이상 이 키 없이는 대안이 없다 |
| C-32 | 자기방전율 | `electrochemical.self_discharge_rate` | BF8 — 유통 체류 중 과방전 진입 확률 |
| C-33 | 열화 파라미터 — 캘린더 SOC 지수, 사이클 C-rate·DOD 지수, Ah 처리량 계수 | `electrochemical.calendar_aging_soc_exponent`, `electrochemical.cycle_aging_crate_exponent`, `electrochemical.cycle_aging_dod_exponent` | BF6 — SOH 미달·"충전이 느려졌다" 클레임 |

### C-34 ~ C-37 · 기타

| # | 요구 물성 | 제안 키 / 도메인 | 못 보는 실패 모드 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-34 | **접촉저항** (BTB 접점·핀·용접부) 및 프레팅 이력 의존 | `electrical.contact_resistance`, `electrical.contact_resistance_fretting_slope` / `electrical` | **BN7,BF3,BF4,BF9** — 간헐 저항 상승·순간 개방·SPO 경로 저항 예산 |
| C-35 | TFT Vth 시프트 계수 (NBIS/PBTS, 스트레스 시간 멱지수 β) | `electrical.vth_shift_coefficient`, `electrical.vth_shift_time_exponent` / `electrical` | DF5,DF6 — 번인의 전기적 성분(보상 가능분)과 재료 성분(비가역)의 분리 |
| C-36 | **셀 면방향 국부 두께 성장 분포 맵** (필드형 물성) | `mechanical.swelling_strain_field` / `mechanical` + **스키마 확장** | **BN1,BF7,DF7** — 판정 지표가 평균 두께가 아니라 **국부 최대 두께 필드**. 현 DB는 스칼라/조건부 스칼라만 담으므로 **레코드 구조 자체의 확장**이 필요하다 |
| C-37 | 조립체 한계 곡선 — (스트레인, 스트레인율) 허용 한계, 눌림 무라 임계 접촉압력, 패널 내부층 압축·전단 임계 | `assembly.board_strain_rate_limit_curve`, `assembly.mura_threshold_pressure`, `assembly.panel_layer_damage_limit` / **신규 도메인 `assembly`** | BN7,DN5,DF7,DF9 — 단품 재료가 아니라 **부품·솔더·기판·패드 조합**의 특성이라 현 재료 taxonomy 에 들어갈 자리가 없다 |

### C-부속 · 재료 DB 범위 자체를 벗어난 입력 (별도 저장소 필요)

실사용 미션 프로파일(온도×SOC 결합 히스토그램, APL 히스토그램, HBM 시간, 사용자 분위), 유통 경로 온도 이력 분포, 전극 정렬 산포(오버행 σ·평균 편향·드리프트), 합착 축 방위 오차 분포, 표면 결함 도입 이력, 팩 대기 소비전류, 잔상 시인 한계 ΔL/L(SEMU/JND), 남은 실링 폭 대비 누설 확률 함수 — 8종. 이것들은 물성이 아니라 사용 조건·공정 산포·지각 임계다. 재료 DB에 억지로 넣지 말고 별도 "조건·산포 저장소"로 분리하되, 물성 레코드와 조인 가능한 키 규약을 함께 정의해야 한다. 현재 사내에 이 저장소가 존재하는지는 지식카드에 근거가 없다 — 사내 지식 공백.

---

### 우선순위 — 가장 많은 실패 모드를 막는 물성 상위 10

| 순위 | 물성 | 분류 | 차단 모드 수 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **시간-온도 중첩 이동인자 a(T) (WLF C1·C2 / Arrhenius Ea, Tref)** | **C-1** | **12** | DB에 Prony 계열 키가 7종 있는데 이동인자 키가 0종이다. 이 하나가 없으면 이미 확보한 `prony_relaxation_time{81}`·`prony_relative_modulus{77}`·`prony_tensile_modulus{31}`이 **측정 온도 밖에서 전부 무효**가 된다. 즉 **투자 없이 기존 자산 189건을 살려내는 유일한 키**다. 저온(-20℃) 폴딩과 장시간(1e7 s) 유지가 요구의 양 끝인데, 두 극단 모두 Tref 밖이다 |
| **2** | **`mechanical.prony_shear_modulus`** | **B (0)** | **10+** | 접착층·OCA·PSA·폼은 **전단이 지배 모드**인데 전단 Prony 항이 하나도 없다. DN1(저온 폴딩 UTG 파단)·DF1(크리즈)·DF2(저온 딜라미)·DF8(방수 PSA)·DF9(펜드롭)·BN8·BN10이 전부 여기서 멈춘다. 인장항{31}으로 대체하려면 체적항이 필요한데 그것도 0 |
| **3** | **젤리롤 면외 압축 전곡선 + lock-up (compaction curve, densification strain)** | **C-2** | 4 (BN2,BN3,BF2,DF7) | 모드 수는 적지만 **심각도 최상위 4건**을 통째로 막는다. 이게 없으면 카드가 "틀리다"고 명시적으로 규정한 **팽창력 단일 스칼라 집중하중** 방식으로 되돌아가고, 기구를 보강할수록 반력이 커지는 물리가 소실된다. `compressive_strength{13}`은 스칼라라 대체 불가 |
| **4** | **`mechanical.swelling_strain` — 4축 확장 (SOC×온도×사이클×가압)** | **A2 (5)** | 5+ (BN1,BN2,BF1,BF7,DF7) | 배터리 스웰링 캐스케이드 — 세트 클리어런스 소진 → 디스플레이 눌림 무라 → 백커버 들뜸 → EOL 낙하 초기조건 변화 — **전체의 뿌리 구동량**. 키는 있고 값이 5재료뿐이라 **투자 대비 회수가 가장 빠른 항목**. 가압/무가압 구분 명시가 필수(카드 규칙) |
| **5** | **신규 도메인 `electrochemical` — U(x,T), i0, dU/dT, DCIR, OCV, 가스 kinetics** | **C-25~C-33** | **8** (BN4,BN5,BN6,BF1,BF3,BF6,BF7,BF8) | 도메인 자체가 DB에 없다. 카드가 "파라미터를 아무리 다시 피팅해도 없는 물리는 나오지 않는다 — 모델 구조 문제" 라고 규정한 지점 전부가 여기다. 리튬 석출 knee, 가스 스웰링, SPO, 급속충전 시간 미달, 열이력 누적 — **배터리 실패 모드의 절반**. 단, 항목 수가 많아 단계 착수가 필요(1단계 = U_neg + i0 + dU/dT) |
| **6** | **`chemical.activation_energy` — 반응 경로별 다수준 확장** | **A2 (1)** | **10** | 관측 1재료. 가스 발생·SEI·캘린더 열화·OLED 열화·Peck 습도·응력부식이 전부 이 키를 쓴다. **Ea 없이는 모든 가속시험이 실사용 조건으로 환산되지 않는다** — 즉 가속시험 자산 전체의 가치를 결정하는 키. 채우는 비용은 온도 3수준 이상 다수준 시험이라 상대적으로 낮다 |
| **7** | **CZM 3종 세트 — `cohesive_strength{3}` + GIC{53}/GIIC{26}의 환경 조건축(온도×습도×시효×속도)** | **A2 + 조건공백** | 8 (BN8,BN10,BF4,BF5,DN3,DF2,DF7,DF8) | 카드가 "에지 응력 특이점 때문에 최대응력 판정은 메쉬에 따라 결론이 뒤집힌다 — 에너지/CZM 지표로만 판정" 이라고 못박았으므로 **우회로가 없다**. GIC는 53재료로 양이 있으나 요구는 4축(온도·RH·85/85 에이징·박리속도)이고, 짝인 최대 트랙션은 3재료뿐이라 **CZM 요소를 세울 수 없다** |
| **8** | **폼 대변형 3종 — `hyperelastic_*`{0} + `compression_set`{1}** | **B + A2** | 6 (DN2,DN5,DF1,DF7,DF9,BN3) | 쿠션 폼의 **바닥침(스트로크 소진)** 이 펜드롭 흑점·압점 무라·크리즈·눌림 무라의 공통 임계다. 신품 물성만으로는 "출하 통과, 1년 뒤 필드 불량" 이라는 시장 반복 불량의 전형을 원리적으로 못 본다 |
| **9** | **Weibull (m, σ0) + DOC/CT** | **C-3, C-5** | 5 (DN4,DN5,DF3,DF9,BF10) | 카드가 규정한 판정 경로("탄성 해석 + 잔류응력 + Weibull 후처리, 요소삭제 금지")의 **후처리 입력 자체가 DB에 없다**. `flexural_strength{29}`는 스칼라 평균이라 파손 **확률**을 낼 수 없다 — 결정론 합부만 나오고 두께 산포·에지 flaw가 들어가지 않는다. UTG와 MLCC 양쪽에 동시 적용 |
| **10** | **`mechanical.friction_coefficient` — 프레팅·층간 슬립 2모드 확장** | **A2 (2)** | **7** (BN7,BF4,BF9,DN2,DN10,DF1,DF9) | 관측 2재료로 7개 모드를 물고 있다. 두 물리가 전혀 다르다 — (a) 프레팅 미세 슬립(진폭 1~50 µm × 1e3~1e6 사이클)과 (b) 적층 층간 슬립(접촉압 0.01~1 MPa). **크리즈 3성분 중 "층간 슬립 잔류" 를 넣지 못하면 크리즈 상대 비교조차 성립하지 않는다.** 시험 비용이 낮아 회수가 빠름 |

차순위(11~14) — `optical` 열화 4종 전부 0(번인 축 통째, DN8·DF5·DF6) / 광탄성 계수 C(구조→광학 번역의 유일 계수, DN9·DF4) / `thermal.thermal_resistance{2}`(급속충전 병목 노드, BN6·BF6) / `structure.layer_thickness{12}`(11개 모드가 물고 있으나 12재료).

---

### 판정 요지

1. DB의 강점은 "스칼라 재료 상수"에 있고, 과제가 요구한 것은 전부 "조건 의존 함수"다. youngs_modulus 402건이 있어도 저온 폴딩은 못 푼다 — 필요한 것은 G'(T, f)와 a(T)이기 때문이다.

2. 가장 값싼 승리는 이미 있는 자산을 살리는 것이다. 이동인자 a(T)(C-1) 하나로 Prony 189건이 사용 가능해지고, swelling_strain(4위)·activation_energy(6위)·friction_coefficient(10위)는 키가 이미 정의돼 있어 시험만 붙이면 된다.

3. 가장 비싼 결손은 도메인 부재다. `electrochemical` 도메인(C-25~33), 필드형 물성 스키마(C-36), 조립체 도메인(C-37), 조건·산포 저장소(C-부속) 넷은 taxonomy 확장이 선행되어야 시험 데이터를 받을 그릇이 생긴다.

4. 사내 지식 공백 명시 — 지식카드에 근거가 없어 이 대조에서 판단하지 않은 것 — (a) DB 레코드가 함수/곡선형 데이터를 담을 수 있는지(조건부 스칼라만인지), (b) 관측 재료 수가 스마트폰 BOM 재료를 얼마나 덮는지(544건 중 실제 적용 재료 비율), (c) quality_tier 분포와 조건축 완결성, (d) 조건·산포 저장소의 사내 존재 여부. 이 넷은 인벤토리 문서와 지식카드 어디에도 기재가 없다.

# 5. 종합 — 실행 계획

## 5-1. 문제 구조 — 두 도메인의 공통 뿌리

배터리와 디스플레이는 실패 모드가 전혀 다른데 예측 실패의 뿌리는 같다. 도출된 물성 요구 313건의 조건축 분포가 그것을 보여준다.

| 조건축 | 요구 물성 수 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 온도 | 254 | 지배 조건축. 물성 하나를 상온 1점으로 갖는 것은 사실상 갖지 않은 것과 같다 |
| 사이클·시간 | 90 | 경시 열화축. 출하 시점 물성만으로는 시장 불량을 예측할 수 없다 |
| 변형률속도 | 48 | 낙하·충격축. 준정적 값으로 동적 사건을 풀면 하중 경로가 오배분된다 |
| 습도·확산 | 48 | 침투·수송축. 봉지·접착 계면의 장기 신뢰성을 지배한다 |
| SOC·전기화학 | 45 | 배터리 고유축. 현 DB 에 도메인 자체가 없다 |
| 방향·이방성 | 29 | 적층·권취 구조축. 등방 단일값으로는 구조 변경 효과가 해석에 안 나타난다 |
| 주파수 | 24 | 점탄성축. Prony·시간-온도 이동인자가 있어야 성립한다 |
| 계면 | 18 | 이종 접합축. 신규 구조가 늘수록 계면 수가 늘고 파괴가 계면으로 옮겨간다 |

공통 뿌리는 하나다 — 물성을 스칼라로 갖고 있고 조건축으로 갖고 있지 않다.

온도축이 254건으로 압도적인데, 이는 재료 DB 에 값이 없다는 뜻이 아니라 '있는 값이 어느 조건에서 잰 것인지 모른다'는 뜻이다. 신규 구조는 사용 조건을 기존 경험 범위 밖으로 밀어내므로, 조건축 없는 물성은 신규 구조에서 가장 먼저 무력해진다. 배터리는 여기에 SOC·전기화학축이, 디스플레이는 계면·이방성축이 하나씩 더 얹힌다.

## 5-2. 해석 체계 — 사내 도구로 어디까지 되는가

| 도구 가용성 | 해석 수 | 처방 |
| --- | --- | --- |
| 사내 도구로 가능 | 14 | 물성만 채우면 즉시 착수. LS-DYNA·Code_Aster·OpenRadioss 로 커버 |
| 부분 가능 | 14 | 솔버는 있으나 구성모델·전처리 파이프라인이 없다. 모델링 체계부터 세워야 한다 |
| 불가·사내 공백 | 12 | 해석 자체가 사내에 없다. 도입 여부를 먼저 결정해야 한다 |

해석 40건 중 물성만 채우면 바로 돌릴 수 있는 것이 14건이다. 당장의 병목은 해석 능력이 아니라 물성이다.

'부분 가능' 14건은 솔버가 있어도 구성모델이 없는 경우로 셀 이방성 균질화·압밀 lock-up 이 대표다. '불가·사내 공백' 12건은 전기화학·광물리처럼 해석 체계 자체가 사내에 없는 영역이라, 물성을 채워도 열리지 않는다.

## 5-3. 재료 DB 확충 로드맵

가장 많은 실패 모드를 막는 순서로 3단계를 제안한다. 근거는 요구 빈도와 대조 결과다.

| 단계 | 무엇을 | 왜 먼저인가 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 — 조건축 확장 | 이미 값이 있는 물성에 온도축을 붙인다(영률·열전도·CTE·전기전도·점탄성 Prony). 가장 많이 요구된 키: structure.layer_thickness(11회), mechanical.youngs_modulus(10회), mechanical.prony_shear_modulus(10회), chemical.activation_energy(9회), physical.diffusion_coefficient(8회) | 새 시험 없이 기존 재료를 온도 스윕으로 재측정하면 되고, 254건의 온도축 요구를 한 번에 덮는다 |
| 2단계 — 실질 공백 해소 | 키는 있으나 관측 재료가 극소인 것 — chemical.activation_energy(1건)가 최우선. structure.layer_thickness(12건)는 디스플레이 11개 모드가 물고 있다 | 활성화에너지가 없으면 모든 가속시험을 실사용 조건으로 환산할 수 없다 — 가속시험 체계 전체가 근거를 잃는다 |
| 3단계 — 신규 도메인·키 신설 | electrochemical 도메인 신설(현 DB 에 도메인 자체가 없다), 젤리롤 균질화 압밀 곡선, OLED 소자 열화 물성, 면방향 분포형 물성을 담을 스키마 | 배터리 전기화학과 셀 균질화는 키를 만들지 않으면 값을 만들어도 저장할 자리가 없다 |

## 5-4. 이 계획으로도 예측할 수 없는 것

사용자 사용 패턴 — 듀티·충전 습관·보관 온도 이력은 물성이 아니라 필드 데이터다. 가속시험의 환산 대상이 되는 실사용 프로파일 자체는 텔레메트리로만 얻는다.

공정 산포 — 물성은 재료의 성질이고 불량은 공정 산포에서도 온다. 조립 공차·라미 조건·경화 이력은 재료 DB 가 아니라 공정 데이터에 있다.

이종 계면의 실제 상태 — DB 의 계면 물성은 표준 시편 값이다. 실제 세트의 계면은 전처리·오염·경화 이력에 따라 달라지며 그 편차는 물성표로 닫히지 않는다.

판정 계층 — 디스플레이는 보정 소프트웨어가 물리량과 관측 사이에 끼어 있어, 물성·해석이 맞아도 '화면에 보이는 것'은 별도 모델이 필요하다.

## 5-5. 사내 지식 공백

각 범주의 지식카드에서 답을 찾지 못한 항목이다. 이번 도출이 근거를 대지 못한 부분이므로 그대로 다음 확보 대상이 된다.

배터리 — 신규 구조 개발 중 예측 실패 — 16건

전기화학 결합 물성 카테고리 자체가 사내 재료 DB(정의 157종)에 없다 — 고상 리튬 확산계수, 교환전류밀도, 전해액 이온전도도·전달수, OCP-화학량론 곡선, SEI·석출 반응 파라미터 어느 것도 정의되어 있지 않아 P2D나 석출 부반응 모델을 구성할 입력이 원천적으로 없다. 전기화학 모델의 필요성은 카드가 말하지만 그 입력의 소재는 어디에도 없다.

젤리롤·스택 균질화 물성의 물성키가 없다 — 이방성 압밀(압축) 곡선, lock-up 변형률, 두께방향 층간 인장 강도·CZM 파라미터, 변형률속도 의존성이 재료 인벤토리에 정의조차 되어 있지 않다. 카드는 '문헌값 유용은 위험'이라고 경고할 뿐 사내 실측 절차·시편 규격·합격 기준을 제시하지 않는다.

SOC·온도·사이클 의존 팽창 고유변형 함수가 없다 — mechanical.swelling_strain 관측이 5건뿐이고 조건축이 붙어 있지 않다. '실측 기반 팽창 함수'를 P2D에 건다는 방법론만 있고 그 함수의 실체가 없다.

셀 열물성이 등방 스칼라 수준에 머문다 — 젤리롤의 면내/두께방향 이방성 열전도, 엔트로피(가역) 발열 계수, 탭·파우치·계면 접촉열저항이 없어 셀 내부 온도 구배와 NTC 위치 대표성을 풀 수 없다.

가스 발생 속도론이 없다 — 전해액 산화 분해의 전위·온도·SOC 의존 반응 모델과 파라미터가 사내 지식에 없고, chemical.activation_energy 관측이 1건뿐이라 온도 가속·Arrhenius 외삽의 근거조차 성립하지 않는다.

전해액 함침 관련 물성이 전무하다 — 전해액 표면장력·점도, 전극·분리막에 대한 접촉각, 다공질 투과율이 없다. physical.contact_angle_water 39건은 물 기준이라 대체재가 되지 못하고 porosity도 8건에 그친다.

배터리 — 시장 불량 — 18건

재료 DB에 전기화학 물성 카테고리 자체가 없다. material_inventory의 11개 도메인(mechanical·optical·thermal·chemical·physical·electrical·interface·structure·magnetic·rheological·acoustic) 어디에도 리튬 고상 확산계수, 교환전류밀도, 전해액 이온전도도, 전달계수, 엔트로피 계수(dU/dT), 전극 다공도·굴곡

충방전 팽창변형률(mechanical.swelling_strain)의 관측 재료가 5건뿐이며, SOC·온도·실리콘 함량·전극 압연밀도에 따른 팽창 함수 형태가 없다. 가역 호흡조차 실측 기반 함수 없이 문헌 대표값(흑연 13%)에 의존한다.

비가역 가스 스웰링을 예측하는 모델도 그 입력 물성도 없다. 온도·상한전압·전해액 조성에 따른 가스 발생 속도와 조성(CO2 등), 발생 가스의 파우치 내 압력-체적 관계가 사내에 정리돼 있지 않다. EOL 성장은 예측이 아니라 8~10% 관행 숫자로 대체돼 있다.

젤리롤·스택 균질화 물성의 조건 의존 데이터가 없다. 수명말기 두께 성장 상태, SOC, 저온, 낙하 변형률속도에서의 이방성 압축 곡선과 lock-up 시점이 없어, 시장 불량이 실제로 나는 조건의 셀 강성을 해석에 넣을 수 없다.

파우치 외장(알루미늄 라미네이트)과 실링부(CPP 실란트)의 물성이 없다. 실링 강도, 가스 내압 하 크리프, 벤트 개방 압력, 층간 접착에너지, 수분·가스 투과가 모두 비어 있다. 지식카드는 '실링부 벤트가 파우치 셀의 사실상 전부'라고 하면서도 정량 물성을 갖고 있지 않다.

분리막(PE/PP)의 물성값이 없다. material-twin-analyst에는 'PE/PP Separator'라는 재질 항목만 존재하고 셧다운 온도, 열수축률, 천공강도, MD/TD 이방성 인장 같은 안전 판정에 직결되는 값이 관측되지 않는다. 흑연 음극·실리콘 음극·도전재도 재질명만 있는 상태다.

디스플레이 — 신규 구조 개발 중 예측 실패 — 14건

전단 점탄성 물성 전무 — prony_shear_modulus {0}, prony_relative_bulk_modulus {0}, prony_bulk_modulus {0}. 인장 Prony는 81/77/31건 확보돼 있으나, 폴딩·크리즈·층간 슬립은 전단이 지배 모드다. 지금은 인장 완화 스펙트럼을 전단에 대용하고 있고 그 오차 크기를 아무도 모른다.

대변형·장기 크리프 구성모델 입력 부재 — hyperelastic_coefficient {0}, hyperelastic_exponent {0}, incompressibility_d {0}, norton_coefficient {0}, norton_exponent {0}, compression_set {1}, friction_coefficient {2}. 쿠션 폼·OCA의 대변형 압축과 크리프 잔류, 층간 슬립

박막 계면 CZM 3파라미터 중 최대 트랙션 실측이 3건(cohesive_strength {3}), tack {0}. 게다가 GIC/GIIC 취득에 쓰는 ASTM D5528·D7905가 복합재 적층판 기준이라 수십 µm 디스플레이 접착층용 시편·시험법이 사내에 정립돼 있지 않다 — 시험법 자체가 공백이다.

배리어·투습 물성 공백 — WVTR {5}, 수분투과도 {3}, 포화 수분농도 Csat {5}, 흡습팽창계수 CHE {1}. TFE 크랙 이후 '수분 침투 → 암점 성장'의 속도를 정량화할 수 없어 크랙 발생 여부만 알고 심각도·잠복기를 모른다.

OLED 소자 열화 동역학 물성 전무 — PLQY {0}, 여기상태 수명 {0}, 이분자 소광 속도상수 {0}, Stern-Volmer 상수 {0}, 내자외선성 {0}. 번인·롤오프 메커니즘 설명 카드는 있으나 예측에 넣을 숫자가 하나도 없다.

사내 sim-* 21개 도메인 목록에 (1) OLED 소자 열화·수명 예측, (2) 터치/센서 정전용량 전기해석, (3) 구조 응력 → 광학 출력(무라·반사) 연성이 존재하지 않는다. 즉 디스플레이 신규 구조의 핵심 실패 모드 상당수가 '풀 해석이 없는' 상태다.

디스플레이 — 시장 불량 — 13건

COE/pol-less 구조의 시장 열화 카드가 없다. 필드 축 지식카드 전체에 COE·pol-less가 0건이고 설계 축(knowledge_disp_new.md)에만 투과율 관점 카드 1건이 있을 뿐이다. 컬러필터 색소의 광·열 열화, 블랙PDL 열화, 원편광판 제거 후 외광 반사 증가의 장기 필드 모드가 정의되어 있지 않다.

롤러블 관련 카드가 0건이다. 권취·전개 반복, 롤 곡률의 시간 변화, 슬라이딩 마모·이물 유입 같은 롤러블 고유 시장 불량 모드가 사내 지식으로 존재하지 않는다.

응력-광학(광탄성) 결합 축이 통째로 없다. 재료 물성 정의에 응력광학계수 항목 자체가 없고 birefringence는 10건뿐이며, 기계 해석의 잔류응력을 Re·축 분포로 변환하는 해석 카드도 없다.

Prony 전단·체적 항이 관측 0건이다(prony_shear_modulus, prony_bulk_modulus, prony_relative_bulk_modulus). 크리즈·딜라미네이션을 지배하는 것이 전단 완화인데 보유한 것은 인장 항 31건과 완화시간 81건뿐이라, 폴더블 스택 해석의 핵심 입력이 비어 있다.

대변형·장기 크리프 물성이 없다. 초탄성 계수·지수 0건, 비압축 파라미터 0건, Norton 크리프 계수·지수 0건, 압축영구변형 1건이다. 쿠션 폼·OCA의 densification과 에이징 후 바닥침을 풀 수 없다.

OLED 발광재료 열화 물성이 전부 0건이다(PLQY, 여기상태 수명, 이분자 소광 속도상수, Stern-Volmer 상수). 번인·UPC 차등 열화를 사전 계산할 재료 파라미터와 수명 가속식(전류밀도 멱지수, 활성화에너지) 카드가 모두 없다.

# 부록 A. 근거와 방법

전문가 지식카드 — 사내 722명·레코드 22,412건 중 하드웨어 11개 도메인 249명에게 문제 축 5개(배터리 신규/시장, 디스플레이 신규/시장, 예측)로 agent_search(hybrid) 질의. 1,245건 전량 히트, 발췌 총 117만 자.

재료 DB — MaterialTwin 실측. 재료 544건, 카테고리 polymer 300, metal 80, composite 74, ceramic 44, rubber 24, foam 22. 물성 정의 157종(11개 도메인, 68종 표준 명시, 113종 조건 의존), 값 관측 키 134종, 재료당 물성 평균 41.7종·최대 512종.

도출 방식 — 범주별로 (1) 지식카드 기반 실패 모드 정의 → (2) 해석법·복합물성 도출 → (3) 재료 DB 대조 → (4) 종합. 각 단계는 앞 단계 산출을 입력으로 받는다.

한계 — 지식카드에 없는 것은 각 범주의 '사내 지식 공백'에 명시했다. 물성 키 매핑은 이름 기반 추정이라 실제 저장 여부는 키별로 재확인이 필요하다.

# 부록 B. 재료 DB 물성 인벤토리(도메인별)

정의된 물성과 실측 보유 현황이다. `{n}` 은 그 물성 값을 가진 재료 수이며 0이면 정의만 있고 값이 없다.

### mechanical — 정의 54종 / 값 관측 46종

`mechanical.youngs_modulus` 영률 (Pa) [ASTM E111] (조건부) {402}

`mechanical.yield_strength_at_rate` 변형률속도별 항복강도 (Pa) (조건부) {141}

`mechanical.tensile_strength` 인장강도(UTS) (Pa) [ISO 6892] (조건부) {133}

`mechanical.elongation_at_break` 파단연신율 (1) [ISO 6892] (조건부) {111}

`mechanical.poisson_ratio` 포아송비 (1) [ASTM E132] (조건부) {85}

`mechanical.prony_relaxation_time` Prony 완화시간 (s) (조건부) {81}

`mechanical.prony_relative_modulus` Prony 상대완화계수 (1) (조건부) {77}

`mechanical.yield_strength` 항복강도 (Pa) [ISO 6892] (조건부) {56}

`mechanical.hardness_vickers` 비커스 경도 (HV) [ISO 6507] {55}

`mechanical.anand_constant` Anand 점소성 상수 (1) (조건부) {45}

`mechanical.fatigue_strength_coefficient` 피로강도계수 σf' (Pa) [ASTM E466] (조건부) {41}

`mechanical.fatigue_strength_exponent` 피로강도지수 b (1) [ASTM E466] (조건부) {41}

`mechanical.fatigue_ductility_coefficient` 피로연성계수 εf' (1) [ASTM E606] (조건부) {33}

`mechanical.fatigue_ductility_exponent` 피로연성지수 c (1) [ASTM E606] (조건부) {33}

`mechanical.morrow_energy_coefficient` Morrow 에너지 계수 (1) (조건부) {33}

`mechanical.morrow_energy_exponent` Morrow 에너지 지수 (1) (조건부) {33}

`mechanical.prony_tensile_modulus` Prony 인장완화 항 (Pa) (조건부) {31}

`mechanical.johnson_cook_damage` Johnson-Cook 파괴상수 (1) (조건부) {30}

`mechanical.flexural_strength` 굽힘강도 (Pa) [ISO 178] {29}

`mechanical.fatigue_strength` 피로한도 (Pa) (조건부) {26}

`mechanical.creep_rate` 정상상태 크리프율 (1/s) (조건부) {23}

`mechanical.fracture_toughness` 파괴인성 (Pa*m^0.5) [ASTM E399] (조건부) {21}

`mechanical.shear_modulus` 전단탄성계수 (Pa) (조건부) {20}

`mechanical.johnson_cook_c` Johnson-Cook C (율속감도) (1) (조건부) {18}

`mechanical.flexural_modulus` 굽힘탄성계수 (Pa) [ISO 178] {16}

`mechanical.property_retention` 노화 후 물성 유지율 (1) (조건부) {16}

`mechanical.bulk_modulus` 체적탄성계수 (Pa) (조건부) {14}

`mechanical.compressive_strength` 압축강도 (Pa) (조건부) {13}

`mechanical.johnson_cook_a` Johnson-Cook A (초기항복) (Pa) (조건부) {13}

`mechanical.johnson_cook_b` Johnson-Cook B (경화계수) (Pa) (조건부) {13}

`mechanical.johnson_cook_n` Johnson-Cook n (경화지수) (1) (조건부) {13}

`mechanical.impact_strength_izod` 아이조드 충격강도 (J/m) [ASTM D256] (조건부) {11}

`mechanical.cowper_symonds_c` Cowper-Symonds C (1/s) (조건부) {9}

`mechanical.cowper_symonds_p` Cowper-Symonds p (1) (조건부) {9}

`mechanical.darveaux_constant` Darveaux 균열 상수 (1) (조건부) {8}

`mechanical.dynamic_increase_factor` 동적증가계수(DIF) (1) (조건부) {6}

`mechanical.johnson_cook_m` Johnson-Cook m (온도연화지수) (1) (조건부) {6}

`mechanical.hardness_rockwell_c` 로크웰 경도 C (HRC) [ISO 6508] {5}

`mechanical.swelling_strain` 충방전 팽창변형률 (1) (조건부) {5}

`mechanical.depth_of_layer` 이온교환 깊이(DOL) (m) [ASTM C1422] {4}

`mechanical.surface_compressive_stress` 표면압축응력(CS) (Pa) [ASTM C1422] (조건부) {3}

`mechanical.friction_coefficient` 마찰계수 (1) [ASTM D1894] (조건부) {2}

`mechanical.prony_long_term_modulus` Prony 장기 평형계수 (Pa) (조건부) {2}

`mechanical.compression_set` 압축영구변형 (1) [ASTM D395] (조건부) {1}

`mechanical.cure_shrinkage` 경화수축률 (1) [ASTM D2566] (조건부) {1}

`mechanical.hardness_shore_a` 쇼어 A 경도 (ShoreA) [ASTM D2240] {1}

`mechanical.hyperelastic_coefficient` 초탄성 계수 (Pa) (조건부) {0}

`mechanical.hyperelastic_exponent` 초탄성 지수 (1) (조건부) {0}

`mechanical.incompressibility_d` 비압축 파라미터 D (1/Pa) (조건부) {0}

`mechanical.norton_coefficient` Norton 크리프 계수 A (1) (조건부) {0}

`mechanical.norton_exponent` Norton 크리프 지수 n (1) (조건부) {0}

`mechanical.prony_bulk_modulus` Prony 체적탄성률 항 (Pa) (조건부) {0}

`mechanical.prony_relative_bulk_modulus` Prony 상대 체적계수 (1) (조건부) {0}

`mechanical.prony_shear_modulus` Prony 전단탄성률 항 (Pa) (조건부) {0}

### optical — 정의 18종 / 값 관측 10종

`optical.refractive_index` 굴절률 (1) (조건부) {217}

`optical.extinction_coefficient` 소광계수 (1) (조건부) {84}

`optical.emissivity_total` 전방사율 (1) [ASTM E408] (조건부) {65}

`optical.abbe_number` 아베수 (1) {63}

`optical.reflectance` 반사율 (1) (조건부) {62}

`optical.transmittance` 투과율 (1) (조건부) {43}

`optical.absorptance_solar` 태양흡수율 (1) [ASTM E903] {15}

`optical.haze` 헤이즈 (1) [ASTM D1003] {14}

`optical.birefringence` 복굴절 (1) (조건부) {10}

`optical.emissivity_spectral` 분광방사율 (1) (조건부) {7}

`optical.bimolecular_quenching_rate` 이분자 소광 속도상수 (m^3/(mol*s)) (조건부) {0}

`optical.excited_state_lifetime` 여기상태 수명 (s) (조건부) {0}

`optical.gloss_60deg` 광택(60도) (GU) [ASTM D523] {0}

`optical.molar_absorptivity` 몰흡광계수 (m^2/mol) (조건부) {0}

`optical.photoluminescence_quantum_yield` 광발광 양자수율 (1) (조건부) {0}

`optical.singlet_oxygen_quantum_yield` 일중항 산소 양자수율 (1) (조건부) {0}

`optical.stern_volmer_constant` Stern-Volmer 소광상수 (1/Pa) (조건부) {0}

`optical.uv_resistance` 내자외선성 (-) {0}

### thermal — 정의 16종 / 값 관측 15종

`thermal.expansion_linear` 선팽창계수(CTE) (1/K) [ASTM E228] (조건부) {419}

`thermal.glass_transition` 유리전이온도 (K) [ASTM E1356] {208}

`thermal.conductivity` 열전도율 (W/(m*K)) [ASTM E1461] (조건부) {151}

`thermal.specific_heat` 비열 (J/(kg*K)) [ASTM E1269] (조건부) {88}

`thermal.melting_point` 융점 (K) {52}

`thermal.max_service_temp` 최대 사용온도 (K) {45}

`thermal.diffusivity` 열확산율 (m^2/s) [ASTM E1461] (조건부) {13}

`thermal.decomposition_temp` 분해온도 (K) [ASTM E1131] {12}

`thermal.flammability_ul94` 난연등급(UL94) (-) [UL 94] (조건부) {12}

`thermal.min_service_temp` 최소 사용온도 (K) {12}

`thermal.vicat_softening` 비카트 연화온도 (K) [ISO 306] {10}

`thermal.heat_deflection_temp` 열변형온도(HDT) (K) [ISO 75] (조건부) {8}

`thermal.latent_heat_fusion` 융해잠열 (J/kg) {7}

`thermal.flammability_loi` 산소지수(LOI) (1) [ISO 4589] {6}

`thermal.thermal_resistance` 열저항 (K*m^2/W) [ASTM D5470] (조건부) {2}

`thermal.decomposition_time_t260` 내열시간 T260 (s) [IPC-TM-650 2.4.24.1] {0}

### chemical — 정의 15종 / 값 관측 14종

`chemical.water_absorption_24h` 수분흡수율(24h) (1) [ASTM D570] {47}

`chemical.water_absorption_saturation` 포화수분흡수율 (1) [ASTM D570] {35}

`chemical.galvanic_potential` 갈바닉 전위 (V) (조건부) {25}

`chemical.outgassing_tml` 아웃가싱 TML (1) [ASTM E595] {17}

`chemical.outgassing_cvcm` 아웃가싱 CVCM (1) [ASTM E595] {16}

`chemical.moisture_absorption_equilibrium` 평형흡습율 (1) (조건부) {6}

`chemical.partial_molar_volume` 부분몰부피 (m^3/mol) (조건부) {5}

`chemical.chemical_resistance` 내약품성 (-) [ISO 175] (조건부) {4}

`chemical.composition` 화학조성 (-) {4}

`chemical.corrosion_rate` 부식률 (m/s) [ASTM G31] (조건부) {4}

`chemical.hydrolytic_stability` 내가수분해성 (-) (조건부) {4}

`chemical.ph_stability` pH 안정성 (-) {4}

`chemical.uv_ozone_resistance` 내UV/오존성 (-) {3}

`chemical.activation_energy` Arrhenius 활성화에너지 (J/mol) (조건부) {1}

`chemical.oxidation_resistance` 내산화성 (-) (조건부) {0}

### physical — 정의 13종 / 값 관측 12종

`physical.density` 밀도 (kg/m^3) [ASTM D792] (조건부) {140}

`physical.contact_angle_water` 물 접촉각 (deg) {39}

`physical.surface_energy` 표면에너지 (J/m^2) {22}

`physical.diffusion_coefficient` 확산계수 (m^2/s) (조건부) {18}

`physical.gas_permeability_o2` 산소투과도 (mol/(m*s*Pa)) [ASTM D3985] (조건부) {8}

`physical.porosity` 기공률 (1) {8}

`physical.moisture_saturation` 포화 수분농도 Csat (mol/m^3) (조건부) {5}

`physical.water_vapor_transmission` 수증기투과율(WVTR) (kg/(m^2*s)) [ASTM E96] (조건부) {5}

`physical.gas_permeability_co2` 이산화탄소투과도 (mol/(m*s*Pa)) (조건부) {3}

`physical.gas_permeability_h2o` 수분투과도 (mol/(m*s*Pa)) (조건부) {3}

`physical.specific_surface_area` 비표면적 (m^2/kg) [BET] {2}

`physical.hygroscopic_expansion` 흡습팽창계수 CHE (m^3/kg) (조건부) {1}

`physical.gas_solubility` 기체 용해도(헨리) (mol/(m^3*Pa)) (조건부) {0}

### electrical — 정의 11종 / 값 관측 10종

`electrical.resistivity_volume` 체적저항률 (ohm*m) [ASTM D257] (조건부) {77}

`electrical.dielectric_constant` 유전율 (1) [ASTM D150] (조건부) {60}

`electrical.dissipation_factor` 손실계수 (1) [ASTM D150] (조건부) {41}

`electrical.conductivity` 전기전도율 (S/m) (조건부) {31}

`electrical.dielectric_strength` 유전강도 (V/m) [ASTM D149] (조건부) {13}

`electrical.comparative_tracking_index` 비교트래킹지수(CTI) (V) [IEC 60112] {7}

`electrical.temperature_coefficient_resistance` 저항온도계수(TCR) (1/K) [MIL-STD-202 Method 304] (조건부) {6}

`electrical.surface_resistivity` 표면저항률 (ohm) [ASTM D257] (조건부) {4}

`electrical.band_gap` 밴드갭 (eV) (조건부) {3}

`electrical.shielding_effectiveness` 전자파 차폐효과 (dB) [ASTM D4935] (조건부) {1}

`electrical.piezoelectric_d33` 압전상수 d33 (C/N) {0}

### interface — 정의 9종 / 값 관측 8종

`interface.cohesive_energy_mode1` 응집영역 파괴에너지 GIC (J/m^2) [ASTM D5528] (조건부) {53}

`interface.die_shear_strength` 다이쉬어 강도 (Pa) [MIL-STD-883 2019] (조건부) {53}

`interface.peel_strength` 박리강도 (N/m) [IPC-TM-650 2.4.9] (조건부) {42}

`interface.cohesive_energy_mode2` 응집영역 파괴에너지 GIIC (J/m^2) [ASTM D7905] (조건부) {26}

`interface.lap_shear_strength` 중첩전단강도 (Pa) [ASTM D1002] (조건부) {13}

`interface.wire_pull_strength` 와이어 풀 강도 (N) [MIL-STD-883 2011] (조건부) {13}

`interface.static_shear_holding` 정적전단 유지시간 (s) [ASTM D3654] (조건부) {8}

`interface.cohesive_strength` 응집영역 최대 트랙션 (Pa) (조건부) {3}

`interface.tack` 택(초기점착력) (N) [ASTM D6195 (loop) / D2979 (probe)] (조건부) {0}

### structure — 정의 7종 / 값 관측 7종

`structure.filler_content` 충전제 함량 (1) {17}

`structure.layer_thickness` 층 두께 (m) (조건부) {12}

`structure.crystal_structure` 결정구조 (-) {9}

`structure.grain_size` 결정립 크기 (m) [ASTM E112] {6}

`structure.particle_diameter` 입자 직경 (m) (조건부) {4}

`structure.crystallinity` 결정화도 (1) {3}

`structure.molecular_weight` 분자량(Mw) (kg/mol) {2}

### magnetic — 정의 5종 / 값 관측 5종

`magnetic.relative_permeability` 비투자율 (1) {26}

`magnetic.saturation_magnetization` 포화자화 (T) (조건부) {19}

`magnetic.remanence` 잔류자속밀도 (T) {18}

`magnetic.curie_temp` 큐리온도 (K) {17}

`magnetic.coercivity` 보자력 (A/m) {16}

### rheological — 정의 5종 / 값 관측 5종

`rheological.viscosity` 점도 (Pa*s) (조건부) {47}

`rheological.pot_life` 가사시간(pot life) (s) (조건부) {18}

`rheological.mold_shrinkage` 성형수축률 (1) [ISO 294-4] {16}

`rheological.melt_flow_index` 용융흐름지수(MFI) (g/600s) [ISO 1133] (조건부) {10}

`rheological.gel_time` 겔타임 (s) (조건부) {4}

### acoustic — 정의 4종 / 값 관측 2종

`acoustic.impedance` 음향임피던스 (Pa*s/m) {30}

`acoustic.speed_of_sound` 음속 (m/s) (조건부) {22}

`acoustic.absorption_coefficient` 흡음계수 (1) [ISO 354] (조건부) {0}

`acoustic.loss_factor` 제진 손실계수 (1) [ASTM E756] (조건부) {0}